## Slide 1: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS .
Se formas de la superficie de la tierra a partir de rocas preexistentes que han sido sometidas a agentes externos de origen biológico o mecánico, “sedimentación”. Se caracterizan por ser blandas, de colores, fáciles de subdividir o de disolver. La industria donde es más útil es la cerámica.
Se originan por la solidificación a partir del estado original (magma). Se identifican por :
1.- ausencia de fósiles
2.- pueden estar formadas exclusivamente de vidrio
3.- los minerales básicos son: Cuarzo, Feldespato y Mica.
4.- su aspecto es macizo y homogéneo
5.- son rocas duras
6.- se pueden reconocer los minerales a simple vista
•Relaciones espaciales entre los componentes.
-Fase aglomerante
-Porcentaje
-Anisotropías y heterogeneidades
-Granos cristales; forma, tamaño, orientación
•Espacios vacios
Poros:
-cantidad (volumen)
localización (tipos)
tamaño (longitud, espesor)
-conectividad
Piedra
TEXTURA
ORIGEN
CLASIFICACIÓN
características petrográficas de mayor significación
La formación y la erosión de la piedra es a causa de procesos endógenos y exógenos.
PROCESO ENDÓGENO
Los procesos endógenos se origina en la roca madre, en el tiene su origen la materia pétrea, componente principal de la piedra. Este proceso tiene dos mecanismos:
Calor interno_ el magna es expulsado hacia el exterior, él cual se solidifica tanto en la superficie (efusivas) como en el interior (intrusivas). Estas últimas dan origen a las rocas eruptivas, como el granito, el basalto, etc.
Erosión y ablación_ Los agentes atmosféricos transforman las eruptivas en arenas. En este proceso se produce la sedimentación, originándose las rocas sedimentarias (calizas , areniscas) Si estas son sometidas a altas presiones y temperaturas se originan las rocas metamórficas. (mármoles y cuarzos)
PROCESO EXOGENO
Proceso degenerativo determinado por agentes externos sobre cualquiera de las rocas. Los agentes pueden ser heladas, radiación solar, agua, viento, agentes químicos, etc.
Naturaleza de las especies minerales.
Porcentaje en volumen de cada especie mineral
Grado de alteración de los minerales
MINERALOGÍA
Cualidad y calidad de los minerales en cuanto a su composición química
COMPOSICIÓN QUÍMICA
composición
“Las rocas son agregados o mezclas minerales, cuya composición puede variar muchísimo entre una y otra clase de roca”(12).
Las cualidades específicas de las rocas son definidas en el proceso de su formación. Las variables a considerar son los detalles, edad, temperaturas, presiones, cristalización y acciones de la naturaleza.
Las rocas están compuestas básicamente por un complejo de sustancias minerales creado por la agrupación de elementos y compuestos químicos. Los elementos químicos que crean los compuestos cristalinos que forman las rocas son:
Oxígeno
Silicio
Aluminio
Hierro
Calcio
Nitrógeno
Potasio
La distinta agrupación de estos elementos crea distintas clases de minerales. En la naturaleza se conocen alrededor de 2000, pero de ellos solo 50 son formadores de rocas.
Rocas ígneas o eruptivas
Están formadas a partir de rocas ya existentes, ígneas o sedimentarias, las cuales han sido enterradas y expuestas a altas presiones y temperaturas. Se dividen en:
Metamórficas exfoliadas: los elementos han sido aplanados, estirados y arreglados en estratos paralelos o bandas. Ejemplos: la pizarra, el mármol, el neis.
Metamórficas no exfoliadas: no poseen una textura maciza ni regular y no presentan exfoliación. Ejemplos: cuarcita.
Rocas metamórficas
Rocas sedimentarias
Según origen
Capítulo 3
<number>
(12) “La Roca y sus usos” Carlos Manríquez. Seminario U.Chile, FAU. Op cit.
Notes: <number>

## Slide 2: Propiedades de la piedra
PIEDRA DENSIDAD POROSIDAD
gm/cm3 (%)
Granitos 2.6 – 2.7 0.5 – 1.5
Basalto 2.8 – 2.9 0.1 – 1.0
Areniscas 2.0 – 2.6 5.0 – 25.0
Pizarra 2.0 – 2.4 10.0 – 30.0
Caliza 2.2 – 2.6 5.0 – 20.0
Dolomías 2.5 – 2.6 1.0 – 5.0
Gneis 2.9 – 3.0 0.5 – 1.5
Mármol 2.6 – 2.7 0.5 – 2.0
Cuarcita 2.65 0.1 – 0.5
Rangos de densidad aparente y porosidad de algunas de las piedras más utilizadas en la construcción. Fuente: “Stone in architecture”, Edhard M. Winker.
Capítulo 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 3
Ilustración de la estructura microscópica de una roca. Fuente: “Stone in architecture”, Edhard M. Winker.
Poros abiertos
Poros abiertos
Poros sellados
Granos minerales
Capítulo 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Datos de coeficiente de conductividad y expansión térmica. Fuente: “Stone in architecture”, Edhard M. Winker.
roca | Conductividad térmica (10 -3 cal/ cm C° lineal, %) | Expansión térmica | Mineral crítico
Granito | 5-7 | 8 x 10 -6 | Cuarzo (5-35%)
Basaltos | 5 | 5.4 | -
piedra caliza | 8 | 8 | Calcita (90 – 100%)
dolomía | 7-9 |  | 
piedra arenisca | 5-9 | 10 | Cuarzo (50 – 100%)
cuarcita | 14 – 15 | 11 | Cuarzo (100%)
mármol | 5- 6 | 7 | Calcita (90 – 100%)
pizarra | 4 -5 | 9 | Cuarzo (5-40%)
Capítulo 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 5
Rangos de la escala de Mohs de algunas de las piedras más utilizadas en la construcción. Fuente: “Stone in architecture”, Edhard M. Winker.
Como se debe medir la fuerza de compresión en rocas con haces marcados. Fuente: “Stone in architecture”, Edhard M. Winker.
Capítulo 3
<number>

## Slide 6: PIEDRAS DE CANTERÍAS CHILENAS
ESCULTURA, PISOS, FUENTES, REVESTIMIENTOS
CONSTRUCCIÓN, PISOS Y REVESTIMIENTOS
TALLADOS, CONSTRUCCIÓN, REVESTIMIENTO DE PISOS Y GRADAS
SÓLO PISOS Y MUROS
FIGURAS Y CONSTRUCCIÓN
ESCULTURA, PISOS GRADAS Y REVESTIMIENTOS
ESCULTURAS, CONSTRUCCIÓN
ESCULTURAS, CONSTRUCCIÓN
TODOS LOS USOS
CONSTRUCCIÓN
ESCULTURAS, CONSTRUCCIÓN
COLINA, PELEQUEN, CAJÓN DEL MAIPO
TEMUCO, SUR DE CHILE
COQUIMBO, LA SERENA
FARELLONES, SAN JOSÉ DE MAIPO
SAN PEDRO DE TOCONAO, NORTE GRANDE
VALLENAR, COPIAPÓ Y CALAMA
CORDILLERA DEL NORTE DE SANTIAGO, COLINA
CAJÓN DEL MAIPO, SAN CRISTOBAL
COSTA Y CORDILLERA DE LOS ANDES
MONTE NEGRO
RÍOS, CORDILLERA DE LOS ANDES
COLINA, CERRO SAN CRISTOBAL, CERRO SANTA LUCIA
5-6 DURAS
3 BLANDAS
4 BLANDA
4 BLANDA
3-4 BLANDA
4-5 SEMIDURA
3 BLANDAS
5-6 DURAS
5-6 DURAS
5-6 DURAS
4-5 SEMIDURAS
GRIS CLARO
BLANCA Y ROSA
VARIADOS CLAROS
GRIS OSCURO
VARIADOS
VARIADOS
BLANCO
GRIS ROJIZO
GRIS CLARO
VARIADOS
AZÚL Y NEGRO
AMARILLO OCRE ROJO
SEDIMENTARIO
IGNEO
IGNEO
SEDIMENTARIO
SEDIMENTARIO E IGNEO
IGNEO
IGNEO
VOLCÁNICO
VOLCÁNICO
METAMÓRFICO
METAMÓRFICO
SEDIMENTARIO
3-4 BLANDA
Características de las piedras
CALIZA
NOMBRE
ORIGEN
COLOR
GRADO DE DUREZA
UBICACIÓN GEO
EMPLEO
ANDETISTA
BASALTOS
ARENISCAS
BRECHAS
COQUINA
GRANITO
GNEIS
LIPARITA
TOBA
PIZARRA
MÁRMOL
ESCULTURAS, CONSTRUCCION EN GENRAL
Capítulo 3
<number>
Cuadro de propiedades de las maderas más características en Chile: Fuente “ La Roca y sus Usos” Carlos Manríquez. Seminario U. Chile. FAU.
Notes: <number>

## Slide 7: CONFECCIÓN DE ALBAÑILERIAS EN PIEDRA
Método constructivo
Capítulo 3
<number>
PASO 2
PASO 1
El cimiento debiese ser corrido en mampostería en piedra unida con mortero de cemento, con una profundidad mínima de 60 cm, del cual por lo menos 20 cm. están bajo la capa de suelo de cultivo. Los sobrecimientos deben ser sobre 20 cm, dependiendo del emplazamiento geográfico.
FUNDACIONES
PARAMENTOS VERTICALES
Confección del muro. Se recomienda que una de las caras del mampuesto sea plana (en el caso de las mamposterías). En cada metro, a lo largo, se coloca una piedra cuya longitud corresponda al ancho con el que se pretende construir el muro. A partir de ahí se comienzan disponer las piedras, siguiendo de forma pareja el contorno de la obra en construcción, y creciendo un metro por día . Si es mampostería se debe cuidar los espacios que quedan entre las piedras, llenándolas con piedras más pequeñas o cascajos con mortero de pega.
PASO 3
Afecto a lesión: Si las piedras que se utilizan tiene un alto porcentaje de humedad, se deben humedecer y cubrir con mortero de pega, para evitar eflorencias y erosiones que puedan afectar la estabilidad del muro. Es importante en toda obra de albañilería la linealidad y verticalidad del muro, esto se consigue con una plomada y un nivel para que las hiladas queden parejas. Si el muro presenta desaplomes, lo más probable es que sufra derrumbes por inestabilidad.
Ejecución de aparejo: Para las albañilerías en mampuesto, lo que más se quiere obtener es un bloque macizo de dimensiones grandes, mediante la unión de las piedras. Debido a que las piedras son de forma irregular, se procura dejar el aparejo lo más trabado posible
Para las sillerías las posibilidades de aparejo, según el tamaño y las proporciones del sillar son las mismas que en cualquier albañilería (en adobe o ladrillo).
Mismo sistema empleado en construcciones de tierra cruda.
Piedras de cantos redondeados.
Esta mampostería no es muy resistente,
ELECCIÓN MAMPOSTERÍA
en bolones
Piedras sin labrar se forma irregular.
Se utilizan dimensiones regulares y se rellenan las otras con cascajos más pequeños.
Hay distintos grados de preparación.
Sillar: Piedras traba-jadas en sus cuatro caras, dejándolas rectas en las aristas las pequeñas se les llama sillarejos.
En piedra labrada o canteada
En sillerías
Albañilería, más resistente. Mientras mejor sea el trabajo de las caras, menor es el espesor de la junta.
Notes: <number>

## Slide 8: CONFECCIÓN DE ALBAÑILERÍAS EN PIEDRA
Se recomienda siempre una evacuación de aguas lluvias a dos aguas. Se deben estudiar las pendientes (15 a 30 %) y los aleros (de un mínimo de 50 cm). Se reconoce la falta de pendolón, por ello el tirante al no estar suspendido del pendolón, viene a ser una viga de cielo que actúa también como tirante (sistema par y nudillo).
Los tijerales se disponen cada 50 cm y están entablados con una capa de coligue (se alivianan las cargas) . Sobre esta va una costra de barro y cal sobre la cual se pone paja brava, las tejas o la cubierta de zinc.
Modelos constructivos
Capítulo 3
<number>
CUBIERTAS
PASO 3
PASO 6
REVOCOS
Se recomienda que los techos sean livianos y que las cargas estén homogéneamente repartidas y ser diseñado de tal forma que no realice empujes horizontales (en e sistema par y nudillo el esfuerzo horizontal es asumido por los tijerales, también se recomienda el uso de diafragmas rígidos
-Revoque de tierra: Es el mismo barro del muro al ccual se le agrega arena, paja, en 2 y 5 % respectivamente. Tambien puede estabilizarse con 2% de asfalto.
Revoque con enlucido de yeso con cal: La primera capa es un compuesto de barro con paja, la segunda es una capa de yeso con cal muerta y arena
-Revoque de tierra con cemento: se hace de tierra arenosa con cemento en la proporción 1/10, se hace la adherencia utilizando juntas hundidas o una malla metálica.
-Revestimiento de tierra con cal: mezcla compuesta de 5 partes de tierra y una parte de cal apagada
.
-Revestimiento de arena, cemento y cal: Utilizar una mezcla compuesta de una parte de cemento, una parte de cal y de 6 a 8 partes de arena. Para dar la adherencia una malla de red o de alambre.
PASO 4
Ejecución de refuerzos:
Para los refuerzos verticales en las mamposterías de piedra sin labrar, se construyen pilares en las esquinas y el los encuentros con piedras labradas (sillerías o sillarejo). En el caso de las sillerías mismas, el refuerzo esta ligado al tipo de aparejo para ellas.
Al igual que las mamposterías en adobe se utilizan vigas de alma abierta, con travesaños en forma de escalera , para anclar en cada extremo del muro. Los dinteles se efectúan de las misma forma que el adobe, solo que se elabora una mesilla para evitar posibles asentamientos.