## Slide 1: COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS .
La madera es un material organico, si observamos la disposición de sus células de forma alargada, tubulares llenas de agua , podemos decir que su comportamiento es anisotrópico e higroscópico.
ANISOTRÓPICO: esto significa que las propiedades mecánicas del material van a estar condicionadas según la dirección en que se emplee o en que se aplique fuerza.
HIGROSCÓPICO: es la capacidad de perder o ganar humedad hasta quedar en equilibrio con el medio ambiente en que se encuentra, según sean las características de humedad y temperatura de dicho lugar.
Corteza interior, similar a la exterior pero más blanda . Función, transportar la sabia producida por las hojas.
Tejido envolvente exterior del tronco, su quebrazón se debe a que el interior sigue creciendo mientras la corteza no. Deber: proteger de agentes externos.
Madera
Corteza
Floema
Albura
duramen
xilema
cabium
COMPOSICION
B Á S I C A
Carbono 48 al 52%, Hidrógeno 5,8 al 6,2% y
Oxígeno 41,5 al 45,5%
PRODUCTOS ESTRAIBLES
HALOCELULOSA
LIGNINA
ESTRUCTURA
macroscópica
microscópica
FIBRAS
VASOS
CARACTERÍSTICAS
taninos, almidón, productos colorantes, aceites, ceras, ácidos, grasas.
L e dan las propiedades como el gusto, el color y la resistencia a la pudrición
ALBACELULOSA: polímero tridimensional polisacárido, unido por puentes de hidrógeno que es la que le confiere las propiedades de resistencia (forma la estructura de la madera)
HEMICELULOSA: polímero tridimensional polisacárido, pero el grado de polimeración es mucho menor. Forma la estructura de la madera menos resistente.
Capa divisoria entre el xilema y el floema. Tiene funciones reproductivas
Tejido constituido por células vivas, las cual conduce la sabia y almacena los nutrientes (parte más gruesa del árbol)
En el centro del tronco, células inactivas que tienen la función de sostén. Parte más antigua y resistente
polímero tridimensional amorfo compuesto por unidades de fenilpropano cimenta unidades estructurales que confieren rigidez.
MINERALES
quedan formando cenizas cuando se combustiona la celulosa y la lignina.. Comprenden los elementos que componen parte de los nutrientes del árbol.
Células alargadas con los extremos angostados y obturados, cuya función es trasportar la sabia longitudinalmente.
Son de mayor diámetro de las fibras y existen sólo en las latifoliadas, su función es conducir sabia longitudinalmente.
RAYOS MEDULARES
Células aplanadas dispuestas en forma horizontal, cuya función es transportar la sabia radialmente.
PARENQUINA
Ramales de fibras paralelas que establecen las cadenas entre las fibras y los vasos
Capítulo 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: UTILIZADAS EN EL PATRIMONIO NACIONAL
Especies madereras
CARACTERÍSTICAS
Perteneciente al grupo de las angiospermas
LATIFOLIADAS
Características físicas, copa ramificada, tronco de dimensiones variables
Constituida por vasos (conductores de sabia) y fibras (sostén)
Características físicas, copa ramificada, tronco de dimensiones variables
CONPIFERAS
Perteneciente al grupo de las traquídeas
Tronco recto, cónico hasta el ábside revestido de ramas.
Células de características homogéneas, que realizan doble función (conducción de sabia, sostén)
Al ser su estructura celular más compacta, la vulnerabili-dad de esta a sufrir ataques por agentes externos es mucho menor.
Clasificación general
Clasificación nacional
LATIFOLIADAS
CONIFERAS
Las especies coníferas y latifoliadas nacionales, para uso estructural, se muestran en las normas NCh 1970 Maderas Parte 1 y 2: Especies (Latifoliadas/Coníferas)– Clasificación visual para uso estructural- Especificaciones de los grados de calidad.
ULMO
TEPA
ROBLE
RAULÍ
COIGÜE
CANELO
LINGUE
LENGA
EUCALIPTUS
ALERCE
PINO OREGEÓN
MAÑIO
PINO RADIATA
CIPRÉS
Capítulo 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: MAS EXPLOTADAS EN CHILE
Crece entre Valdivia y Chiloé. También en Aisén, Futaleufú y Palena.
Fabricación de tejuelas para techos, puertas, ventanas, reves-timientos interiores y exteriores.
De buena calidad para cons-trucciones, car-pintería en general y fabricación de muebles.
De buena calidad para cons-trucciones, car-pintería en general y fabricación de muebles.
Es muy empleada, por su resistencia, en toda clase de construcciones y terminaciones, ventanas, toneles, muebles, etc.
Empleada en carpintería y en fabricación de terciados.
Navíos, carpintería fina de enchapado, decoración y estructuras.
Entre el río Limarí y el Cabo de Hornos.
Desde Colchagua hasta Aisén.
En la Cordillera de los Andes, desde el sur del río Teno a más de 500 metros sobre el nivel del mar; y en la de la Costa, desde el río Itata.
Desde la provincia de Santiago hasta el sur del río Ñuble.
Entre Cautín y Llanquihue, a más de 500 metros sobre el nivel del mar. También en Chiloé.
CONIFERA
NATIVO
NATIVO
LATIFOLIADAS
LATIFOLIADA
LATIFOLIADA
Entre Arauco y Chiloé, especial-mente en la Cordillera de la Costa.
Usada en construcción y en la fabricación de durmientes de ferrocarril.
LATIFOLIADA
LATIFOLIADA
LATIFOLIADA
Clasificación de maderas
NOMBRE
IMAGEN
CLASIFICA-CIÓN
ORIGEN
UBICACIÓN
USO
NATIVO
NATIVO
NATIVO
NATIVO
NATIVO
ULMO
TEPA
ROBLE
RAULÍ
COIGÜE
CANELO
ALERCE
Capítulo 3
<number>
Cuadro de propiedades de las maderas más utilizadas en Chile: Fuente: www.elbosquechileno.cl
Notes: <number>

## Slide 4: MAS EXPLOTADAS EN CHILE
Construcción general y celulosa
Madera de buena calidad, sobre todo para fabricar muebles., y carpintería en general.
CONÍFERA
NATIVA
LATIFOLIADA
INTRODUCIDA
Plantaciones forestales entre la V y la XI Región
Fabricación de celulosa .También su madera es utilizada para la fabricación de estacas, pilotes y postes.
NATIVO
CONIFERA
INTRUDUCIDA
Clasificación de las maderas
LATIFOLIADA
CONIFERA
De la zona de Aconcagua hasta el sur de Chiloé, comúnmente por los cordones montañosos de los Andes
Apta para carpintería y mueblería. También para la construcción de revestimientos.
LATIFOLIADA
CONIFERA
NATIVO
NATIVO
INTRUDUCIDA
Desde el río Aconcagua hasta Chiloé, siendo más común en los bosques de Malleco, Cautín y Valdivia.
Se encuentra desde la cordillera de Curicó al Cabo de Hornos.
Excelente calidad para mueblería y construcciones
Madera de buena calidad para construcciones y carpintería.
Construcción general y celulosa
CIPRÉS
LINGUE
LENGA
PINO OREGEÓN
MAÑIO
PINO RADIATA
EUCALIPTUS
Crece entre Cautín y el sur del golfo de Penas, tanto en la cordillera de los Andes como en la de la Costa
Plantaciones forestales entre la V y la XI Región
Plantaciones forestales entre la V y la XI Región
Capítulo 3
<number>
Cuadro de propiedades de las maderas más utilizadas en Chile: Fuente: www.elbosquechileno.cl
Notes: <number>

## Slide 5: Propiedades de la madera
agua libre
pared saturada
Madera húmeda
Madera seca
Capítulo 3
<number>
Ilustración que muestra como se dispone el agua en las cavidades y las paredes celulares de la madera. Fuente “La construcción de viviendas en madera. CORMA. Manual CD1
Deformaciones que puede sufrir la madera en su secado: Fuente: Apuntes de ´cátedra: Luis Goldsack.
Notes: <number>

## Slide 6
Ensayos que se somete la madera para medir la dureza.. Fuente “ La construcción en viviendas en madera” CORMA, manual CD1
Capítulo 3
<number>

## Slide 7
Ensayos a los que se debe meter la madera. Compresión perpendicular a las fibras, en sentido d e la fibra, deformación, tracción en sentido de la fibra, paralela a la fibra, cizalle.. Fuente: “La construcción de viviendas en madera” CORMA. Manual CD1
Capítulo 3
<number>

## Slide 8: CUADRO RESUMEN
Propiedades de l a madera
Cuadro anexo: resumen propiedades de la madera. Fuente: Seminario U de Chile, “Envolventes en madera”. Paulina Rivera
Capítulo 3
<number>

## Slide 9: MADERAS EXISTENTES EN NUESTRO PAIS
Uso de la madera en la construcción
Capítulo 3
<number>
FUNDACIONES Pilares Poyos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENTRAMADO DE PISO Vigas Tablas Parquets |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TABIQUERIAS Y MUROS Diafragmas de muro Pies derechos Cadenetas Soleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
REVESTIMIENTOS Exteriores Interiores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONIFERAS
LATIFOLIADAS
alerce
ciprés
mañío
araucaria
p. insigne
canelo
coigüe
eucaliptus
laurel
lenga
lingue
raulí
roble
tepa
ulmo
ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
Cuadro anexo : APUNTES DE CÁTEDRA, Luis Goldsack

## Slide 10: MADERAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS
Uso de la madera en la construcción
Capítulo 3
<number>
ESTRUCTURAS Vigas Pilares Construcción pesada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
OTROS Puertas Ventanas Escaleras Chapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CONIFERAS
LATIFOLIADAS
alerce
ciprés
mañío
araucaria
p. insigne
canelo
coigüe
eucaliptus
laurel
lenga
lingue
raulí
roble
tepa
ulmo
ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS
ENTRAMADOS DE TECUMBRE Cerchas y tijerales Cielos Costaneras Tejuela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Cuadro anexo : APUNTES DE CÁTEDRA, Luis Goldsack

## Slide 11: CUADRO DE MOELOS CONSTRUCTIVOS EN MADERA
Madera modelos constructivos
SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
SISTEMAS NO INDUSTRIALIZADOS
tabiquería
Viga y soporte
REVESTIMIENTOS
SISTEMAS DE ENTRAMADO
Aquellos en que las cargas son transmitidas por las vigas que trasladan a los postes y estos a las fundaciones.
HABILITADO Y SEMICORTADO
Pre-cortada y acerrada. Industrialización
PANELES Y COMPONENTES
Emplea elementos prefabricados que son ensamblados en obra
SISTEMA AMERICANO Y PLATAFORMA
SISTEMA BALOON FRAME
PILAR - VIGA
PLACAS Y COMPONENTES
Método más utilizado.
Su principal ventaja es que cada piso (primero y segundo nivel) permite la construcción independiente de los tabiques soportantes y autosoportantes, similar al sistema americano, pero esta provee de una plataforma o superficie de trabajo sobre la cual se pueden armar y levantar. La modulación del entramado horizontal coincide con la del entramado vertical, formando una estructura interrelacionada. La ventaja estructural del sistema plataforma al americano es que la placa arriostra el conjunto.
Los pie derecho que conforman los tabiques estructurales perimetrales e interiores son continuos, es decir, tienen la altura de los dos pisos (comienzan sobre la fundación y terminan en la solera de amarre superior que servirá de apoyo para la estructura de techumbre). Las vigas del primer piso se fijan al pie derecho por el costado de éste y se apoyan sobre la solera inferior del piso. Las vigas del entrepiso también se fijan a los pie derecho por el costado y se apoyan sobre una viga, la cual está encastrada y clavada a los pie derecho. Esta disposición permite conformar un marco cuyas uniones tienen cierto grado de empotramiento. (fig 2)
Utilizado cuando se quieren salvar grandes luces. Utiliza pilares o postes, los cuales están empotrados en su base y se encargan de recibir los esfuerzos de la estructura de la vivienda a través de las vigas maestras ancladas a estos, sobre las cuales descansan las viguetas que conformarán la plataforma del primer piso o del entrepiso.
Este sistema básicamente consiste en la fabricación de
paneles que están conformados por bastidores de perfil
de madera, provistos de revestimiento que le imprimen
la rigidez y arriostramiento al conjunto.
La gran fortaleza que ofrece este sistema constructivo es
el fácil desarme de los elementos estructurales que conforman la vivienda, por lo que las soluciones de las uniones como pernos, piezas de madera, clavos y perfiles de acero deben ser de fácil acceso y simple mecanismo.
El armado de estos paneles está regido por la estructuración de construcciones de diafragmas, donde los paneles se disponen de forma que se arriostren y se obtenga la rigidez necesaria para la estructura.
VERNACULAR
Madera labrada
Aquellos en que las cargas de la techumbre y entrepisos son transmitidas a la fundación a través de los paneles.
Capítulo 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: CUADRO DE MODELOS CONSTRUCTIVOS EN MADERA
Madera modelos constructivos
SISTEMA PLATAFORMA
SISTEMA AMERICANO
Capítulo 3
<number>
PILAR - VIGA
SISTEMA BALOON FRAME
SISTEMA PLATAFORMA.
El entramado vertical conformado por pie derecho
continuos. Las piezas tienen la altura de los dos pisos.
Se puede observar el conjunto de vigas horizontales
e inclinadas y cómo transmiten los esfuerzos a los pilares o columnas.
Entramados horizontales independientes, en este
caso de piso y entre piso, donde se montan los diferentes tabiques
soportantes (muros) y autosoportantes.
Elementos horizontales (vigas) apoyados sobre las
soleras de amarre de los tabiques del primer piso. Arriostrando
el entramado horizontal (plataforma de entrepiso) con tableros
contrachapado estructural.
Fuente imágenes: “La construcción de viviendas en madera” CORMA. Manual CD1