## Slide 1: SOLDADURA
ARCO MANUAL – PUNTO – MIG MAG

## Slide 2: ARCO MANUAL

## Slide 3: Circuito cerrado
Amperaje o Potencia

## Slide 4: Inclinación del arco
Amperaje – inclinación del arco – longitud del arco – velocidad del recorrido

## Slide 5: REPRESENTACIÓN TÉCNICA

## Slide 6: MOVIMIENTOS DEL ELECTRODO
MOVIMIENTO DE ZIG - ZAG
Este movimiento se usa en posición plana para mantener el cráter caliente y obtener una buena penetración.
MOVIMIENTO CIRCULAR:
Se utiliza esencialmente en cordones de penetración donde se requiere poco depósito.
MOVIENTO SEMICIRCULAR:
Garantiza una fusión total de las juntas a soldar. El electrodo se mueve a través de la junta, describiendo un arco o media luna
MOVIMIENTO ENTRELAZADO:
Este movimiento se usa generalmente en cordones de terminación

## Slide 7: ELECTRODOS
Numeración de electrodos
Prefijos El prefijo “E” significa “electrodo” y se refiere a la soldadura por arco. Numeración de electrodos - Resistencia a la tracción
Para los electrodos de acero dulce y los aceros de baja aleación: las dos primeras cifras de un número de cuatro cifras, o las tres primeras cifras de un número de cinco cifras designan resistencia a la tracción: E-60xx = 60,000 libras por pulgada cuadrada. (42,2 kg./mm2).
E-70xx =70,000 libras por pulgada cuadrada. (49,2kg./mm2).
E-100xx = 100,000 libras por pulgada cuadrada. (70,3kg./mm2).
La penúltima cifra indica la posición para soldar. Exx1x significa para todas las posiciones. Exx2x significa posición horizontal o plana. Exx3x significa posición plana solamente.

## Slide 8
TIPOS DE UNIONES

## Slide 9
TIPOS DE UNIONES

## Slide 11
PROBLEMAS Y DEFECTOS COMUNES EN LA SOLDADURA

## Slide 12
PROBLEMAS Y DEFECTOS COMUNES EN LA SOLDADURA

## Slide 13
PROBLEMAS Y DEFECTOS COMUNES EN LA SOLDADURA

## Slide 14: MIG - MAG

## Slide 15: SOLDADURA MIG - MAG
En el sistema MIG, un sistema de alimentación impulsa en forma automática y a velocidad predeterminada el alambre-electrodo hacia el baño de fusión, mientras la pistola de soldadura se posiciona a un ángulo adecuado y se mantiene una distancia tobera-pieza, generalmente de 10 mm.
El sistema MIG posee cualidades importantes al soldar aceros, entre las que sobresalen:
1. El arco siempre es visible para el operador.
2. La pistola y los cables de soldadura son ligeros, haciendo
3. Es uno de los más versátiles entre todos los sistemas de soldadura.
4. Rapidez de deposición.
5. Alto rendimiento.
6. Posibilidad de automatización.

## Slide 21
Gases Protectores
Gases inertes y activos se emplean en el sistema MIG.
Cuando se desea soldar metales no ferrosos, se emplea
gases inertes debido a que ellos no reaccionan
con los metales.
Los gases inertes :
Argón, Helio y mezclas de Argón-Helio.
Sin embargo, en la soldadura de metales ferrosos se
puede emplear gases inertes o activos.
Gases activos:
Dióxido de Carbono, Mezclas de Dióxido de Carbono,
o gases protectores que contienen algún porcentaje
de Oxígeno. Estos gases no son químicamente
inertes y pueden formar compuestos con los metales.

## Slide 23: TABLA DE REGULACIÓN MIG- MAG

## Slide 24: ELECTRODO

## Slide 25: Soldadora de punto

## Slide 26: La práctica hace al maestro