EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE

LAS PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE TABLEROS MDF

J. I. FERNANDEZ-GOLFIN

## M. R. DIEZ

Dpto. de Industrias Forestales. CIFOR-INIA

Apartado 8111, 28080 Madrid. ESPAÑA

Cuatro tipos de acabados superficiales distintos, aplicados sobre tableros MDF comerciales de 19 mm de espesor, son empleados en el estudio del comportamiento de los tableros MDF ante diferentes condiciones de humedad ambiental.

Para el análisis de este comportamiento se consideran:

- Módulo de Ruptura (MOR)

- Elasticidad (MOE)

- Resistencia a la Tracción Perpendicular a las caras (RTP)

- Humedad de Equilibrio Higroscópico (HEH)

- Densidad.

Todos estos valores son determinados al comienzo y al final de cada tratamiento, estudiándose en algunos casos su evolución a lo largo del proceso de acondicionado.

Cuatro condiciones ambientales:

tres de ellas constantes:

- 20º C/65 % HR

- 20º C/90 % HR

- 20º C/35 % HR

y una variable :

- 20º C/35-90 % HR

Duración del estudio: 6 meses

TABLA 1: MATERIAL DE ENSAYO TABLERO MDF 19 mm

| Tipos de Recubrimiento | Tamaño de probeta por tipo de ensayo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tracción (RTP) | Densidad/humedad | Flexión |
| Desnudo (D) | 50x50 | 100x100 | 525 x 50 |
| # Desnudo-canteado ( C ) | 50x50 | 100x100 | 525 x 50 |
| Recubierto-sincantos (M) | 50x50 | 100x100 | 525 x 50 |
| Recubrimiento-canteado (B) | 50x50 | 100x100 | 525 x 50 |

# Tablero MDF en 20ºC / 65% HR

Fig. 1.-Evolución de la resistencia a la tracción perpendicular

Internal bonding evolution with time (days)

## TABLA 2: PROPIEDADES INICIALES DEL MATERIAL

| ## Tablero | Propiedades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Humedad (%) | Densidad (Kg/m3) | RPT (Kg/cm2) | MOR (Kg/cm2) | MOE (Kg/Cm2) |
| D | 7,8 (0,9 %) | 718 (1,2 %) | 7,2 (10,4 %) | 346,7 (2,46 %) | 30.300 (3,31 %) |
| C | _ | _ | _ | _ | _ |
| M | 8,01 (3,01 %) | 718 (1,2 %) | 6,3 (11,1 %) | 282,8 (3,47 %) | 36.300 (1,73 %) |
| B | _ | _ | _ | _ | _ |

(En paréntesis, coeficiente de variación).

TABLA 4: VELOCIDAD INICIAL DE SORCION/DESORCION

| Proceso | MDF |  | Partículas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Desnudo | Melamina | # Desnudo | Melamina |
| Sorción | 0,18 | 0,16 | 0,95 | 0,25 |
| Desorción | 1,72 | 1,22 | 4,15 | 1,37 |

(%/día)

##### TABLA 5

HEH DE TABLEROS SOMETIDOS A CONDICIONES ALTERNANTES DE HR (%)

Moisture content of boards under alternating humidity conditions (%)

| Tablero | Condición | MDF | Partículas |
| --- | --- | --- | --- |
| Desnudo | Inicial (20º/65%) 20ºC/90%Hr 20ºC/35%Hr Variación (90-35) Reacondicionamiento (20º/65%) Incremento (reacond-inicial) | 7,90 10,80 5,96 4,84 10,07 2,17 | 10,60 15,70 9,50 6,20 11,70 1,10 |
| Canteado | Inicial (20º/65%) 20ºC/90%Hr 20ºC/35%Hr Variación (90-35) Reacondicionamiento (20º/65%) Incremento (reacond-inicial | 7,80 10,55 5,92 4,63 9,83 2,03 | - - - |
| Melamina | Inicial (20º/65%) 20ºC/90%Hr 20ºC/35%Hr Variación (90-35) Reacondicionamiento (20º/65%) Incremento (reacond-inicial | 8,70 10,79 7,41 3,38 9,44 0,74 | 10,30 13,80 9,50 4,30 11,20 0,90 |
| Blindado | Inicial (20º/65%) 20ºC/90%Hr 20ºC/35%Hr Variación (90-35) Reacondicionamiento (20º/65%) Incremento (reacond-inicial | 8,50 9,19 8,28 0,91 8,63 0,13 | - - - |

## CONCLUSIONES

De los datos y análisis expuestos en el apartado anterior, pueden extraerse las siguientes conclusiones:

- El proceso de la desorción en MDF se efectúa más rápidamente que el de la adsorción, si bien cuantitativamente es menor, por lo que la repetición de ciclos adsorción/desorción lleva a un incremento de la HEH media del tablero. En este proceso de condiciones cíclicas de humedad relativa, se ha constado una posible hidrólisis de la cola, que se manifiesta en una pérdida continuada de la cohesión interior (RTP) y de la densidad.

- El fenómeno de la sorción en MDF viene influenciado por el tamaño y forma de las probetas, afectando a su velocidad. El recubrimiento melamínico de caras y cantos afecta a la velocidad del proceso pero no al valor límite obtenido. El papel de los cantos en este proceso es similar al de las caras, por lo que su importancia relativa decrece conforme el tamaño de las probetas aumenta, siendo irrelevante en los tableros de tamaño estructural.

- El comportamiento general del tablero MDF ante la sorción es muy similar al del tablero de partículas, si bien la velocidad inicial de las sorción es menor, lo que le convierte en un material menos sensible ante las condiciones de corta duración (por ejemplo, las alternantes). En este sentido, los recubrimientos melamínicos, al constituir barreras temporales contra el paso del vapor de agua, son más efectivas en el tablero de partículas que en el MDF.

- La aplicación de recubrimientos melamínicos en las caras de los tableros parece afectar adversamente a las propiedades resistentes iniciales (MOR y RTP) del tablero MDF, al contrario que en tableros de partículas. La explicación de este hecho debe adjudicarse a la diferente degradación a la que es sometida el tablero MDF y el de partículas por la acción de la temperatura aplicada en el proceso de melaminización de las superficies.

- El tablero MDF presenta un Módulo de Rotura (MOR) inicial notablemente superior al del tablero de partículas, si bien la RTP y el MOE de ambos tableros son más similares. Tras el proceso degradativo, el MOR en MDF se sigue manteniendo muy superior, si bien la RTP y el MOE de ambos tableros llegan a igualarse.

- El recubrimiento melamínico de caras afecta positivamente a la degradación del tablero en humedades relativas elevadas y cíclicas, si bien esta acción benefactora resulta ser más efectiva aún en el tablero de partículas que en el MDF. La explicación de esta diferencia puede ser motivada por el diferente papel que parecen desempeñar los cantos de ambos tableros en el proceso de la sorción, mucho más permeables en el tablero MDF. En este sentido, la protección de caras y cantos en el tablero MDF viene a ser equivalente a la de caras en el de partículas.

-  Las condiciones de humedad relativa alternante resultan ser menos agresivas, en MDF, que las condiciones de humedad elevada sostenida. Estas condiciones alternantes parecen afectar en mayor medida a las propiedades elásticas (MOE) que a las resistentes (MOR y RTP) del tablero MDF. Este comportamiento resulta ser el opuesto que el referido para tableros de partículas, más afectados por las humedades relativas variables. Este diferente comportamiento puede llevar a aconsejar el uso de MDF en condiciones alternantes y de tableros de partículas en condiciones de humedad elevada sostenida, aunque esta conclusión debería ser matizada en función de los valores de resistencia residuales exigidos al tablero, siempre superiores en MDF.

- El tablero MDF parece sufrir un proceso de postcurado, de duración superior a 60 días, que hace que sus propiedades elastomecánicas varíen con la "edad" del propio tablero. Este hecho debe ser muy tenido en cuenta en el proceso de control de calidad, ya que produce una notable discordancia entre los resultados obtenidos por el fabricante y los laboratorios externos de control. Este hecho lleva a sugerir un reposo mínimo del tablero de