## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 1
Características Básicas Semiconductores

## Slide 3: Objetivos
Recordar los principios físicos asociados a los fenómenos de conductividad en semiconductores
Recordar el efecto del dopado en las propiedades de un semiconductor
Recordar la electrostática de una barra semiconductora en equilibrio

## Slide 4: Estructura Electrónica de los Elementos
Ecuación de Schrödinger para el hidrógeno
  Soluciones (funciones de onda) están asociadas a parámetros discretos (números cuánticos)
  Números cuánticos
    Principal: n = 1, 2, 3,...
    Angular: l = 0, 1, 2, ..., (n-1)
    Magnético: ml = 0,  1,  2, ...,  l
    Spin: ms =  ½ (electrones)
  Para n dado existen
Principio de Exclusión de Pauli
  Explica el ordenamiento de la tabla periódica de los elementos
  “No hay dos electrones en un sistema electrónico que puedan tener el mismo conjunto de cuatro números cuánticos (el mismo estado cuántico)”
Notación cristalográfica
  Los diferentes valores de l = 0, 1, 2, 3, ... Se denominan s, p, d, f, ..., respectivamente
  Cada l puede tener 2x(2l+1) electrones

## Slide 5: Configuración Electrónica
Número Atómico Z
  Número de electrones (e) “orbitando” el núcleo
Configuración Electrónica
  Se aplican resultados del átomo de hidrógeno a átomos con más de un electrón
  Estados electrones
    Se ocupan desde estados de menor energía a los con mayor energía
    Respetan principio de exclusión
Notación cristalográfica
  Capas: asociadas a n
  Subcapas: los diferentes valores de l = 0, 1, 2, 3, ... Se denominan s, p, d, f, ..., respectivamente
  Cada subcapa l puede tener 2x(2l+1) electrones
  Notación: ( n )( l )número de electrones
  Ejemplo: Sodio (Na), Z=11
    11e a ubicar: n=1 (máximo 2e); sólo l=0  2e  1s2
    9e a ubicar: n=2 (máximo 8); l=0, 1  2e s + 6ep  2s22p6
    1e a ubicar: n=3 (máximo 18); l=0, 1, 2  1e s  3s1
    Finalmente: 1s2 2s22p6 3s1

## Slide 6: Teoría de Bandas de Energía en Cristales (I)
Cristales
  Arreglo espacial tridimensional periódico de átomos o moléculas
  Rayos X  la mayoría de los metales y semiconductores poseen estructura cristalina
  Estados cuánticos de la estructura son distintos a los de átomos aislados, pues existe interacción entre elementos en la red (potencial) que afecta la ecuación de Schrödinger
Estructura cristalina
  Niveles de Energía de electrones en capas internas no son alterados notoriamente
  Electrones de capas externas (valencia) no explican diferencias entre elementos de una misma columna de la tabla periódica, pero sí la estructura cristalina
  Ejemplo: Columna IVA (Ver tabla)
    Todos los e de valencia son del tipo s2p2
Elemento | Z | Configuración | Propiedades (Cristal)
C | 6 | 1s2 2s2 2p2 | Diamante: Aislante
Si | 14 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 | Semiconductor
Ge | 32 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d10 4s2 4p2 | Semiconductor
Sn | 50 | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 | Metal

## Slide 7: Teoría de Bandas de Energía en Cristales (II)
Teoría de Bandas Cristal (ver siguiente transparencia con imagen)
  Análisis de subcapas externas (s2p2  2e s y 2e p)
  Cristal con N átomos
    Átomos a gran distancia interatómica  no “notan” mutua presencia
      Niveles de energía idénticos a si estuviesen aislados
      2N e llenan los 2N posibles estados s con igual energía
      2N e llenan los 6N posibles estados p con igual energía
      En el caso del diamante esta distancia es del orden de 18 [Angstrom]
    Distancia interatómica disminuye: Separación de estados degenerados
      Interacción  Principio de exclusión: 2 e no pueden tener el mismo estado
      Los 2N estados s deben “separarse” en energía  banda de energía (N ~ 1023/cm3), un quasi-continuo. Estos estados son completamente ocupados
      Idem para los 2N estados p degenerados. No se llenan los 6N posibles
      En el caso del diamante esta distancia es del orden de 10 [Angstrom]

## Slide 8: Teoría de Bandas de Energía en Cristales (III)
Teoría de Bandas Cristal
  Distancia disminuye: overlap
    Existe overlap entre bandas s y p
    Los 6N estados p se “mezclan” con los 2N estados s para dar un total de 8N estados
    Los 4N electrones disponibles utilizan 4N estados del cristal. En este sentido cada átomo “entrega” al cristal 4e, es decir, éstos ya no están asociados al átomo sino que al cristal. La banda de energía que estos electrones ocupan se denomina de Valencia
    Los restantes 4N estados quedan desocupados (0 e)  banda de conducción
    Para el diamante esto ocurre a una distancia interatómica de unos 7 [angstrom]
Diagrama de bandas Diamante (C en forma cristalina) en función de la distancia interatómica

## Slide 9: Teoría de Bandas de Energía en Cristales (IV)
Diagrama de bandas Diamante (C en forma cristalina) en función de la distancia interatómica
Teoría de Bandas Cristal
  Distancia disminuye por debajo del overlap
    Dependencia de la estructura cristalina y número atómico
    A la distancia de separación de la red cristalina, la banda de Valencia está llena con 4N electrones y en general existe un “gap” con la banda de conducción
    Este gap define las propiedades del cristal: aislante, conductor o semiconductor.
    Para el diamante (figura) tenemos un aislante

## Slide 10: Semiconductores
Cristal: “agrupación de átomos”
  Principio de exclusión de Pauli
  Generación de bandas de energía
    Aislantes
    Semiconductores
    Conductores
Semiconductores
  Gap de energía ~ 1 eV (T Ambiente)
  Si, Ge, GaAs, InP, InGaAs, InGaAsP, ZnSe, CdTe
Banda de Conducción
Banda de Valencia
Eg
Ec
Ev

## Slide 11: Estructura Atómica
Características del Silicio (Si):
  Número Atómico: 14
  Configuración: 1s22s22p63s23p2
  Electrones de valencia: 4
Estructura Cristalina
  Tetrahedro con enlaces covalentes
  Densidad del Si: 5x1022 atomos cm-3
Enlace tetrahedrico 3sp

## Slide 12: Bandas de Energía
Estructura Cristalina
Temperatura Cero (0 K)
  Atomos ordenados
  No hay e libres
Visión “Clásica” (No cuántica) de un Cristal
Energía Gap “Alta”
Banda de Conducción
Banda de Valencia
Eg
Ec
Ev
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
Enlace Covalente
e de valencia
Atomo Si

## Slide 13: Semiconductor Intrínseco
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
Generación: T > 0 K
  Energía Gap superada
  Scattering (fonones, impurezas, defectos, efectos de superficie, etc.)
  Quiebre de enlaces (pares e-hueco)
Par e - hueco
Recombinación
  Atracción e – hueco
  Proceso Random  Corriente promedio nula
Recombinación
Corriente bi-portador
  Electrones y huecos contribuyen a la conductividad

## Slide 14: Semiconductor Intrínseco: Densidades de Carga
Características:
  Un material semiconductor que no posee impurezas intencionalmente puestas se denomina intrínseco
  En un material intrínseco, el número de electrones y huecos debe ser el mismo pues ellos son generados de a pares
  La densidad de e y huecos en un material intrínseco se representa por ni
Densidades de portadores
  n [e/cm3] y p [huecos/cm3]
  n = p = ni = densidad intrínseca
  Ley masa acción: np= ni2
  ni2 = A0T 3e-Ego/kT
  para Si @ 300K, ni ≈ 1.45x1010 /cm3)

## Slide 15: Dopaje (I)
Atomo Boro (B)
Hueco extra “casi” libre
Proceso de incorporación de impurezas
  Semiconductor intrínseco + átomos pentavalentes o trivalentes
  Se alteran propiedades: cambio en la estructura de bandas de energía
Atomo Fósforo (P)
Electrón extra “casi” libre
Enlace Covalente

## Slide 16: Dopaje (II)
Donores
  Entregan e al semiconductor
  Densidad de átomos donores: ND
  Enlace covalente
    e sobrante al formarse enlaces
    Energía de ligazón mínima
Banda de Conducción
Banda de Valencia
Eg
Ec
Ev
Ed
0,01 eV
Banda de Conducción
Banda de Valencia
Eg
Ec
Ev
Ea
0,01 eV
Aceptores
  Entregan huecos al semiconductor
  Densidad de átomos aceptores: NA
  Enlace covalente
    Hueco sobrante al formarse enlace
    Energía de ligazón mínima

## Slide 17: Dopaje: Atomo Donor
Impurezas reemplazan átomos del cristal
Quinto e queda “casi libre”
  Se requiere energía mínima para llevar este electrón desde la energía Ed a la banda de conducción (Libre a T ambiente)
Dopado “tipo n” (ND >> ni)
  El e al “escapar” deja carga neta positiva
Cambio en densidad intrínseca
  Aumenta número de e
  Disminuye número de huecos por recombinación
  Cambio drástico de la conductividad
+4
+4
+4
+4
+5
+4
+4
+4
+4
Electrón “casi libre”

## Slide 18: Dopaje: Atomo Aceptor
Impurezas reemplazan átomos del cristal
Queda libre un enlace covalente
  Se requiere mínima energía para que un e deje la banda de valencia y ocupe el nivel de energía Ea (Libre a T ambiente)
Dopado “tipo p” (NA >> ni)
  Hueco al “escapar” deja carga negativa
Cambio en densidad intrínseca
  Aumenta número de huecos
  Disminuye número de e por recombinación
  Cambio drástico en conductividad
    Dopaje de 1 parte en 108 => factor 12 (30 °C)
+4
+4
+4
+4
+3
+4
+4
+4
+4
Hueco

## Slide 19: Densidades de Carga
Semiconductor dopado
  Ley masa-acción: np = ni2 (será probado)
  Carga total nula: ND + p = NA + n
Dopado tipo n
  A temperatura ambiente casi todos los átomos dopados se encuentran ionizados  nn ND
  Además es usual que ND >> ni (ni ~ 1.45x1010 /cm3)
  La ecuación de carga total nula  nn ND , pn  ni2 /ND
  Material tipo p (análogo: pp NA , np  ni2 /NA )
Ejemplo
  Una muestra de silicio es dopada con 1016 átomos/cm3 de Arsenico (As), un átomo del grupo V. ¿Cuáles son las concentraciones de electrones y huecos?
  nn = ND=1016 átomos/cm3 ; pn = ni2 /ND = 104 átomos/cm3

## Slide 20: Movilidad de los Portadores (I)
Movimiento de deriva ante campo eléctrico externo
  Los portadores aceleran entre colisiones en la dirección del campo
  La velocidad promedio o de deriva es:
  Se define la movilidad por:
Velocidad promedio
tiempo
Velocidad Neta

## Slide 21: Movilidad de los Portadores (II)
Dependencias
  Temperatura
    Varía como T-m en el rango [100, 400] K
    En el silicio m ~ 2.6
  Campo Eléctrico
    E < 103 [V/cm] , n ~ cte
    103 < E < 104 [V/cm] , n ~ E-0.5
    Campos más intensos n ~ E-1

## Slide 22: Generación-Recombinación de Portadores
Condición de equilibrio térmico
  Tasa de generación = tasa de recombinación
  Definida por el camino libre medio (Lp ) y la vida media (p )
Ejemplo: semiconductor tipo n
  “Breve” perturbación externa (t < 0)
  p = n , pero p /p >> n /n
  Importa concentración minoritaria
    p/p : decremento por recombinación
    g : incremento por generación térmica
    dp/dt = g – p/p
    Equilibrio exige que g = p0 / p
    dp’/dt = –p’/p , p’(t)=( p(t) - p0 )
    p’(t) = p’(0) e-t /p = p(t) - p0

## Slide 23: Corrientes en un Semiconductor
Componentes de la Densidad Corriente
  Deriva (drift): Campo Eléctrico
    J = Jn + Jp = n n qE + p p qE =  E, [ ] = (cm  )-1
    n > p
  Difusión: Gradiente de concentración
    J = Jn + Jp = (qDn dn/dx )+ (- qDp dp/dx)
    Dn > Dp
    Relación de Einstein:Dn / n=Dp / p= kT/q  VT VT = T / 11600 (~ 25 mV a T ambiente, T en ºK)
  Densidad de Corriente Total: J = Jn + Jp
    Jn = n n qE + qDn dn/dx
    Jp = p p qE+ (- qDp dp/dx)

## Slide 24: Ecuación de Continuidad
Carga es invariante
  Ecuación de continuidad
  Aportes a la carga en dV=Adx
    Corrientes
    Generación-recombinación
x
x + dx
p
(x)
p
(x + dx)
p
(x)
p
(x + dx)
p(x,t) huecos
Sección A
x
x + dx
J
p
(x)
J
p
(x + dx)
p
(x)
p
(x + dx)
p(x,t) huecos
Sección A

## Slide 25: Variación del Potencial al Interior de un Semiconductor (I)
ND
x
x
ND , n0
n0(x) = ND(x)
x
n0= cte
ND , n0
+
_
Semiconductor tipo-n con dopado no-uniforme
  ¿ n0= < ND(x)>? ... NO, pues genera región carga espacio (SCR) que provoca un campo eléctrico y deriva de e
¿Cuál es la distribución de equilibrio térmico de los e?
Solución:
  Balance Deriva-Difusión: Tanto para e como huecos
  Equivalente a Corriente neta nula (circuito abierto)
  ¿ n0= ND(x) ? ... NO, pues genera difusión

## Slide 26: Variación del Potencial al Interior de un Semiconductor (II)
Condiciones:
  Corrientes de portadores nulas
    Jn = n n qE + qDn dn/dx=0
    Jp = p p qE+ (- qDp dp/dx)=0
  Campo conservativo + relación de Einstein:
x1
x2
n1 , p1
V1
V2
n2 , p2
ND , n0
x
n0(x) = f(x)
+
_

## Slide 27: Variación del Potencial al Interior de un Semiconductor (III)
Consecuencias
  Región SCR
  Potencial de contacto ó barrera de potencial
    Se opone a la difusión de e (U=-q )
ND , n0
x
n0(x) = f(x)
+
_

x
+
_
E
x

x
Vcontacto

## Slide 28: Resumen
Dopaje
  Altera las características “intrínsecas” de un semiconductor
  Material Intrínseco: n = p = ni
  Dopado tipo n: nn  ND >> pn
  Dopado tipo p: pp  NA >> np
Física variada
  Generación-Recombinación
  Corrientes de difusión y deriva
  Corrientes bipolares
Dopado no uniforme Implica región SCR
  Equilibrio entre corrientes de difusión y deriva, generación de barrera de potencial (built-in)