## Slide 1: EL42A Circuitos Electrónicos Semestre Primavera 2003
Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Chile

## Slide 2: Capítulo I Dispositivos Electrónicos Básicos
Clase Nº 2
Características Estáticas de los Diodos de Juntura

## Slide 3: Objetivos
Estudiar la electrostática de una juntura pn
Deducir el efecto de una fuente externa en el equilibrio de una juntura aislada ante:
  Polarización directa
  Polarización inversa
Obtener la característica estática de un diodo de juntura considerando
  Efectos de grandes corrientes
  Temperatura

## Slide 4: Juntura pn: Potencial de Contacto
Caso particular de dopado no-uniforme
  Región tipo-p en contacto con región tipo-n
En equilibrio:
  Aparece “potencial de contacto” (Built-In) V0= V2  V1 en la juntura
x1
x2
NA
V1
V2
ND

## Slide 5: Juntura pn: Equilibrio y Región de Agotamiento (Depletion)
+4
+4
+4
+4
+4
+5
+4
+4
+5
+4
+4
+5
+4
+4
+4
+5
+3
+4
+4
+4
+3
+4
+4
+3
+3
+4
+4
t = 0 : izquierda tipo P, derecha tipo N. (ND ~ 2 NA)
Esta región presenta un campo eléctrico que provoca una deriva en el sentido contrario a la difusión: se alcanza el equilibrio
Comienza proceso de Difusión
Se provoca recombinación y se crea una región “sin portadores libres”

## Slide 6: Juntura pn: Equilibrio y Región de Agotamiento (Depletion)
+4
+4
+4
+4
+4
+5
+4
+4
+5
+4
+4
+5
+4
+4
+4
+5
+3
+4
+4
+4
+3
+4
+4
+3
+3
+4
+4
t >> max(tA, tN) Implica Barrera de Potencial y Deriva de portadores
t > 0 Implica Difusión de portadores
Equilibrio se alcanza entre las corrientes de Difusión y de Deriva: (Notar que WN < WP , debido a que ND > NA)
Difusión
Difusión
Deriva
Deriva
+
-

## Slide 7: Electrostática Región de Agotamiento
V0
V
x
E0= qV0
V
E
x
Wn < Wp , pues ND > NA

x
+
_
Juntura pn abrupta
Neutralidad de carga:

## Slide 8: Electrostática Región de Agotamiento
Tarea 1.1: Demuestre que para una juntura pn abrupta:
Indicación: Recuerde que la barrera de potencial en una juntura abrupta esta dada por el potencial de contacto o built-in V0 . Suponga, además, que el medio es lineal, isotrópico y homogéneo con una permitividad .
Donde Vj es la diferencia de potencial existente en la juntura

## Slide 9: Electrostática Región de Agotamiento
Caso de interés:
  Juntura con dopado altamente asimétrico ( p+n)
    Aparece en diodos de juntura
    Aparece en Transistores Bipolares
  El control de la electrostática pertenece al lado menos dopado
    Notar que W~(V0 /ND)-1/2
    Notar que |Emax| ~ (V0 ND) 1/2

## Slide 10: Juntura pn bajo Polarización (I)
¿Equilibrio de una juntura pn con voltaje externo?
Características:
  Caídas de tensión en:
    Contactos óhmicos
    “Cuerpo” semiconductor
    Región de agotamiento
  Contactos óhmicos:
    No-rectificadores: mantienen potencial independiente del sentido y magnitud de la corriente
  Corrientes bajas  caídas de voltaje en el cuerpo son despreciables
p
n
p
n
Agotamiento
Contactos
Vj =V0
V

## Slide 11: Juntura pn bajo Polarización (II)
¿Equilibrio de una juntura pn con voltaje externo?
Comportamiento
  Cortocircuito:
Casos:
  Polarización directa (forward bias): V > 0
  Polarización inversa (reverse bias): V < 0
p
n
p
n
Agotamiento
Contactos
Vj =V0
V
¿Vj(0)? (cortocircuito)
  Equilibrio Termodinámico. Si existiese corriente 
    Contactos se calentarían  energía la provee la barra  barra se enfría  no hay equilibrio  Corriente debe ser nula  Vj(0) = V0 (built-in)

## Slide 12: Juntura pn bajo Polarización Directa
Fuente externa:
  ¿Características del equilibrio?
p
n
Agotamiento
Contactos
Vj =V0
V >0
Vj =V0 - V
  Al aplicar voltaje V “en directa”
    La mayor parte aparece en la juntura
    Implica inyección por difusión de portadores minoritarios (comportamiento capacitivo “de difusión”) y la aparición de corrientes importantes
    Implica modulación del ancho de la región de agotamiento: disminución
p
n
    Se rompe equilibrio Difusión-Deriva: decrece barrera de potencial

## Slide 13: Juntura pn bajo Polarización Inversa
Fuente externa:
  ¿Características del equilibrio?
p
n
Agotamiento
Contactos
Vj =V0
V >0
Vj =V0 –(- V)
  Al aplicar voltaje V “en inversa”
    La mayor parte aparece en la juntura
    Crece barrera de potencial
      Implica extracción por deriva de portadores minoritarios (comportamiento capacitivo “de transición”)
      Corriente muy pequeña: portadores minoritarios “descienden” barrera, Corriente de Saturación Inversa
    Implica modulación del ancho de la región de agotamiento: aumento

## Slide 14: Ley de la Juntura pn (I)
Hipótesis de inyección “Low-Level”
  Sin polarización externa
    Difusión en equilibrio con Deriva
  Con polarización
    Prevalece difusión ó deriva según sea la polarización directa o inversa, respectivamente
    Bajo condición de inyección “Low-Level” la variación en la corriente de difusión ó deriva es pequeña comparada con el nivel de equilibrio

## Slide 15: Ley de la Juntura pn (II)
Ley de la juntura
  Estima (Bajo inyección Low-Level):
    La densidad de portadores minoritarios justo después de la capa de agotamiento como función del nivel de equilibrio de los portadores minoritarios en esa región y del voltaje externo aplicado
  Pero Vj = V0  V:

## Slide 16: Distribuciones de Portadores Minoritarios en Juntura pn Polarizada
pn
np
pn
np
log p, n
x
n0
p0
log p, n
x
p0
n0
p
n
V
p
n
V
Polarización directa
Polarización inversa

## Slide 17: Corrientes en Juntura pn (I)
Ecuación de continuidad Bajo inyección Low-Level y equilibrio
  Condiciones de borde dadas por la ley de la juntura pn(0)
  Corrientes de portadores minoritarios se deben principalmente a difusión
  La ecuación de continuidad y la expresión para la densidad de corriente entregan, para régimen permanente, la ecuación que describe las corrientes de un diodo de juntura.

## Slide 18: Corrientes en Juntura pn (II)
Soluciones ecuación
  Soluciones con interés tecnológico:
    x <<Lp : Base de un Transistor pnp
    x >>Lp : Diodo pn
    De la definición de corriente de difusión:

## Slide 19: Corrientes en Juntura pn (Tarea)
Tarea 1.2: Demuestre que las corrientes de difusión en un diodo pn polarizado con una fuente externa de voltaje V están dadas por :
Indicación: Considere el origen de coordenadas x en la juntura. Adicionalmente asuma que el ancho de las regiones tipo p y n es mucho mayor que el camino libre medio de los portadores inyectados.
Concluya que la corriente total en un diodo está dada por I=Ipn(Wn)+Inp(-Wp), ¿por qué se evalúa justo en los bordes?. Refiérase en particular a las corrientes de portadores mayoritarios.

## Slide 20: Corrientes en Juntura pn (Comentario)
Tarea 1.3 (*): (a)Demuestre que la corriente Inp(x) para x << LnB (Inyección de e’s desde el emisor tipo n, a la base tipo p) está dada por:
Indicación: Un transistor es un “arreglo” npn. Por lo tanto posee dos junturas. Resuelva la ecuación de continuidad para los portadores minoritarios np(x) aplicando dos condiciones de borde: La primera en x=0 que es justo donde termina la zona de agotamiento emisor-base y la otra es en x=WB que es justo donde comienza la zona de agotamiento base-colector.
n
p
n
VBE
VCB
Emisor
Base
Colector

## Slide 21: Corrientes en Juntura pn (Comentario)
Tarea 1.3 (*): (b) A partir del resultado anterior (y bajo los mismas hipótesis) muestre que el factor T , que representa la fracción de los portadores inyectados desde el emisor que alcanzan el colector, está dado por:
Indicación: Obtenga la expresión general para T y aproxime la expresión mediante desarrollos en serie de Taylor.
Un transistor npn en su “zona activa” tiene VBE >> VT (juntura emisor-base en directa) y VCB >> VT (juntura base-colector en inversa). Muestre que para estas condiciones se tiene que:
En un transistor es deseable tener este factor lo más cercano posible a 1. Esto puede lograrse achicando el ancho de la base WB. Proponga alguna forma de lograr esto.

## Slide 22: Corrientes en Juntura pn (III)
Corriente juntura pn (modelo difusión):
En la práctica:
Para polarización inversa:
  V<<-VT (~26mV a T ambiente)
  I ~ -I0 , corriente de saturación inversa, para el Si es del orden de los nA a Temperatura ambiente
  Existe recombinación en la zona de agotamiento: VT   VT ;  [1, 2]
  No todo el voltaje V aparece en la zona de agotamiento
    Resistencia cuerpo R “pequeña” (1)
    V  V - RI
Resistencia Serie (cuerpo)
Corrientes de difusión
Corrientes de Recombinación
Gráfica log I v/s V polarización directa

## Slide 23: Corrientes en Juntura pn (IV)
Condiciones: Tamb, I0=10nA, 2
Resistencia R no es alta para un diodo, sí para un transistor. En este caso el rango de operación típico es:
  Zona Activa en [0,5; 0,8] V
Existe Voltaje “umbral” V (cutin)
  Aprox. 0,5 V
Caída en el cuerpo
Voltajes externos necesarios para obtener la corriente indicada

## Slide 24: Característica V/I Diodo de Juntura
Dependencia de la temperatura
  Corriente de saturación inversa:
  Voltaje:
  Las curvas características se desplazan ante cambios en la temperatura
  Diodo encendido: si el argumento de la exponencial aumenta en ln(10)~ 2.3 entonces la corriente a través del diodo aumentará en un factor 10

## Slide 25: Efecto de la Temperatura: Ejemplo (I)
T=27ºC
  A 0.5V, I=241.62A
  VT  25mV
    2 (corrientes pequeñas)
Cambio de T=60ºC
  Corrimiento curva:-120 mV
  V=120mV  4.8 VT
   V/ VT  2.4  ln(10)
   I aumenta en factor 10
T = 27ºC
T = 87ºC

## Slide 26: Efecto de la Temperatura: Ejemplo (II)
Problema retroalimentado
  Thermal runaway:  T   I   P   T ...
Solución
  Resistencia serie
  Hace que V quede en la resistencia provocando un aumento lineal de la corriente y no exponencial

## Slide 27: Impedancia Equivalente
Resistencia Estática
  Válida sólo para el punto de operación
Resistencia Dinámica
  Depende del punto de operación, permite análisis en la vecindad
Impedancia
  Incluye efectos capacitivos de las junturas

## Slide 28: Resumen
Polarización externa sobre juntura
  Alterar barrera de potencial
    “Directa”  “fácil” conducción (Baja impedancia para voltajes superiores a Vcutin
    “Reversa”  Alta impedancia, corriente casi nula (Saturación inversa)
Característica Diodo
  Depende de la temperatura (corrimiento)
  Corrientes aumentan en factor 10 para cambios en el argumento de la exponencial de ln(10)~ 2.3
  Parámetros dependen del punto de operación