## Slide 1
Historia del Cobre
Los primeros en utilizarlos fueron los Sumerios, de quienes se conservan objetos ornamentales de más de 6500 años de antigüedad hechos a partir de cobre nativo
El cobre fue utilizado en estado puro o ligado inicialmente al plomo y después al estaño en una aleación conocida como bronce, en la fabricación de armas, monedas y utensilios domésticos. Este uso fue de tal importancia que esta época recibe el nombre de Edad de Cobre y Bronce.
Hacia el 3000 AC, los egipcios ya habían perfeccionaron los procedimientos de aleación del cobre y estaño.
Se ha podido comprobar que en el año 2,700 AC los tubos de cobre ya eran usados en Egipto para transportar agua para beber y efluentes sanitarios.
Tubería de cobre
Estatua Sumeria

## Slide 2
El Cobre en Chile
500 A.C., Atacameños y diaguitas ya conocían el cobre y lo llamaban "payen". Conocieron el trabajo de trozos de metal nativo, técnicas de fundición, temple, producción de bronce y otras tecnologías avanzadas
Después de la Conquista de los españoles, el cobre fue sólo una pequeña industria, pero a comienzos del siglo XIX, Chile comenzó una producción a mayor escala, llegando en la 2ª mitad de ese siglo, el primer productor y exportador mundial, con dos millones de toneladas del mineral producidas.
A finales del siglo XIX, el auge del salitre y el agotamiento de los yacimientos de alta ley, originaron un periodo de decadencia el cobre.
Conjunto de piezas de cobre precolombinas de la Región de Atacama.
Guateros de cobre chilenos de inicios de siglo XX.
Unidades de peso de cobre, siglo XIX.

## Slide 3
El Cobre en Chile
A comienzos del siglo XX, llegaron grandes inversionistas de EE.UU. a las minas de El Teniente, Chuquicamata y Potrerillos, siendo su principal aporte el desarrollo tecnológico, que hizo posible la explotación económica de yacimientos con más bajo contenido de cobre.
El 21 de diciembre de 1970 se presentó al Congreso Nacional el Proyecto sobre Nacionalización de la Gran Minería del Cobre, el cual fue aprobado en Julio del año siguiente.
Para hacerse cargo de la explotación de los yacimientos nacionalizados y de comercializar el cobre producido, el 23 de enero de 1976 se creó la Corporación Nacional del Cobre, Codelco – Chile.
Sewell, símbolo de la inversión de EE.UU. en el cobre.

## Slide 4
Aspectos Económicos del Cobre
Paises productores de Cobre. Se pueden clasificar en: a). Países que producen mucho Cobre, pero consumen poco b). Países con baja producción y de alto consumo. c). Países de producción y consumo altos
Proyecciones del Cobre.El mundo industrializado consume entre 10 y 20 kilos de cobre por persona, y esto aumentara en el futuro. En el avance de la tecnología la tendencia futura es hacia la miniaturización, para lo cual se requieren materiales que transmitan energia, con cada vez menos material, para lo cual el cobre es la mejor opción.
El Cobre en Chile. Chile es el mayor productor individual de cobre, con una participación del 35% en los mercados internacionales, lo que representa un 36% de sus exportaciones.

## Slide 5: Producción Del Cobre

## Slide 6
Producción Del Cobre

## Slide 7: EL COBRE Y SUS DERIVADOS
Propiedades y Usos

## Slide 8: El Cobre Puro
En la naturaleza no existe Cobre puro, pero llamamos puro a aquel que contiene más del 99% de Cobre

## Slide 9: Propiedades del Cobre
Características | Estado de Suministro | 
 | Duro | Recocido
Peso específico Kg/dm3 | 8.9 | 8.9
T. de Fusión (°C) | 1083 | 1083
Resistencia a la tracción | 32Kg/mm2 | 22Kg/mm2
Límite elástico | 18Kg/mm2 | 5Kg/mm2
Resistencia a la Cizalladura | 16Kg/mm2 | 19Kg/mm2
*Datos medios ,a temperatura ambiente |  | 
Notes: Cobre duro:es aquel

## Slide 10: Propiedades del Cobre
Buen conductor de electricidad y calor
Resistente a agentes atmosféricos
Poderoso bactericida
Buen comportamiento mecánico
Solda bien(con Plata y Estaño)
Luce bien
Cobre térmico tenaz
Cobre térmico de alta conductividad
Cobre electrolítico tenaz
Cobre exento de Oxígeno
Cobre desoxidado con Fósforo(Bajo P res.)
Cobre desoxidado con Fósforo(Alto P res.)
Formas en que se
presenta

## Slide 11: Usos del Cobre Puro

## Slide 12: Otros Usos

## Slide 13: ALEACIONES

## Slide 14: Cobres debilmente aleados
Menos de 1% elementos de adición
Resistencia mecánica
Resistente a corrosión
Soldabilidad
Maquinabilidad

## Slide 15: Aleaciones con alto contenido de Cobre
Resistencia a la tracción
Dureza
Resistencia a la corrosión
Resistencia a la oxidación
Líneas telefónicas
Piezas para soldadura por resistencia
Herramienta antichispa
Artículos que permanecen en contacto con agua de mar

## Slide 16: Los Latones
Cobre y Zinc(5 a 46%)
Su aplicación depende de la cantidad de Zinc contenida
Alta maquinabilidad
al agregar Plomo(1 a 3%)

## Slide 17: Los Bronces
Cobre y Estaño(2 a 20%)
Resistente al contacto con productos químicos
Maleabilidad

## Slide 18: Los Cuproaluminios
Cobre y Aluminio(5 a 11%)
Resistente a la corrosión
Buen comportamiento a diferente temperatura
Buena fricción
Choque sin chispa
Soldabilidad
Atractivo
Tornillos
Rodamientos
Estatuas
Cadenas de Anclas
Rejas
( Refinerías de petroleo )
Notes: Cadmio
Berilio Cobalto
Silicio manganeso

## Slide 19: Los Cuproníqueles
Adición de Níquel(5 a 44%)
Facilidad de conformación
Facilidad de moldeo
Buenas características mecánicas
Prop. Eléctricas
Color atractivo
Resistente a corrosión

## Slide 20: Las Alpacas
Cobre, Zinc, Niquel
Arquitectura
Decoración
Cubiertos
Monedas

## Slide 21
Muchas
Gracias