## Slide 1: Compactación de suelos
Compactación es el proceso mediante el cual se aumenta la densidad de un suelo: se modifica el empaquetamiento “juntando” las partículas sólidas y reduciendo así el volumen de aire.
No hay cambios de volumen de agua notorios en el suelo.

## Slide 2
En la construcción de rellenos y muros, se van poniendo capas de suelo suelto de entre 75 y 450 mm. Cada capa va siendo compactada a un cierto estándar por medio de rodillos, vibradores o compactadores manuales.
En general, a mayor grado de compactación, mayor será la resistencia al cizalle (al corte) y menor la compresibilidad del suelo.

## Slide 3
El grado de compactación de un suelo es medido en términos de resistencia seca, es decir, la masa de sólidos por volumen unitario de suelo.

## Slide 4
Si la densidad del suelo es  y su contenido de humedad es w =>
d= 
1+w
(De las definiciones vistas anteriormente, suelos totalmente secos Sr=0 => d = Gs  y, 1+e
= Gs (1+w)  =>1+e =  Gs =  Gs (1+w))
1+e d 

## Slide 5
La densidad final del suelo depende del contenido de humedad y de la energía del equipo compactador.
Las características de compactación de un suelo pueden ser evaluadas por medio de ensayos de laboratorio.

## Slide 6
El suelo es compactado en un molde cilíndrico usando un esfuerzo compactador estándar.
Ensayo proctor:
el volumen del molde es de 1000cm3 y el suelo (sin partículas >20 mm) es compactado por un “pistón”. En el estándar británico el pistón pesa 2.5 kg y cae libremente 300 mm. El suelo es compactado en tres capas iguales, cada una recibiendo 27 golpes.

## Slide 7
En el ensayo AASHTO el molde es el mismo pero el compactador pesa 4,5 kg y cae 450 mm. El suelo es compactado en 5 capas, cada una recibiendo 27 golpes.

## Slide 8
Después de la compactación, se determina la densidad total y el contenido de humedad del suelo: se obtiene la resistencia seca d
d = 
1+w
Para un suelo dado, el proceso se repite, al menos, 5 veces, cada vez aumentando w para obtener una curva.

## Slide 9
Esta curva muestra que para un método particular de compactación hay un valor de humedad conocido como contenido de humedad óptimo wop, al cual es posible obtener un valor de densidad seca máxima.
A bajos valores de w el suelo tiende a ser duro y difícil de compactar. A valores altos de w la densidad decrece debido a que un mayor volumen de suelo está ocupado por agua.
Densidad seca (d)
d Máx
Contenido de humedad (w)
wop

## Slide 10: Ejemplo
Dados los siguientes valores para un suelo:
Plotee la curva densidad seca/contenido de humedad y señale el contenido de humedad óptimo y la máxima densidad seca para el suelo.
El volumen del molde es de 1000 cm3.

## Slide 11: Equipos compactadores más comunes
Placas vibradoras
Rodillos
Compactadores dinámicos