## Slide 1: Nanotubos de Carbono
Gabriel Bravo
Jorge Valenzuela
05/11/2004

## Slide 2: Nanotubos
Introducción
Propiedades
Historia
Fabricación
Aplicaciones

## Slide 3: Introducción ¿Qué es un nanotubo?
Atomos de Carbono
Arreglo Hexagonal, fuertes enlaces
Si ensamblamos estos patrones entre si
y unimos los bordes
Nanotubo de carbono

## Slide 4: Introducción ¿Qué es un nanotubo?
Grafito
Nanotubos de carbono

## Slide 5: Introducción Nanotubos de paredes simples y múltiples
Nanotubo de pared simple:
  SWNT
  Pared de una sóla capa atómica, diámetro de 1-5 nm
  Excelentes propiedades físicas y eléctricas
Nanotubo de pared múltiple:
  MWNT
  Diámetro interior: 1.5 – 15 nm
  Diámetro exterior: 2.5 – 30 nm
  Múltiples capas
  Más simples de construir

## Slide 6: Propiedades: Las Propiedades Eléctricas
Metálicos
Semi-Conductores
Propiedades controladas por la dirección de enrrollamiento

## Slide 7: Propiedades: Propiedades Físicas
Mecánicas:
  Material altamente resistente
  Material flexible
Material | Módulo de Young (GPa) | Fuerza Tensil (GPa) | Densidad (g/cm3)
SWNT | 1054 | 150 | 1.3
MWNT | 1200 | 150 | 2.6
Acero | 3.5 | 0.4 | 7.8

## Slide 8: Propiedades: Propiedades Físicas
Térmicas:
  Alta conductividad
  Estable a altas temperaturas

## Slide 9: Propiedades: Propiedades Nanotubos
Emisión de partículas:
  Emisión de electrones, luz visible

## Slide 10: Historia I Buckyball ( )
Todo comienza en 1985 con el descubrimiento de la Buckyball
Nuevo tipo de moléculas, fulleranos
En 1990 se teoriza que fulleranos tubulares deberian ser posibles
(http://www.slb.com )

## Slide 11: Historia II La historia de los nanotubos
En realidad los nanotubos habían sido descubiertos 30 años antes por Francis Bacon
A finales de los 70’s Morinobu Endo volvio a observar estos tubos
En 1991 después del descubrimiento de los fulleranos Sumio Iijima (NEC) observó MWNT
En 1993 Sumio Iijima y Donald Bethune (IBM) observaron, de manera independiente, SWNT

## Slide 12: Producción de Nanotubos de Carbono
Vaporización por pulsos de láser (PLV)
Descarga de arco o arco de carbono
Deposición de vapor químico (CVD)
Alta presión (HiPCO)

## Slide 13: Producción I Vaporización por pulsos láser (PLV)
Objetivo de grafito con un .5% atómico de Ni y/o Co
~500 Torr Ar fluyendo por un tubo de cuarzo
En un horno a ~1000 C
Láser de pulsos de Nd:YAG (Neodymium: Yttrium-Aluminum-Garnet ) a 60Hz
Mayor pureza pero escasa producción (~0.4 gramos/hora)
Desarrollado por el grupo JSC de la NASA establecido en las instalaciones de la
Universidad Rice (1995)

## Slide 14: Producción II Descarga de arco ó arco de carbono
El primer método disponible (1992)
Un arco eléctrico vaporiza un ánodo de carbon que contiene
los catalizadores (Ni y Co)
Atmósfera de 500 Torr de He, Corriente: 100 amp y 35 volts
La cámara es enfriada usando agua
Los nanotubos se forman en las murallas interiores de la cámara
Desarrollado por un grupo en la Universidad de Monpellier

## Slide 15: Producción III Deposición de vapor químico (CVD)
Idea: precubrir el substrato con un catalizador y hacer crecer nanotubos en ellos por medio de CVD
Paso clave: depositar el catalizador en lugares predefinidos
Ventaja: crecimiento selectivo, podemos hacer crecer nanotubos en el lugar que queramos
Desarrollado por el grupo Xie en China en 1996
Usa hidrocarbonos como fuente

## Slide 16: Producción III: Pasos del CVD
[Se cubre el substrato por una(s) capa(s) metalica no catalitica]
Se deposita el catalizador sobre el sustrato
Se deja entrar gas hidrocarbónico a la cámara
CVD crecimiento de nanotubos de carbon en el catalizador

## Slide 17: Producción IV HiPCO
Produce nanotubos de paredes simples en fase gaseosa (1200C, 10 atm)
CO+CO C+ catalizador:
Se hace pasar monóxido de carbono a altas presiones junto a pequeñas cantidades
de catalizador a traves de un reactor calentado a altas temperaturas (800-1200ºC)
Permite producir grandes cantidades de SWNT (~450mg/h)
Medidas de purificación son inncesarias debido al uso de CO como materia prima
(P. Nikolaev et al.)

## Slide 18: Comparación
Método | Descarga de Arco | CVD | PLV
Resultados Típicos | 30-90% | 20-100% | Hasta 70%
SWNT | Tubos cortos con diámetros entre 0.6-1.4 nm | Tubos largos con diámetros entre 0.6-4nm | Largos manojos de tubos (5-20 micrones) con diámetros individuales de 1 a 2 nm
MWNT | Tubos cortos con diámetro interno de 1-3 nm y externo de ~10 nm | Tubos largos con diámetros entre los 10-240 nm | No hay mucho interés en esta tecnica debido a ser muy costosa, pero la sintesis de MWNT es posible.

## Slide 19: Comparación (Cont.)
Método | Descarga de Arco | CVD | PLV
Ventajas | Puede producir fácilmente SWNT, MWNTs. Los SWNT tienen pocos defectos estructurales; Puede producir MWNTs sin catalizador, no es demasiado costosa, la síntesis al aire libre es posible | La más fácil de escalar a producción industrial; tubos largos, proceso simple, el diámetro de los SWNT es controlable, alta pureza | Principalmente SWNTs, con buen control del diámetro y pocos defectos. El producto de la reacción es bastante puro
Desventajas | Los tubos tienden a ser cortos con tamaños y direcciones aleatorias; a menudo necesita mucha purificación | Los nanotubos típicamente son MWNTs y a menudo están llenos de defectos | Técnica costosa porque requiere láser caros y grandes cantidades de energía, pero está mejorando

## Slide 20: Aplicaciones
Transistores
  Transistor de efecto de campo
Puntas de SPM
Pantallas basadas en emisión de partículas
Más aplicaciones posibles

## Slide 21: Transistor de nanotubos
Transistor de Efecto de Campo
  Mas eficiente
  Bajo consumo

## Slide 22: Puntas de SPM
Las puntas de los Scanning Probe Microscopes (SPM) usualmente son cables de metal pero pocas veces sobreviven un golpe
Nanotubos: alto aspect-ratio, punta bien definida, mucho mas resistentes
A nanotube was directly grown by CVD on
a cantilever (From J. Hafner et al, Nature 398, 761 (1999))

## Slide 23: Pantallas basadas en emisión de partículas
Toma ventaja de las propiedades de alta corriente y alto aspect ratio.
Útil como fuente de electrones para la pantalla plana, bajo consumo de energía.
Samsung mostró un prototipo de una pantalla de 9” a color con una resolución 576 X 242 pixeles.
The Samsung 4.5” full-color nanotube display
Esquema del funcionamientode la pantalla basada en nanotubos.
(Cathode)
(Anode)

## Slide 24: Más aplicaciones posibles
Sensores de Nanotubos
  La conductividad eléctrica de los SWNT cambia dramáticamente cuando son expuestos a ciertas moléculas gaseosas
Almacenamiento de Hidrógeno
Materiales
Aparato de memoria
  Capaz de almacenar una carga, bit.