Tema 9

Equilibrio de Fases III. Sistemas Ternarios. Sistemas de tres componentes. Diagramas ternarios isobáricos. Teorema de Alkemade. Fusión y cristalización en sistemas ternarios con eutécticos, puntos de reacción y solución sólida. Introducción a los sistemas cuaternarios.

Introducción

Los sistemas ternarios son aquellos que están formados de 3 componentes (C = 3). En Petrología Ígnea estos sistemas permiten modelar en forma más realista los fenómenos de cristalización y fusión, como por ejemplo:

- Cristalización de fundidos silicatados ácidos (sistemas graníticos)

- Fusión de rocas ultrabásicas lerzolíticas (fusión del manto)

La construcción de un diagrama ternario requiere del conocimiento de tres sistemas binarios isobáricos. Al integrar dichos sistemas por sus extremos, cada componente define el vértice de un triángulo en el plano (x,y), y la variable temperatura queda ubicada en el eje vertical (z). De esta forma, el sistema ternario representa un volumen prismático.

Ejemplo: sistema A-B-C

T[ºC]				p = cte

A                  B		   B		  C		         A	        C

A

B

C

(x,y)

z = T

T [ºC]

Proyección en (x,y)							p = cte

Diagrama

ternario

Campo de estabilidad

Curva cotéctica

Isotermas

(superficie de liquidus)

Eutéctico ternario

La superficie del diagrama (x,y) representa la superficie de liquidus

Para sistemas ternarios (C = 3), utilizamos la Regla Condensada de la Fases de Gibbs:

# F + P = C + 1

## F + P = 4

B

p = constante

Cxs B + líq

Cxs A + líq

Cxs C + líq

A							  C

En consecuencia:

- campos de estabilidad (2 fases: cxsA + líq) son bivariantes.

- líneas de equilibrio cotécticas (3 fases: cxsA+cxsB+líq) son univariantes

- el eutéctico ternario (4 fases: cxsA+cxsB+cxsC+líq) es invariante

### Teorema de Alkemade

- Una línea de Alkemade corresponde a una línea recta que conecta las composiciones de dos fases cuyos campos de estabilidad (campos de fase primarios) comparten una curva cotéctica común. El primer paso en el análisis de cualquier diagrama ternario es dibujar en él todas las líneas de Alkemade. En diagramas ternarios sin componentes intermedios los límites externos del triángulo son líneas de Alkemade.

A

¿Cuántas líneas de Alkemade?

A+liq

B+liq

C+liq

D+liq

B	 D		       C

2. Las líneas de Alkemade dividen un diagrama ternario en una serie de triángulos menores. El último producto de la cristalización en equilibrio está definido por los vértices del pequeño triángulo de Alkemade en el que se proyecte la composición del líquido inicial.

3. La intersección de una línea de Alkemade con su correspondiente cotéctica representa el máximo de temperatura a lo largo de dicha curva.

4. Si una curva cotéctica o su tangente intersecta a la correspondiente línea de Alkemade, esta porción de la cotéctica será una curva de sustracción, simbolizada por una flecha en el sentido del descenso de temperatura. A lo largo de la curva, precipitan cristales de B y C, más un líquido.

A

cxs C + líq (desaparece B por reacción)

B + C + líq (se “sustraen” o precipitan

cristales B y C del líquido)

B					C

Si la curva cotéctica debe ser extendida para intersectar a la pertinente línea de Alkemade, la curva también será una curva de sustracción y el punto de intersección representará el máximo térmico.

5. Si una curva cotéctica, o su tangente, no intersecta su correspondiente línea de Alkemade, per sí a una extensión de la misma, entonces esa porción de la cotéctica se denomina curva de reacción. A lo largo de esa curva, los cristales de B formados previamente desaparecen por reacción con el líquido (ganamos un grado de libertad), mientras que C cristaliza normalmente en forma única. La intersección de la curva cotéctica con la extensión de la línea de Alkemade es el máximo de T a lo largo de la curva cotéctica.

Una vez que se han identificado los diversos tipos de curva cotécticas utilizando el Teorema de Alkemade, podemos reconocer algunos tipos de puntos invariantes generados por la intersección de estas curvas. Un punto eutéctico se caracterizará porque las tres curvas confluyen en un “valle muerto” (un mínimo térmico) y el líquido no tiene dirección posible para escapar con el descenso de T (e.g. la intersección de las curvas cotécticas Or-An, Or-Tr y An-Tr en el sistema An-Lc-Tr).

L = X + Y + Z

CO-PRECIPITACION

Un punto de reacción tributario permite una vía de escape para que el líquido siga evolucionando, una vez que se haya completado la reacción que tiene lugar en ese punto (e.g. la intersección de las curvas cotécticas Lc-An, Or-An y Lc-Or –curva de reacción- en el sistema An-Lc-Tr).

L + X = Y + Z

MONO-REABSORCIONAL

Un punto de reacción distributaria se caracteriza por presentar dos vías de escape del líquido, una vez completada la reacción que tenga lugar en ese punto. El que el líquido siga una trayectoria u otra dependerá de los productos finales de cristalización (determinado por el triángulo de Alkemade en el que se proyecte el líquido).

L + X + Y = Z

BI-REABSORCIONAL

En el sistema Lc-An-SiO2, la cristalización en perfecto equilibrio de un líquido de composición X, al proyectarse en el triángulo de Alkemade Lc-Or-An dará, como producto final, una roca constituida por Lc+Or+An. El orden de cristalización será el siguiente:

- a partir de un líquido de composición X, por descenso de temperatura, se obtendrá Lc+L.

- al intersectar el líquido la curva cotéctica, cotéctica, coprecipitará Lc + An en equilibrio con un líquido L

- al llegar al punto tributario se dará la reacción Lc + L  Or, consumiéndose todo el líquido y dando como resultado una asociación de Lc + An + Or

Sin embargo, la cristalización en perfecto equilibrio de un líquido de composición Y, al proyectarse en el triángulo de Alkemade An-Or-Tr, el producto final será una roca constituida por una asociación de An+Or+Tr, siendo el orden de cristalización en este caso:

- a partir de un líquido de composición Y, por descenso de temperatura, se obtendrá An+L.

- al intersectar el líquido la curva cotéctica, cotéctica, coprecipitará An + Lc en equilibrio con un líquido L.

- al llegar al punto tributario se dará la reacción Lc + L  Or, consumiéndose toda la Lc, por lo el resultado será la asociación de An + Or + L, y como F = 3, el sistema podrá seguir evolucionando al descender la T.

- El sistema evolucionará hasta alcanzar el eutéctico, en donde coprecipitará An+Or+Tr en equilibrio con un líquido (F = 4), hsata la total consumición del líquido.

Determinación de las proporciones de mineral-líquido en diagramas triangulares

##### Tipos de Diagramas Ternarios

Diagramas Ternarios simples con fases que funden congruentemente y no presentan solución sólida

Sistema Nef-Ab-Silicato de sodio

###### Diagramas Ternarios con fases que funden congruentemente

Sistema Nef-SiO2-Di

Este sistema se caracteriza por la presencia de una fase intermedia entre Ne y SiO2: la Ab. La aplicación de la primera ley del teorema de Alkemade determina que la línea de Alkemade corta a su pertinente curva límite, por lo que se obtendrá un máximo térmico.

Di

SiO2

Ab

Ne

Diagramas Ternarios con una fase binaria que funde incongruentemente

Sistema Fo-SiO2-An

Diagramas Ternarios con solución sólida

##### Aplicación de los Diagramas Ternarios a la génesis de granitos