MI52E: AUXILIAR 2 (26/08/03)

Prof. Aux. : Francisca Rodríguez M.

Ejemplo

Tabla 1: Resultados cinética de flotación

| t | peso | ley | finos | peso acum | Finos Acum | Ley Acum | Rec (i) | Rec Acum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [min] | [g] | [%] | [g] | [g] | [g] | [%] | [%] | [%] |
| 1 | 47,6 | 25,00 | 11,9 | 48 | 11,9 | 25,00 | 65,65 | 65,65 |
| 3 | 42,93 | 11,00 | 4,7 | 91 | 16,6 | 18,36 | 26,05 | 91,71 |
| 6 | 20,03 | 1,95 | 0,4 | 111 | 17,0 | 15,39 | 2,15 | 93,86 |
| 12 | 24,75 | 0,61 | 0,2 | 135 | 17,2 | 12,68 | 0,83 | 94,70 |
| 20 | 32,85 | 0,40 | 0,1 | 168 | 17,3 | 10,29 | 0,72 | 95,42 |
| Relave | 830,02 | 0,10 | 0,8 |  |  |  | 4,58 | 100,00 |
| Alimentación | 998,18 | 1,82 | 18,1 |  |  |  |  |  |

Estimación de parámetros cinéticos utilizando Solver

Tabla 2: Resultados Solver

|  | Rinfinito [%] : | 94,64 |
| --- | --- | --- |
|  | k : | 1,18 |
| t | Ri | (Racum-Ri)2 |
| [min] | [%] | error |
| 1 | 65,59 | 0,00000 |
| 3 | 91,90 | 0,00000 |
| 6 | 94,56 | 0,00005 |
| 12 | 94,64 | 0,00000 |
| 20 | 94,64 | 0,00006 |
|  | suma: | 0,00011 |

Problema 1

| PARÁMETROS CINÉTICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Calcopirita | Calcosina | Ganga |
| Flotación Primaria |  | K [min-1] | 0,25 | 0,20 | 0,05 |
|  |  | Rinf [%] | 92 | 85 | 5 |

| Base de Cáculo [Kg] : | 1000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ley de Alimentación [%Cu] : | 1,1 |  |  |  |
| Proporción en Alimentación : | 85 | / | 15 | [Cp/Cs] |

Datos: PA (Cu) = 63,5 g/mol, PA (Fe) = 55,8 g/mol, PA (S) = 32,1 g/mol.

Completar las siguientes tablas:

|  | Recuperación |  |  | Concentrado |  |  | Relave |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Calcopirita | Calcosina | Ganga | Calcopirita | Calcosina | Ganga | Calcopirita | Calcosina | Ganga |
| [min] | [%] | [%] | [%] | [Kg] | [Kg] | [Kg] | [Kg] | [Kg] | [Kg] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tiempo | Balance de Cobre [Kg] |  |  | Rec. Cobre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [min] | Alimentación | Concentrado | Relave | [%] |
| 1 | 11,00 |  |  |  |
| 2 | 11,00 |  |  |  |
| 4 | 11,00 |  |  |  |
| 6 | 11,00 |  |  |  |
| 8 | 11,00 |  |  |  |
| 10 | 11,00 |  |  |  |
| 12 | 11,00 |  |  |  |
| 14 | 11,00 |  |  |  |
| 16 | 11,00 |  |  |  |

Problema 2

A la etapa de flotación rougher se alimentan 40.000 ton/día de un mineral de cobre cuya cinética de flotación se describe a continuación:

| t | Peso | Ley Cu |
| --- | --- | --- |
| [min] | [gr] | [%] |
| 1 | 80 | 23,5 |
| 2 | 30 | 10,8 |
| 4 | 40 | 3 |
| 6 | 20 | 1,6 |
| 12 | 20 | 1 |
| Relave | 910 | 0,2 |
| Alimentación |  |  |

Se espera que la recuperación de la etapa sea 90% operando con un Cp de 35% ¿ Cuántas celdas de 1500 pie3 (42m3) se necesitan para tratar el mineral?

Densidad de pulpa = 1,28 ton/m3