4.-Método de Rotura: CORTE.

Los esfuerzos en el plano normal a una sección (momento y axial) son diferentes a los provocados por el corte, esfuerzos que pertenecen al plano tangencial de una sección.

La tensión de corte media es: τ=Vb⋅h

En forma general, para una sección homogénea:

τx=V⋅Sx−xbx−x⋅Ig

Sx-x: momento estático del área sobre punto x con

respecto al centro de gravedad.

Sx−x=b⋅h2−x⋅h2−h2−x2 , sección rectangular.

bx-x: ancho de la sección en altura x.

Ig: Momento de Inercia; Ig=b⋅h312 sección rectangular.

El valor máximo de la tensión tangencial corresponde al valor máximo del cuociente Sx-x/bx-x., que para bx-x = cte = b se da a la altura de la línea neutra de la sección total homogénea (x = 0), en donde el momento estático alcanza su valor máximo:

S0=b⋅h2⋅h4=b⋅h28

Luego, la tensión tangencial de corte máxima es:

τmax=V⋅b⋅h28b⋅b⋅h312=1.5⋅Vb⋅h

Por otra parte, si se tiene una sección rectangular sometida a corte y momento:

El Momento de Inercia será:

Ig=112⋅b⋅x3+b⋅x⋅x22+n⋅A⋅d−x2

Si se condiciona que la línea neutra pase por el centro de gravedad, se igualaría el momento estático del hormigón con el momento estático del acero equivalente (n⋅A):

b⋅x⋅x2=n⋅A⋅d−x

En efecto, por otro lado, puede comprobarse esto igualando la fuerza de compresión del hormigón con la fuerza de tracción del acero:

σc⋅x2⋅b=A⋅σs

De las ecuaciones de compatibilidad geométrica se tiene además:

σcx=σsn⋅d−x

Reemplazando s en la ecuación anterior se tiene:

σc⋅x2⋅b=A⋅n⋅σc⋅d−xx

    b⋅x⋅x2=n⋅A⋅d−x

Se llega al mismo valor que igualando los momentos estáticos. Luego, utilizando esta ecuación para reemplazarla en la ecuación del Momento de Inercia, se tiene:

Ig=112⋅b⋅x3+b⋅x34+b⋅x22⋅d−x

Ig=b⋅x22⋅d−x3

Reemplazando ahora en :

τmax=V⋅b⋅x22b⋅b⋅x22⋅d−x3=Vb⋅d−x3

Sabiendo que z=d−x3 es el brazo mecánico de la sección:

τ=Vb⋅z

Tensiones Principales.

Las tensiones principales I de compresión y II de tracción, en cualquier punto de una pieza sometida a esfuerzos de corte pueden determinarse mediante el Círculo de Mohr.

σI=σy2+τy2+σy24

σII=σy2−τy2+σy24

tg2⋅α=2⋅τyσy

En un punto Q de la zona de tracción, supuesta fisurada, el paralelepípedo elemental está sometido a las tensiones y = 0 y 1.

Las tensiones principales calculadas con el circulo de Mohr son:

σI=τ1

σII=−τ1

α=45°

Corte según ACI318-99.

Las cargas de corte externas, mayoradas, deben ser menores o iguales que la suma de las fuerzas internas del hormigón (Vc) y del acero (Vs) minoradas por el factor  = 0.85 en corte):

Vu≤φ⋅Vn=φ⋅Vc+Vs

Según el ACI el corte máximo (Vu) se mide a d del apoyo.

Donde la resistencia nominal de una pieza es  Vn=Vc+Vs

La resistencia al corte de una sección de hormigón rectangular queda dada por:

Vc=f'c6⋅bw⋅d

Puede calcularse Vc de forma mas detallada con la siguiente ecuación:

Vc=f'c+120⋅ρw⋅Vu⋅dMu⋅bw⋅d7

Donde w es la cuantía de acero a flexión dispuesta en la pieza rectangular de bw/h, bien anclada a 2d del apoyo.

Si la pieza esta sometida a un esfuerzo normal de compresión considerable, el valor de Vc puede considerarse mayor:

Vc=1+Nu14⋅Agf'c6⋅bw⋅d

donde NuAg se ingresa en MPa.

Si la pieza esta sometida a un esfuerzo normal de tracción considerable, la armadura por corte debe diseñarse de manera que resista el corte en su totalidad, o bien utilizar:

Vc=1+Nu3.5⋅Agf'c6⋅bw⋅d

si es que el resultado es positivo, considerando que Nu es negativo en tracción, y donde NuAg se ingresa en MPa.

Por otra parte, la resistencia al corte proporcionada por el acero es:

Vs=ds⋅Avsα⋅fy⋅senα+cosα

donde Avs es el área de acero al corte para un espaciamiento s dado.

Si se disponen estribos, entonces  =90°, luego:

Vs=ds⋅Avs⋅fy

Luego, puede calcularse Vs=Vuφ−Vc, reemplazarlo en la formula anterior, y obtener así el área de estribos a disponer para un espaciamiento s de 1 m, y para un numero de ramas n:

Avs=Vskg⋅1mdm⋅fykgcm2⋅n−    en    cm2m    por cada rama.

La siguiente figura muestra por ejemplo el número de ramas de una viga rectangular:

El espaciamiento s entre estribos para el área calculada anteriormente va a depender del diámetro de la armadura que se utilice. Dada un área Avs, a mayor diámetro de armadura de estribos, mayor espaciamiento.

ACI318:  s≤d2600mmb

Por una práctica de buen hormigonado se utiliza generalmente s≥10 cm.

La siguiente tabla proporciona los estribos dada Avs:

|  | Ejemplo: 18.18 cm2/m son fierros de 18 mm a 14 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [mm] | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
| 6 | 2.83 | 2.57 | 2.36 | 2.17 | 2.02 | 1.88 | 1.77 | 1.66 | 1.57 | 1.49 | 1.41 |
| 8 | 5.03 | 4.57 | 4.19 | 3.87 | 3.59 | 3.35 | 3.14 | 2.96 | 2.79 | 2.65 | 2.51 |
| 10 | 7.85 | 7.14 | 6.54 | 6.04 | 5.61 | 5.24 | 4.91 | 4.62 | 4.36 | 4.13 | 3.93 |
| 12 | 11.31 | 10.28 | 9.42 | 8.70 | 8.08 | 7.54 | 7.07 | 6.65 | 6.28 | 5.95 | 5.65 |
| 16 | 20.11 | 18.28 | 16.76 | 15.47 | 14.36 | 13.40 | 12.57 | 11.83 | 11.17 | 10.58 | 10.05 |
| 18 | 25.45 | 23.13 | 21.21 | 19.57 | 18.18 | 16.96 | 15.90 | 14.97 | 14.14 | 13.39 | 12.72 |
| 22 | 38.01 | 34.56 | 31.68 | 29.24 | 27.15 | 25.34 | 23.76 | 22.36 | 21.12 | 20.01 | 19.01 |
| 25 | 49.09 | 44.62 | 40.91 | 37.76 | 35.06 | 32.72 | 30.68 | 28.87 | 27.27 | 25.84 | 24.54 |
| 28 | 61.58 | 55.98 | 51.31 | 47.37 | 43.98 | 41.05 | 38.48 | 36.22 | 34.21 | 32.41 | 30.79 |
| 32 | 80.42 | 73.11 | 67.02 | 61.87 | 57.45 | 53.62 | 50.27 | 47.31 | 44.68 | 42.33 | 40.21 |
| 36 | 101.79 | 92.53 | 84.82 | 78.30 | 72.71 | 67.86 | 63.62 | 59.88 | 56.55 | 53.57 | 50.89 |

Área mínima a disponer por esfuerzo de corte:

AvsMIN=bwcm⋅scm3⋅fyMPa⋅n−     en    cm2m    por cada rama.

De forma alternativa (que no es del ACI) puede utilizarse también:

AvsMIN=0.0025⋅bwcm⋅scmn− en    cm2m    por cada rama.

Debe cumplirse Vs≤4⋅Vc, si no, debe cambiarse la sección.

Casos especiales.

1.- Viga con altura variable:

M = M0 – N⋅es

Puede obtenerse la expresión del corte reducido Vr:

Vr=V−Md⋅tgα'−Mz+N⋅tgα

Si la sección crece desde el borde hacia el centro la ecuación cambia en sus signos, siendo Vr  mayor que V:

Vr=V+Md⋅tgα'+Mz+N⋅tgα

2.- Consola corta.

Un caso particular de lo anteriormente visto es el de la consola corta, donde el corte reducido es:

Vr=V+Md⋅tgα'

Como momento M  es negativo, resulta Vr  menor que V.

La armadura principal es:

A=P⋅a0.85⋅d⋅fy

La armadura secundaria es:

Ah=0.25⋅A

3.- Reducción del corte por carga cercana a un apoyo.

El corte en A debido a la carga concentrada P cercana al apoyo debe reducirse por el siguiente factor f:

f=a2⋅d

4.- Reducción por viga alta.

Cuando una viga es alta (lh≤8), o bien también para el caso de carga cercana al apoyo  (ah≤2) puede aplicarse el siguiente factor de reducción  f al corte: