## Slide 1
DEFINICIONES DE σ y τ

## Slide 2
DEFINICION DE TENSION

## Slide 3
ESTADOS DE TENSION COMUNES

## Slide 4
DEFINICION DE DEFORMACION: εn, γ, Λ

## Slide 5
LEY DE HOOKE

## Slide 6
DETERMINACION DEL MODULO DE YOUNG
Barra en vibración con una masa M

## Slide 7
DATOS PARA EL MODULO DE YOUNG

## Slide 8
UNION ENTRE ATOMOS

## Slide 9
Rigidez del enlace
S0 = constante del resorte
Fuerza entre un
par de átomos
Tensión
N = número de enlaces por
unidad de área
La deformación εn se obtiene
Al dividir (r – r0) por el espaciado
Inicial r0 , por lo tanto,

## Slide 10
El módulo de Young es entonces,
En el caso del enlace iónico se tiene
que la energía del enlace está dada por:
Al derivar con respecto a r, se obtiene
la fuerza entre los átomos, que, debe ser
cero en r = r0. De aquí se obtiene la constante B
Finalmente
Donde α = (n – 1)

## Slide 11
JERARQUIA DE LA RIGIDEZ DEL ENLACE
Tipo de enlace S0 (Nm-1) E (GPa) con r0=2.5 x 10-10m
Covalente (ej. C – C) 50 – 180 200-1000
Metálico (ej. Cu – Cu) 15 – 75 60 – 300
Iónico (ej. Na- Cl) 8 – 24 32 –96
Iónico (ej. H2O-H2O) 2 – 3 8 – 12
Van der Waals 0.5 – 1 2-4

## Slide 12
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN EN GOMAS