## Slide 1: Propiedades Mecánicas
Ensayos de Tracción

## Slide 3
El Ensayo de tracción se realiza bajo la norma ASTM E-8 ASTM A 370, o bien la norma chilena NCH 200, entre otras.
Su importancia radica en que es válido y aceptado para especificación de materiales en ingeniería.

## Slide 4
Esfuerzo de fractura
Deformación a fractura
Offset yield strength: Límite elástico convencional
Deformación
uniforme
Resistencia tensil o UTS

## Slide 5: Deformación Plástica

## Slide 9: Ductilidad
La ductilidad se mide por la deformación ingenieril de fractura y por la reducción de área.

## Slide 10: Modulo de Young

## Slide 11: Módulo de elasticidad (módulo de Young)
Material | Tamb | 477 K | 700 K | 810 K | 922 K
Acero al Carbono | 207 | 186 | 155 | 134 | 124
Acero inoxidable austenítico | 193 | 176 | 159 | 155 | 145
Aleaciones de titanio | 114 | 97 | 74 | 70 | 
Aleaciones de aluminio | 72 | 66 | 54 |  | 

## Slide 12: Resiliencia
Es la capacidad de un material para absorber energía cuando se deforma elásticamente
Módulo de Resiliencia
Corresponde a la energía de deformación por unidad de volumen requerida para deformar el material hasta el límite elástico

## Slide 13
Material | E(GPa) | (MPa) | UR(kPa)
Acero medio C | 207 | 310 | 232
Acero alto C para resortes | 207 | 965 | 2250
Duraluminio | 72 | 124 | 107
Cobre | 110 | 28 | 3.5
Goma | 0.0010 | 2.1 | 2140
Acrílico | 3.4 | 14 | 28
Para el caso de un resorte

## Slide 15: Tenacidad
Es la capacidad para absorber energía en el rango plástico. Corresponde al área bajo la curva.
Esfuerzo y deformación verdaderos.
El esfuerzo y la deformación verdaderos se definen como

## Slide 16
Se cumplen las siguientes relaciones
Estas ecuaciones son válidas
hasta la deformación uniforme

## Slide 17
Más allá de este punto se cumple que:

## Slide 18: Deformación verdadera local en el cuello
Es la deformación necesaria para deformarla muestra desde la carga máxima hasta la fractura. Se calcula a partir de

## Slide 19: Ajuste de Hollomon
Para la zona de deformación plástica uniforme se puede relacionar el esfuerzo verdadero con la deformación verdadera por:

## Slide 20
n=0 el material es perfectamente plástico.
n=1 corresponde a un sólido elástico.
Normalmente para la mayoría de los materiales, 0.10 < n <0.50
Metal | Condición | n | K (MPa)
Acero 0.05%C | Recocido | 0.26 | 530
SAE 4340 | Recocido | 0.15 | 640
Acero 0.6%C | Templado y Revenido a 540ºC | 0.10 | 1570
Acero 0.6%C | Templado y Revenido a 705ºC | 0.19 | 1230
Cobre | Recocido | 0.54 | 320
Latón 70/30 | Recocido | 0.49 | 900

## Slide 21
La expresión corresponde a la velocidad de endurecimiento por deformación
n se calcula graficando hasta la deformación plástica uniforme. La pendiente de la recta resultante corresponde a n.

## Slide 22: Relaciones de “n” con respecto al tipo de estructura

## Slide 23: Distribución de esfuerzos en el cuello
Durante la formación de cuello aparece un estado triaxial de esfuerzos

## Slide 24: Formación de cuello

## Slide 25: Efecto de la velocidad de deformación sobre las propiedades
Uno de los parámetros importantes en la determinación de las propiedades mecánicas, lo constituye la velocidad de deformación , definida por:

## Slide 26: Relación entre el esfuerzo de fluencia y la velocidad de deformación

## Slide 28: Velocidades de deformación
Rango (s-1) | Tipo de Test
10-8 – 10 –5 | Fluencia (creep) a  = cte.
10-5 – 10-1 | Ensayo de tracción estático
10-1 – 102 | Ensayos de tracción o compresión dinámicos
102 – 104 | Ensayos a alta velocidad usando barras de impacto
104 – 108 | Ensayos a muy alta velocidad usando explosivos o propulsores de gas

## Slide 29: Consideraciones para “m”
Los metales a temperatura ambiente tienen un valor de “m” menor o igual a 0.1
Este índice varía con la temperatura, mayor temperatura mayor índice.
Depende de la velocidad de movimiento de dislocaciones (TAREA)

## Slide 30: Efecto de la temperatura sobre las propiedades en tracción

## Slide 31: Influencia sobre la temperatura

## Slide 32: Fenómeno del punto de fluencia
El fenómeno de punto de fluencia se da en algunos materiales que contienen solutos especialmente intersticiales como el acero de bajo contenido en carbono y consiste en la aparición de una oscilación de la curva esfuerzo – deformación cerca del inicio de la deformación plástica

## Slide 34: Acero de Construcción A 44

## Slide 36: Tracción en planchas de acero

## Slide 37
Fractura Dúctil
Fractura Frágil

## Slide 38: Resumen del Ensayo de Tracción
Esfuerzo de Fluencia
Esfuerzo máximo (UTS)
Modulo de Young
Resiliencia
Alargamiento
Reducción de Área
Tenacidad
Endurecimiento por deformación
Influencia de la temperatura
Influencia de la velocidad del ensayo
Fluencia heterogénea
Tipo de fractura

## Slide 39: Ensayo de Flexión
Ensayo de Compresión

## Slide 40: Ensayo de Dureza

## Slide 43: Ensayo de Charpy
Inventado en la Década de 1920 por el Francés George CHARPY Norma ASTM E-23

## Slide 46: Temperatura de Transición
ENERGÍA
TEMPERATURA
TT
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN

## Slide 47: Curvas de Transición
FCC
0,22%C
0,31%C
0,43%C
°C
100°C
ENERGÍA (J)

## Slide 48: Ensayo de Tenacidad
Liberty Ships:
2700 fabricados
400 fisurados
20 se partieron en dos
Titanic

## Slide 49: Ejemplos

## Slide 50: Fractura
Kc : Factor crítico de Intensidad de tensiones

## Slide 51: Modos de Fractura
Modo I: Tensión
Modo II: en Plano
Modo III: Cizalle

## Slide 52: Dependencia entre Kc y el espesor del material

## Slide 53: Como detectar una grieta
Ultrasonido
Tintas penetrantes
Corriente Eddy
Partículas magnéticas
Rayos X

## Slide 54: Tipos de Grietas

## Slide 55: Fatiga
tracción
compresión
máx
mín
m
N° Ciclos


## Slide 56
CURVAS S-N (Wohler)
N° de ciclos
Esfuerzo Aplicado

## Slide 57: Fatiga