## Slide 1: ME56A - Diseño de Elementos de Máquinas
Consideraciones sobre Fatiga de Materiales
Profesor: Roberto Corvalán P.
Ayudante: Darren Ledermann M.
dlederma@cec.uchile.cl

## Slide 2: Fatiga de Material
Análisis tradicional considera solamente la acción de fuerzas estáticas sobre los materiales.
En diversas piezas de ingeniería las cargas aplicadas no son estáticas, sino que varían con el tiempo.
Usualmente estas cargas son cíclicas.
Diversos factores afectan comportamiento de los materiales.

## Slide 3: Fatiga de Material
Si bien un material determinado posee propiedades definidas y tabuladas, estas se ven directamente afectadas por los procesos involucrados en la fabricación de la pieza y su geometría, entre otros.
Al momento de diseñar elementos de máquinas se deben tomar en cuenta estos cambios en las propiedades del material, de lo contrario se corre el riesgo de que la pieza se fracture.

## Slide 4: Fatiga de Material
Los esfuerzos cíclicos causan que las piezas se fracturen para estados de solicitaciones más bajos que los predichos por el análisis estático, lo que puede derivar en fallas inesperadas.
A este fenómeno se le denomina fatiga de material.

## Slide 5: Fatiga de Material
Ejemplos tradicionales de fallas por fatiga de material:
  Ejes
  Puentes
  Grúas
Usualmente este tipo de fallas se presenta por un mal cálculo de las dimensiones de las piezas o bien por excesos respecto de las condiciones de diseño, aún cuando los cálculos estén bien hechos (abuso).

## Slide 6: Fatiga de Material
Comportamiento de los materiales cambia según el número de ciclos de uso
Vida Finita
Vida Infinita
Ciclos Bajos
Ciclos Altos
S´e
N
103
106
Para N=0,
Se’ = Suts

## Slide 7: Fatiga de Material
Resistencia a la tensión del material estudiado se ve afectada
Valor de referencia tomado del ensayo de viga rotatoria, bajo condiciones de carga y de fabricación estandarizadas
Depende de la naturaleza del material, se obtiene lo siguiente:
Aceros y Hierros Forjados
Aceros y Hierros Fundidos

## Slide 8: Factores a considerar
Se = ka·kb·kc·kd·ke·kf · S´e
S´e: Resistencia Nominal a la Fatiga (Viga Rotatoria)
ka: Terminación superficial
kb: Tamaño
kc: Confiabilidad
kd: Temperatura
ke: Concentración de esfuerzos
kf : Efectos varios

## Slide 9: Factor de Terminación Superficial - ka
Rangos de rugosidad (terminación superficial) por tipo de proceso de manufactura
Factores experimentales en función de la rugosidad y de la resistencia a la tracción del material para cada tipo de proceso de manufactura
Son de la forma

## Slide 10: Factor de Tamaño - kb
Flexión y torsión secciones circulares:
  Kb en función del diámetro d
Flexión y torsión secciones no circulares: Se calcula un “diámetro equivalente” en función de las dimensiones principales de la sección.
  Sección rectangular (en función de a,b)
  Sección canal (en función de a,b,t,x)
  Sección doble T (en función de a,b,t,x)

## Slide 11: Factor de Confiabilidad - kc
CONFIABILIDAD | Zr | kc
0.5 | 0.000 | 1,000
0.90 | 1,288 | 0.897
0.95 | 1,645 | 0.868
0.99 | 2,326 | 0.814
0.999 | 3,091 | 0.753
0.9999 | 3,719 | 0.702
0.99999 | 4,265 | 0.659
0.999999 | 4,743 | 0.620
0.9999999 | 5,199 | 0.584
0.99999999 | 5,612 | 0.551
0.999999999 | 5,997 | 0.520

## Slide 12: Factor de Temperatura - kd
En el texto de Shigley, aparece el polinomio en función de la temperatura en grados Farenheit. Para grados Celsius, el polinomio cambia al siguiente (si hay dudas, ver tabla en grados Celsius en el Shigley e interpolar linealmente si es necesario)

## Slide 13: Concentración de Esfuerzos - ke
Cuando hay muescas sobre una superficie, perforaciones en piezas, entalles en ejes, etc.
Se deben consultar las tablas apropiadas según la geometría de la pieza en estudio y de las perforaciones presentes, puesto que este valor varía según diversos parámetros.

## Slide 14: Otros Factores - kf
Dependen de factores tales como la corrosión, procesos de manufactura de la pieza, procesos químicos, etc.
Para efectos prácticos no se considera mayormente estos factores, a excepción de aquellos casos especiales que lo ameriten.
En estos apuntes no se ha considerado el factor de carga, pero su cálculo es sencillo y debiera ser siempre considerado.

## Slide 15: Cálculo de Ejes a Fatiga
Existen diversos criterios de falla para estimar las dimensiones de ejes sometidos a torsión y flexión.
Diversos criterios provienen de distintos supuestos. Se debe considerar el criterio cuyos supuestos más se adecúen a las condiciones de utilización de la pieza a considerar

## Slide 16: Criterios de Falla
Carga Estática: No Considera Efectos Dinámicos
Fatiga: No Considera Torsión

## Slide 17: Criterios de Falla
Soderberg: Máximo Esfuerzo de Corte (más conservador)
Soderberg: Máxima Energía de Distorsión (mejor ajuste a realidad)

## Slide 18: Criterios de Falla
Goodman Modificado: Idéntico a Soderberg, pero considera resistencia a la tensión en lugar de la resistencia a la fluencia (menos conservador)

## Slide 19: Criterios de Falla
Código ASME
donde P es el menor valor entre:
 P = 0.3 Sy
 P = 0.18 SUTS
Tipo de carga Cm Ct
Eje Fijo: carga gradual 1.0 1.0
carga repentina 1.5-2.0 1.5-2.0
Eje rotatorio: carga gradual 1.5 1.0
carga estable 1.5 1.0
impacto ligero 1.5-2.0 1.0-1.5
impacto fuerte 2.0-3.0 1.5-3.0

## Slide 20: Recomendaciones Generales
Para el próximo ejercicio, es IMPERATIVO que todos tengan una copia del texto de Shigley, de lo contrario habrán diversos factores que no podrán ser calculados con lo presentado en este PPT y en los apuntes del profesor.
La notación utilizada para denotar los límites de resistencia de los materiales Sj suele ser confusa. Apelen al sentido común cuando no haya claridad y expliciten el dato utilizado y el por qué escogieron ese valor.