## Slide 1: SIDERURGIA
Metalurgia del Hierro
Procesos Pirometalúrgicos

## Slide 3: Alto Horno (Blast Furnace)
El alto horno produce arrabio por fusión de minerales de hierro en una atmósfera reductora.
Los minerales de hierro se componen de hierro y oxígeno.
La reducción es la extracción del oxígeno desde los minerales.
Esquemáticamente, sinterizados, pélets, coque y fundentes se cargan dentro del alto horno a través del tragante.
El gas reductor se forma mediante la reacción del coque con el aire caliente inyectado, que tiene una temperatura de 1000 a 1200ºC.
La combustión no solo genera gases reductores, sino también el calor necesario para fundir los minerales reducidos.

## Slide 4: Objetivo
El propósito es reducir químicamente y convertir físicamente los óxidos del hierro en hierro líquido llamado “ARRABIO".
Es una cuba enorme, de acero alineado con ladrillo refractario, donde el mineral, el coque y caliza cargan por arriba, y el aire precalentado se sopla en el fondo.
Las materias primas requieren 6 a 8 horas en descender al fondo donde se convierten en el producto final escoria y arrabio y escurren a intervalos regulares.
El aire caliente asciende desde el fondo del horno hasta arriba en 6 a 8 segundos después de llevar cabo todas las reacciones químicas
Un alto horno alto funcionará continuamente por cuatro a diez años con paradas cortas para realizar mantenimiento previsto.

## Slide 5: Proceso
Carga de óxidos: mineral, pélets o sínter.
Mineral 0.5 a 1.5 “ hematita (Fe2O3) o magnetita (Fe3O4) 50% hasta 70% Fe carguío directo
< 50% Fe se producen pélets de 60% a 65% por chancado – molienda (<1/4”) - roleo - calentamiento (endurecer).
El sínter se produce con mezcla de mineral fino, coque, caliza – sílice y desecho de hierro siderúrgico.
Esta mezcla de materiales cruda se coloca en una banda (correa transportadora de acero) de sinterización, donde se funde y forma pedazos más grandes 0.5 a 2.0”
El mineral, pelets y sínter de hierro se convierten en arrabio en el alto horno alto y cualesquiera de sus impurezas restantes van a la escoria líquida.

## Slide 6: Concentración

## Slide 7: Peletización
Planta de pelet contiene una serie de tambores rotatorios donde el concentrado se forma en pequeños pélets (entre 1/4" y 1/2") de 65.85%Fe, 4.5% SiO2, 0.68% CaO y 0.010% P.
Los pélets son tamizados para obtener el tamaño deseado, los bajo tamaño y sobre tamaño (previo chancado) retornan.
Los pélets se cargan en un horno rotatorio a 2400ºF (Esfuerzo a la compresión: 560 libras).

## Slide 9: Producción de Coque
La planta de coque produce coque metalúrgico desde una mezcla de carbones. Se produce calentando el carbón a 1250ºC en una atmósfera libre de oxigeno (destilación seca)
El coque producido se compone de mas de un 90% de carbono, que se emplea como suministro energético y agente químico en el alto horno. Los volátiles alquitrán, azufre, amoniaco, naftaleno y benzeno se eliminan en la fase gaseosa durante la destilación.
El gas del horno de coque, se usa para calentar los mismos hornos, y el excedente se emplea para calentar laminadores, sinterizadores y acería.

## Slide 15: Estructura del Alto Horno
Existen 3 zonas donde ocurren distintas reacciones
Zona 1 mayor temperatura esta en el crisol frente a las toberas donde el oxígeno (aire) de soplado reacciona con el coque dando una temperatura local de 2000ºC.
Fuera de la zona de combustión la temperatura cae 1600ºC (centro). Esto funde metal y escoria
Zona 2 Etalaje y Cuba. La temperatura disminuye suave e uniformemente ante el aumento de la altura desde 1100ºC en la zona de toberas hasta 800ºC en la mitad de la cuba.
Zona 3 temperatura cae rápidamente a 500 - 600ºC y entonces continua descendiendo a menor velocidad, alcanzando los 200 a 250ºC en la parte superior .

## Slide 16: Estructura

## Slide 17: Temperaturas y Reacciones

## Slide 18: División de Michard et al (4 zonas)
Zona 1 COMBUSTIÓN del coque con el aire precalentado y forma CO a una temperatura de 1900 a 2000ºC.
Zona 2 REACCIONES Fusión y Reducción Impurezas, entre 1200 a 1600ºC
Zona 3 REDUCCIÓN FeO a Fe y regeneración de CO debido C(coque)+ CO2 = 2CO
Zona 4 Resto del horno hasta la salida superior, y es aquella en la cual la reducción del mineral, descomposición de la caliza a CaO y CO2 y la carga es secada por los gases ascendentes.

## Slide 19: FACTORES QUE AFECTAN LA REDUCIBILIDAD
Reacciones que ocurren y sus entalpías de reacción en [kJ/mol] son:
2Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2; Hº298ºC = -52.7
Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2; Hº298ºC = +40.0
Fe3O4 + 4CO = Fe + 4CO2; Hº298ºC = -15.0
FeO + CO = Fe + CO2; Hº298ºC = -18.0
CO2(g) + C(Coque) = 2CO(g)
< 570ºC secuencia es Fe2O3 → Fe3O4 → Fe
> 570ºC secuencia es Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe

## Slide 21: Reducción Directa e Indirecta
Se asume una razón final CO/CO2 igual a 1,
Fe2O3 + 6CO = 2Fe + 3CO2 Hº = -29 kJ
6C + 3O2 = 6CO Hº = -698 kJ
(Formación de Escoria)
Fe2O3 + 2C = 2Fe + CO + CO2 Hº = 308 kJ
(a) 3 moles de C reducen 1 mol de Fe, entregando 348.5 kJ
(b) 1 mol de C reduce 1 mol de Fe pero se requieren 308 kJ
Debe suministrarse suficiente calor mediante la combustión con coque, reducción indirecta del oxido de hierro y calor sensible del aire de soplado para balancear el calor consumido en fundir el arrabio y escoria, reducción directa y otras reacciones endotérmicas y la pérdidas de calor del horno
En el caso (b) el proceso sería imposible.

## Slide 22: Efecto de los Componentes de la Ganga; nFeO•SiO2,nFeO•Al2O3, FeO.Cr2O4, (FeCO3), (Fe(OH)2)
Reacciones endotérmicas, temperatura disminuye al nivel de la cuba donde ocurre la descomposición (coque adicional para suministrar calor extra).
FeCO3 = FeO + CO2 Hº298K = 90 kJ/mol (400ºC)
Fe(OH)2 = FeO + H2O Hº298K = 40 a 64 kJ/mol(600ºC)
CaCO3 = CaO + CO2 Hº298K = 175 kJ/mol (700-900ºC)
CO2 y H2O producidos por la descomposición disminuyen el potencial reductor del gas.
La disociación de los compuestos causa una gran disminución en el volumen y lleva a la formación de profundas fisuras dentro del mineral, aumenta el área superficial, pero en casos extremos el mineral se hace añicos y cae como polvo que obstruye el flujo gaseoso ascendente.

## Slide 23: ACERIA
En acería, el arrabio de alto horno, es convertido en ACERO en uno de dos Hornos Básicos al Oxígeno (BOF), mediante el soplado de Oxígeno puro.
Luego el acero liquido es desoxidado y aleado para alcanzar los criterios específicos de análisis.

## Slide 24: Acero
Los aceros son aleaciones de hierro y carbono entre 0,03 y 2,00% C. Se distinguen de las fundiciones, también aleaciones de hierro y carbono, en que la proporción de carbono es superior para estas: 1.5 a 4%.
La diferencia fundamental entre ambos materiales es que los aceros son, por su ductilidad, fácilmente deformables en caliente utilizando forjado, laminación o extrusión, mientras que las fundiciones son frágiles y se fabrican generalmente por moldeo.
Además los aceros incorporan otros elementos. Algunos son perjudiciales y provienen de la chatarra, el mineral o el combustible empleado en el proceso de fabricación; es el caso del azufre y el fósforo. Otros se añaden intencionalmente para la mejorar; la resistencia, la ductilidad, la dureza, etcétera, o para facilitar algún proceso de fabricación como puede ser el mecanizado. Elementos habituales para estos fines son el Ni, Cr, Mo.

## Slide 25: Precio

## Slide 26: Clasificación. Tres tipos de aleaciones ferrosas
Hierro: < 0.008 wt % C in α−ferrita T amb
Aceros: 0.008 - 2.14 wt % C (usualmente < 1 wt % )
α-ferrita+ Fe3C T amb
Fundiciones: 2.14 - 6.7 wt % (usualmente < 4.5 wt %)

## Slide 29: Características Generales
100 millones de tpma de acero (USA).
Es autógeno, o autosuficiente en energía
Materia Prima son Arrabio líquido 70-80% y chatarra
Oxígeno 99.5%, se sopla a velocidades supersónicas.
Oxidación del C y Si libera grandes cantidades de calor que funden la Chatarra
Pocas contribuciones de oxidación del Fe, Mn y P.
El CO generado se post – combustiona y el calor se recupera y vuelve al baño.
El acero puede experimentar un proceso de refinación secundario o enviado directamente a colada continua
Básico refiere a los refractarios de (MgO) en contacto con escorias básicas requeridas para remover P y S
Capacidad típica 250 ton y los tiempos cerca de 40 minutos, de los cuales el 50% es "etapa de soplado".

## Slide 30: Operación
Periodo Escorificación: Proyección de chispas al exterior causado por oxidación del Si y Mn. Poca llama.
Periodo de llamas azules: Descarburación del arrabio aparece el gas principalmente CO por oxidación del C.
El chisporroteo cesa y el metal ebulle.
La “caída" de llama en la boca señala el carbón bajo.
La evolución del gas es mayor que volumen del recipiente y es común ver la escoria el slopping sobre el labio.
Periodo de humos: desaparecen llamas azules y aparece humo de color pardo, que corresponde a sobreoxidación del Fe.
El tiempo de soplado esta determinado por la química metálica de la carga y la tasa de fusión (típico 15 a 20 min).
La lanza se programa para soplar a distintas alturas.
bajo 0.2% C, la oxidación altamente exotérmica del hierro ocurre a un grado variable junto con la descarburación.

## Slide 32: Reacciones Químicas
Carbón reacciona con oxígeno para formar CO y CO2, salen en los gases de salida.
Si, Mn, y P reacciona con oxígeno para formar sus óxidos que son removidos en la escoria.
Si + O2(g) = SiO2(esc) HSi = -745 [kJ]
Mn + ½O2(g) = MnO(esc) HMn = -399 [kJ]
C + ½O2(g) = CO(g) HCO = -133 [kJ]
xFe + ½O2(g) = FexO(l) HFe = -350 [kJ]
2P + 5O + 4CaO(esc) = 4CaO•P2O5(esc)
Azufre reacciona con calcio (del fundente) para formar sulfuro y es removido vía escoria.
CaOe + Sm → CaSe + Om

## Slide 33: Eliminación de P
P2(g)→ P ºG1873K=-75.4 kcal
2P(m) + 5O(m) → P2O5(e) ºG1873K= 80.5 kcal y K1873K= 4 x 10-10
P2O5 xP2O5
K =  , entonces P2O5 <<< 1
Log P2O5 = -1.12(22xCaO + 15xMgO + 13MnO +12xFeO – 2xSiO2 -44600/T + 23.8)
a5O a2P
CaO + P2O5(e) → Ca3(PO4)2 ºG1873K= -138.8 kcal
CaO + 2P(m)+5O(m)→Ca3(PO4)2 ºG1873K= -58.3 kcal

## Slide 34: Eliminación de S
S2(g)→ 2S ºG1873K=-43.3 [kcal]
Na2O(e) + S(m) → Na2S(e) + O(m) ºG1873K=-9.3 kcal
CaO(e) + S(m) → CaS(e) + O(m) ºG1873K=12.6 kcal
MnO(e) + S(m) → MnS(e) + O(m) ºG1873K=16.9 kcal
MgO(e) + S(m) → MgS(e) + O(m) ºG1873K=34.2 kcal
Na2O corrosivo
S/e Na2O, CaO, MnO, MgO → cationes Ca++
Se requiere ESCORIA BASICA y “REDUCTORA”
Poder Reductor → xFeO disuelve con CaO y MnO
FeO → aniones O= → logpO2 favorable en Siemens Martin, Horno Eléctrico y en el Alto Horno

## Slide 35: Desoxidación (Si, Mn, Al)
Mn es un desoxidante relativamente débil, se emplea debido a que su presencia hace que el Si se mas efectivo.
Si es el desoxidante mas empleado, (0.3 y 0.5%), con Mn, forma inclusiones en forma de silicatos de Mn. Sin embargo, la utilización de Si y Mn es insuficiente para, por si solos, evitar la formación de porosidades, por lo que es necesario complementarlos con desoxidantes más enérgicos.
Al es desoxidante enérgico, capaz de reducir a contenidos muy bajos las cantidades de oxígeno residual. Forma inclusiones que se decantan en su mayoría rápidamente en forma de alúmina o aluminatos. Se suele utilizar como complemento del Si y Mn manganeso, y no como alternativa, normalmente al final del proceso de fusión, añadido directamente en la cuchara.

## Slide 36: Desoxidación (Si, Mn, Al)
Para mejorar la producción y la calidad del acero, la metalurgia moderna se basa en refinar y desbastar fuera del horno, principalmente en la cuchara. Solamente la fusión o la descarburización se llevan a cabo en el horno. Las operaciones de refinar, tales como desoxidar, desulfurizar, y añadir elementos de aleación se llevan a cabo en la CUCHARA
Los principales objetivos de la metalurgia en el llenado de la cuchara son:
- Refinar, para obtener acero limpio con poco oxígeno y sulfuro.
- Modificar la naturaleza de la inclusión inyectando calcio.
- Adición de elementos de aleación con el ajuste preciso de la composición química del acero.
Ahora es posible en el calmado del acero con aluminio producir acero limpio rebajando primero el contenido de oxígeno y sulfuro a través del tratamiento de llenado de la cuchara. El acero es después tratado con calcio para controlar la forma de las inclusiones, que es extremadamente importante, tanto en el proceso del acero como en su comportamiento en el uso final.

## Slide 37: Horno Eléctrico (EAF)

## Slide 38: Características
Calor para fundir y refinar el acero procede de la electricidad.
Condiciones de refino se pueden regular más efectivamente que las de los hornos de crisol abierto o los hornos básicos de oxígeno, los hornos eléctricos
Producción acero inoxidable y aceros aleados que deben ser fabricados según unas especificaciones muy exigentes.
El refinado se produce en una cámara hermética, donde la temperatura y otras condiciones se controlan de forma rigurosa mediante dispositivos automáticos.
En las primeras fases de este proceso de refinado se inyecta oxígeno de alta pureza a través de una lanza, lo que aumenta la temperatura del horno y disminuye el tiempo necesario para producir el acero.
La cantidad de oxígeno que entra en el horno puede regularse con precisión en todo momento, lo que evita reacciones de oxidación no deseadas.

## Slide 39: Características (2)
En la mayoría de los casos, la carga está formada casi exclusivamente por material de chatarra
Chatarra se analiza y clasifica, porque su contenido en aleaciones afecta a la composición del metal refinado.
También se añaden otros materiales, como pequeñas cantidades de mineral de hierro y cal seca, para contribuir a eliminar el carbono y otras impurezas.
Los elementos adicionales para la aleación se introducen con la carga o después, cuando se vierte a la cuchara el acero refinado.
Una vez cargado el horno se hacen descender unos electrodos hasta la superficie del metal.
La corriente eléctrica fluye por uno de los electrodos, forma un arco eléctrico hasta la carga metálica, recorre el metal y vuelve a formar un arco hasta el siguiente electrodo.
La resistencia del metal al flujo de corriente genera calor que, junto con el producido por el arco eléctrico, funde el metal con rapidez.

## Slide 40: Siemens Martin

## Slide 41: Características
Una dificultad para fabricar acero es su elevado punto de fusión,1400 ºC, que impide utilizar combustibles y hornos convencionales.
El horno a crisol abierto, funciona a altas temperaturas gracias al precalentado regenerativo del combustible gaseoso y el aire empleados para la combustión.
En el precalentamiento regenerativo los gases de salida se hacen pasar por una serie de cámaras llenas de ladrillos, a los que ceden la mayor parte de su calor. Luego se invierte el flujo a través del horno, y el combustible y el aire pasan a través de las cámaras y son calentados por los ladrillos, así los hornos de crisol abierto alcanzan 1650 ºC.
El horno propiamente dicho suele ser un crisol de ladrillo plano y rectangular de unos 6x10 m, y 2.5 m de altura.
Un horno del tamaño indicado produce unas 100 ton de acero cada 11 h.
El horno se carga con una mezcla de arrabio (fundido o frío), chatarra de acero y mineral de hierro, que proporciona oxígeno adicional.
Se añade caliza como fundente y fluorita para hacer que la escoria sea mas fluida.
La carga típica consiste en 60 ton de chatarra 11 ton de arrabio frío, 45 ton de arrabio fundido, 12 ton de caliza, 1 ton de mineral de hierro y 200 Kg de fluorita.
Una vez cargado el horno, se enciende, y las llamas oscilan de un lado a otro del crisol a medida que el operario invierte su dirección para regenerar el calor.

## Slide 42: Química
Reducción por oxidación el contenido de C de la carga y eliminar impurezas como Si, P, Mn y azufre, que se combinan con la caliza y forman la escoria.
Estas reacciones tienen lugar mientras el metal del horno se encuentra a la temperatura de fusión, y el horno se mantiene entre 1550 y 1650 ºC durante varias horas hasta que el metal fundido tenga el contenido de carbono deseado.
Cuando el contenido en carbono de la fundición alcanza el nivel deseado, se sangra el horno a través de un orificio situado en la parte trasera.
El acero fundido fluye por un canal corto hasta una gran cuchara situada a ras del suelo, por debajo del horno. Desde la cuchara se vierte el acero en moldes de hierro colado para formar lingotes, que suelen tener una sección cuadrada de unos 50 cm de lado, y una longitud de 1.5 m.
Los lingotes, son la materia prima para todas las formas de fabricación de acero, pesan algo menos de 3 toneladas.
Recientemente existen métodos para procesar el acero en forma continua sin tener que pasar por el proceso de fabricación de lingotes.