## Slide 1: CINÉTICA ELECTRO QUÍMICA
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2005
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 2: REACCIÓN ELECTRO QUÍMICA TÍPICA
A + ze  D
OXIDACION : Reacción Anódica ()
REDUCCION : Reacción Catódica ()

## Slide 3: ECUACIÓN DE FARADAY
m = Masa que reacciona electroquímicamente (kg)
eq = Peso Equivalente (kg/keq)
I = Intensidad de corriente (A)
t = Tiempo (s)
F = Constante de Faraday (9.65 x 107 C/keq)

## Slide 4: Velocidad de una reacción electro química
De la ecuación de Faraday, multiplicando ambos miembros por eq/At se obtiene

## Slide 5: Velocidad de una reacción electro química
La velocidad () es igual a una constante por la densidad de corriente (i) que se mide en
A/m2, luego, de aquí en adelante, la velocidad de reacción la expresaremos como i.
A / m2 = C / s m2

## Slide 6
La estructura de la interfase afecta la electro neutralidad y genera
cargas netas en ambas fases. Campo  108 V/m
Electro neutralidad
CAPA DOBLE

## Slide 7
Las fases se cargan con signo opuesto
Modelos
Helmholtz-Perrin Gouy-Chapman Stern
CAPA DOBLE

## Slide 8
RELACIÓN TERMODINÁMICA - CINÉTICA

## Slide 9
CONTROLES CINETICOS
Para que ocurra una reacción electro química:
1º Transferencia de Masa: el ion debe moverse hacia la superficie
2º Transferencia Carga entre ion y electrodo
+
+
tm
i

## Slide 10
RESPUESTA: El PASO MAS LENTO.
Hay 3 casos :
 itm > > itc CONTROL POR TRANSFERENCIA DE CARGA
 itm < < itc CONTROL POR TRANSFERENCIA DE MASA
 itm  itc CONTROL MIXTO
¿ QUE CONTROLA LA VELOCIDAD DE REACCIÓN ?
CONTROLES CINÉTICOS

## Slide 11
CONTROL
POR
TRANSFERENCIA
DE
CARGA ( CTC )

## Slide 12: ECUACIÓN DE TAFEL
E = Potencial de electrodo (V)
Ee = Potencial de equilibrio (V)
 = sobrepotencial (E-Ee) (V)
a, b = constantes de Tafel (V)
i = densidad de corriente (A/m2)
Tafel llamó sobrepotencial a la diferencia

## Slide 13: Ecuación de Nernst
Ee = potencial de
Equilibrio, V
E0 = potencial estándar
de equilibrio,V
aox = actividad de la especie oxidada
ared = actividad de la especie reducida

## Slide 14: BUTLER Y VOLMER
ia > |ic| i > 0 anódica
ia < |ic| i < 0 catódica
ia =| ic| i = 0 Equilibrio
A
En el equilibrio ia =| ic| = i0

## Slide 15: ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
i = Densidad de corriente (A/m2)
i 0 = Densidad de corriente de intercambio (A/m2)
a, c = Coeficientes de transferencia de carga anódico y catódico
= Sobrepotencial (V)
R = constante de los gases (8.314 J/mol K)
T = temperatura (K)

## Slide 16: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
La velocidad está dada por:
Para la velocidad de la reacción:
A = aceptor, D = donor
A + ze  D

## Slide 17
Recordando que:
y en el equilibrio  = 0, luego se obtiene
expresiones para reacciones anódicas y catódicas
DENSIDAD DE CORRIENTE DE
INTERCAMBIO

## Slide 18: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
A) En función de parámetros catódicos
kc = Constante de velocidad catódica (s-1)
cA = Concentración superficial de A (aceptor) (mol/m2)

## Slide 19: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
B) En función de parámetros anódicos
ka = Constante de velocidad anódica (s-1)
cD = Concentración superficial de D (donor) (mol/m2)

## Slide 20: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
C) En función de parámetros anódicos y catódicos
ka , kc = Constantes de velocidad anódica y catódica (s-1)
cA , cD = Concentraciones superficiales de A, D (mol/m2)

## Slide 21: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CARGA a y c
A  B
B + e  C
C  D
D + e  E rds (rate determining step)
E  F
F + e  G
A + 3e  G
a y c dan cuenta de la complejidad del mecanismo.
Ejemplo de reacción MULTIPASO:

## Slide 22
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA ANÓDICO
z = Nº de electrones en la reacción global
s = Nº de electrones transferidos antes del paso limitante de la velocidad de reacción (rds)
 = Nº de veces que debe ocurrir el paso limitante para que la
reacción global ocurra una vez
r = Factor de reacción; r = 1 (reacción electroquím
r = 0 (reacción química)  = Factor de simetría  0.5

## Slide 23
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA CATÓDICO

## Slide 24: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CARGA
Sumando ambas expresiones se obtiene:

## Slide 25
Para una reacción de un solo paso, en que
se transfiere un solo electrón:
a = 1 -   0.5
c =   0.5
a + c = 1
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA
DE CARGA

## Slide 26: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
a) Aproximación de campo alto (high-field)
Anódica >0
Válido para   100 mV
Catódica <0

## Slide 27: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
b) Aproximación de campo bajo (low-field)
(ex  1 + x)
Válido para  < 20 mV

## Slide 28: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
c) Aproximación hiperbólica
(ex – e-x)/2 = senh(x)
Válida cuando a = c

## Slide 29
CONTROL
POR
TRANSFERENCIA
DE
MASA (CTM)

## Slide 30: LEY DE FICK ELECTRO QUÍMICA
Cb = Concentración en el seno
Cs = Concentración en la superficie
Cb
Cs
  10-4 m
X
C

## Slide 31
i = Densidad de corriente, A/m2
z = Nº de carga
F = Constante de Faraday, 9.65 107 C/keq
D = Coeficiente de difusión, m2/s
cb = Concentración del reactante en el seno de la solución, kmol/m3
cs = Concentración del reactante en el sitio de reacción, kmol/m3
 = Espesor de la capa de difusión (m)  0.1 mm (acuosa, 25ºC)
LEY DE FICK ELECTRO QUÍMICA

## Slide 32
DENSIDAD DE CORRIENTE LÍMITE
c0 = 0  Densidad de corriente alcanza un valor máximo
iL = Densidad de corriente límite (A/ m2)

## Slide 33
CUANTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE iL
EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL FLUIDO
(relación de Colburn-Chilton para reactor tubular)
a = 0.8 (régimen turbulento) y 0.5 (régimen laminar)
Sh = Nº de Sherwood
Re = Nº de Reynolds
Sc = Nº de Schmidt
En general:

## Slide 34
k = Coeficiente de transferencia de masa (m/s)
d = Longitud característica (4 * área / perímetro mojado) (m) u = Velocidad lineal del fluido (m/s)
 = Densidad (kg / m3)
 = Viscosidad (kg / m·s)
Sherwood
Reynolds
Schmidt

## Slide 35: Ejemplo de longitud característica (d)
En otros casos, la longitud característica es más compleja
r
LONGITUD CARACTERÍSTICA

## Slide 36
Substituyendo el valor de k en la ley de Fick
Obtenemos finalmente:

## Slide 37
Para evaluar el cambio en iL causado por una variación en las propiedades físicas o en la geometría del sistema se tiene la ecuación de diseño:

## Slide 38
El espesor de la capa de difusión () está dado por una expresión empírica

## Slide 39
Cuando una o más reacciones anódicas se acoplan espontáneamente con una o más reacciones catódicas sobre un electrodo, el potencial de electrodo resultante es conocido como Potencial Mixto
POTENCIAL MIXTO

## Slide 40: CUANTIFICACIÓN DEL POTENCIAL MIXTO
En un proceso electroquímico se igualan las intensidades de corriente:
Si, y sólo si Aa = Ac

## Slide 41: Si se acopla una reacción anódica con una catódica
Si ambas están bajo CTC y se puede utilizar la aproximación de campo alto
POTENCIAL MIXTO

## Slide 42: Luego,
Si hay control por transferencia de masa o mixto, las expresiones variarán en forma correspondiente
POTENCIAL MIXTO

## Slide 43
Ejemplos de potencial mixto son:
a) el potencial de corrosión
b) el potencial de cementación
c) el potencial rédox de un electrólito
d) el potencial de una pila o batería
POTENCIAL MIXTO

## Slide 44
CUANTIFICACIÓN
DE LA
CINÉTICA
POR
CONTROL MIXTO

## Slide 45
SOLUCIÓN EXACTA
Cuando la velocidad de la reacción A + ze = D está limitada por transferencia de carga (activación), la ley de velocidad es la ecuación de Butler-Volmer.
i0 s = Densidad de corriente de intercambio en función de las concentraciones superficiales de O y R
ct = Sobrepotencial de transferencia de carga
CONTROL MIXTO

## Slide 46
Si la velocidad de transferencia de carga tiene un valor similar a la velocidad de transferencia de masa, se dice que la reacción está bajo control mixto. En este caso, la densidad de corriente de intercambio depende de las concentraciones en el seno de la solución de acuerdo a :
 = Coeficientes de transferencia de carga
Cb = Concentración en el seno de la solución
Cs = Concentración superficial
CONTROL MIXTO

## Slide 47
En función de las concentraciones, la ley de velocidad será ahora:
En esta expresión, el sobrepotencial tiene un componente de transferencia de carga más uno de transferencia de masa
CONTROL MIXTO

## Slide 48
Dado que existe una correlación entre la densidad de corriente y la densidad de corriente límite (dada por la ecuación de Fick), la ley de velocidad en función de los valores límite será :
L : valores límites
a : reacción anódica
c : reacción catódica
CONTROL MIXTO

## Slide 49
Despejando el valor de la velocidad de reacción, obtenemos una solución exacta (sin aproximaciones).
El sobrepotencial contiene contribuciones de transferencia de masa y carga.
CONTROL MIXTO

## Slide 50
SOLUCIÓN APROXIMADA
A valores apropiados del sobrepotencial, las reacciones inversas pueden despreciarse y, para el caso de una reacción catódica (por ej., electrodeposición), obtenemos :
CONTROL MIXTO

## Slide 51
La velocidad de reacción bajo control mixto (CM) está dada por:
Reemplazando la ley de Fick para CTM y una aproximación a la ec. de Butler-Volmer para CTC se deducen ecuaciones específicas para control mixto.
Cinética electroquímica bajo control mixto.

## Slide 52
El valor absoluto de la densidad de corriente catódica aumenta al aumentar el valor absoluto del sobrepotencial catódico de acuerdo a:
Cinética catódica bajo control mixto. (ej. reacción cúprico/cobre).

## Slide 53
Cinética anódica bajo control mixto. (ej. reacción ferroso/férrico).
La densidad de corriente anódica aumenta al aumentar el sobrepotencial anódico de acuerdo a:

## Slide 54
Para una reacción catódica (ej. deposición de cobre)
Para una reacción anódica (ej. oxidación de ferroso a férrico)
Cinética con concentraciones explícitas para acoplar especiación.

## Slide 55
Para electrólitos concentrados

## Slide 56
REPRESENTACIONES
GRÁFICAS
DE LA CINÉTICA
ELECTROQUÍMICA

## Slide 57
E
( + )
( - )
i
CURVA DE POLARIZACIÓN
Se obtiene por barrido potenciodinámico
Se grafica la corriente ( i ) vs el potencial ( E)

## Slide 59
UTILIZANDO UN SOLO CUADRANTE
Se grafica el valor absoluto de la densidad de corriente contra E
E
‌‌ i ‌

## Slide 60
E
lni
LINEALIZANDO LA CINÉTICA
Se grafica el logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente contra E

## Slide 61
DIAGRAMA DE EVANS
Se grafica la extrapolación del logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente contra E
E
ln i
Ee
i0

## Slide 62
Diagrama de Evans para cementación del Cu
Cu+2/Cu0
Fe0/Fe+2
ln|i|
E
Ee,Fe
Ee,Cu
Emixto
(Ecem)
icem

## Slide 63: Controles Cinéticos
El control mixto representa una transición entre CTC y CTM

## Slide 64
EO de Cu. Diagrama de Evans simplificado

## Slide 65
ER de Cu. Diagrama de Evans simplificado

## Slide 66
Es la protección de un metal causada por la formación de una
capa superficial densa de sus productos de corrosión.
Fe
Cr
Ni
Ti
Pb
Al
Metales preciosos
Aceros inoxidables
304 18Cr 8Ni
316 20Cr 12Ni
Solo metales alcalinos y alcalino-térreos no presentan algún grado de pasividad
PASIVACIÓN
Acero Inoxidable
}

## Slide 67
Aceleración de una reacción electroquímica debida a la
composición y condición del electrodo.
También es la disminución de energía necesaria para llevar a
cabo una reacción electroquímica a velocidad constante.
ELECTROCATÁLISIS

## Slide 68: ELECTRO METALURGIA
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2005
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 69
Me + X MeX G < 0 corrosión (espontánea, gratis)
Me + X MeX G > 0 obtención (forzada, $)
Me = metal X = especie reaccionante
INTRODUCCIÓN

## Slide 70
Las principales operaciones electro metalúrgicas son:
  Electro refinación (forzada)
  Electro obtención (forzada)
  Cementación (espontánea)
OPERACIONES ELECTRO METALÚRGICAS

## Slide 71
Cerro Colorado (1)
Quebrada Blanca (2)
Collahuasi (3)
El Abra (4)
Radomiro Tomic (5)
Chuquicamata (6)
Michilla-Lince (7)
Mantos Blancos (8)
Lomas Bayas (9)
Spence (10)
El Tesoro (11)
Escondida (12)
Zaldívar (13)
El Salvador (14)
Manto Verde (15)
La Candelaria (16)
El Indio (17)
Andacollo (18)
Los Pelambres (19)
El Soldado (20)
Andina (21)
Los Bronces (22)
El Teniente (23)
Mapa minero del Cu

## Slide 72: Principales productores de Cu en Chile
Escondida
Chuquicamata
Collahuasi
El Teniente
Andina
Candelaria
El Abra
Radomiro Tomic

## Slide 73
Principales productores de Cu fuera de Chile
Grasberg (Indonesia)
Morenci (EEUU)
Bingham Canyon (EEUU)
Alumbrera (Argentina)
Cuajone (Perú)
Mount ISA (Australia)
Highland Valley (Canadá)

## Slide 74: Celdas electro metalúrgicas
Las celdas de ER y EO de cobre son paralele-pípedos rectos que llevan en su interior, alternadamente, ánodos y cátodos. Hay n cátodos y n+1 ánodos en cada celda
n típico = 60.
volumen típico = 8 m3
área de electrodo típica = 1 m x 1 m

## Slide 75: Celdas electro metalúrgicas
La alimentación de corriente a los electrodos se efectúa por medio de dos busbars (una anódica y una catódica) colocadas sobre los bordes superiores longitudinales de la celda
La corriente que pasa por las celdas es de varias decenas de miles de Amperes

## Slide 76: Distribución de corriente y potencial en celdas electrolíticas
La distribución de corriente está dada por la ley de Ohm
i =  
y la de potencial, por la ecuación de Laplace
2 Φ = 0

## Slide 77: Distribución de corriente
La hay de tres tipos:
Primaria
Secundaria
Terciaria

## Slide 78: Distribución primaria
Se considera sólo el campo eléctrico
No hay sobre potenciales ni gradientes de concentración en la cercanía del electrodo
Para dos electrodos paralelos, la densidad de corriente es mínima en el centro e infinita en los extremos
Distribución simétrica

## Slide 79: Distribución secundaria
Se consideran tanto el campo eléctrico como efectos de transferencia de carga
Hay un sobre potencial de transferencia de carga (ec. de Butler-Volmer)
Se desprecian los efectos de transferencia de masa
La distribución es más homogénea y no hay corriente infinita en los bordes

## Slide 80: Distribución terciaria
Se consideran el campo eléctrico y efectos de transferencia de carga y masa
La reacción está bajo control mixto y se utiliza una ecuación mixta
Los efectos de transferencia de masa son importantes, luego la distribución depende de la hidrodinámica del electrólito

## Slide 81: Distribuciones y controles cinéticos

## Slide 82: Calidad catódica
La calidad catódica se define:
Por la pureza química del depósito
(ej. 99.99% de Cu y cotas superiores para impurezas)
b) Por la calidad física del depósito
(ej. ausencia de protuberancias, porosidad, grietas y huecos)
c) Por tests de resistencia mecánica (ej. test de resorte)

## Slide 83: Tiempo de residencia (τ)
Vol = volumen de la celda, m3
Q = caudal de recirculación del electrólito, m3/h

## Slide 84: Energía
La energía necesaria para la electro deposición es

## Slide 85: Consumo específico de energía
El consumo específico de energía es la cantidad de energía (en kWh) requerida para depositar un kg de metal

## Slide 86: Circuitos de planta
En toda planta electro metalúrgica hay:
Un circuito eléctrico que provee de corriente a las celdas (rectificador)
Un circuito hidráulico, que provee de electrólito a las celdas (estanque de recirculación)
Un circuito metalúrgico que provee ánodos y cátodos (permanentes o láminas iniciales) y cosecha los cátodos electro depositados

## Slide 87
La ER de cobre es la última etapa en la secuencia aplicada a minerales sulfurados:
Extracción - Conminución - Flotación - Fundición –Electro refinación
ELECTRO REFINACIÓN (ER) DE COBRE
En ER, un ánodo de cobre “impuro” (99,5 %) se disuelve en
electrólito ácido y se deposita “puro” (99,99 %) sobre un cátodo.
Este proceso ocurre por aplicación de corriente.

## Slide 88
Reacción anódica (disolución)
Reacción catódica (deposición)
ELECTRO REFINACIÓN (ER) DE COBRE
Cátodo: lámina inicial de Cu Ánodo: proviene de fundición
(starting sheet) (rueda de moldeo)

## Slide 89
Electrólito: CuSO4 - H2SO4
40 gpl Cu, 180 gpl ácido
Impurezas: As (10gpl), Sb, Bi, etc.
Aditivos: cola, tiourea
Barro anódico: Au, Ag, Pt, Se, Te,
Ni, etc.
ELECTRO REFINACIÓN (ER) DE COBRE
R

## Slide 90
ER de Cobre

## Slide 92
ER de Cu. Diagrama de Evans detallado

## Slide 93
Tensión de celda en ER de Cu
Vcell, ER = a + |c| + IR
R = (1/) (dac/A)
= sobrepotencial, V
R = resistencia eléctrica, 
I = intensidad de corriente, A
= conductividad, -1 m-1
dac = distancia ánodo-cátodo, m
A = área superficial del cátodo, m2

## Slide 94
Conductividad de un electrólito
 = conductividad eléctrica, -1 m-1
c = concentración, kmol/m3
z = número de carga
D = difusividad, m2/s

## Slide 95
COMPOSICIÓN DE ÁNODO ER

## Slide 96
ELECTRO REFINACIÓN DE CU

## Slide 97
PROCESAMIENTO DE BARROS ANÓDICOS

## Slide 98: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
-
Antimonio y láminas iniciales
Cortocircuitos
Posicionamiento de electrodos
Aditivos
Limpieza de contactos
Concentración de ácido y deposición indeseada
Arsénico y barros en suspensión

## Slide 99: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Antimonio y láminas iniciales
El Sb2O3 se deposita sobre la hoja madre de titanio e impide una buena deposición de la lámina inicial, lo que conduce a rechazo de láminas.
Solución:
Pulido periódico de las hojas madre de titanio (desgaste) o bien
limpieza de las hojas madre en NaOH a 60ºC (se disuelve el óxido)

## Slide 100: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Cortocircuitos
Hay varios cientos de cortocircuitos diarios en una refinería de cobre, lo que conduce a pérdidas de energía e interrupciones locales en la producción.
Causas: deposición dendrítica de Cu y pandeo de los ánodos.
La deposición dendrítica ocurre por deficiencia de aditivos (cola y tiourea).
El pandeo de los ánodos ocurre debido a esfuerzos internos en los ánodos producto de un enfriamiento heterogéneo en la rueda de moldeo. Estos se alivian por deformación del ánodo a medida que este se disuelve en el electrólito.

## Slide 101: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Cortocircuitos
Solución: detección temprana ("pistola" infrarroja).
Método manual está siendo reemplazado por método automático.

## Slide 102: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Posicionamiento de electrodos
La velocidad y calidad de la deposición dependen fuertemente de la distancia ánodo-cátodo. Si esta distancia varía de punto a punto del electrodo, debido a mal posicionamiento, la calidad del depósito será deficiente y conducirá a cortocircuitos.
Solución: buenas prácticas de operación; posicionadores

## Slide 103
A
C
A

## Slide 104: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Aditivos
Al alimentar el electrólito desde un extremo de la celda y extraerlo por el extremo opuesto, la concentración de aditivos (cola y tiourea) va decreciendo a lo largo de la celda, lo que causa una calidad heterogénea de los depósitos en distintos sectores de la celda.
Solución:
Monitorear cuidadosamente la concentración de aditivos y alimentar el electrólito de manera distribuida a lo largo de la celda.

## Slide 105
Concentración de aditivos vs. distancia
X
C
OUT
IN

## Slide 106: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Limpieza de contactos
Si los contactos barra (busbar) - ánodo y barra - cátodo se ensucian (ej. por sulfatación), se genera una resistencia eléctrica en los contactos que aumenta la tensión de celda y con ello, el costo energético de la operación.
Solución:
Limpieza periódica de los contactos.
Otra: tratar las busbars con compuestos desulfatantes. Problema: se ignora el efecto de estos compuestos sobre la calidad de la electrodeposición en caso de contaminación del electrólito con el desulfatante.

## Slide 107: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Concentración de ácido y deposición indeseada
La deposición y oclusión en el cátodo de elementos presentes en el electrólito dependen de la concentración de ácido sulfúrico en el electrólito.
En casi todos los casos de interés, la concentración óptima para minimizar la deposición indeseada está alrededor de 150 gpl de ácido. Sin embargo, para obtener una buena conductividad eléctrica y minimizar la tensión de celda, se trabaja normalmente con 180-200 gpl.

## Slide 109: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Arsénico y barros en suspensión
La mayor parte de los barros anódicos se va al fondo de la celda, sin embargo una fracción permanece en suspensión en todo el volumen del electrólito.
Estos barros en suspensión, erróneamente llamados "barros flotantes", son compuestos del tipo
AsxSbyOz
Estos compuestos son no-estequiométricos y de composición variable. Al depositarse sobre los cátodos, causan la aparición de nódulos ("poroteo") que conducen a rechazo de cátodos por su calidad física.
Habiendo Sb presente en el electrólito, conviene que haya una mayor proporción de As, ya que este elemento contribuye a la decantación de los barros en suspensión.

## Slide 110: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Arsénico y barros en suspensión
Empíricamente se sabe que debe cumplirse la relación:
para minimizar la cantidad de barros en suspensión.
Cuando existe Bi en el electrólito, la relación es:

## Slide 113: ER DE COBRE: LIMITACIONES DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE DE CELDA
En ER de cobre la densidad de corriente de celda (icell)
es limitada por tres factores:
1) La densidad de corriente límite (iL) de la deposición del cobre
2) La densidad de corriente crítica (icrit) de la pasivación del ánodo.
icrit disminuye al aumentar la concentración de barros en suspensión
3) La concentración de As en solución, puesto que esta influye sobre la densidad de corriente crítica de pasivación y sobre la cantidad de barros en suspensión luego, la icrit aumenta con la concentración de As en el electrólito.

## Slide 114
La EO (EW = electrowinning) es la última etapa en la secuencia
que se aplica a minerales oxidados:
Extracción - Conminución - Aglomeración - Lixiviación -
Extracción por solventes (SX) – Electro obtención
La fuente de Cu es una solución proveniente de SX. El Cu se
deposita en forma de cátodo de 99,99 % de pureza
ELECTRO OBTENCIÓN (EO) DE COBRE

## Slide 115
Cátodo permanente = hoja de acero 316
Ánodo = Aleación Pb ( > 99%) - Ca - Sn (insoluble)
Reacción catódica (deposición)
principal
Reacción anódica (evolución de O2)
principal
ELECTRO OBTENCIÓN (EO) DE COBRE

## Slide 116
Electrólito: CuSO4 - H2SO4
40glp Cu, 180 glp ácido
Impurezas: Fe (1 glp), Mn, Cl
Aditivos: CoSO4, guar
Neblina ácida (O2 + H2SO4)
ELECTRO OBTENCIÓN (EO) DE COBRE
R

## Slide 120
EO de Cu. Diagrama de Evans detallado

## Slide 121
Tensión de celda en EO de Cu
Vcell, EO = Ee + a + |c| + IR
R = (1/) (dac/A)
Ee = diferencia entre potenciales de equilibrio anód. y catód., V
= sobrepotencial, V
I = intensidad de corriente, A
R = resistencia eléctrica, 
 = conductividad, -1 m-1
dac = distancia ánodo-cátodo, m
A = área superficial del cátodo, m2

## Slide 122
ELECTRO OBTENCIÓN DE Cu

## Slide 123: Cálculos de ER y EO
Potencial del cátodo en ER
icell =  ic
icell = iCu2+/Cu0
Potencial del cátodo en EO
icell =  ic
icell = iCu2+/Cu0+ iFe 3+/Fe 2+
Se utiliza ley de Fick, aproximación a B-V o
expresión de control mixto.

## Slide 124
Planta: circuito hidráulico, circuito eléctrico, circuito metalúrgico
Base de cálculo: 1 día (24 horas)
Caudal de electrólito que entra a la nave de EO Q m3 / día
Concentraciones de Cu en electrólito
entrada Ci kg Cu / m3
salida Co kg Cu / m3
Masa de cobre depositada por día:
md = Q (Ci - Co) - mdesc kg Cu / día
Cálculo de planta de EO de Cu.

## Slide 125
Densidad de corriente de celda icell A / m2
Intensidad de corriente I A
tiempo t s
Eficiencia de corriente corr
No. de cátodos por celda Ncat
Area de cada cátodo Acat m2
Area de cátodos por celda = Ncat Acat Acell m2
Peso equivalente Pe kg / keq
Constante de Faraday F C / keq
Número de celdas en la planta Ncell
Masa de Cu en descartes (0.5 – 2% de md) mdesc kg
Cálculo de planta de EO de Cu.

## Slide 126
Cálculo de planta de EO de Cu.
Cálculo del número de celdas en planta:
Ley de Faraday
Nº Celdas

## Slide 127
Cálculo de planta de EO de Cu.
Eficiencia de tiempo
d = días trabajados en el año
da = días por año = 365
Producción anual Pa ton/año
Eficiencia de tiempo t
Producción anual

## Slide 128: Datos para cálculo de planta
Q = 152 000 m3/día Acat = 1,9 m2
Ccu = 2,7 kg/m3 Ncat = 60
icell = 300 A/m2 F = 96 500 000 C/keq
PACu = 63,5 kg/kmol t = 24 horas/día
corr = 0,92 t = 0,985
______________________________________
Respuestas: Ncell = 459
Pa = 147 549 ton/año

## Slide 129
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Presencia de Fe en electrólito
Presencia de Mn en electrólito
A Aditivos
Arrastre de orgánico
Neblina ácida
C Corrosión de cátodos permanentes
Corrosión de ánodos de Pb

## Slide 130
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Presencia de Fe en el electrólito
Reducción Fe+3 + e  Fe+2 reduce la eficiencia de corriente catódica al utilizar parte de la corriente destinada a depositar cobre.
La eficiencia de corriente es:
En Chile: 1 gpl de Fe en electrólito de EO (0.2 gpl de ferroso y 0.8 gpl de férrico), lo que produce una eficiencia de corriente catódica de 95%.
Concentraciones mayores de Fe producen bajas dramáticas en la eficiencia.

## Slide 131
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
El Mn existe principalmente como Mn+2 en solución de EO de Cu.
Su oxidación en el ánodo puede ser a permanganato (MnO4-) o a bióxido de manganeso (MnO2).
El permanganato origina un aumento del poder oxidante del electrólito (alto Eh). La consecuencia es que el cloruro se oxida a cloro gaseoso en solución, generando corrosión en la planta.
El bióxido de Mn se deposita en el ánodo, generando "cascarilla" de plomo, es decir, contribuyendo a la corrosión de ánodos.
Solución: mantener bajo el Mn en solución (10 - 30 ppm).
Presencia de Mn en el electrólito

## Slide 132
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Aditivos
Aditivos utilizados en EO de Cu son CoSO4 y goma guar (nombre comercial: guartec, guarfloc, etc.).
El sulfato de cobalto disminuye la corrosión de los ánodos de plomo y también la tensión de celda en alrededor de 100 mV.
La goma guar produce una deposición más homogénea sobre los cátodos (mayor calidad física).
Problema: interrupción o disminución de la provisión de aditivos durante la operación. Anodos quedan desprotegidos (mayor corrosión) y menor calidad de depósito (mayor rechazo de cátodos).
Solución: controlar cuidadosamente la provisión de aditivos.

## Slide 133
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Desde la operación de SX suele haber arrastre de orgánico al electrólito de EO. Este orgánico produce problemas de calidad catódica.
Solución: a) utilizar "celdas scavenger" (de sacrificio) que reciben el flujo de electrólito proveniente de SX y concentran el orgánico, limpiando el electrólito.
b) filtros para separar el arrastre.
Arrastre de orgánico

## Slide 134
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Neblina ácida
El burbujeo de oxígeno desde los ánodos de plomo arrastra gotitas de electrólito hacia la atmósfera. Estas gotitas contienen ácido sulfúrico concentrado y constituyen la "neblina ácida" (acid mist).
La neblina ácida produce problemas respiratorios en los operadores y corrosión de equipos.

## Slide 135
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Neblina ácida
SSoluciones:
rrecubrir las celdas con lona y usar bolitas poliméricas flotantes sobre el electrólito tienen limitada eficacia.
-utilizar compuestos orgánicos que afectan las propiedades físicas de las burbujas (ej. FC-1100 de 3M o saponinas de quillay) han demostrado ser muy eficaces en reducir la neblina ácida.
PProblema: no se conoce bien el efecto de estos compuestos orgánicos sobre la electro cristalización del cobre.

## Slide 136
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Corrosión de cátodos permanentes
Los cátodos permanentes son de acero inoxidable 316 y son atacados por el ion cloruro.
El efecto es picadura (pitting) de los cátodos que luego causa adherencia del cátodo de cobre al cátodo permanente (especialmente cerca de la línea de agua), haciendo difícil el despegue y, en ocasiones, produciendo la fractura de la hoja de acero.
Solución: mantener la concentración de cloruro bajo 20 ppm en el electrólito.

## Slide 137
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Cátodo Permanente Cátodo con Picadura Cobre Adherido
Cu

## Slide 138
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
El ánodo de Pb-Ca-Sn opera en el rango transpasivo (protegido anódicamente) durante la operación de EO. Esto significa que su velocidad de corrosión es muy pequeña.
Al producirse interrupciones de corriente en la planta se ha observado corrosión de ánodos mucho mayor a la normal, acompañada de contaminación de los cátodos con plomo.
NO TODAS LAS PLANTAS SUFREN ESTE PROBLEMA.
(Ej.: Nitrato en el electrólito protege los ánodos)
Corrosión de ánodos de Pb

## Slide 139
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Causa: al interrumpirse la corriente, el ánodo deja de estar protegido y sobre su superficie se acoplan espontáneamente (potencial mixto) las reacciones:
Pb (ánodo) + SO4=  PbSO4 + 2 e
PbO2 (capa protectora) + 4 H+ + SO4= + 2 e  PbSO4 + 2 H2O
ambas reacciones producen sulfato (sulfatación).
Corrosión de ánodos de Pb

## Slide 140
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Corrosión de ánodos de Pb
Al reanudar la provisión de corriente a las celdas, los ánodos están desprotegidos y se corroen a una velocidad icell (muy alta) hasta que se repasivan. En ese período se produce la contaminación de electrólito con plomo, que luego causa contaminación de cátodos.
Solución: utilizar rectificadores de respaldo durante interrupciones de corriente, de manera que los ánodos estén siempre anódicamente protegidos.

## Slide 141
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Corrosión de ánodos de Pb
CCuál es el valor de densidad de corriente de celda que hay que aplicar durante interrupciones de corriente para proteger los ánodos?
Tres respuestas:
Teoría del "ampere huacho": una corriente de celda muy baja basta.
PProductores de ánodos: recomiendan entre 3 y 12 A/m2.
Pruebas de planta sugieren un valor de 70 A/m2 (muy alto, rectificador de respaldo muy caro).

## Slide 142
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Es decir, hay un umbral de aprox. 50 A/m2 para la protección del ánodo.
La decisión acerca de implementar un rectificador de respaldo de esta capacidad depende de un estudio técnico-económico (frecuencia de interrupciones de corriente, pérdida económica causada por ellas, costo de rectificador de respaldo, etc.).
Investigación realizada en Depto. Minas estableció que la pérdida de masa del ánodo varía con la densidad de corriente de respaldo de acuerdo a:
m
iresp
50 A/m2

## Slide 143: ER EO
Rx. Catódica princ. Cu 2+/Cu0 Cu 2+/Cu0
Rx. Catódica sec. Fe 3+ /Fe 2+
Rx. Anódica princ. Cu0 /Cu 2+ H2O/O2
Rx. Anódica sec. Fe 2+ / Fe 3+, Cl- / Cl2
Mn2+ / MnO4-, Mn2+ / MnO2
[Cu] 40-45 gpl 40-45 gpl
[H2SO4] 180-200 gpl 180-200 gpl
Impurezas As (10 gpl), Sb, Fe (1 gpl), Mn, Cl
Se, Te, Ni, Al, etc.
Aditivos cola, tiourea CoSO4, goma guar
TºC 60-65 42-50
icell , A/m2 250 – 290 250-360
Vcell, V 0.3 – 0.5 2
Eficiencia de corr. 95% 95%

## Slide 144: ER EO
Barro anódico sí no
Neblina ácida no sí
Arrastre de orgánico no sí
Distancia C-C, mm 115 95-100
Energía total, kWh/ton 400-450 1800-2000
Peso cátodo, kg 60 70-90
Caudal electrólito, m3/h 1.0 10-20
Cosecha, días 8 4-7
Desborre, días - 45-120

## Slide 145
Tendencias modernas
en Electro metalurgia

## Slide 146: Limitaciones de las celdas convencionales
Baja velocidad de transferencia de masa
Baja superficie específica (m2/kg) de los cátodos
Para EO: altos requerimientos de energía
(2 kWh/kg) debido a reacción anódica
Problemas ambientales (neblina ácida y Cl2)

## Slide 147: Cómo superar las limitaciones
- Nuevos diseños de celda con agitación de electrólito
Cátodos particulados o de malla para aumentar superficie específica
Reacciones anódicas alternativas
Materiales anódicos alternativos
¿Reacción catódica alternativa?

## Slide 148: Diseños
Kammel (1982) estudió 12 diseños alternativos de celda de EO y ER de cobre y concluyó que los más promisorios son:
- Celda de lecho particulado (Cheminor)
Celda de lecho fluidizado
Recientemente se ha estudiado una celda de lecho móvil (spouted bed)

## Slide 149: Reacción anódica alternativa
La reacción 2H2O → O2 + 4H+ + 4e tiene un alto potencial de equilibrio y un alto sobre potencial anódico sobre plomo.
Reacciones alternativas incluyen las del Hg (tóxico), Co (caro) y halógenos (corrosivos) luego la más promisoria es
Fe2+ →Fe 3+ + e

## Slide 150: Material anódico alternativo
Se ha estudiado la sustitución de Pb por:
- Metales preciosos y sus óxidos (Pt, Ru, Ir) (caros)
Grafito
Coque (barato)
con similares resultados, luego el coque se perfila como material anódico de interés.

## Slide 151: Reacción catódica alternativa
La reacción convencional es
Cu 2+ + 2e → Cu0 (reactante: ion cúprico)
La reacción alternativa es
Cu + + e → Cu0 (reactante: ion cuproso)
que tiene la ventaja de depositar la misma
cantidad de Cu con la mitad de la corriente

## Slide 152: Reacción catódica alternativa
Sin embargo, el ion cuproso no es estable en solución de ácido sulfúrico.
El ion Cu+ es estable en:
Cloruro (corrosiva)
Acetonitrilo (tóxica)
Amonio/amoníaco (tóxica y corrosiva)
En consecuencia, no existe hoy una tecnología implementada para cuproso

## Slide 153: Celda alternativa
Una manera de superar las limitaciones de las celdas convencionales consiste en utilizar una celda de Electro Diálisis Reactiva (EDR)
¿Qué es la diálisis?
Es la separación y concentración de especies mediante el uso de membranas selectivas. La fuerza motriz del proceso es un gradiente de concentración. Ej.: hemodiálisis

## Slide 154
¿Qué es la electro diálisis?
Es similar a la diálisis, pero agrega un campo eléctrico como fuerza motriz adicional.
La separación y concentración se consigue entonces por gradientes de concentración y potencial eléctrico.
Se utilizan membranas electro dialíticas:
Catiónicas: dejan pasar sólo cationes
Aniónicas: dejan pasar sólo aniones

## Slide 155
¿Qué es la electro diálisis reactiva?
En la electro diálisis (ED) se busca separar y concentrar iones. Las reacciones anódica y catódica (generalmente, descomposición de agua para dar O2 y H2) carecen de importancia.
En cambio, en la electro diálisis reactiva (EDR)
lo que se busca es obtener compuestos químicos en el cátodo, ánodo o ambos.
Como ejemplo, en el cátodo se puede electro obtener cobre u otro metal.

## Slide 156
En una celda EDR hay dos electrólitos:
Catolito (en contacto con el cátodo)
Anolito (en contacto con el ánodo)
Ambos electrólitos se encuentran separados por una membrana aniónica, que impide el paso de cationes entre ellos

## Slide 157
A objeto de superar las limitaciones de la EO de Cu convencional:
se utilizan electrodos particulados (granalla de Cu) o de malla
se agita la solución para mejorar la transferencia de masa
se utiliza una reacción anódica alternativa (ferroso/férrico)
se utilizan materiales anódicos alternativos para disminuir la tensión de celda (grafito, coque, etc.)

## Slide 158: Esquema de celda EDR

## Slide 159: Tensión de la celda EDR

## Slide 160: Celda squirrel-cage
La celda “squirrel-cage” (jaula de ardilla) es un ejemplo de diseño alternativo.
Tiene un cátodo particulado (granalla de cobre) al interior de una jaula rotatoria hecha de material polimérico (evita jaula de Faraday).
El cátodo móvil es energizado (catodizado) por alimentadores de corriente y recibe la deposición del cobre disuelto en la solución electrolítica

## Slide 162: Celda EMEW
Hay otros diseños alternativos, tales como la celda tubular vertical EMEW (Electro-metals Electrowinning) desarrollada en Australia y que se emplea en Chile (Molymet, ENAMI).
Es una celda con cátodo de acero inoxidable (cilindro exterior) y un ánodo (cilíndro interior) de titanio recubierto de IrO2.

## Slide 163
La celda EMEW se utiliza para recuperar Cu y otros metales de soluciones de baja concentración (> 3 g/L Cu).
También se utiliza para electro obtener Cu en forma de polvo. En este caso, el electrólito tiene una concentración < 3 g/L.