## Parámetros cinéticos y energía

El diagrama de Evans representa las principales reacciones anódica y catódica, sus potenciales de equilibrio (Ee,a y Ee,c), sobrepotenciales (a y c) y densidades de corriente de intercambio (i0,a y i0,c); las densidades de corriente de celda (icell,A  and icell,C), los potenciales del ánodo (EA) y cátodo (EC) y la tensión de celda (V). Los subíndices a y c corresponden a las reacciones (anódica y catódica) y a los electrodos (ánodo y cátodo).

Fig. 1   Diagrama de Evans cualitativo de una operación electrometalúrgica

El balance de corriente en una operación electrometalúrgica es:

 Ia	=	 Ic  							(Ec. 1)

ó

 ia Aa	=	 ic Ac 						(Ec. 2)

donde

Ia , Ic 		intensidad de corriente anódica y catódica, A

ia , ic		densidad de corriente anódica y catódica, A/m2

Aa, Ac		área superficial de ánodo(s) y cátodo(s), m2

La tensión de la celda de EO está dada por

V = Ee + a +  c   + IR + p 					(Ec. 3)

donde

V		tensión de celda, V

Ee 	diferencia entre los potenciales de equilibrio de las principales reacciones anódica y catódica, V

a , c 		sobrepotencial de la reacción anódica y catódica principales, V

IR		caída de potencial en electrólito, V

p		pérdidas, V

La resistencia del electrólito depende de su conductividad eléctrica

R = (1/)   L/A							(Ec. 4)

donde

R 		resistencia, 

 		conductividad eléctrica, -1 m-1

L 		largo del camino migratorio de las especies iónicas, m

A		área de solución perpendicular al flujo iónico, m2

La conductividad eléctrica del electrólito depende da la concentración de las especies iónicas de acuerdo a

 = (F2 / GT)    cj zj2 Dj						(Ec. 5)

donde

F 		constante de Faraday, 96 500 C/equivalente

G 		constante de los gases, 8.341 J mol-1 K-1

G 		constante de los gases, 8.341 J mole-1 K-1

T		temperatura, K

c		concentration de especies iónicas, mol  m -3

z		número de carga

D 		difusividad, m2/s

j 		índice de las especies

La energía requerida por el proceso electrolítico solo (sin contar energía de bombeo, de calentamiento de electrólito, etc.) está dada por

W = V I t								(Ec. 6)

donde

V		tensión de celda, V

I		intensidad de corriente de celda, A

t		tiempo de operación, s

luego, la energía requerida por una celda de EO se expresa como:

W = Ee + a +  c  + (IR)   I  t					(Ec. 7)

donde la resistencia del electrólito puede expresarse en función de las conductividades (Ec. 4) y de las difusividades iónicas (Ec. 5).