CONDUCTORES METÁLICOS

1.- Definiciones

Los conductores metálicos pueden ser sólidos o líquidos,  puros o aleados, pero todos presentan las siguientes características fundamentales:

-   su conductividad eléctrica es grande pero no infinita; ella es del orden de 106 a 108 S/m a la temperatura ambiente y puede superar los 1011 ó 1012 S/m a temperaturas cercanas a 0"K

-   la conductividad eléctrica se debe a la presencia de una banda de valencia no saturada de electrones en la estructura atómica o traslapada con bandas superiores vacías; esto permite que los electrones de esta banda pasen fácilmente de un átomo a otro por efecto de un campo eléctrico.

La mayoría de los metales son buenos conductores eléctricos:

| Metal | Conductividad S/m a temperatura ambiente |
| --- | --- |
| Plata | 6,8 x 107 |
| Cobre | 6,0 x 107 |
| Oro | 4,3 x 107 |
| Aluminio | 3,8 x 107 |
| Latón (70 % Cu – 30 % Zn) | 1,6 x 107 |
| Acero simple | 0,6 x 107 |
| Acero inoxidable | 0,2 x 107 |

La resistividad eléctrica ( el recíproco de la conductividad) toma en cuenta las pérdidas de energía por choque de los electrones con objetos de la red cristalina  al desplazarse por el metal; estos objetos pueden ser fonones ( aumentan con la temperatura), defectos cristalinos (dislocaciones aumentan con la deformación plástica en frío).

Experimentalmente se observa que la resistividad total comprende tres efectos (Regla de Matthiesen):

total térmica  impurezas  deformaciones

- contribución de la temperatura: debido al aumento de fonones; aproximadamente se puede establecer la siguiente relación:

térmica 0   T

La resistividad base 0 y el coeficiente de temperatura   dependen del material y de la temperatura.

- contribución de las impurezas: 	impurezas = A Ci (1-Ci)

A es una constante independiente de la composición

Ci depende del metal base y de la impureza

- contribución de la deformación plástica: aumenta debido al aumento de las dislocaciones  que favorecen los choques de electrones con átomos del cristal. El recocido elimina las dislocaciones.

De este modo los conductores metálicos se distinguen de otros tipos de conductores que son los siguientes:

-	   conductores constituidos por soluciones electrolíticas o sales o vidrios fundidos cuyas conductividades, del orden de 10-2 S/m son de origen iónico.

- semiconductores cuya conductividad es del orden de 10-4 S/m y se debe
al movimiento de electrones.

- superconductores, cuya conductividad teóricamente infinita se atribuye a fenómenos cuánticos. Los superconductores poseen conductividades mayores que 1023 S/m con corriente continua.

- plasmas constituidos por gases o vapores cuya conductividad que es a la vez electrónica y iónica varía entre 1 y 100 S/m y se debe a la agitación térmica que separa de los núcleos atómicos una gran parte de los electrones.

2.- Clasificación de conductores metálicos

Los conductores metálicos pueden clasificarse en diferentes categorías, generalmente ligadas a sus aplicaciones:

- Elementos metálicos químicos simples: los más empleados son el Cu y el Al, que se usan por su alta conductividad eléctrica a temperatura ambiente. Ellos están a veces aliados con un pequeño porcentaje de otros metales los cuales, sin alterar demasiado su conductividad, le confieren una resistencia mecánica elevada (Ag, Zr, Be, etc.); otros como el tungsteno, por su alta temperatura de fusión y su ductilidad, son elegidos para filamentos de lámparas incandescentes permitiendo la obtención de hilos muy finos.

- Aleaciones y otros compuestos intermetálicos: además de ser buenos conductores poseen características mecánicas, magnéticas u otras especiales: resistencia mecánica ( por ejemplo ciertos bronces o el ALMELEC para líneas aéreas), propiedades de fricción (escobillas de máquinas rotatorias), alta resistividad para resistencias de calefacción.

- Conductores metálicos líquidos: esencialmente el mercurio, Hg, o el sodio, Na : utilizados en nuevos  conductores y cables subterráneos o bombas electromagnéticas; también sus  aleaciones, empleados para contactos líquidos con conductores metálicos móviles.

3.- Importancia de propiedades físicas

El estudio de una aplicación electrotécnica supone el conocimiento de un gran número de propiedades de los conductores metálicos. Entre las propiedades más importantes están:

- propiedades eléctricas: esencialmente la conductividad eléctrica. No debe sin embargo olvidarse los fenómenos parásitos en corriente y en campo magnético continuo o alterno que modifican esta propiedad : efecto pelicular, corrientes de Focault, contactos eléctricos, corrosión electrolítica, etc.

- Propiedades mecánicas: límite y módulo de elasticidad, resistencia a la ruptura en tracción, compresión y cisalle, flexión, resiliencia ( capacidad del material para absorber energía en la zona elástica) , tenacidad ( capacidad del material para absorber energía en la zona plástica), fatiga.

- Propiedades químicas: la principal es resistencia a la corrosión, que puede ser en algunos casos, el criterio de selección del material.

- Propiedades térmicas: calor específico, conductividad térmica, punto de fusión, coeficiente de dilatación.

- Propiedades técnicas particulares: tratamientos termo-mecánicos.

La mayoría de estas propiedades varía según las condiciones de utilización. La electrotécnica actual está limitada a un dominio de utilización relativamente estrecho en la zona de temperaturas ( 0º - 200 ºC) en la cual las propiedades varían aproximadamente en forma lineal. No obstante, la idea a futuro es extender esta gama de temperaturas.

4.- El cobre y los productos cuprosos

4.1. Características generales del cobre

El cobre más utilizado en electrotecnia es el cobre electrolítico cuya pureza es superior a 99.9%. En aplicaciones especiales se utilizan cobres exentos de oxígeno llamados cobres O.F.H.C. (Oginen Free High Conductivity). Para comparar los materiales conductores se ha establecido el “grado de cobre recocido estándard” como referencia. Por definición, el cobre recocido estándar tiene conductividad 100 %. La conductividad de otros materiales se expresa  como porcentaje de este estándar ( % IACS ) , por ejemplo, el Aluminio tiene 65% IACS.

La resistividad eléctrica y las propiedades mecánicas del cobre dependen de su contenido de impurezas y de su estado de deformación expresado como porcentaje de reducción de sección provocado por tratamiento mecánico. La alteración de propiedades provocada por tratamiento mecánico, se puede anular, .sometiendo el cobre a un recocido a 500 - 700 °C durante tiempos de hasta 5 horas. El cobre tiene aplicaciones no sólo basadas en su buena conductividad eléctrica, sino que además se utiliza por su gran resistencia a la corrosión.

4.2. Cobres débilmente aleados

Los cobres débilmente aleados poseen alguna propiedad particular notablemente superior a la del cobre electrolítico, en desmedro de una pequeña reducción en la conductividad eléctrica. Generalmente lo que se busca es un mejoramiento de las propiedades mecánicas a temperatura ambiente o a alta temperatura. A veces se desea mejorar la maquinabilidad, la facilidad de soldar, la resistencia a la corrosión, etc.

El cobre a la plata (0.03 a 1%) permite que el cobre conserve la alta resistencia mecánica inducida por deformación, a alta temperatura y por esto se utiliza en colectores de máquinas eléctricas. También se utiliza en conmutadores y contactores.

El cobre al berilio (0.5 a 2%) sometido a tratamientos mecánicos y térmicos adecuados posee una elevada resistencia de tracción. Se utiliza en resortes de aparatos eléctricos de medida y además como no provoca chispeo por impacto con elementos minerales se utiliza en herramientas para operar en ambientes explosivos.

El cobre al cadmio (0.06 a 1%) tiene mejor resistencia mecánica que el cobre a la plata y se utiliza en catenarias de tracción eléctrica de gran longitud y en circuitos eléctricos para aviación.

El cobre al cadmio y al estaño se emplea en alambres telefónicos, en líneas aéreas para trolleys, en interruptores, en delgas de colectores, etc.

El cobre al cromo (0.5 a 0.9%) se utiliza en electrodos de máquinas de soldar por puntos, en colectores de máquinas eléctricas de gran calentamiento y en contactos de grandes interruptores.

4.3. Cobres fuertemente aleados

Los cobres fuertemente aleados más conocidos son los bronces (aleaciones de cobre y estaño principalmente) y los latones (aleaciones de cobre y zinc principalmente). Los bronces y latones tienen en general una densidad, un punto de fusión y un módulo de elasticidad un poco más bajos que los del cobre. La resistividad eléctrica del bronce puede variar entre 2 y 20 veces la del cobre electrolítico según la composición y estado físico. La resistencia a la ruptura y el límite elástico son claramente superiores a las del cobre puro.

Si se agregan otros metales en pequeño porcentaje a los bronces se puede obtener una amplia gama de propiedades interesantes. Así existen bronces al plomo, bronces al manganeso, bronces fosforosos y bronces al aluminio.

Los latones contienen 35 a 45% de zinc. Si se les agrega un pequeño porcentaje de otros metales tales como el manganeso, el níquel y el aluminio se pueden obtener productos de alta resistencia mecánica que se pueden soldar con facilidad y que soportan bien el agua de mar.

5.- El aluminio y sus aleaciones

5.1. Características generales del aluminio

El aluminio,  al contrario del cobre, es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre.  A pesar de tener una menor conductividad eléctrica que el cobre, el aluminio presenta ventajas en numerosas aplicaciones especialmente debido a su menor peso y precio más bajo por unidad de peso. Estas cualidades se aprovechan especialmente en la construcción de conductores para líneas aéreas. Los conductores de aluminio utilizados en las líneas aéreas se designan por:

AAC	:	all aluminium conductor

ACSR	:	aluminium conductor steel reinforced

AAAC	:	all aluminium alloy conductor

ACAR	:	aluminium conductor alloy reinforced

En la construcción de las líneas AAAC o ACAR se utiliza una aleación de aluminio con magnesio y silicio.

En los equipos eléctricos que contienen un circuito magnético en general no conviene utilizar aluminio en reemplazo del cobre. A igualdad de resistencia, el conductor de aluminio debería tener un 60% más de sección que uno de cobre y a igualdad de calentamiento, un 40% más de sección.

El aluminio se oxida rápidamente en una atmósfera normal; se forma una capa de alúmina anhidra Al2O3 de pequeño espesor que protege contra la corrosión. Esto constituye sin embargo una desventaja en la aplicación en contactos eléctricos. La capa de óxido se puede utilizar incluso como un aislante eléctrico que además posee una buena conductividad térmica. Esto permite el empleo de láminas de aluminio anodizado en condensadores aislados con papel y en cintas aisladas para construir bobinas pequeñas de transformadores y otros dispositivos que deban funcionar a alta temperatura.

5.2. Aleaciones de aluminio

Existen numerosas aleaciones de aluminio que se utilizan como conductores o como elementos estructurales. Las aleaciones más utilizadas en electrotecnia son las que contienen magnesio (0.55 a 0.85%) y silicio (0.45 a 0.75%) ya mencionadas que poseen una alta resistencia mecánica y una buena conductividad eléctrica.

5.3. Aplicaciones electrotécnicas del aluminio y sus aleaciones

Ya se mencionó la aplicación en conductores de líneas aéreas tanto del aluminio como de sus aleaciones. Se utiliza además en barras y perfiles conductores diversos; en láminas de condensadores aislados con papel; en pequeñas bobinas hechas con cintas aisladas mediante anodizado; en jaulas de ardilla de rotores de motores de inducción.

6.- Otros metales conductores

La industria eléctrica además del cobre, el aluminio y sus aleaciones emplea otros metales aunque en mucho menor medida.

En el futuro es posible la utilización del sodio en cables subterráneos flexibles. El sodio es abundante en la naturaleza y se puede obtener en forma económica. En los cables aislados no presente problemas la inflamabilidad del sodio ya que queda aislado de la atmósfera.

El plomo se utiliza para proteger cables de potencia y telecomunicaciones y además en los acumuladores eléctricos comunes. En los acumuladores alcalinos se utiliza níquel y cadmio. El zinc se utiliza en pilas electroquímicas.

7.- Aleaciones de alta resistividad eléctrica

En las aplicaciones electrotérmicas se utilizan materiales de alta resistividad eléctrica y punto de fusión elevado. Se pueden utilizar tanto aleaciones como metales refractarios. En las resistencias eléctricas se utilizan aleaciones de níquel (80%) cromo (20%) que operan hasta 1200 °C. También se utilizan aleaciones ternarias de níquel-cromo-fierro.

Para las temperaturas más altas se emplean metales refractarios como el platino (1400 °C) el molibdeno (1000 °C) el sodio (1850 °C) el tungsteno (2000 - 2500 °C) el tantalio (2300 °C) el niobio (2200 »C) el renio (2300 °C).

Las resistencias para instrumentos de medida deben presentar un coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura muy baja (10-5/°C). Se utiliza generalmente constantán (60 %Cu – 40% Ni) o manganina (84% Cu – 12% Nu – 4% Ni).

Las lámparas incandescentes utilizaban carbono que ha sido reemplazado casi totalmente por el tungsteno.

8.- Polímeros conductores

La mayoría de los polímeros son malos conductores de la electricidad, sin embargo, últimamente se han desarrollado polímeros que tienen conductividades tan altas como 1,5 x 107 (S/m) o sea, un cuarto de la del Cu a igualdad de volumen y dos veces la conductividad del Cu a igualdad de peso. Ejemplo: poliacetileno, poliparafenileno, polpirrol, polianilina dopados con impurezas adecuadas.

No está claro el mecanismo de conducción en estos materiales; aparentemente la impurezas crean nuevas bandas de energía que se traslapan con las bandas de valencia  y de conducción del polímero base. Se visualiza muchas aplicaciones de estos poímeros  conductores debido a su bajo peso, flexibilidad y facilidad de procesamiento: baterías, componentes de aviación y aeroespaciales, recubrimientos antiestáticos, blindajes y pantallas electromagnéticas, dispositivos electrónicos, etc.