Superconductividad y materiales superconductores

Concepto

La superconductividad es una propiedad de algunos compuestos que no oponen resistencia alguna al paso de corriente ya que los electrones se desplazan sin colisiones y en zigzag a través de los cristales del átomo; en los conductores normales, la energía se disipa en forma de calor, debido a la colisión de los electrones entre sí y con los átomos del material. Además de lo anterior tienen otra característica muy importante que consiste en que expulsan de su interior los campos magnéticos mientras estos no sobrepasen un valor límite.
 
Origen

El descubrimiento de la superconductividad se remonta a 1908, año en el que el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes llegó a enfriar el Helio hasta el punto de su licuefacción (4,2 ºK a 1 atmósfera); en 1911, descubrió que el Mercurio perdía toda su resistencia cuando se enfriaba hasta 4,15 ºK. Para lograr estas bajas temperaturas es necesario poner las muestras en contacto con Helio líquido, elemento difícil de obtener y que requiere de procesos complicados y costosos para mantenerlo en su fase líquida.

En 1941 se encontraron aleaciones de Niobio que se volvían superconductoras a 15°K. En 1969 se encontró superconductores con temperatura crítica de 20°K. Este avance fue muy importante, puesto que el hidrógeno se licúa a 20°K. Por primera vez podía utilizarse otro agente refrigerador. Este hecho suponía la posibilidad de producir campos magnéticos tan intensos como se deseara, sin que la disipación de calor producido por efecto Joule desde la bobina supusiera un problema demasiado grande. Pero existía un problema que retrasó todas las aplicaciones de la superconductividad: el paso de la corriente a través de una bobina superconductora crea un débil campo magnético suficientemente alto para pasar de un estado de superconducción a un estado normal, puesto que una característica de los superconductores es el campo magnético crítico Hc, límite para el campo eléctrico externo, a partir del cual el superconductor pierde el estado de superconducción para pasar a un estado normal.

Este problema desapareció en los años 60, con el descubrimiento de los superconductores tipo II, que permitían el paso de una densidad de corriente de más de 105 A/cm2 en un campo externo de 8.8 T.

Los esfuerzos han ido dirigidos principalmente a buscar nuevos conductores con una temperatura crítica Tc (temperatura de transición entre el estado de superconducción y el normal) cada vez mayor.  En 1986 dos investigadores de IBM en Zurich anunciaron haber conseguido subir la temperatura crítica a 30°K en nuevos materiales superconductores que no son aleaciones metálicas sino cerámicas hechas a base de óxido de cobre mezclados con bario o estroncio y alguno de los elementos conocidos como tierras raras (lantano, itrio y neodimio). Alex Müller y Georg Bednorz habían sintetizado un complejo material cerámico (BaLaCuO) que presentaba superconductividad a 30°K. Este extraordinario descubrimiento impulsó a muchos investigadores a trabajar con materiales cerámicos similares. Unos meses después la temperatura crítica fue aumentada a 39°K. Luego se descubrieron materiales como la cerámica de fase mixta La-Ba-Cu-O, con una Tc de 40 ºK, posteriormente se llegó a los 92 ºK (YBa2Cu3O7), y 110 ºK (Bi2Sr2Ca2Cu3Ox)

El nitrógeno se licúa a 77°K, una temperatura bastante inferior a la temperatura crítica alcanzada. El Nitrógeno líquido es fácil de transportar en termos aislados, es muy barato, abundante y fácil de enfriar a diferencia del proceso con Helio líquido es costoso.

En 1988 el óxido de cobre, calcio, bario y talio (Tl2Ba2Ca2Cu3Ox) alcanzó una temperatura crítica de 125°K. Las investigaciones efectuadas en el laboratorio de la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París en mayo de 1993, trabajando con películas de óxido mixto de cobre, calcio, bario y mercurio (HgBaCaCuO) lograron una temperatura crítica de 133°K. Este mismo equipo logró en diciembre de 1993 una temperatura crítica de 250°K a partir de un compuesto de bismuto, estroncio, calcio y óxido de cobre (BiSrCaCuO).

Los compuestos que han originado los sorprendentes adelantos en materia de superconductividad son todos cupratos de la familia de las perovskitas de cobre, es decir, cristales constituidos por el apilamiento, en todas las direcciones del espacio, de octaedros que contienen en su centro un átomo metálico, el cobre, con átomos de oxígeno en los vértices; los espacios entre los octaedros están ocupados por otro átomo metálico.

Sin embargo, la carrera de la temperatura crítica aún no ha terminado. Los científicos sueñan con superconductores a temperatura ambiente, que no necesiten refrigerarse, la cual está en torno a los 293°K (20°C).

Propiedades

La primera propiedad física del estado de superconducción es la completa desaparición de resistencia eléctrica al disminuir la temperatura por debajo de un valor crítico Tc. Para todos los superconductores conocidos en la actualidad, las temperaturas críticas son bastante inferiores a la temperatura ambiente, y se alcanzan normalmente enfriando con gases licuados, a una presión igual o inferior a la atmosférica, como el Helio líquido o el Nitrógeno líquido. La resistencia eléctrica nula no es la única característica de los superconductores, ya que un material superconductor debe mostrar también un perfecto diamagnetismo, es decir, exclusión de la masa del superconductor de cualquier campo magnético externo, dado que los superconductores suelen trabajar inmersos en campos magnéticos. Ello ocurre porque las supercorrientes circulan en una lámina delgada de la superficie del superconductor, generando un campo magnético que se opone al externo, y creando un campo nulo en el interior. Sin embargo, el campo externo penetra cierta distancia en el superconductor, la llamada profundidad de penetración magnética (T), característica de cada material. En detalle, las principales propiedades de los superconductores son las siguientes:

El efecto Meissner.

Si un superconductor se refrigera por debajo de su temperatura crítica en el seno de un campo magnético, el campo rodea al superconductor, pero no penetra en él. Este fenómeno se conoce con el nombre de Efecto Meissner y fue descubierto en 1933. Sin embargo, si el campo magnético es demasiado intenso, el superconductor vuelve a su estado normal incluso estando a una temperatura inferior a su temperatura crítica.

Tomando como criterio la capacidad de un superconductor para repeler un campo o flujo magnético, es posible clasificar los superconductores en dos tipos:

Los superconductores de tipo I son simples metales puros, tales como el plomo o el estaño. Se caracterizan por tener un solo valor de Hc, llamadocampo crítico. Por debajo de este valor el material es diamagnético, y el campo magnético interno es nulo. Estos materiales repelen el campo magnético hasta que alcanza el valor de H , y es distinto para cada superconductor. Una vez que el campo magnético ha alcanzado su valor crítico, el superconductor vuelve a su estado normal perdiendo sus propiedades.

Figura 1. Comportamiento del campo magnético crítico para un superconductor I

como función de la temperatura.

Figura 2. Efecto de la superconductividad en un campo magnético. Una esfera de material ferromagnético (círculo izquierdo) concentra las líneas de fuerza del campo, mientras que una de material superconductor (círculo derecho) expele el campo.

Los superconductores de tipo II (superconductores aleados) presentan una peculiaridad consistente en un segundo campo crítico Hc2 más intenso que el primero Hc1. Cuando el campo externo es inferior a Hc1, el comportamiento del tipo I es igual al del tipo II. Cuando se aumenta el campo externo por encima de Hc1, el material entra en un estado mixto de conducción, hasta llegar a un valor Hc2, muy superior al Hc de los del tipo I, en que desaparece totalmente el estado de superconducción. Por tanto, debido al mantenimiento de la superconducción hasta un valor de campo externo relativamente alto permite la utilización de estos superconductores en aplicaciones de alto campo magnético. Estos superconductores son materiales más complejos, a menudo aleaciones de metales de transición (los metales de transición son un grupo de elementos del Sistema Periódico). La mayoría de los superconductores de interés actual son de tipo II.

Figura 3 Comportamiento del campo magnético crítico para un superconductor del tipo II

como función de la temperatura.

Esquemáticamente, el comportamiento de los superconductores tipo I y tipo II se puede representar por:

B = H +M      	B=0    =>  H = - M

-M

Supercond.

Tipo II

Intermedio

Tipo I

Conductor

Hc1    Hc                                  Hc2              H

Figura 4 Comportamiento de superconductores tipo I y tipo II en función de H

Este comportamiento es reversible para los superconductores sin defectos en la estructura tanto de tipo I como de tipo II

La Densidad de corriente.

Como ya hemos visto, el estado de superconducción se puede perder tanto debido a altos campos magnéticos como a temperaturas elevadas. Pero hay una tercera causa: el paso de una densidad de corriente superior al valor crítico Jc, que produciría un calentamiento excesivo, aumentando así la temperatura del material. Mientras que los valores de Tc y Hc (o Hc1 y Hc2) no están afectados por cambios en el proceso de fabricación o la micro-estructura, Jc sí varía significativamente con estos aspectos, que nos permitirán controlar eficientemente el valor de Jc. Un valor típico de la densidad de corriente en un hilo superconductor es de 100.000 amperes por centímetro cuadrado. Si pasara una corriente más densa por el hilo, éste ofrecería resistencia.

La mayor parte de los conductores normales, como el cobre, son isótropos, es decir, conducen la corriente con igual facilidad en todas las direcciones. Con un hilo conductor ó superconductor isótropo no importa cuál de los extremos del hilo se conecta al terminal positivo de la fuente eléctrica y cuál al negativo. Sin embargo, muchos de los superconductores de alta temperatura son anisótropos, es decir, conducen mejor en unas direcciones que en otras. Algunos de estos materiales son capaces de conducir la corriente en una dirección a una velocidad 30 veces superior que en otra.

El efecto Josephson.

Otra propiedad interesante de los superconductores es el efecto Josephson, que está basado en otro fenómeno que recibe el nombre de efecto túnel. En una unión formada por una delgada barrera de óxido colocada entre dos superconductores, se puede producir efecto túnel. Las caras externas de los dos superconductores se unen entre sí y se mide la corriente que pasa a través de la unión. Cuando la unión se expone a campos magnéticos o radiación, el flujo de corriente se incrementa debido a que algunos electrones atraviesan la barrera de óxido (efecto túnel). Este efecto puede emplearse en circuitos de computadores, y para detectar campos magnéticos muy débiles. Estudios muy recientes han demostrado que el efecto Josephson puede producirse a temperaturas muy superiores a las temperaturas críticas del material superconductor.

Los tres parámetros de temperatura, campo magnético y densidad de corriente están estrechamente relacionados, y definen una superficie tridimensional como la de la figura, en el interior de la cual el superconductor es estable.

Teorías que explican la superconductividad

Aún no existe una explicación ampliamente aceptada de por qué se produce superconductividad a alta temperatura. Para las antiguas generaciones de superconductores con temperaturas críticas próximas al Cero Absoluto, basta la teoría BCS. Sin embargo, es preciso encontrar una nueva teoría para los nuevos materiales que tenga en cuenta su importante actividad atómica. Es dudoso que se acepte a corto plazo una teoría completa de la superconductividad, puesto que existen superconductores con temperaturas críticas aún más altas que están en fase de experimentación. Sin embargo existen las siguientes teorías:

Teoría BCS.

En 1957 tres investigadores, John Bardeen, Leon Cooper y J.R. Schrieffer, publicaron una teoría que intentaba explicar como funcionan los superconductores. Esta teoría recibió el nombre de teoría BCS, y los tres investigadores fueron galardonados por su trabajo. La teoría BCS intenta explicar la superconductividad a temperaturas próximas al Cero Absoluto. Cuando los materiales se refrigeran a estas temperaturas, el movimiento de sus átomos se reduce dramáticamente.

La teoría BCS afirma que los electrones que fluyen a través de un superconductor se agrupan en pares debido a los fonones (Partículas asociadas a las vibraciones de la red cristalina), que crean una especie de pegamento subatómico. El par de electrones deja una estela al moverse a través de la red cristalina. Esta estela es aprovechada por los pares siguientes como camino a través de la red cristalina, evitando colisiones con otras partículas, lo que obstaculizaría el flujo y generaría resistencia eléctrica (como ocurre con los conductores normales).

La teoría BCS supone que la actividad molecular de los átomos en la estructura cristalina del superconductor es muy reducida, cuando explica como los electrones pueden fluir a través de la red sin interferir con otras partículas. Esta teoría también explica por que el superconductor pierde su capacidad de conducir sin resistencia cuando se encuentra a una temperatura superior a su temperatura critica. Según la teoría BCS, a medida que sube la temperatura del material superconductor, aumentan las vibraciones de los átomos, que se traducen en vibraciones cada vez mayores de toda la red cristalina. Esta vibración excesiva provoca la ruptura del par de electrones, interrumpiéndose la estela del fonón, y causando la perdida de la superconductividad. La magnitud de las vibraciones de la red esta relacionada directamente con la temperatura. El Cero Absoluto es el punto al cual desaparecen todas las vibraciones. Por tanto, es imposible alcanzar una temperatura mas baja, y de ahí el nombre de "Cero Absoluto". A medida que sube la temperatura por encima del Cero Absoluto, la magnitud de las vibraciones aumenta sistemáticamente. La temperatura que tiene un material es justamente una medida del movimiento de sus átomos.

Debido a que los nuevos superconductores tienen temperaturas criticas bastante superiores al Cero Absoluto, parece ser que la teoría BCS no explica por que se produce superconductividad en estos nuevos materiales. Las temperaturas criticas son demasiado altas para poder suponer vibraciones reducidas, como ocurre en los antiguos superconductores. Aun así, la mayor parte de los teóricos creen que los electrones en los superconductores de alta temperatura fluyen emparejados.

Teoría fundamentada en el excitón.

Debido a que resulta bastante difícil encontrar una razón que explique el emparejamiento de los electrones en los nuevos superconductores de alta temperatura, las teorías actuales atribuyen el emparejamiento de los electrones a un mecanismo mucho mas poderoso que el fonón de la teoría BCS. Dicho mecanismo es el excitón. El excitón, de "electronic excitation", es un mecanismo de interacción mas fuerte que los fonones y puede continuar operando a temperaturas mas altas. Cuando los nuevos superconductores de alta temperatura son enfriados a su temperatura critica, las vibraciones de la estructura cristalina se sincronizan de tal manera que los electrones son guiados a través de la red.

Teoría fundamentada en los plasmones.

Atribuye el emparejamiento de electrones a altas temperaturas al mecanismo derivado de movimientos colectivos de electrones (plasmones).

Teoría fundamentada en los magnones.

Atribuye a los magnones, fluctuaciones de spin, que se propagan a través de la red y que crean una especie de camino que los electrones pueden seguir sin sufrir obstáculos.
 
  Teoría RVB.

Utiliza el concepto de enlace de valencia resonante y se basa en la repulsión electrón-electrón: a causa de que los electrones tienen la misma carga se repelen entre sí, haciendo que se prepare ellos mismos su propio camino a través de la red.

Usos actuales de la superconductividad

La ciencia y la medicina se han beneficiado ya de las ventajas aportadas por la superconductividad para generar campos magnéticos intensos y detectar señales magnéticas débiles.

En medicina la superconductividad es útil para la construcción de equipos de generación de imágenes. Las máquinas NMR (Resonancia Magnética Nuclear) y MRI (Imágenes por Resonancia Magnética) son capaces de generar imágenes detalladas del interior de organismos. Una máquina MRI puede generar, por ejemplo, una imagen del corazón de un paciente sin tener que hacer disecciones en la piel o introducir sondas en la sangre. La misma técnica puede aplicarse igualmente a otros órganos. Las máquinas MRI funcionan colocando al paciente en un potente campo magnético generado por un electroimán superconductor.

El dispositivo de superconducción más grande del mundo es el Tevatron, acelerador de protones de 4.8 km de circunferencia, situado en Chicago (USA). Los físicos llevan mucho tiempo utilizando electroimanes superconductores para generar campos magnéticos de alta intensidad. Estos potentes electroimanes superconductores se han empleado como parte de un colisionador para acelerar partículas atómicas a velocidades extremas, para después hacerlas colisionar. El estudio de los efectos producidos proporciona a los científicos valiosos datos sobre la naturaleza de las partículas implicadas en la colisión. Un superacelerador conocido como SSC (Supercolisionador Superconductor) será 20 veces más potente que el Tevatrón. Tendrá forma de anillo y será de una longitud de 85 Km. Este superacelerador está siendo construido en los U.S.A.

Los SQUID`s (dispositivo superconductor de interferencia cuántica) se utilizan mucho en prospecciones. Con ellos se pueden medir las propiedades de las ondas electromagnéticas reflejadas al incidir en la superficie de la Tierra. Gracias a su alta sensibilidad en la detección de campos magnéticos son también utilizados por los médicos para hacer magneto-encefalogramas.

Los científicos de Argonne National Laboratory en Argonne Illinois, fueron los primeros investigadores americanos en dar a los nuevos superconductores la forma de un hilo, el cual tiene un diámetro aproximado de 0.2 mm. Al hacer el hilo tan fino se consigue que los rígidos materiales cerámicos presenten algo de flexibilidad.

Unos investigadores de IBM han ideado un vaporizador de superconductores con el cual pueden cubrir (pintar) superficies complejas y de gran tamaño. Esta técnica aumenta la perspectiva de hacer útil, fácil y económicamente, confinamiento magnético, cableado de computadores y otras aplicaciones. Mediante una técnica industrial llamada vaporización de plasma, el superconductor puede se rápidamente calentado a miles de grados Celsius y depositado en una superficie cualquiera, en la que posteriormente se resolidifica. Después de la formación de la capa la superficie es recocida, obteniéndose un recubrimiento que se hace superconductor al refrigerarse.

Aplicaciones futuras.

En sistemas de potencia

Los sistemas eléctricos de potencia podrían ser grandes beneficiarios de la superconductividad. Los sistemas de potencia abarcan todos los sistemas utilizados para producir y distribuir electricidad. Desde los generadores en las centrales eléctricas hasta los consumidores individuales, pasando por la red de distribución, los materiales superconductores podrían ahorrar mucha energía y dinero frente a los sistemas convencionales. Unos generadores que tuvieran bobinados de hilos superconductores en lugar de hilos convencionales de cobre podrían generar la misma cantidad de electricidad con menor trabajo y equipamiento más pequeño. Una vez generada la electricidad, podría distribuirse a través de una red de líneas de alta tensión superconductoras. Los sistemas actuales de distribución gastan hasta el 20% de la energía que reciben a causa de su resistencia. La energía que llega al consumidor podría ser utilizada más eficientemente si los electrodomésticos tuvieran motores con bobinados superconductores y circuitos electrónicos con materiales del mismo tipo.

No existen en la actualidad muchas formas de almacenar grandes cantidades de energía. Las baterías no son adecuadas en muchos casos, debido a su costo, tamaño, volatilidad y gastos de mantenimiento. El sistema SMES (almacenamiento de energía magnética por superconducción) podría llegar algún día a proporcionar una forma práctica y eficiente de almacenar grandes cantidades de electricidad. Unos anillos superconductores gigantes, que se podrían situar bajo tierra, serían capaces de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica en prolongados períodos de tiempo.

En electrónica

De todas las áreas que recibirán el impacto de la superconductividad, la electrónica será probablemente la primera. La superconductividad permite el diseño y elaboración de una nueva familia de circuitos integrados con impresionantes prestaciones. El calor es un enemigo de los circuitos integrados, éstos fallan inmediatamente cuando operan a temperaturas que exceden sus especificaciones de diseño. Esta es la razón por la cual muchos aparatos que tienen circuitos de este tipo disponen de ventiladores. El calor es generado por el flujo de corriente eléctrica. Los diseñadores de dispositivos electrónicos ponen mucho cuidado en sintetizar y espaciar los circuitos de forma que el calor generado pueda disiparse sin degradar el funcionamiento del dispositivo. Empleando superconductores en los diseños, no habría disipación de calor. Así, los circuitos podrían conectarse más próximos entre sí, lo que además reduciría el tiempo que necesitan las señales eléctricas para ir de un punto del circuito a otro. Esto permitiría construir dispositivos más rápidos y complejos que ocupasen además menos volumen.

Otra aplicación de la superconductividad que ha causado gran impacto en la electrónica es la unión Josephson, la cuales podrían sustituir con éxito al transistor como unidad de conmutación en computadores de alta velocidad. Con uniones Josephson, podría construirse un computador mucho más potente que cualquiera de los supercomputadores que existen en la actualidad y con un volumen mucho menor.

En ciencia y medicina

Un uso de los electroimanes superconductores en el laboratorio sería para la construcción de "botellas magnéticas" capaces de contener una reacción de fusión. En una reacción de fusión se combinan átomos entre sí, liberándose energía (el mismo método que emplean las estrellas). Los reactores de fisión nuclear utilizados en la actualidad descomponen los átomos para generar energía, dejando residuos radiactivos. Los reactores de fusión no son residuales, sin embargo, las reacciones de fusión son tan violentas y desprenden tanto calor que aún no se conoce ningún material capaz de contenerla. Los físicos confían en que los futuros imanes superconductores podrán generar campos magnéticos capaces de confinar estas reacciones.

En medicina la superconductividad sería útil para el mejoramiento en la construcción de equipos de generación de imágenes a partir de resonancia magnética.
 
En transporte

La superconductividad puede afectar a los medios de transporte de muchas formas. Se podrían emplear compactos electroimanes superconductores para hacer levitar a los trenes por encima de sus raíces. Estos trenes MagLev (levitados magnéticamente) podrían flotar en un campo magnético mientras son impulsados a velocidades dos veces superiores a las de cualquier tren existente en la actualidad. Eficientes motores superconductores podrían crear una nueva gama de vehículos, barcos y submarinos eléctricos.

En defensa

Los militares orientan sus investigaciones hacia distintos aspectos de la superconductividad. Lanzaderas de mísiles con guías superconductoras podrían sustituir a los proyectiles explosivos, y motores superconductores permitirían a los submarinos operar mucho más silenciosamente, haciendo mas difícil su detección. También podrían mejorarse las prestaciones de todo tipo de detectores, haciéndolos más sensibles en rangos de operación más amplios.

Líneas de Investigación

Esfuerzos por subir la temperatura crítica de los diferentes materiales.

Algunos laboratorios que han anunciado superconductores a temperatura ambiente en zonas muy localizadas de los materiales intentan aislar y caracterizar las zonas superconductoras de estos con la intención de crear un material uniforme.

Se intenta aumentar la densidad de corriente con la intención de emplearlos en aplicaciones de alta potencia.

Se esta investigando para superar las limitaciones que presentan los actuales superconductores de alta temperatura por sus propiedades mecánicas, ya que se trata de compuestos cerámicos bastante duros lo que dificulta su manufacturado de maneras útiles, como hilos, cintas, y películas delgadas.

En Estados Unidos el departamento de Nuevas Ciencias y Tecnologías investiga para usar la superconductividad para mejorar los censores infrarrojos especiales de detección de misiles. También está interesado en un sistema de almacenamiento de energía en grandes cantidades para los sistemas de láseres terrestres de gran potencia.

El departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) trabaja en el desarrollo de hilos superconductores, ya tiene una base de datos especializada para el uso de los científicos estadounidenses.