### Duraluminio

Hay una gran variedad de aleaciones de Al, aquí nos limitaremos al duraluminio.

# El duraluminio corresponde a otro caso de aplicación en ingeniería de estructuras metaestables. Tomemos el caso de la sencilla aleación fundamental Al-4,5% Cu, en peso.   Ver diagramas Cu-Al adjuntos, Figs. 1 y 2. Los duraluminios fueron importantes aleaciones de aviación- Aún se utilizan en algunas aeronaves, si bien las aeronaves más modernas emplean aleaciones de Titanio, desde hace unos 20 años.

La estructura de equilibrio a temperatura ambiente, α + θ, ver Fig. 3,  es indeseable por su pobre comportamiento mecánico. La fase θ corresponde al intermetálico CuAl2 , Al-52,5%p.Cu). Las características frágiles de esta fase son muy nocivas cuando ella aparece, por enfriamiento lento, en los bordes de grano. La fase α  es una solución sólida de sustitución, de carácter metálico; se trata de Cu disuelto en Al.

En la aleación considerada, por temple desde 520 °C es posible retener a temperatura ambiente la fase α, en forma metaestable, ver Fig. 4. (Aquí no hay transformación martensítica). Esta fase está sobresaturada en Cu, respecto del Cu que debería contener de estar al equilibrio; nótese que la composición de esa fase al equilibrio se lee al costado izquierdo del campo α + θ, en el diagrama binario. En tal estado metaestable, al tenerse una fase metálica, el material es dúctil y puede ser ventajosamente mecanizado por arranque de viruta y conformado plásticamente.

Después, por “ envejecimiento” (precipitación de finas partículas de una segunda fase en la   matriz α ) el material endurece, ya sea en forma natural (y poco controlada, p.e.: 0-30 °C, meses) o bien en  forma artificial (y controlada, pe.: 230 °C, varias horas). Ver. Fig. 5. Como el Al tiene una baja temperatura de fusión, a esas temperaturas hay difusión y la fase α  metaestable debe evolucionar.

El proceso de manufactura consiste entonces en:

-Primero, el metal se templa y luego es conformado plásticamente (o bien mecanizado) en el blando estado de temple.

-Después, una vez que ya se le ha dado la forma adecuada, se procede a endurecer por envejecimiento. Esto por combinaciones adecuadas de tiempo y temperatura.

Para evitar que el material templado aún no trabajado endurezca en las bodegas, se procura conformarlo poco después del temple, o bien hay que guardarlo en refrigeradores.

Las transformaciones de precipitación durante el envejecimiento son bastante complejas, pues aparece una secuencia de varios precipitados.  El envejecimiento de dureza máxima y óptima corresponde a la formación de una fina fase θ´´ metaestable (o zonas GP2).  Si el tratamiento se prolonga demasiado, indeseablemente la dureza disminuye: los precipitados de fase θ´´  crecen y se transforman gradualmente primero en precipitados θ´ y después en la fase de equilibrio θ  (sobreenvejecimiento).

La secuencia de las transformaciones de precipitación en el horno de envejecimiento es la siguiente:

- Solución sólida sobresaturada en Cu.

- Zonas GP1

- Zonas GP2 o fase θ´´.  Son especies de discos de 1-4 nm de espesor y de 10-100 nm de diámetro.

- Fase θ´

- Fase de equilibrio θ   (CuAl2).

Los precipitados que aparecen en estas aleaciones θ´´ son muy finos como para poder observarlos por microscopía óptica.  Se requiere Microscopía Electrónica de Transmisión; esta misma técnica es la que permite ver los finos carburos precipitados en la martensita revenida.  En la industria se evita  el uso de microscopía electrónica (muy cara y compleja) utilizando materias primas y procesos muy  controlados, además de medidas de propiedades mecánicas y de conductividad eléctrica.