## ASIGNACIÓN DE ÍNDICES DE MILLER PARA PLANOS CRISTALOGRÁFICOS. (PARA CUALQUIER TIPO DE CELDA)

Indices de Miller para planos cristalinos

Estos índices se aplican a todo tipo de cristales, aunque nosotros trabajaremos preferentemente con cristales cúbicos. Ellos corresponden a un trío de números que se asigna a un conjunto de planos cristalográficos, los cuales son paralelos y equiespaciados.

Tales índices contienen dos tipos de información:

- la normal al plano

- y la distancia interplanar

La no aplicación correcta del procedimiento que se indica a continuación lleva frecuentemente a un cálculo incorrecto de la distancia interplanar.

Recuerde que en un cristal, todos los planos cristalográficos paralelos son idénticos e indistinguibles. Asignar índices o nombre a un plano es hacerlo para él y para todos los que le son paralelos. En este marco, cuando hablamos de un plano, frecuentemente estamos haciendo referencia a un conjunto enorme de planos paralelos.

Procedimiento:

(Este procedimiento riguroso permite captar correctamente los dos tipos de información que deben contener estos índices. El procedimiento del texto de Smith NO es suficientemente riguroso).

- Considere los ejes de referencia asociados a la celda convencional en uso y un plano cristalino específico a indexar.  (Recuerde que en el origen siempre hay un átomo).

- Determine un plano cristalino paralelo al plano especificado y que esté lo más próximo posible al origen, sin pasar por el origen. (Este plano cristalográfico está a una (1)  distancia interplanar del plano que pasa por el átomo que está en el origen).

- Calcules las intersecciones del plano determinado en 1)  con cada uno de los ejes de coordenadas.

- Calcule los inversos de tales intersecciones.

- Ponga el trío ordenado entre paréntesis redondos. Tales son los índices de Miller del plano especificado.

Si en un cristal 3D se considera un plano cristalino cualquiera y un átomo cualquiera no contenido en ese plano, entonces por dicho átomo pasa un plano cristalino paralelo al anterior. Teniendo esto presente es evidente que la distancia entre el origen y el plano más próximo al origen sin pasar por este último, corresponde a la distancia interplanar del correspondiente conjunto de planos paralelos y equiespaciados.