Tarea Nº 1

Vale 30% del Control 1(control de 20%)

Metalurgia Mecánica

La tarea se puede hacer por alumnos individuales o en parejas. Esto grupos unipersonales o bipersonales deben trabajar totalmente independientes unos de otros.

Problema 1.

Considere un bloque de aluminio isótropo y homogéneo de dimensiones iniciales X0 Y0 Z0 = 0,40*0,40*0,01 m3. Paralelo al eje Y (caras  X0 Z0) se aplica un esfuerzo de ingeniería de [400 MPa], en el rango elástico lineal. Algunas de las constantes elásticas del material son E= 72,4 [GPa] y  ν = 0,31. Además, se sabe que para los materiales isótropos homogéneos y lineales se cumple la siguiente relación entre constantes elásticas: G= E/(1-2ν ).

Se pide:

- Calcule las seis componentes del tensor de deformaciones que experimenta el material, con carga aplicada.

- Precise la geometría final del bloque y calcule el volumen final del material, con carga. Recuerde que las deformaciones son pequeñas.

- Calcule el cambio porcentual de volumen del material, con carga aplicada, respecto de la situación inicial, sin carga. Haga esto empleando los resultados de b.

- Calcule el cambio porcentual de volumen empleando la siguiente expresión:

(ΔV )/V0 ) %=  σH / K, donde σH es el esfuerzo hidrostático, con   σH = (σxx+σyy+σzz)/3, y K es otra constante elástica, denominada módulo de compresibilidad,  relacionada con las constantes anteriores (se dará).

Problema 2.

Para los datos del mismo problema anterior, considere que los ejes X e Y iniciales son paralelos a los lados mayores del bloque. El eje Z es perpendicular a las caras de dimensiones X0 Y0 del bloque. Ahora considere un cuadrado dibujado sobre una cara X0 Y0, del bloque, sin carga; los vértices de este cuadrado están ubicados en la mitad de los lados de esa cara. Considere que dos lados perpendiculares de este cuadrado definen un sistema de ejes X´ Y´.

Ahora aplique la carga especificada en el Problema 1. Se pide calcular el esfuerzo de corte  τ x´y´ . Para ello proceda de la manera siguiente:

-	Calcule, geométricamente, la deformación de corte que experimenta el referido cuadrado de lados paralelos a los ejes  X´ Y´, al aplicarse el esfuerzo de tracción según se indicó en el Problema 1. Note que geométricamente obtiene un ángulo que se relaciona con la deformación de corte a calcular,  γ x´y´ .

- Determinada la deformación de corte, calcule el esfuerzo de corte, τ x´y´ , a través de τ x´y´  = G γ x´y´ .

En el curso de Resistencia de Materiales, un curso de Elasticidad,  se aprende a calcular las componentes de esfuerzo en cualquier sistema de ejes (X´ Y´ Z´ ) a partir de las componentes conocidas en un sistema de referencia inicial cualquiera (X Y Z).

Problema 3.

La tabla reúne los resultados de la curva de tracción de un acero 1020 recocido, un material dúctil. Se empleó una probeta de 13 mm de diámetro útil y 50 mm de longitud útil.

| F[kN] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δl[mm] | 0,019 | 0,0381 | 0,057 | 0,070 | 0,236 | 0,495 | 0,699 |
| F[kN] | 67,5 | 70 | 72,1 | 70,4 | 68,0 | 62,3 | 61,1 |
| Δl[mm] | 0,889 | 1,270 | 1,515 | 2,030 | 2,134 | 2,181 | 2,235 |

Se pide:

- En un plano Esfuerzo-Deformación, represente la Curva de Ingeniería correspondiente.

- A partir de la Curva de Ingeniería, determine, para este material:

b1)		El módulo de Young.

b2)		El límite elástico convencional al 0,2%.

b2) 	La resistencia máxima a la tracción, UTS. (Recuerde que la definición de UTS es para la Curva de Ingeniería).

b3) 		La máxima deformación (de ingeniería) uniforme.

b4) 		La tenacidad.

- Sobre el mismo plano Esfuerzo-Deformación anterior, represente la Curva Verdadera.

- Sobre esta Curva Verdadera represente la imagen del límite elástico convencional (LEC-0,2%) y del UTS.

- Tomando como referencia los valores de la Curva de Ingeniería, calcule la diferencia porcentual entre los valores de la Curva Verdadera y de la Curva de Ingeniería, para: deformación LEC-0,2%, esfuerzo LEC-0,2%, deformación UTS, esfuerzo UTS.

Problema 4.

La tabla reúne los resultados de la curva de tracción de ingeniería de un aluminio 7075 con tratamiento T6, un material dúctil.

| E | S[MPa] |
| --- | --- |
| 0,016 | 519,8 |
| 0,032 | 530,7 |
| 0,048 | 541,5 |
| 0,063 | 550,2 |
| 0,079 | 554,5 |
| 0,095 | 559,9 |
| 0,111 | 561,0 |
| 0,127 | 553,4 |

Se pide:

- Sobre un mismo plano Esfuerzo-Deformación, represente la Curva de Ingeniería y la Curva Verdadera.

- Sobre la anterior Curva de Ingeniería, represente los puntos (esfuerzo, deformación) correspondientes al Límite Elástico Convencional al 0,2% y al UTS. Además, sobre la Curva Verdadera represente la imagen de tales puntos.

c)	Para la Zona II de la Curva Verdadera, verifique primero si se puede ajustar a dicha zona una expresión de la forma   σ = Kεn.

d)	De ser pertinente, determine los valores de K y n correspondientes al ajuste en la Zona II de la Curva Verdadera.

e)	Discuta la correspondencia o no correspondencia entre el valor de Deformación Verdadera asociado a la imagen del UTS y el valor de n calculado en d).