Laboratorio de Tecnología del Hormigón: Relación A/C y Toma de muestra.

- Objetivo

  - Conocer los parámetros básicos para la confección de hormigones.

  - Conocer las variables de caracterización básicas del hormigón fresca: docilidad, contenido de aire, y densidad aparente.

  - Estudiar la relación que existe entre la A/C v/s Resistencia a compresión.

  - Conocer los aspectos críticos del proceso de toma de muestras.

  - Conocer la influencia del curado en la resistencia del hormigón.

- Metodología

El hormigón patrón tiene la siguiente dosificación:

| Materiales | 1m3 (árido seco) |
| --- | --- |
| CEMENTO | 300 kg |
| GRAVA | 0 kg |
| GRAVILLA 20 mm | 978 kg |
| ARENA GRUESA | 956 kg |

  - Colada 1:

HP1:

Se emplea la dosificación patrón buscando el agua para h = 6 a 8 cm. Registrar la dosis de agua y calcular A/C. (se debe considerar la humedad y absorción de los áridos, datos que se piden en el lab)

Medir contenido de aire, y densidad aparente.

Se toma una muestra en probetas cúbicas de 15 cm de arista. Se ensayarán 1 a 7 días y 2 a 28 días con curado normal.

Se toma una muestra en probetas cúbicas de 15 cm de arista. Se ensayarán 1 a 7 días y 2 a 28 días con curado al aire.

HP2:

Se calcula cuantos litros de hormigón quedan, para luego adicionar más agua para buscar h = 12 a 14 cm.

Registrar la dosis de agua y calcular A/C. (se debe considerar la humedad y absorción de los áridos, datos que se piden en el lab)

Se toma una muestra en probetas cúbicas de 15 cm de arista. Se ensayarán 1 a 7 días y 2 a 28 días con curado normal.

- Informe

El informe debe contener como mínimo lo siguiente:

  - Objetivos del Informe.

  - Metodología del laboratorio.

  - Desarrollo del laboratorio.

  - Análisis de los siguientes aspectos:

    - Aspectos críticos en la confección de hormigones.

    - Cual es el uso práctico que usted le da a la docilidad, contenido de aire, y densidad aparente.

    - ¿Cuál es la limitación del método de ensayo del como de Abrams según la norma NCh1019.Of1974 Construcción - Hormigón - Determinación de la docilidad - Método del asentamiento del cono de Abrams?

    - Realice un diagrama de flujo indicando los pasos básicos necesarios para la toma de muestras de hormigón hasta la determinación de resistencias mecánicas, según las normas chilenas.

    - ¿Cuales son los métodos de compactación de probetas? ¿cuando se usa cada uno según las normas chilenas?

    - Cuál es la importancia del curado en la resistencia del hormigón, y cómo esto influye en las muestras. Cuál es la incidencia de una mala toma de muestras en el control de una obra de hormigón.

    - Otras metodologías para la medición de docilidad. Cuales son las normas de ensayo (si es que las tiene), las ventajas y desventajas de la aplicación del método, cuando emplear cada método.

    - ¿qué otras variables se le pueden medir al hormigón fresco? ¿Cuál es la aplicación práctica de cada variable?

    - ¿por qué la curva A/C v/s resistencia mecánica tiene un máximo? ¿a igual A/C corresponde igual trabajabilidad?

  - Conclusiones del Informe.

Dudas a: raldana@ing.uchile.cl