# Equilibrio de Fases II: Sistema Binarios

1.- Se han realizado una serie de experimentos en laboratorio en los que has enfriado diferentes mezclas de fundido del compuesto A y del compuesto B a una presión constante y de 1 atm. Los resultados de la experiencia están dados en la siguiente tabla, en donde T representa la temperatura a la que se observa el primer cristal en la mezcla conforme se va enfriando ésta.

| Experiencia nº | Composición (%) | T (ºC) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 100% componente A 100% componente B 90% “ 75% “ 60% “ 45% “ 38% “ 35% “ 30% “ 15% “ | 63.0 88.9 85.4 75.0 63.9 50.5 40.0 40.0 42.9 54.4 |

- Construye un diagrama T-X e identifica todos los campos de fases (asume que no existe solución sólida apreciable en las fases sólidas)

- ¿Cuál es la temperatura del punto eutéctico y su composición?

- Si consideramos 1.5 g de un sistema que contenga un 35% del compuesto A y un 65% del componente B a 60ºC, ¿qué fases estarán en equilibrio? (calcula las proporciones de las mismas).

- Describe la evolución de un líquido (a por cristalización en equilibrio y b por cristalización fraccionada) de composición 25% A y 75%B a las siguientes temperaturas: a) 100ºC; b) 70ºC; c) 60ºC; d) 40ºC; e) 25ºC. Calcula en cada etapa las proporciones de las fases presentes. (Debes suponer que para cada temperatura, en el proceso de cristalización fraccionada separas totalmente el sólido del líquido).

- Analiza las diferencias resultantes entre la cristalización en equilibrio y la cristalización fraccionada.

2.- Utilizando los datos experimentales de la siguiente tabla, construye un diagrama T-X para el sistema forsterita-fayalita (se asume que la composición del vidrio representa la composición del líquido)

| Composición global | Temperatura (ºC) | Composición olivino | Composición vidrio |
| --- | --- | --- | --- |
| XFa = 0.6 XFa = 0.2 | 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1800 1700 1600 | - - XFa = 0.34 0.42 0.58 0.60 0.08 0.17 0.20 | XFa = 0.60 0.60 0.60 0.75 0.91 - 0.25 0.47 - |

- Describe la evolución de fusión (a fusión en equilibrio; b fusión fraccionada) de un sólido de composición 25% XFa a las siguientes temperaturas: 1600ºC, 1700ºC, 1800ºC 1900ºC. Para cada etapa calcula las proporciones de las fases presentes. En el caso de la fusión fraccionada, para cada temperatura se separa totalmente el líquido formado de los cristales.

- Analiza las diferencias resultantes entre la fusión en equilibrio y la fusión fraccionada.

3.- Para el siguiente diagrama binario:

- Rellenar los campos de fases con las fases correspondientes

- Explicar la historia de cristalización de las composiciones X e Y (indicando fases presentes, grados de libertad y la evolución de los líquidos). Calcular el porcentaje de cristales versus líquido y la composición del líquido a las temperaturas indicadas (con respecto a los componentes globales).

- ¿Qué tipo de texturas resultan de las cristalizaciones anteriores? ¿Cómo cambian las texturas si se realiza un fraccionamiento a T2?, ¿Qué textura se pude formar para X, si en la temperatura peritéctica ocurre un descenso brusco de temperatura

- Explicar la historia de cristalización de las composiciones X’ e Y’ ¿Qué texturas resultan en este caso? Comente.

- Explicar la historia de fusión de la composición Z

X’

Y

X

Y’

T1

T2

T3

T4

TE

Z

T5

Fo

En

SiO2