## Slide 1: Alteración Supérgena de Depósitos de Cobre
Laboratorio de Metalogénesis
Semestre Primavera 2006

## Slide 2: Introducción
El proceso supérgeno comienza cuando un depósito con mineralización hipógena se expone a condiciones oxidantes
Para analizar los factores que determinan el ambiente de meteorización es conveniente definir y caracterizar:
  Región o roca fuente
  Región receptora
  Protolito (asociaciones previas a la meteorización-material no reactivo)
Con lo anterior se debe determinar si estamos frente a una adición de cobre (exótico) o circulación local de fluidos.

## Slide 3: Procesos supérgenos y enriquecimiento secundario
Erosión  Exhumación  Meteorización
Meteorización de depósitos minerales hipógenos.
  Cambio mineralógico
  Destrucción/empobrecimiento
  Concentración/enriquecimiento secundario

## Slide 4: Alteración supérgena
Proceso de reequilibrio de la mineralogía hipógena a las condiciones oxidantes en las cercanías de la superficie (sobre el nivel de aguas subterráneas) por la circulación descendente de soluciones supérgenas.
Afecta a los silicatos generando minerales de arcillas (halloysita, esmectita) y a los sulfuros hipógenos que se transforman en minerales oxidados.

## Slide 5: Enriquecimiento secundario
Proceso resultante de la meteorización (alteración supergena) de depósitos minerales, en el cual la oxidación produce soluciones ácidas que lixivian metales transportándolos abajo y reprecipitándolos, con el consecuente enriquecimiento de los minerales sulfurados originalmente presentes.
Muy importante en pórfidos cupríferos

## Slide 6: Comportamiento de metales en ambiente supérgeno
Fe, Al, Ti, Cr, Mn, Ni, Co, Pb forman óxidos estables  Permanecen en la zona de oxidación (sobre el nivel de aguas subterráneas).
Cu, Mo, Zn, Ag forman sulfatos solubles  Son lixiviados de niveles superficiales y transportados en solución hacia abajo re-precipitando como sulfuros supérgenos debajo del nivel de aguas subterráneas.
Au no reactivo químicamente  tiene a permanecer en zona de oxidación, aunque puede ser transportado si existe Cl o Br.

## Slide 7: Procesos supérgenos
Oxidación  destrucción de sulfuros hipógenos
Lixiviación  remoción de metales en solución como sulfatos
Reacción con minerales de las rocas o ganga  minerales oxidados estables
Precipitación de sulfuros supérgenos (bajo el nivel de aguas subterráneas

## Slide 8: Procesos supérgenos
Se requiere que los depósitos sean exhumados
Dataciones K-Ar de alunita supérgena de pórfidos cupríferos chilenos (Sillitoe y McKee, 1996) mostraron que los procesos supérgenos comenzaron >11 Ma después de la mineralización hipógena
Las dataciones K-Ar revelan un rango entre 34 y 14 Ma (Oligoceno – Mioceno Medio) para los procesos supergenos de oxidación y enriquecimiento en el norte de Chile

## Slide 9
Limonita FeO*OH*nH2O
Hematita Fe2O3
Malaquita Cu2CO3(OH)2 Atacamita CuCl(OH)3
Azurita Cu3(CO3)2(OH2) Crisocola CuH4Si4O10(OH)8
Calcosina Cu2S
Covelina CuS
Calcopirita CuFeS2
Bornita Cu5FeS4
Pirita FeS2

## Slide 10: Zonación Supérgena y comportamiento geoquímico de metales

## Slide 11: Perfil Supérgeno

## Slide 12
William X. Chavez, Jr., 2000

## Slide 13: Minerales en zona de enriquecimiento supérgeno de Cu
Calcosina Cu2S 79,8% Cu
Digenita Cu9S5 78.10% Cu
Anilita Cu7S4 77.62% Cu
Djurleita Cu31S16 70.34% Cu
Covelina Cu S 66,4% Cu
Cuprita Cu2O
Cu nativo Cu

## Slide 14: Factores condicionantes para el enriquecimiento supérgeno
Evolución geomorfológica (exhumación)
Clima
Mineralogía hipógena (mena y ganga)
Composición de la roca de caja
Estructura
Nivel de aguas subterráneas
Agentes orgánicos: Bacterias
Estos factores son interdependientes

## Slide 15
Relacionadas a mineralización
Brechas
Generación de brechas
  Agregación  sedimentarias, volcánicas
  Desagregación  brechización
    Hidrotermales
    Ígneas
    Volcánicas
    Tectónicas

## Slide 16: Brechas Hidrotermales
La brechización hidrotermal se relaciona a un proceso de fracturamiento hidraúlico que ocurre cuando la presión de poro de un fluido hidrotermal supera la presión confinante (presión litostática) y la resistencia tensional de las rocas.
En algunos casos puede también estar asociado a colapso gravitacional, producto de alteración de la base de soporte de una columna de rocas.

## Slide 17: Descripción de brechas debe incluir:
Tipo, tamaño y forma de fragmentos (mono o polimícticas)
Razones de fragmentos/matriz (soporte por fragmentos o matriz)
Composición de matriz y cemento y si deriva de la molienda de roca, minerales hidrotermales introducidos o magmática.
Alteración hidrotermal
Relación con la roca de caja (abrupta, transicional)
Características físicas, etc.

## Slide 18: Tipos Brechas Hidrotermales
- Magmático-hidrotermales
- Chimeneas de brecha (brechas con matriz de turmalina)
- Cuerpos de brecha asociados a pórfidos
- Hidromagmáticas
- Freatomagmáticas: Asociadas a pórfidos y a yacimientos epitermales
- Freáticas: Depósitos epitermales
Tipo pórfido
Kuroko
- Magmáticas  Diatremas volcánicas
Tipo pórfido y otros depósitos.
- Intrusivas  Matriz ígnea intrusiva
- Tectónicas  Fracturamiento frágil en fallas.

## Slide 19
Clasificación de brechas
Magmático hidrotermales: Profundas de tipo pórfido y chimeneas.
Freatomagmáticas: Diatremas (nivel alto)
Freáticas: Superficiales
Dilatacionales: Estructuras tensionales, espacios abiertos, relleno hidrotermal.
Magmático hidrotermales de inyección: Fracturamiento hidráulico
De colapso hidrotermal: Procesos retrógrados de pórfidos (argilización)
Disolución: disolución de calizas, dolomitización

## Slide 20: Fin.