Pregunta nº 1:

Determinar el tamaño mediano de partícula de una harina que arroja los resultados presentados en la

Tabla 1 al ser tamizados 200 g de muestra.

Una partícula tiene la forma de un cilindro de diámetro 2 mm y longitud 5 mm. Calcular:

a)	su tamaño referido a la esfera de igual volumen

b)	su tamaño referido a la esfera de igual área superficial

c)	su esfericidad

d)	los factores de forma de Heywood y McNown

e)	la malla Tyler de máxima abertura que retiene esta partícula en cualquier posición

Solución:

Volumen partícula = (D2/4)L

Area partícula =  D L

a)	Volumen esfera  V = (4/3)  r3 = (4/3)  (dv/2)3 =  dv3/6

Igualando:	D2L/4 =  dv3/6      dv =[(3/2) D2 L](1/3) = 3,11 mm

b)	Area esfera = A = 4  (dv/2)2 =  dv2

Igualando:   D L =  dv2			dv = (DL)0,5

c)	Esfericidad = area superficial esfera de igual volumen / area superficial partícula =  dv2 /  D L =0,99

d)	Factor de forma de McNown:

a : lado más largo     	a = L

b = c = D

SF = c / [(ab)0,5] = D / [(DL)0,5] = D0,5 / L = 0,28

Factor de forma de Heywood:

La mayor sección transversal de la partícula es LD.

El área de un círculo:  d2 / 4

Igualando:  d2 / 4 = DL        d = (4 D L /)0,5 = 3,57 mm

k d3 = V        k d3 = (D2/4)L        k =  D2 L/ 4 d3 = 0,34

e)	La posición de menor área transversal es ”vertical”, luego, la longitud relevante es D. Por lo tanto, hay que buscar malla con abertura < 2 mm

  malla #9, e abertura 1,981 mm

La muestra cuyos datos granulométricos se adjuntan corresponde al producto de la molienda de un mineral de esfericidad 0,92. Puede suponerse como aproximación que el diámetro de la esfera de igual volumen corresponde a la abertura promedio de malla entre cada dos tamices.

a)	Completar el análisis granulométrico de la muestra, extrapolando para los tamaños bajo la malla #200.

b)	Calcular la distribución acumulativa másica (discreta)

| Malla Tyler | Masa retenida (g) |
| --- | --- |
| +35 | 0 |
| -35 + 48 | 13 |
| -48 + 65 | 25 |
| -65 + 100 | 32 |
| -100 + 150 | 28 |
| -150 + 200 | 17 |
| -200 | 15 |