Enlaces y Propiedades.

Ya sabemos (CL1): Estructura Electrónica. Relación Estructura Electrónica versus Electronegatividad. Electronegatividad y Tabla Periódica

Sobre la base de lo anterior, es decir, sabiendo aplicar lo anterior, ahora viene:

Relación Electronegatividad (Estructura Electrónica) versus Enlaces. Relación Enlace versus Propiedades. Propiedades generales de las tres familias básicas de materiales

Sabemos cómo evoluciona la electronegatividad en grupos  familias (columnas)  y períodos (filas) de la Tabla Periódica. La electronegatividad condiciona el tipo de enlaces que se forman entre átomos. Por ejemplo, el C puro, un elemento electronegativo tenderá a formar un cristal covalente, en tanto que el Pb puro, un elemento electropositivo, tenderá formar un cristal metálico.

Y el tipo de enlace de un material condiciona (de manera importante aunque no total) la propiedades de tal material.

Veamos a continuación dos ejemplos de cómo evolucionan las propiedades de cristales de elementos puros en función de recorrer columnas (grupos) y filas (períodos) de la tabla periódica. Nótese que la temperatura de fusión es un indicador aproximado de la intensidad del enlace; estrictamente deberíamos usar el calor de sublimación.

Estructura electrónica y comportamiento de los elementos del grupo (columna) IV A de la Tabla Periódica

| Elemento y su número atómico | Estructura electrónica | Electronegatividad y carácter del enlace | Conductividad eléctrica | Estructura cristalina | Tfusión [ºC] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C (6) | Heº 2s2p2 | 2,5; predominantemente covalente | Aislador | Diamante | 3.727 |
| Si (14) | Neº 3s2p2 | 1,8 | Semiconductor | Diamante | 1.410 |
| Ge (32) | Arº 4s2p2 | 2,0 | Semiconductor | Diamante | 960 |
| Sn (50) | Krº 5s2p2 | 1,7 | Conductor | Diamante (Sn gris, 17º C) | 232 |
| Pb (82) | Xeº 6s2p2 | 1,6; predominantemente metálico | Conductor | CCC (cúbico de caras centradas) | 327 |

El tipo de enlace C, Si, Ge, Sn y Pb, evoluciona gradualmente desde muy covalente a muy metálico. El estaño tiene dos formas cristalinas; la forma Sn gris (estructura diamante) es bastante metálica. También el C presenta otras estructuras cristalinas diferentes del diamante (grafito y amorfo, además de fullereno).

El C, Si y Ge son cristales no metálicos; la estructura cristalina aquí considerada es diamante y la valencia 4.

La evolución de la relación estructura versus propiedades del período que se inicia con el K, está tratado en el texto de Smith (p. 41 y Tabla 2.8). En la parte central de ese período están los metales de la primera serie de transición. Los metales de las distintas series de transición (Fe, Ni, Ti, Mo, W, etc.) en razón de su particular estructura electrónica, que hace que en sus enlaces participen dos tipos de orbitales, presentan enlaces con una significativa componente de enlace covalente. Esa es la explicación de sus relativamente altas temperaturas de fusión, comparadas por ejemplo, con las del K, Zn, Al, etc.

Preguntas:

-	¿Qué tipo de enlace hay entre las moléculas de agua o de polietileno, cuando se tiene líquido o sólido?

-	¿Cómo se explica la relativa ductilidad del polietileno y su mala conductividad eléctrica?

-	Los polímeros y el carbono diamante se basan en el enlace tetraédrico propio del carbono hibridizado sp3. ¿Por qué el diamante es muy duro y frágil, y no así el polietileno?

-	¿Qué es la vulcanización?

-	¿Por qué el enlace entre átomo de Ar (en el cristal o en el estado líquido) se clasifica como molecular?. ¿Por qué no es un enlace primario?

-	¿Qué entiende por enlaces primarios mixtos? Desarrolle un ejemplo de cada pareja (metal-covalente, covalente-iónico, metal-iónico).