Enlaces primarios y secundarios, en la perspectiva del estado sólido.

| Familia de enlace | Tipo de enlace | Unidades unidas por el enlace | Origen del poten-cial de atracción[1]. | Qué une y qué forma [2]. | Intensidad del enlace y enlaces primarios mixtos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primario | Iónico | Atómos electronegativos con electropositivos. | Electrostático entre aniones y cationes. | Une átomos y forma cristales (o amorfos) | Enlace fuerte, no direccional por la simetría electrónica esférica de los cationes y aniones participantes. |
|  | Covalente | Átomos electronegativos | Pares de electrones localizados y compartidos por orbitales externos de los átomos unidos. | Une átomos, forma moléculas y también algunos cristales (o amor-fos). (También une moléculas largas*). | Enlace fuerte o muy fuerte; direccional cuando hay involucrados orbitales no s. Cuando la diferencia en electronegatividad es suficiente, el enlace puede tener un cierto carácter iónico, ver ecuación de Pauling. (Enlace mixto). |
|  | Metálico | Átomos electropositivos | Compleja interacción entre cationes de la red vía el gas de electrones libres. | Une átomos formando cristales (e incluso, raramente, amorfos) | Enlace mediano a fuerte y no direccional, para los metales que no son de transición. Los metales de transición presentan una fracción de enlace covalente (enlace mixto). Cuando la diferencia en electronegatividad es suficiente, puede formarse, más allá de una solución sólida entre dos o más metales, un compuesto intermetálico de fuerte carácter iónico (enlace mixto). |
| Secunda-rio o de dipolo | Dipolo permanente | Moléculas bipolares. | Electrostático débil a mediano | Une moléculas, formando cristales moleculares o amorfos moleculares**. | Enlace de débil a mediano, dependiendo de la polaridad de la molécula y de su largo. |
|  | Dipolo fluctuante | Manifestado entre los átomos de gases nobles. | Electrostático muy débil | Une las moléculas monoatómicas de los gases nobles, formando cristales moleculares | Enlace muy débil. Así, la temperatura de fusión del Ne es -248,7 ºC. |

[1]	En equilibrio con el potencial de repulsión ión-ión de corto alcance.

[2]	Los enlaces que forman cristales también pueden formar líquidos y sólidos amorfos. Fases condensadas: sólidos cristalinos y amorfos, y líquidos.

*	Las moléculas largas también se pueden unir por enlaces covalentes; e.g., caucho natural vulcanizado.

**	Los polímeros frecuentemente son una mezcla de parte cristalina y otra amorfa (distintos porcentajes de cristalinidad).