Criterio de equilibrio químico.

Consideremos un sólido que está al equilibrio térmico y de presiones, y donde los campos externos son despreciables. Para este sólido, bajo condiciones de composición, presión y temperatura dadas, el equilibrio químico depende de los siguientes factores:

-	A mayor temperatura, mayor grado de desorden atómico. La energía térmica es caótica; los átomos de un sólido vibran en torno a sus posiciones de equilibrio. (Supongamos que se está a una temperatura suficientemente elevada como para que un aumento de temperatura no afecte la frecuencia de vibración, pero sí aumente en promedio la amplitud de las vibraciones; para que lo anterior se cumpla basta, para los materiales de enlace fuerte, considerar que estamos a temperaturas superiores a la ambiente).

- Los enlaces tienden a ordenar a los átomos, según el orden correspondiente al pertinente tipo de enlace. Al estar ordenados los átomos, por la vía de satisfacer al máximo los enlaces, la entropía H del sistema tiende a bajar. (H se puede medir como calor).

- El Segundo Principio de la Termodinámica establece que, al evolucionar espontáneamente, un sistema tiende a maximizar su desorden. Esto significa que la entropía S del sistema tiende a subir; también podemos decir que –S tiende a bajar.

Estos tres factores deben compatibilizarse para llegar al equilibrio.

La energía libre de Gibbs G, es la función de estado que engloba todos los compromisos expuestos:

G= H-TS

Así, al equilibrio químico, un sistema a composición, temperatura y presión constante, tiende a evolucionar de modo de minimizar su energía G.

Así, el criterio de equilibrio para sistemas químicos es G mínimo. En la Fig. 1 se ilustran los conceptos de equilibrio estable, metaestable e inestable.

Figura 1.Estados a) metaestable, b) inestable y c) metaestable, en un grafico energía libre de Gibbs versus una variable que caracteriza el avance del proceso. Los estados de equilibrio estable y metaestable(s) corresponden a mínimos de la función G.

El estado de equilibrio estable es el mínimo absoluto.

En un material, para que el sistema evoluciones es necesario que los átomos se mueva. Consideremos entonces la movilidad (difusión) atómica en un sólido, un proceso térmicamente activado. En tal caso, las vibraciones térmicas de los átomos de la red, pueden permitir superar la barrera de energía que limita el paso desde el equilibrio metaestable al equilibrio estable.

La probabilidad de superar la barrera está dada por las estadísticas de Boltzmann, una expresión exponencial. Mientras más alta sea la barrera ΔG*  (dependiente del enlace, especialmente), menor será la probabilidad de superarla; mientras mayor sea la temperatura T, mayor será la probabilidad de superar la barrera.

Nótese que si la temperatura es suficientemente baja, se podría llegar a no superar nunca la barrera, y el sistema no sería capaz de llegar al equilibrio estable. Por el contrario, a temperaturas suficientemente elevadas, el sistema debería evolucionar muy rápidamente hacia el pozo de equilibrio correspondiente al G mínimo absoluto, propio del equilibrio estable. La temperatura influye sobre la cinética para alcanzar al equilibrio.