## ASIGNACIÓN DE ÍNDICES DE MILLER

PARA PLANOS CRISTALOGRÁFICOS

(PARA CUALQUIER TIPO DE CELDA)

Indices de Miller para planos cristalinos

Estos índices se aplican a todo tipo de cristales, aunque nosotros trabajaremos preferentemente con cristales cúbicos. Ellos corresponden a un trío de números que se asigna a un conjunto de planos cristalográficos, los cuales son paralelos y equiespaciados.

Tales índices contienen dos tipos de información:

- la normal al plano

- y la distancia interplanar

Procedimiento:

(Este procedimiento riguroso permite captar correctamente los dos tipos de información que deben contener estos índices. El procedimiento del texto de Smith NO es suficientemente riguroso).

- Emplee los ejes de referencia asociados a la celda convencional en uso. Las unidades de medidas sobre los ejes son adimensionales; esto es, una vez, dos veces, etc., el parámetro (tamaño de la arista) respectivo de la celda.  Recuerde que en el origen hay un átomo.

- Considere un plano cristalino paralelo al plano especificado y que esté lo más próximo posible al origen, sin pasar por el origen.

- Determine las intersecciones del plano considerado con cada uno de los ejes de coordenadas.

- Calcule los inversos de tales intersecciones.

- Ponga el trío ordenado entre paréntesis redondos. Tales son los índices de Miller del plano especificado.

Si en un cristal 3D se considera un plano cristalino cualquiera y un átomo cualquiera no contenido en ese plano, entonces por dicho átomo pasa un plano cristalino paralelo al anterior. Teniendo esto presente es evidente que la distancia entre el origen y el plano más próximo al origen sin pasar por este último, corresponde a la distancia interplanar del correspondiente conjunto de planos paralelos y equiespaciados.

Propiedades en cristales cúbicos

Los índices de Miller corresponden a una metodología aplicable a todo tipo de cristales, cúbicos y no cúbicos. Veamos algunas propiedades de estos índices válidas sólo para cristales del sistema cúbico.

- La normal a los planos cristalográficos de índices (hkl) corresponde a la dirección cristalográfica [hkl]. (La nomenclatura para las direcciones cristalográficas es directamente vectorial).

- En un cristal de parámetro de celda a[nm], la distancia interplanar d correspondiente a los planos de índices (hkl) vale:

dhkl  = a / √ ( h2 + k2 + l2)

Particularmente para ocupar esta última ecuación, los índices de Miller deben estar bien asignados. No basta trabajar con un trío proporcional al correcto.

Ejemplos

Consideremos la propiedad 1) y el caso de un cristal HC.

- Planos basales (multiplicidad 1); estos son los planos hexagonales compactos del cristal:

Indices de planos: 			(001)

Indices de la dirección

normal a esos planos: 		[001]

- Planos de prisma (multiplicidad 3); estos son los lados (verticales) del prisma hexagonal:

Indices de un plano:		(100)

Indices de la normal

a ese plano:					[210]

El anterior ejemplo ilustra que la condición 1) no siempre se cumple para los cristales HC.

A fin de que esta deseable condición se cumpla para los cristales HC, se ha definido una nomenclatura de cuatro índices, llamada de índices de Miller Bravais (hkil). Se usan 4 vectores de referencia en un espacio 3D. Los tres primeros vectores están en el plano basal; por ello: h+k+i=0. El cuarto es el eje habitual según c.

NO ENTRAN EJERCICIOS CON ESTOS INDICES (hkil). CAP 3.7 SMITH.

Relaciones de interés

Para los cristales del sistema cúbico, la distancia interplanar de planos de índices (hkl) vale:

dhkl  = a / √ ( h2 + k2 + l2)

donde a es el parámetro de la celda cúbica.

De aquí se deduce, para cristales cúbicos:

(hkl) ↓  ↔     dhkl   ↑

Téngase presente que decimos que los índices de Miller de un plano (hkl) son pequeños cuando √( h2 + k2 + l2) es pequeño.

Aceptemos, sin demostración, que esta última relación se cumple para cualquier tipo de celdas (incluyendo las no cúbicas).

Por otra parte, es fácil demostrar que, en un cristal cualquiera dado se cumple:

ρhkl3D[áts./R3]= ρhkl2D[ áts./R2] / dhkl[R]

Téngase presente que ρhkl3D[áts./R3] es una propiedad del cristal. Así, de la anterior expresión se deduce: En un cristal dado, los planos de mayor distancia interplanar, dhkl, son también aquellos de mayor densidad planar, ρhkl2D. Esto es:

dhkl   ↑ 	↔     ρhkl2D ↑

De esta manera, por transitividad, se llega a la siguiente importante conclusión global:

(hkl) ↓  ↔     dhkl   ↑     ↔    ρhkl2D ↑

Cuando se tiene un listado ordenado de menor a mayor de los índices de Miller de los planos de un cristal, entonces los planos también están ordenados por distancias interplanares decrecientes y por densidades planares decrecientes.

Aplicaciones

Sabemos que en un cristal CCC, los planos (111) son los de menores índices de Miller y también los de mayor densidad. Recordemos que tales planos son planos hexagonales compactos.

Así, los planos (111) son los primeros del aludido listado de planos para un cristal CCC.

Pues bien, esos planos (111), comparados con cualesquiera otros planos paralelos del cristal CCC (por ejemplo,  los (220)), son los que presentan las mayores distancias interplanares. Así: d111 > d220.

Nótese que para un cristal CCC los planos de índices (110) corresponden a planos con índices mal asignados. En efecto, los planos con índices (110) tiene el doble de distancia interplanar que la correcta.