Pregunta 2

Considere un cristal metálico HC, ver figura adjunta

- Identifique la celda de Bravais y el motivo correspondientes.

- Calcule la densidad del cristal, suponiendo que está formado por átomos de radio R.

- ¿Por qué la densidad de este cristal HC debe ser idéntica a aquella de un cristal CCC (CFC) formado con los mismos átomos?

Pregunta 3

Considere un cristal CCC formado por átomos de radio R y un plano cristalino paralelo a OX, y que corta a OY en 1 y a OZ en 3.

a)	Represente el ordenamiento atómico sobre el plano achurado, dibujando unos 10 átomos.

- Defina una celda cristalina 2D para ese plano. (Ejes (tamaño y ángulo) y ubicación de los átomos). La definición debe ser completa. En seguida, calcule la pertinente densidad atómica 2D [áts./R2 ].

- Determine los índices de Miller de los planos cristalográficos paralelos al plano achurado. Sea riguroso en esto.

- A partir de los índices de Miller, calcule la correspondiente distancia interplanar  d[R].

- A partir de los resultados de  b) y  d), calcule la densidad atómica 3D del cristal [áts. Emplee el método indicado y no otro.

Pregunta

a)	¿De qué factores físicos generales depende el tipo de estructura cristalina que adopta un material? Ilustre el rol de cada factor con un ejemplo apropiado.

b)	¿De qué factores depende que un sólido sea cristalino o bien no cristalino (amorfo)? Para cada factor, mencione un ejemplo ilustrativo.

- ¿Cómo es el eventual  acuerdo entre los resultados del modelo de esferas duras en contacto para metales puros con los resultados experimentales? ¿Cómo se justifica el que haya acuerdo y el que no lo haya?

- ¿Por qué los cristales CCC y HC presentan la misma densidad atómica 3D, expresada como  ρ [áts/ R3]?.

Pregunta

Describa la red y la base (o motivo) de los siguientes materiales, ver Figura 1:

Cu, Cs Cl, C diamante y cristobalita alfa (SiO2 ).

2.	(Coef. 2)

Complete la siguiente tabla.

| Estructura cristalina | Red | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Polonio | Cúbica Simple | Po (0 0 0) |
| Carbono diamante |  |  |
| Cloruro de Sodio |  |  |
| Cristal Cúbico de Caras Centradas (p.e.Cu) |  |  |
| Cristal Hexagonal Compacto (p.e. Zn) |  |  |
| Polietileno | Dibujo | Fórmula |

3.	(Coef. 3)

Complete la siguiente tabla. Dato: R, radio atómico. El parámetro (arista) de la celda cúbica respectiva se llama se llama A. El plano P es un plano cristalográfico perpendicular a la diagonal de una cara.

| Cristal metálico | A (R) | Densidad 3D, [áts./ R 3] | Densidad 2D, [áts./ R 2], del plano P | Parámetros de una celda primitiva rectangular del plano P y representación gráfica del ordenamiento atómico 2D. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cúbico simple, C (EJEMPLO). | A= 2R | 0,25 | 1/((20)1/2 x 2)= 0,111 | Ver figura adjunta |
| Cúbico centrado en las caras, CCC |  |  |  |  |
| Cúbico centrado en el cuerpo, CC |  |  |  |  |

- (Coef. 2)

A su elección responda una de las dos siguientes preguntas:

  - ¿Qué entiende por material amorfo. ¿Qué condiciones favorecen la obtención de un material amorfo? Menciones un material amorfo importante por su uso.

  - ¿Qué factores controlan la estructura cristalina de un material iónico binario? Exponga un ejemplo que ilustre lo anterior. Binario quiere decir formado por dos elementos.

### Pregunta 3 (40%)

Considere cristales cúbicos de los tipos C, CC y CCC, formados por átomos de radio R; R es un dato.

Complete la siguiente tabla. Importante para la corrección: usted debe entregar una hoja de cálculo con sus hipótesis, dibujos auxiliares y resultados en forma explícita y clara.

| Tipo de cristal → | C | CC | CCC |
| --- | --- | --- | --- |
| Características del plano {hkl} más denso del cristal correspondiente ↓ | --- | --- | --- |
| a)Índices de Miller de la familia de planos {hkl}. (Coef. 1) |  |  |  |
| b)Número de elementos (no paralelos) de esa familia{hkl}.(Coef. 1) |  |  |  |
| c)Distancia interplanar, d {hkl} [R]. (Coef. 2) |  |  |  |
| d)Densidad ρ2D [áts/ R2 ] de los planos {hkl}del cristal. (Coef. 2) |  |  |  |
| e)Índices de Miller [hkl ] y densidad ρ1D [áts/R] de las direcciones más densas sobre aquel plano más denso{hkl} del respectivo cristal. (Coef. 2) |  |  |  |
| f)Densidad ρ2D [áts/R2] de los planos {111} del respectivo cristal. |  |  |  |

EJERCICIO

Considere cristales del sistema cúbicos, esto es, cristales C, CC y CCC, formados por átomos esférico de radio R.

Se pide:

- Indique cristales de elementos puros importantes de cada tipo.

- Exprese el parámetro a de la respectiva celda cúbica en función de R.

c)	Calcule la densidad 3D de cada cristal expresada como ρ3D [áts./R3].

d) Calcule la distancia interplanar del plano de menores índices de Miller de cada cristal. Utilice dhkl  = a/√( h2 + k2 + l2). Note que estos son los planos más densos del cristal. Se entiende que tiene que emplear índices de Miller correctos.

- Calcule la densidad 2D del plano más denso de cada cristal, ρhkl2D [áts./R2].  Realice este cálculo por dos procedimientos.

Procedimiento 1. Aplicando la expresión ρ3D = ρhkl2D / dhkl.

Procedimiento 2. Calculando esta densidad a partir del ordenamiento atómico sobre ese plano.

| C | CC | CCC |
| --- | --- | --- |
| No hay ejemplos relevantes | Fe alfa, Cr, etc. | Fe gamma, Cu, Ni, Al, etc. Este cristal es predicho por el modelo de esferas duras en contacto, al igual que el HC. |
| a = 2R | a = (4/√ 3) R | a = (2/√2) R |
| ρ3D = 1/23 [áts./R3] = 0,125 [áts./R3] | ρ3D = 2/ (4/√ 3)3 [áts./R3] = 0,162 [áts./R3] | ρ3D = (2/√2)3 [áts./R3] = 0,176 [áts./R3] No existe ningín cristal más denso que éste. Sólo el cristal HC es igualmente denso. |
| {100} Sí {110} Sí {111} Sí | {100} No → {200} {110} Sí {111} No → {222} | (100) No → {200} (110} No → {220} {111} Sí |
| d100 = 2/ √1 R = 2 R | d110 = (4/√ 3) /√2 R = 1,633 R | d111 = (2/√2)/√3 R = R No existe ningún plano con distancias interplanares mayores que ésta, la que es igual a la de los planos hexagonales compactos del cristal HC |
| Procedimiento 1 ρ1002D = ρ3D * d100 = (1/23 )* (2/ √1) [áts./R2] = 0,25 [áts./R2] Procedimiento 2 ρ1002D = 1 /[(2)*(2)] [áts./R2] | Procedimiento 1 ρ1102D = ρ3D * d110 = (2/(4/√ 3)3 * ((4/√ 3) /√2) [áts./R2] = 0,265 [áts./R2] Procedimiento 2 ρ1102D =2/ [(4/√ 3) * ((4/√ 3)√ 2)] [áts./R2] | Procedimieno 1 ρl112D = ρ3D * d111 =(2/√2)3 * ((2/√2)/√3) [áts./R2] = 0,289 [áts./R2] Procedimiento 2 ρ1102D = 4/[(2)*(2 cos 30)] [áts./R2] Estos son planos hexagonales compactos, de máxima densidad. También se encuentran en los cristales HC. |