TAREA  1, ME-32A

Corresponde al 40% del CL3.

Se puede hacer por un alumno o por grupos de hasta dos alumnos. Cada tarea debe ser trabajada sólo por sus responsables (no copiar). Los procedimientos deben ser explícitos y la presentación ordenada y con letra legible.

FECHA de ENTREGA: Hasta las 12:00h del martes 26 de septiembre, en la Secretaría Docente del Departamento de Ingeniería Mecánica, 5º piso, Torre Central.

Problema 1

Considere un cristal CCC, formado por átomos de radio R, y un plano que corta a los ejes X, Y y X en 2, 2 y 6, respectivamente.

- Determine los índices de Miller (hkl) de los planos cristalinos asociados al plano antes especificado, haciendo explícito su procedimiento. En seguida, empleando esos índices, calcule la distancia interplanar d hkl [R], del plano cristalino ya especificado.

- Represente el ordenamiento atómico sobre dicho plano, defina una celda cristalina apropiada y calcule la densidad ρ2D hkl [áts./R2] de tal plano (hkl).

- Calcule la densidad 3D de un cristal CCC, ρ3D [áts./R3]. Además calcule la distancia interplanar del plano cristalino ya especificado, empleando sus índices de Miller, (hkl). Finalmente, calcule la densidad del plano,  ρ2D [áts./R2], empleando la relación: ρ3D[áts./R3]= ρ2D hkl [áts./R2] / d hkl [R].

- Verifique que los resultados de  ρ2D hkl [áts./R2] calculados en b y c) sean consistentes.

- Determine la dirección cristalina más densa sobre el plano cristalino en cuestión. Identifique los índices de Miller [uvw] de esas direcciones. Calcule la densidad ρ1D [áts./R] de tales direcciones  (un único valor).

- En 3D, identifique por sus índices y represente gráficamente, a todos los elementos de la familia de planos {hkl}. Idem para todas las direcciones cristalográficas de la familia  de direcciones <uvw>.

Nomenclatura de paréntesis para los índices de Miller

|  | Unidad | Familia |
| --- | --- | --- |
| Plano | (hkl) | [hkl] |
| Dirección | [uvw] | <uvw> |

Problema 2

En la tabla adjunta se encuentra un listado con los 3 planos de menores índices de Miller de los cristales CC y CCC. Estos planos están ordenados en dicha tabla según índices de Miller crecientes. Se entiende que, para llegar a los datos de esta tabla se ha aplicado el procedimiento correcto de asignación de índices (ver apunte del curso, no texto de Smith).

Tabla del Problema 2

| CC | Indices de Miller de planos cristalográficos, {hkl} | {110} | {200} | {211} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Distancia interplanar, d hkl [R] |  |  |  |
|  | Densidad planar, ρ2D hkl [áts./R2 ] |  |  |  |
| CCC | Indices de Miller de planos cristalográficos, {hkl} | {111} | {200} | {220} |
|  | Distancia interplanar, d hkl [R] |  |  |  |
|  | Densidad planar, ρ2D hkl [áts./R2] |  |  |  |

- Calcule los valores de distancia interplanar correspondiente a cada una de las familias de planos especificadas, y complete los casilleros correspondientes de la tabla. Debe presentar un procedimiento explícito y justificado. (No basta con llenar la tabla)

- Calcule los valores de distancia interplanar correspondiente a cada una de las familias de planos especificadas, y complete los casilleros correspondientes de la tabla. Debe presentar un procedimiento explícito y justificado. (No basta con llenar la tabla)

- Calcule la densidad de cada uno de los planos considerados, y complete los casilleros correspondientes de la tabla. Debe presentar un procedimiento explícito y justificado. (No basta con llenar la tabla)

- Al observar sus resultados reunidos en la tabla, ¿cómo evoluciona la distancia interplanar y la densidad planar, al crecer los índices de Miller?  ¿Ocurre lo mismo para los dos cristales?,  ¿por qué, en términos de ecuaciones?

- Responda justificadamente:

Para el cristal CC, ¿por qué no aparece un plano {100}?. ¿A qué correspondería dicha nomenclatura {100}?.

Para el cristal CCC, ¿por qué es previsible, a priori, que el primer plano del listado pertinente debe corresponder a la familia {111}?

Problema 3

Considere un cristal CCC, formado por átomos de radio R= 0,3 [nm] y un plano cristalográfico (311). Sobre dicho plano incide un haz de rayos X según la dirección cristalográfica [0 -1 -2]. La radiación incidente es policromática, esto es, contiene todas las longitudes de onda desde λ en el rango = 0,05 - ∞ [nm].

- Calcule el ángulo  θ entre el haz incidente y el plano. Se pide el ángulo entre el haz y el plano, y no aquel entre el haz y la normal al plano que vale (90-θ). Emplear un procedimiento vectorial.

- Teniendo en cuenta la Ley de Bragg, especificada más abajo, calcule todas las longitudes de onda que serán reflejadas y complete la tabla siguiente. ¿Cuántos son estos valores?, es decir, ¿cuál es el número de orden de difracción máximo?; ver tabla.

Longitudes de onda reflejadas

| n, orden de la difracción | 1 | 2 | 3 | … |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ reflejado [nm] |  |  |  |  |  |  |  |

LA LEY DE BRAGG es el fundamento de  la técnica de difracción de cristales, empleada para estudiar las estructuras cristalinas. Esta ley establece que un haz de longitud de onda λ será reflejado por un conjunto de planos cristalinos paralelos (hkl) de un cristal sólo si se satisface la siguiente relación.

n λ = 2 d hkl  sinθhkl , con n= 1, 2, 3 …

En esta expresión n es el orden de la difracción, d hkl  es la distancia interplanar de los planos (hkl), y θhkl es el ángulo entre el haz y los planos (hkl).

(Se entiende que hay muchos planos cristalinos paralelos (hkl) interactuando con el haz).