Método de Debye Scherrer

Se aplica a polvos, finos granitos cristalinos. Una variante es aplicarlo a un monocristal; en este caso, hay que hacer rotar el monocristal. Así, si la muestra viene en polvo está lista, y  viene como un policristal habrá que molerlo; si el material es frágil esto no es difícil. En los dos casos anteriores, la muestra  se introduce un tubo transparente. Por otro lado, si el material es un monocristal, podemos emplear la modalidad del monocristal rotatorio.

Aplicaremos la sencilla teoría de difracción que conocemos. Ella permite, en casos sencillos determinar la celda y los parámetros de la celda. La teoría que hemos visto no permite determinar el motivo asociado a cada nodo; hay modelos más completos que sí lo hacen.

Abordaremos casos sencillos:

cristales C, CC o CCC.

Nótese que para cada uno de estos cristales conocemos su listado de planos, ordenados por índices de Miller crecientes, (o, por densidad planar decreciente).

¿Qué antecedentes cuantitativos tenemos siempre? Los siguientes:

-Ley de Bragg: n λ =2 dhkl sinθhkl

-Para cristales cúbicos:

dhkl =   a  / (h2 + l2+ m2 )1/2

-También conocemos los listados de cada tipo de cristal.

Planteamiento de un problema tipo:

Se da un diagrama de difracción que se sabe corresponde a un cristal que es C, CC o CCC.

Preguntas:

- Determine qué tipo de cristal es:

¿C, CC o CCC?

- Ya sabida la respuesta de a), ahora calcule el parámetro de la celda a.

Nótese que la ley de Bragg y la expresión de las distancias interplanares, para un cristal del sistema cúbico, llevan a:

n λ = 2 ( a / (h2 + l2+ m2 )1/2 ) sinθhkl

En un problema como éste sabemos que a y λ son constantes. Inicialmente, λ podría ser conocido, pero normalmente no lo es  a. Conviene entonces rescribir la ecuación anterior:

(sinθhkl)  / (h2 + l2+ m2 ) = n [λ/2a]

Veremos que los resultados del análisis del diagrama, se comparan con un listado de planos que está hecho para trabajar con n=1. De modo que la relación anterior se reduce a:

(sinθhkl)  / (h2 + l2+ m2 ) = [λ/2a]

es decir:

(sinθhkl)  / (h2 + l2+ m2 )

=  Constante, para un cristal dado (y λ fijo)

Muchas veces esta última ecuación se emplea elevada al cuadrado.

Figuras del método de polvos o de Debye-Scherrer.

Cada cono corresponde a reflexiones provenientes de una única familia de  planos cristalino {hkl}. (Una familia incluye normalmente varios planos no paralelos que son cristalográficamente equivalentes; así, en un cristal CCC, la familia {111} incluye cuatro planos). Además hay que considerar que ese misma familia de planos está en varios granitos (monocristales) de la muestra e iluminados por el haz incidente, y esos granos están orientados al azar. Por ello y porque debe cumplirse la ley de Bragg (que fija un ángulo θ) se produce un cono de difracción.

El primer cono hacia la salida, corresponde a los planos con menores índices de Miller del cristal o, en forma equivalente, a los planos más densos del cristal.

Con este método se puede medir el ángulo 2θ, pues es el ángulo entre el haz incidente y el haz reflejado. La dirección de incidencia corresponde al eje de la cámara; en tanto que el haz incidente pasa por dos puntos conocidos: el centro de la cámara y el punto de incidencia del haz reflejado con la película (o el detector).

A mayor ángulo 2θ de un cono, mayores son los índices de Miller del plano  {hkl} correspondiente a dicho cono.

Para cada tipo de estructura cristalina el listado de planos {khl} es conocido, ver Tabla 1. Estos listados constituyen como fichas policiales de los sospechosos (cristales) a identificar.

TABLA 1. INDICES DE LAS FAMILIAS DE PLANOS REFLECTANTES PARA ESTRUCTURAS CUBICAS,

con los cuocientes (hi2 + ki2 + li2 )/(h12+ k12+ l12).

Cúbico	Cúbico centrado	Cúbico centrado

Simple,C	en el cuerpo, CC	en las caras, CCC

{100}        1/1	     -		       -

{110}        2/1	{110}        2/2=1		       -

{111}        3/1	     - 	{111}       3/3

{200}        4/1	{200}        4/2=2	{200}       4/3

{210}        5/1	-	    -

{211}        6/1	{211}        6/2=3	    -

{220}        8/1	{220}        8/2=4	{220}        8/3

{221}        9/1	-	    -

{300}        9/1	-	    -

{310}       10/1	{310}        10/2=5	    -

{311}       11/1	-	{311}       11/3

{222}       12/1	{222}        12/2=6	{222}       12/3

{320}       13/1	-	    -

{321}       14/1	{321}        14/2=7	    -

{400}       16/1	{400}        16/2=8	{400}       16/3

{322}       17/1	-	    -

{410}       17/1	-	    -

{330}       18/1	{330}        18/2=9	    -

{411}       18/1	{411}        18/2=9	    -

{331}       19/1	-	{331}       19/3

{420}       20/1	{420}        20/2=10	{420}       20/3

{421}       21/1	-	    -

{332}       22/1	{332}        22/2=11	    -

En el contexto del uso de la  ley de Bragg, para problemas de difracción, debe tenerse en cuenta:

La anterior tabla ha sido hecha para trabajar siempre con las reflexiones de primer orden (n= l), evitando la complicación de utilizar órdenes superiores. Así, por ejemplo, para un cristal c, es fácilmente verificable que la reflexión n= 2 de los planos (100), planos cristalográficos, con sentido físico, corresponde a la reflexión n= 1 de los planos (200), planos sólo con sentido matemático.