### Problemas

Problema 1

#### a) 	Discuta el resultado de difracción de cada uno de  los siguientes planteamientos:

#### a1) 	Un haz de rayos X con = 20 A incide sobre planos cristalinos con d= 0,5 A.

#### a2) 	Un haz de rayos X con = 0,0001 A incide sobre planos cristalinos con d= 0,5 A.

b) De acuerdo a lo anterior, ¿qué compromiso (aproximado) debe cumplirse entre el tamaño de los átomos  y   para llegar  a obtener información útil en una experiencia de difracción de cristales? ¿Qué tipos de planos se consideran usualmente para la difracción (ver apuntes)?

#### Problema 2

#### Los planos (110) de los cristales de hierro cúbico centrado en el cuerpo tienen una separación de  1,181 A. Determinar las condiciones para que haya reflexión cuando esos planos son irradiado con rayos X  de la línea K del Cu, = 1,540 A. Represente gráficamente estas soluciones; utilice el esquema que se utiliza para demostrar la Ley de Bragg.

Problema 3

Se irradian los mismos planos del Problema 2, ahora con la línea K del Tungsteno, = 0,2090 A. Primero calcule el número de soluciones de reflexión. Después determine estas soluciones de Bragg y complete  una tabla n versus  . Represente gráficamente las dos primeras (menores) y las últimas (mayores) de estas soluciones.

# Problema 4

# Suponga que se mantiene un cristal en una posición fija con respecto a un haz de rayos X y que este haz NO es monocromático, sino que contiene todas las longitudes de onda mayores que un valor mínimo  determinado. Este tipo de haz de rayos X se denomina haz de rayos X blanco puesto que es análogo a la “luz blanca” (del Sol), la cual contiene todas las longitudes de onda en el espectro visible.  Dado que aquí suponemos que el ángulo del haz es fijo con respecto a cualquier conjunto dado de planos paralelos del cristal, se tendrá que el respectivo ángulo  de la ley de Bragg será una  constante. Teniendo en cuenta la estricta condición de Bragg, con valores de  y d  fijos y probando con un único valor de  , sería muy improbable satisfacer la ley de Bragg. Pero al trabajar con un haz policromático aumenta la probabilidad de tener más soluciones para el haz reflejado.

Suponga específicamente que el haz de rayos X policromático incidente incluye las longitudes de onda desde  0,5 A hacia arriba, y que forma un ángulo de 60º con los planos (100) del cristal. Tales planos tienen un espaciamiento de 1 A. Calcule las longitudes de onda de los haces reflejados por esos planos.

Además, sobre la base de lo anterior, exponga brevemente el principio de un filtro de rayos X. Por ejemplo, considere el caso de un haz policromático que contiene una línea K del Tungsteno, = 0,2090 A, y se quiere filtrar el haz policromático original y sólo quedarse con esa línea.