### Duraluminio

Hay una gran variedad de aleaciones de Al, aquí nos limitaremos a una familia específica, los duraluminios (DAs).

# El duraluminio (DA) corresponde a otro caso de aplicación en ingeniería de estructuras metaestables. Tomemos el caso de la sencilla aleación fundamental Al-4,5% Cu, en peso.   Ver diagramas Cu-Al adjuntos, Figs. 1 y 2. Los DA fueron importantes aleaciones de aviación. Aún se utilizan en algunas aeronaves, si bien las aeronaves más modernas emplean aleaciones de Titanio, desde hace unos 20 años. Los DA desplazaron a los aceros en muchas aplicaciones donde el cuociente entre alguna propiedad mecánica y el peso es importante: aeronáutica, Fórmula 1, casas rodantes, etc.

La estructura de equilibrio a temperatura ambiente, α+θ, ver Fig. 3,  es indeseable por la fragilidad de la fase de equilibrio  fase θ. Esta fase θ corresponde al intermetálico CuAl2 , Al-52,5%p.Cu). Las características frágiles de esta fase son muy nocivas cuando aparece, por enfriamiento lento, en los bordes de grano. Por otra parte, la fase α  es una solución sólida de sustitución, de carácter metálico y, por ende, bastante dúctil; se trata de Cu disuelto en Al (ccc).

En la aleación considerada, por temple desde 520°C es posible retener a temperatura ambiente la fase α, en forma metaestable, ver Fig. 4. (Aquí no hay transformación martensítica). Al calentamiento a 520ºC se le denomina tratamiento de solubilización, pues rápidamente todo el Cu entra en solución sólida. Nótese que para esta aleación, el rango de temperaturas al cual se tiene sólo fase es bastante estrecho, no son más de unos 30ºC; de otra manera se obtiene una fracción de líquido o de fase θ. Esta fase está sobresaturada en Cu, respecto del Cu que debería contener la fase α  de estar esta última al equilibrio; nótese que la composición de esa fase al equilibrio se lee al costado izquierdo del campo α+θ, en el diagrama binario. En tal estado metaestable, al tenerse una fase metálica, el material templado es dúctil y puede ser conformado plásticamente y/o mecanizado por arranque de viruta u otro procedimiento. (Las soluciones sólidas de sustitución no son tan duras como las de inserción).

Después, el DA puede ser endurecido a través de un tratamiento térmico de “envejecimiento” en el campo bifásico α+θ; de esta manera, la fase α sobresaturada tenderá a evolucionar hacia el equilibrio. Este tratamiento debe hacerse a una temperatura adecuada y por una duración adecuada. En un correcto envejecimiento se  produce la precipitación de finas partículas de una segunda fase en la   matriz α, con lo que el material endurece el material endurece. En la práctica industrial, este tratamiento se hace a unos 230ºC en hornos donde la temperatura debe ser estable, homogénea y muy próxima a ese valor nominal (±3 ºC), y por tiempos cercanos a 0,5-2 h, ver Fig. 5. A temperatura ambiente, dada la baja temperatura de fusión del Al (660 ºC),  hay difusión atómica y, entonces, la fase α  sobresaturada metaestable también puede envejecer; de hecho, hubo una época en que el DA se ponía al sol de verano por varias semanas para que endureciera. Por supuesto que una planta aeronáutica no podría emplear este envejecimiento natural, por lo poco controlado del procedimiento y lo variable (incierto) de los resultados.

Un correcto proceso de manufactura consiste entonces en:

-Primero, el metal se templa y luego es conformado plásticamente (o bien mecanizado) en el blando estado de temple, α  sobresaturado.

-Después, una vez que ya se le ha dado la forma adecuada, se procede a endurecer por envejecimiento, antes de que la pieza vaya al servicio. Esto por combinaciones adecuadas de tiempo y temperatura.

Para evitar que el material templado aún no trabajado endurezca en las bodegas, se procura conformarlo poco después del temple, o bien hay que guardarlo en refrigeradores.

Las transformaciones de precipitación durante el envejecimiento son bastante complejas, pues aparece una secuencia de varios precipitados.  El envejecimiento de dureza máxima (y razonable ductilidad) corresponde a la formación de una fina fase θ´´ metaestable (o zonas GP2, Guinier Preston 2).  Si el tratamiento se prolonga demasiado, indeseablemente la dureza disminuye: los precipitados de fase θ´´  crecen y se transforman gradualmente primero en precipitados θ´ y después en la fase de equilibrio θ  (sobreenvejecimiento).

La secuencia de las transformaciones de precipitación en el horno de envejecimiento es la siguiente:

- Solución sólida α,  sobresaturada en Cu.

- Zonas GP1

- Zonas GP2 o fase θ´´.  Son especies de discos de 1-4 nm de espesor y de 10-100 nm de diámetro. Ver Fig. 5, inserto 3).

- Fase θ´

- Fase de equilibrio θ   (CuAl2).

Los precipitados que aparecen en estas aleaciones θ´´ son muy finos como para poder observarlos por microscopía óptica.  Se requiere Microscopía Electrónica de Transmisión; esta misma técnica es la que permite ver los finos carburos precipitados en la martensita revenida.  En la industria se evita  el uso de microscopía electrónica (muy cara y compleja) utilizando materias primas y procesos muy  controlados, además de mediciones de propiedades mecánicas y de conductividad eléctrica.

Nótese que la Fig. 1 corresponde al diagrama Cu-Al, en peso, cubriendo todo el rango de composiciones. Allí a la solución sólida de Cu en Al, lado derecho del diagrama, se le denomina fase κ, que NO es la denominación que empleamos en el texto principal. Por otra parte, la Fig. 2 corresponde a la parte para nosotros de interés del diagrama Al-Cu. Allí la solución sólida de Cu en Al aparece como α, ver lado izquierdo de ese diagrama, que es la denominación que se emplea en el texto principal.