# TAREA 2, equivalente a un CL adicional

ME-32A

Semestre 2006-2, noviembre 2006

Introducción

Esta Tarea 2Se puede hacer individualmente o en grupos de hasta dos alumnos. Cada grupo debe trabajar independientemente de los otros. Muy importante.

Las hipótesis, procedimientos y cálculos deben ser justificados y explícitos. La presentación debe ser clara y ordenada. La evaluación de estos factores es importante, tanto porque estos factores son importantes en sí mismos, como porque permiten limitar la copia.

Se pueden consultar numerosos textos que, a través de las palabras claves “Ciencia de los Materiales”, se pueden encontrar  en la Biblioteca Central.

## Problema 1 (Coef. 30/100)

Considere un cristal de cobre, al equilibrio químico, cuyos datos son:

Estructura cristalina: CCC

No Ev = 20 [kcal/mol], energía de formación de vacancias

No E* = 29 [kcal/mol], energía de migración de vacancias

 = 1015 /12 [s-1 ]

Tf  = (1083 + 273) [K]

Otros datos de interés son:

R= 2 [cal/(mol K)]

No= 6,02 1023 [Partículas/mol]

Se pide: calcule los valores de las magnitudes especificadas en la primera columna de la tabla adjunta, para cada una de las temperaturas indicadas en la primera fila de esa misma tabla. Con sus resultados, complete la tabla. Deje para el final el cálculo de la variable estimadora D[b].

Recuerde que debe trabajar con la escala absoluta de temperaturas T [K].

|  | Temperatura ambiente: 300 [K] | 0,4 Tf [K] 524 [K] | 0,6 Tf [K= 814 [K]] | Temperatura típica de laminación de Cu: (800+273) [K] | Algo por debajo de la temperatura de fusión: 1350 [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cv * = [n/N] * |  |  |  |  |  |
| D[b]. |  |  |  |  |  |
| Rv [saltos vacs. / s] |  |  |  |  |  |
| Ra [saltos áts./ s] |  |  |  |  |  |

Nota: las temperaturas 0,4 Tf  [K] y 0,6 Tf  [K] definen un rango de temperatura de los sólidos llamado rango tibio.

Definición: D es un estimador de la distancia entre dos vacancias vecinas, y se mide en número de distancias interatómicas b. Asuma un modelo de distribución de las vacancias en el cristal; por ejemplo, por simplicidad, puede considerar que las vacancias forman una superred cúbica simple. En tal caso las vacancias estarán sólo en los vértices de dichas superceldas y un buen estimador de D será el tamaño de esa arista. Para simplificar aún más el problema, considere al Cu como cristal cúbico simple (aunque se sabe que es ccc; total, es una estimación). Obviamente, D es función de CV *. En el caso de un cristal denso como el cobre, b es el diámetro atómico (igual a la distancia entre dos núcleos de átomos vecinos de un cristal cúbico simple), su unidad de medida.

## Finalmente, discuta sus resultados. Con sus resultados ilustre los conceptos de rangos de temperatura (frío, tibio y caliente) y su relación con la cinética.

## Problema 2 (Coef. 20/100)

Se tienen dos metales puros en contacto. Estos metales son llevados a alta temperatura, siempre al estado sólido; alcanzada esa temperatura se lleva un registro del tiempo y se hacen observaciones al microscopio.

Se estudia, en función  de la temperatura, el tiempo τ en que se detecta una primera y misma evidencia de difusión en una interfase de la unión de los dos metales en contacto. El tiempo en que se detecta  tal misma evidencia se puede considerar como inversamente proporcional a un  parámetro que caracteriza a la velocidad de difusión.  Además, se sabe que, en este caso, la difusión es controlada por movimiento de vacancias, dentro de rango de temperatura de interés.

Hecha las experiencias, se obtuvo los siguientes datos experimentales, para el tiempo τ en que se detecta esa primera evidencia de la transformación a cada temperatura considerada:

| Temperatura, T ºC : | 327 | 427 | 527 | 727 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo, τ | 77 min, 50 s | 13,8 s | 0,316 s | 1 ms |

Se pide calcular, POR UN MÉTODO GRÁFICO, la energía de activación asociada a este proceso; por lo demás, esta última es igual a la suma de la energía molar de formación y de la energía molar de migración de vacancias. (El que la energía total calculada sea molar o por átomo depende de si usa R o k respectivamente, en el exponente de la ecuación pertinente). Se debe entregar el gráfico.

Para resolver este problema resulta útil trabajar en un plano x vs y donde, si se cumplen las hipótesis y se usan las variables adecuadas, los datos elaborados deberían ajustarse a una recta.

### Problema 3 (Coef. 20/100)

La resistividad eléctrica de un metal es muy sensible a los defectos de la red cristalina (bordes de grano, dislocaciones, impurezas, etc).

Experiencias de resistividad eléctrica en un alambre de Au puro, indican que la concentración de vacancias al equilibrio decrece dos órdenes de magnitud (100 veces) cuando la temperatura es reducida de 900 a 523° C. Suponga que los únicos defectos cuya cantidad varía en esta experiencia son las vacancias.

Se pide:

- Calcular el cambio de energía interna (o entalpía) asociado a la formación de una (1) vacancia en el Au, en  [eV].

- Determinar  la concentración de vacancias al equilibrio a una temperatura algo por debajo de la temperatura de fusión del Au (TF  = 1063 °C).

Datos:

K = 8.63  10-5  eV/°K

N = 6.02  10 23  partículas/mol

## Problema 4 (Coef. 10/100)

¿Qué comentaría (discutiría)  si se le indicase que debe resolver un problema como el anterior, pero ahora considerando que los datos de resistividad eléctrica se tomaron a 200 y 60ºC (en lugar de a  900 y 523 ºC)?

# Problema 5 (Coef. 20/100)

# El Fe presenta un cambio alotrópico de Fe alfa en Fe gamma, al ser calentado, a los 912 ºC. Ver Problema 3.14, pág.78, Cap. 3, del texto de W.S. Smith.

El Fe alfa (cc) es menos denso que el Fe gamma (ccc). Sin embargo, en forma aparentemente paradojal, también se sabe que la solubilidad del C es mayor en el Fe gamma que el Fe alfa. El C es un átomo de menor tamaño que el Fe, y se ubica en los intersticios de la red del Fe.

Por ejemplo, en el centro de las aristas del Fe gamma, hay intersticios donde se ubica el C disuelto en solución sólida intersticial.

- Determine la ubicación de los intersticios en cada red de Fe (CC y CCC), y calcule el diámetro de la esfera que cabría en tales intersticios, sin distorsionar la red. Recuerde que el problema es 3D.

- Compare tales tamaños con el tamaño de los átomos de C. Explique entonces por qué la solubilidad del C es mayor en el cristal denso Fe gamma, que en el menos denso Fe alfa.

Emplee diámetros atómicos del Fe y del C obtenidos de una tabla. Precise el origen de sus datos (cite la fuente). Suponga que estos valores son constantes en el rango de temperatura de interés y que el radio del Fe alfa es igual al del Fe gamma.

.