## Slide 1: Transformaciones martensíticas

## Slide 2: *sin cambio de composición * no ocurre difusión * en el caso de acero, fuerte influencia en las propiedades mecánicas

## Slide 3: Primero veamos la transformación difusional FCC a BCC del Fe sin C

## Slide 4: Cinética
V= velocidad de transformación; volumen transformado /unidad de tiempo
V (volumen/s)  nº de núcleos * velocidad de la interfase

## Slide 6: Efecto del sobreenfriamiento en el número de átomos en un núcleo crítico
Recordemos que:
A 910ºC , r*=2x 297
A 900ºC, r*=2x 85
Así, (r*910/r*900)= 3,5 y
(V*910/V*900)=(3,5)^3=43

## Slide 7
Fluctuaciones de energía de 100 átomos es el número máximo que se espera en la práctica
A 910ºC, sólo podría haber nucleación si 100 átomos tiene la energía suficiente para pasar del Líquido al Sólido
A 900ºC, sólo bastaría que 100/43 átomos tuvieran esa energía: 2 átomos!!!

## Slide 8
El radio crítico depende del sobreenfriamiento
La probabilidad de que un pequeño número de átomos forme un núcleo crítico es mayor a 900ºC que a 910ºC

## Slide 9: A bajas temperaturas, la difusión de átomos decrece y por ello, la velocidad de nucleación. Combinando el comportamiento de la velocidad de nucleación con la velocidad de la interfase, obtenemos la velocidad de transformación (volumen/tiempo)

## Slide 10: Diagramas TTT de aceros

## Slide 11: Transformaciones martensíticas (“displacive”)
*sin cambio de composición * no ocurre difusión * en el caso de acero, fuerte influencia en las propiedades mecánicas

## Slide 12
La martensita nuclea en un límite de grano de la austenita y crece rápidamente hasta interceptar otro límite de grano u otra aguja de martensita.