EXAMEN DE METALURGIA MECÁNICA

ACAPOMIL

III Mecánico

20 de Diciembre, 2006

Tiempo: 120 minutos

Recomendación: lea cuidadosamente cada pregunta y luego responda lo más directamente posible a lo efectivamente preguntado.

CÉDULA A

Pregunta 1

Desarrolle el tema: recristalización en un material policristalino monofásico. Refiérase a: condiciones, fuerza motriz (potencial) y mecanismo de la transformación, estructura resultante. Además explique el efecto de esa microestructura sobre el límite elástico y la tenacidad de la material.

Pregunta 2

Compare un latón 70-30 industrial y un trozo de cobre policristalino que ha sido recocido por un período prolongado. Explique porqué es dable esperar que el primer material sea más duro que el segundo.

Pregunta 3

- Explique el mecanismo de fractura que da lugar a una fractura de copa y cono en tracción

- Considere el caso de la falla por fatiga. Explique algún mecanismo de nucleación y luego las distintas etapas de la propagación de la respectiva grieta hasta la fractura

c)	Desarrolle los factores más relevantes que afectan la vida a la fatiga de un material. (Factores que tiene una gran importancia práctica).

Pregunta 4

- Precise las hipótesis y supuestos del modelo de Griffith. ¿Qué busca predecir este modelo?

- ¿Cuál es el principal resultado de dicho modelo?

- En relación con la interpretación de los resultados del modelo en la perspectiva de la Mecánica de Fractura, ¿cómo se define: i) Factor de Intensidad de Tensiones y ii) la Tenacidad del material?

Pregunta 5

Una placa de acero presenta un tenacidad a la fractura de 45 [MPa m ½ ] y un límite elástico de 1.400 MPa.

a)	Si la placa es sometida a un esfuerzo de tracción de 20 [MPa], determine el tamaño de fisura crítica para que se tenga propagación catastrófica de la grieta.

b)         Si la placa es sometida a un esfuerzo cíclico tracción-compresión de  + 20    [MPa] y -20    [MPa], respectivamente, determine el tamaño de grieta inicial, a0, que permite que el componente pueda mantenerse en servicio durante 3 millones de ciclos.

Suponga que:

- La configuración geométrica y de cargas del problema corresponde al caso de Griffith, con una grieta interna (no en el borde).

- Durante la propagación subcrítica de la grieta se cumple Y= 1.

-	Para la  propagación de la grieta de fatiga es aplicable la ecuación de Paris, y  que las constantes pertinentes del material son conocidas, de modo que da/dN = 2,0 * 10-12 (ΔK)3 ,  empleando unidades SI.

EXAMEN DE METALURGIA MECÁNICA

ACAPOMIL

III Mecánico

20 de Diciembre, 2006, Tiempo: 120 minutos

Recomendación: lea cuidadosamente cada pregunta y luego responda lo más directamente posible a lo efectivamente preguntado.

CÉDULA B

Pregunta 1

En el contexto de la recristalización de un material metálico policristalino monofásico explique:

- Los factores de los cuales depende la velocidad de recristalización

- Los factores de los cuales depende el tamaño de grano recristalizado

c)  	Cómo y porqué el tamaño de grano recristalizado afecta el límite elástico del material

Pregunta 2

Desarrolle brevemente los siguientes temas

a) 	Endurecimiento por solución sólida.

b) 	Endurecimiento por deformación

Trate los aspectos fundamentales (explicación del mecanismo de endurecimiento) y exponga un ejemplo.

Pregunta 3

- Considere materiales dúctiles. Explique algún mecanismo de nucleación de grietas en el caso transgranular y otro en el caso intergranular.

- Explique la morfología de la superficie de fractura de un material policristalino que falla frágilmente.

- Explique la morfología de la superficie de fractura de un eje que falla por fatiga.

Pregunta 4

En el contexto de la propagación de grietas en materiales frágiles:

a) 	Explique qué entiende por: energía de superficie; factor de intensidad de tensiones; tenacidad a la fractura; modo de fractura; KIC; Y.

b)	Al propagarse una grieta bajo esfuerzo constante, ¿por qué ella debe acelerar? Considere el caso de Griffith. Fundamente su respuesta.

c)	¿Por qué la fractotenacidad (KC)  de un material metálico frágil es siempre muchísmo mayor que la de un material perfectamente frágil como lo es en la práctica un cerámico a temperatura ambiente?

Pregunta 5

Se tiene una placa de acero con una tenacidad a la fractura de 35 [MPa m ½ ] y un límite elástico de 1.500 MPa. La placa es sometida a un esfuerzo cíclico tracción-compresión de  + 135[MPa] y -35[MPa], respectivamente. El correspondiente especialista en ensayos no destructivos ha informado que no ha detectado grietas, así como que su límite de detección de grietas es de 1 mm. Determine la vida a la fatiga remanente del material en término de número de ciclos.

Suponga que:

- La configuración geométrica y de cargas del problema corresponde al caso de Griffith, con una grieta interna (no en el borde).

- Durante la propagación subcrítica de la grieta se cumple Y= 1,3.

- Para la propagación de la grieta de fatiga es aplicable la ecuación de Paris, y  que las constantes pertinentes del material son conocidas, de modo que da/dN = 5,0 * 10-12 (ΔK)3,5, empleando unidades SI.