Guía Laboratorio 1: Eficiencia en Harneros

En este laboratorio se busca conocer la eficiencia del harnero, total y por mallas utilizando un harneo manual con harneros de cajón y  un harneo continuo con un harnero piloto.

El objetivo de este laboratorio es establecer los parámetros de operación de un harnero en régimen continuo.

Procedimiento Experimental

1. Materiales

Mineral Chancado -1¼ “aproximadamente

Harnero piloto con malla de ¼ “

Set de harneros de cajón: 5/8, 9/16, ½, 3/8 y ¼ pulgadas y fondo

Set de tamices: mallas 4, 6, 8, 12, 16, 20 y 30 y fondo

Rot – up

Recipientes para muestrear

Cortador Giratorio

Cronometro

Pesa

2. Procedimiento

2.1. Harneo Manual

- Se alimenta al cortador giratorio todo el mineral chancado. Después que la muestra se ha dividido, se eligen tres recipientes del cortador al azar. Se pesan las muestras.

- Se ordenan los harneros de cajón de forma decreciente, colocando un fondo.

- Se echan las muestras pesadas sobre los harneros. El sistema se agita por unos minutos para clasificar por tamaño.

- Se vierten la cantidad de mineral de cada harnero sobre un recipiente, revisando que aquellos fragmentos que están atrapados en las aberturas pasan o no por la red.  Luego cada peso retenido por los harneros se pesa.

- La parte de la muestra que queda en el fondo se subdivide por medio del cortador giratorio.  Se elige un recipiente del cortador y se pesa.

- Se pesan todos los tamices y el fondo.

- Se ordenan los tamices  según la serie, se agrega la submuestra anterior en el tamiz superior y se agitan por 12 minutos en el Rot-up.

- Se pesan los tamices con el mineral que quedo cada uno.

- Se juntan todas las muestras.

2.2. Harneo Continuo

- Se pesan 6 bandejas y se marcan para identificarlas.

- Se echa al cortador giratorio todo el mineral chancado. Después que la muestra se ha dividido, se eligen cinco recipientes del cortador al azar, para alimentar al harnero piloto.

- Después de unos segundos que se hace funcionar el harnero, se toman dos recipientes, colocándose uno en el sobre tamaño de la malla y el otro en el bajo tamaño.

- Por 20 segundos se recibe mineral en las bandejas. Luego se repite el procedimiento para el par de bandejas restantes.

- Se elige un par de bandejas que hayan sido ocupas al mismo tiempo y se pesan con el mineral en ellas.

- El material de la bandeja que  se muestrea en el sobre tamaño se echan sobre los harneros de cajón ya ordenados. Luego, estos agitan por unos minutos para clasificar por tamaño.

- Se vierten la cantidad de mineral de cada harnero sobre un recipiente, revisando que aquellos fragmentos que están atrapados en las aberturas pasan o no por la red.  Luego cada peso retenido por los harneros se pesa.

- Con material que queda en el fondo se realiza un análisis granulométrico con Rot-up, como ya se describió antes.

- El mineral que queda en el bajo tamaño se envía también al Rot- up siguiendo los mismos pasos.