Auxiliar MI51A

26/09/06

- Un Convertidor Peirce Smith después de completada la etapa de soplado a escoria, queda cargado con los siguientes productos:

### Metal Blanco

    - 305 toneladas (100 % Cu2S)

## Escoria Remanente

- -	4 toneladas (30 % Fe3O4; 35,6  % FeO; 14,9 % Cu2S; 1,8 % Cu2O; 2,5 % Cu metálico (99 % Cu y 1% S) y 15,2 % SiO2.

- Finalizada la etapa de soplado a cobre con aire (21 % O2), se obtiene un cobre blister de 99 % Cu y 1 % S y 12470,8 kg de óxido (9,6 % Fe3O4; 11,4  % FeO; 60,6 % Cu2O; 13,5 % Cu metálico (99 % Cu y 1% S) y 4,9 % SiO2

- Calcule:

- Masa de cobre blister

- Aire necesario para obtener el cobre blister mencionado

- Calcular la cantidad de Scrap (100 % Cu) necesario para enfriar el convertidor y mantenerlo a una temperatura de 1250 °C, si el balance de calor global del sistema muestra que para mantener dicha temperatura hay que retirar del sistema  363,04 Mcal.

## Datos

CpCu(s) = 7,308-2,707x10-3T-0,785x105T-2+2,34x10-6T2 cal/mol°K

CpCu(l) = 7,850 cal/mol°K

Hfusión = 3,14 kcal/mol

- En un Flash Outokumpu  se procesa un concentrado que contiene 31 % Cu, 27,2 % Fe y 31,4 % S, obteniéndose una escoria con 0,14 % Cu2O, 1,4 % Cu2S, 53,15 % FeT, 8 % Fe3O4 y 0,4 % FeS y además, un eje con 15,8 % de Fe. Considerando que la eficiencia de utilización de oxígeno es de 95 %, calcule por tonelada de concentrado (considerando que no hay pérdidas de sólidos en los gases):

- Masa y composición de escoria (considere que la razón SiO2/FeO en la escoria es de 0,47).

- Masa y composición del metal blanco (compuesto sólo de Cu2S y FeS).

- Aire enriquecido (60 % O2) necesario.

- Volumen y composición de los gases.

| PM | Cu | Fe | S | O | N | Si | CuFeS2 | Cu2S | FeS | FeO | SiO2 | SO2 | Fe2SiO4 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kg/kmol | 64 | 56 | 32 | 16 | 14 | 28 | 184 | 160 | 88 | 72 | 60 | 64 | 204 | 28 |