DEPARTAMENTO INGENIERIA DE MINAS

Curso			:	MI 51A - PIROMETALURGIA

Profesor 		:	Gabriel Riveros U

Prof. Auxiliar		:	Ricardo Olivares Q

Clase Auxiliar		:	Preparación para el Ejercicio 3

Fecha			:	24.10.06

- Un horno de limpieza de escoria trata 130 toneladas de escoria CT, cuya composición es de 7 % Cu, 12 % Fe3O4 y 49,3 % FeT. Suponga que el cobre atrapado en esta escoria se encuentra a la forma de un eje de 65 % en Cu.

# Mediante la alimentación de 5,39 kg/min de reductor cuya razón de reducción es de 44 kg Fe3O4/(kg reductor), se reduce un 75 % de la magnetita presente en la escoria CT y con una eficiencia de utilización del reductor de 60 %.

La escoria reducida contiene un 0,9 % de Cu y corresponde a una del tipo fayalita (Fe/SiO2= 1,5) y la ley en Cu del eje producido es de 65 %.

Calcule:

- Masa y composición de escoria y eje producidos

- % SiO2 en la escoria CT y tiempo de reducción

- Oxido de hierro es reducido a hierro en un horno eléctrico de acuerdo con la siguiente reacción :

4 Fe2O3 + 9 C = 8 Fe + 6 CO +  3 CO2

calcular :

- los kg  de Fe2O3   que deben ser reducidos  para obtener 1 t métrica de Fe,

- los kg de carbón requeridos,

- los metros cúbicos de CO y CO2 producidos en condiciones estándar,

- los kg de CO y CO2 producidos.

- Un horno de refinación a fuego se encuentra cargado con 300 t de cobre conteniendo 500 ppm de azufre y 2000 ppm de oxígeno y se inyecta aire por tobera para dusulfurizarlo en 90 min y con una eficiencia de oxígeno de 80%. Producto de este tratamiento el cobre queda con 20 ppm de S y 7000 ppm de O.

Calcular:

- Plantee las reacciones que ocurren en este tratamiento

- Flujo de aire por tobera (considere masa inicial de cobre = masa final de cobre)

- Plantee el balance de calor

- Desarrolle el balance de masa de la figura siguiente.