Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Escuela de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Minas

Mi-51G

Procesos Hidro/Electrometalurgicos					04 de Agosto del 2006

Auxiliar nº1

1-.  Se contacta un mineral de aluminio contenido en Al2O3 con una solución alcalina de pH = 14 y concentración 10-3 Molar de AlO2−, a 25 ºC. Sobre la base de un cálculo de la energía libre de reacción:

  - Indique si habrá disolución alcalina del mineral según la reacción: Al2O3+H2O ↔ 2AlO2−+2H+.

  - Determine la concentración final de AlO2− cuando se alcanza el equilibrio si el pH se mantiene constante.

Respuestas:

a) Para determinar si habrá disolución, se debe determinar si para las condiciones de concentración de AlO2− y pH, la energía libre de Gibbs es menor que 0, ya que esta es la condición que determina si la reacción ocurre en el sentido propuesto o en el sentido inverso.

Primero se debe determinar el valor de ΔGreaccion0:

ΔGReaccion0=ΔGProduc0−ΔGReac0 = (2·GAlO2−0+2·GH+0)−(GAl2O30+·GH2O0)

ΔGReaccion0=(2⋅(−200.7)+2··0)−((−376.77)+·(−56.69))=32.06 kCal

ΔGReaccón=ΔGraccion0+R TlnAlO2−2H+2Al2O3 H2O, además  [H+] = 10-pH = 10-14

Reemplazando los valores se tiene:

ΔGReaccón=32060+1.987⋅298.15·⋅ln10−3210−1421⋅ 1=−14320 cal=−14.32 kcal

Como ΔGreaccion0 es menor que 0, se tiene que la reacción se desarrolla en la dirección propuesta, lo que significa que si hay disolución o lixiviación alcalina.

b) La condición de equilibrio es ΔGReaccónEq= 0 , por lo tanto se tiene:

ΔGReaccónEq= 0 =ΔGraccion0+R TlnAlO2−2H+2Al2O3 H2O

Si el ph se mantiene en 14, se tiene que la concentración es H+=10−14.

Despejando AlO2− y reemplazando la concentración de H+, se tiene

AlO2−=exp−ΔGReaccion0R⋅TH+2 remplazando, se obtiene que la concentración final es:

AlO2−=exp−320601.987⋅298.1510−142=31437 M

Esta concentración de AlO2− en solución es demasiado alta, la concentración de AlO2− va ha estar limitada por la solubilidad de la sal en la solución.

2-. Se contacta Tenorita (CuO) con una solución ácida de pH = 1.5 y concentración 10-2 Molar de Cu+2, a 25 ºC. En base a un cálculo de energía libre de la reacción:

  - Indique si habrá disolución del mineral con el ácido (reacción CuO + 2H+  Cu+2 + H2O)

  - Determine el pH y la concentración final de Cu+2 cuando se alcance el equilibrio.

a) Para determinar si habrá disolución, se debe determinar si para las condiciones de concentración de Cu+2 y pH, la energía libre de Gibbs es menor que 0, ya que esta es la condición que determina si la reacción ocurre en el sentido propuesto o en el sentido inverso.

Primero se debe determinar el valor de ΔGreaccion0:

ΔGReaccion0=ΔGProduc0−ΔGReac0 = (GCu2+0+GH2O0)−(GCuO0+2·GH+0)

ΔGReaccion0=(15.53+(−56.69))−((−30.4)+2·(0))=−10.76 kCal

ΔGReaccón=ΔGraccion0+R TlnCu2+H2OCuO H+2, Reemplazando los valores se tiene:

ΔGReaccón=−10760+1.987⋅298.15·⋅ln10−211⋅ 10−1.52=−9395.9 cal=−9.4 kcal

Como ΔGreaccion0 es menor que 0, se tiene que la reacción se desarrolla en la dirección propuesta, lo que significa que si hay disolución o lixiviación ácida.

b) En el equilibrio ΔGreaccion0=0, con lo que se tiene que:

ΔGReaccón=0=ΔGraccion0+R TlnCu2+H2OCuO H+2  como las actividades de CuO y H2O es 1 y despejando [Cu2+], se tiene:

Cu2+=H+2·exp−ΔGReaccion0R·T

Cu2+=H+2·exp107601.987·298.15

Cu2+=H+2·exp18.16  (ecuación 1)

Además se debe efectuar el balance de masa del sistema, con lo que se debe plantear que el doble de la variación en la concentración de cobre disuelto es igual a la variación en la concentración de protones (H+), con lo que se obtiene:

2·ΔCu2+=−ΔH+

2·Cu2+fin−Cu2+ini=−H+fin−H+ini

2·Cu2+fin+H+fin−2·Cu2+ini−H+ini=0

2·Cu2+fin+H+fin−2·10−2−10−1.5=0       reemplazando por la ecuación 1

2·exp18.16·H+fin2+H+fin−5.1623·10−2=0

Al resolver la ecuación de 2º grado, se obtiene finalmente:

H+fin=1.83·10−5M   con lo que se obtiene que pH=4.74

Cu2+fin=2.587·10−2M

Que corresponde a la concentración final de Cu2+ y pH final.