## Slide 1
Problema 1
Se tiene una solucion de Ni+2, Cd+2, Cu+2 de concentracion 1 molar cada ion y pH = 1
SE DESEA PRECIPITAR SELECTIVAMENTE al Cu, Ni, Cd, como metales utilizando hidrogeno gaseoso a 1atm. Determinar los cambios de pH que se deben efectuar para cumplir esto y las concentraciones finales de los iones que se obtienen en la solucion.

## Slide 2
Cu2+ + 2e  Cuº Eº = 0.34 V
Cd2+ + 2e  Cdº Eº = -0.403 V
Ni2+ + 2e  Niº Eº = -0.25 V
Precipitación reductiva con H2
Diferencia de potencial

## Slide 3
Problema 2
Se tiene una solucion de lixiviacion que contiene Fe+3 con una concentracion 1M a pH=2 en presencia de Fe(OH)3. Determine que ocurre bajo tales condiciones
¿Que ocurre si ahora se tiene una concentracion de Fe+3 = 0,001M y pH=1?

## Slide 4
Precipitación de hidróxidos metálicos

## Slide 5: Modelos de reacción
Se ha lixiviado un mxx de cpy con sulfato ferrico con la siguiente estiquimetria
CuFeS2 + 4Fe(+3) -> Cu(+2) 5Fe(+2) + 2S
En la tabla adjunta se presenta la fracción reaccionada (x) v/s el tiempo para monotamaños de ccp de 12 y 47 [um], cuando reaccionan en 0,5 [mol/L] de ion Ferrico (cte) a 90 °C.
Se Pide:
1-. Concluya cual es la etapa controlante, difusión o reacción.
2-. Determine ζ para cada monotamaño
3-. Explique las diferencias encontradas en ζ, y valide sus resultados.
4-. Determine el valor de ζ para cada monotamaño si la concentración de ion ferrico sube a 1 molar y si disminuye a 0,1 molar.

## Slide 6: Modelos de reacción
1-.Graficar los modelos de reacción química en función del tiempo.
CuFeS2 | De 47 um | Reacción | Difusión
t | x | 1-(1-x)^1/3 | 1-3(1-x)^2/3+2(1-x)
0 | 0 | 0,00E+00 | 0,00E+00
2 | 0,025 | 8,40E-03 | 2,11E-04
7 | 0,038 | 1,28E-02 | 4,90E-04
10 | 0,045 | 1,52E-02 | 6,89E-04

## Slide 7: Modelos de reacción

## Slide 8: Modelos de reacción
CuFeS2 | De 12 um | Reacción | Difusión
t | x |  | 
0 | 0 | 0,00E+00 | 0,00E+00
3 | 0,12 | 4,17E-02 | 5,08E-03
8 | 0,17 | 6,02E-02 | 1,04E-02
20 | 0,27 | 9,96E-02 | 2,78E-02

## Slide 9: Modelos de reacción

## Slide 10: Modelos de reacción
2-.
t = ζ x f(x)
ζ viene definido por la pendiente de la recta de ajuste.
47 um ζ = 14.153 hrs
12 um ζ = 721,9 hrs

## Slide 11: Modelos de reacción
3-.

## Slide 12: Modelos de reacción
4-. a) 47 um

## Slide 13: Modelos de reacción
4-. b) 12 um