## Slide 1
PROCESOS HIDRO ELECTRO METALÚRGICOS MI 51G
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2006
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Electro química
De acuerdo a Bockris *, la Electro química se divide en:
- Iónica (Ionics)
- Electródica (Electrodics)
* J O’M Bockris & A K N Reddy, “Modern Electrochemistry”, Plenum Press
1a. ed. 1970 (2 tomos); 2a. ed. 1998 - 2000 (3 tomos)

## Slide 4: Iónica
La Iónica* es el estudio de los sistemas que conducen corriente por medio de iones.
Los hay de dos tipos:
Soluciones electrolíticas
Sales fundidas (también óxidos)
* Primer tomo de Bockris & Reddy

## Slide 5: Iónica
Las sales fundidas se componen sólo de iones, mientras que las soluciones también contienen un solvente, luego las sales fundidas son más conductoras ( 8 veces más que las soluciones acuosas concentradas)
En este curso nos concentraremos en las soluciones electrolíticas

## Slide 6: Soluciones electrolíticas
Los temas centrales de la Iónica de las soluciones electrolíticas son:
- Las interacciones ión – solvente
Las interacciones ión – ión

## Slide 7: Interacciones ión-solvente
El primer modelo de las interacciones ión-solvente fue el de Max Born (1920)
Considera un ión representado como una esfera con carga y un solvente como un continuo sin estructura

## Slide 8: Interacciones ión - solvente
Born hizo un ‘experimento pensado’ (Gedankenversuch) consistente en mover un ión desde el vacío hasta un solvente, calculando las interacciones por medio de las leyes de la Electrostática.
Con la expresión resultante, calculó la entalpía de disolución del NaCl en agua. Obtuvo un error de aprox. 40% comparado con experimentos (calorimetría).

## Slide 9: Interacciones ión - solvente
Luego supuso estructura en el solvente (agua).
Primero lo visualizó como un dipolo. Al recalcular obtuvo un error del 10%.
Finalmente, supuso que el agua era un cuadripolo y el error bajó al 5%.

## Slide 10: El agua como dipolo y cuadripolo

## Slide 11: Interacciones ión-solvente
Conclusión: mientras más estructura suponemos en el solvente, menor es el error.
En la actualidad, los modelos son analíticos, incluyen mucha estructura y muchas inter-acciones, lo que implica mucho tiempo de CPU.
El error puede hacerse tan pequeño como se desee a un costo computacional.

## Slide 12: Interacciones ión - ión
La teoría clásica de las interacciones ión – ión es la de Debye-Hückel.
Considera un ión de carga positiva (+1) rodeado de una nube de carga negativa (-1)

## Slide 13: Teoría de Debye-Hückel
Introduce tres conceptos:
- Nube de carga
Fuerza iónica (I)
Coeficiente de actividad iónico medio ()

## Slide 14: Fuerza iónica (I)
I = fuerza iónica, mol/L
c = concentración, mol/L
z = número de carga

## Slide 15: Coeficiente de actividad iónico medio ()
A = constante  0.5
z+ , z- = números de carga, catión y anión
I = fuerza iónica, mol/L
Válida hasta 0.01 M (soluciones diluídas)

## Slide 16: Ecuación corregida para interacciones ión - ión
B = constante  0.33 10-8
a = similar a radio iónico, Å
Válida hasta 0.1 M

## Slide 17
Ecuación extendida de Debye-Hückel para interacciones ión - ión
= constante B-dot (B-punto); su valor depende del sistema estudiado
Válida para soluciones concentradas.

## Slide 18: Electródica
La Electródica (2o. tomo de Bockris & Reddy),
a su vez, se divide en:
Termodinámica electro química
Cinética electro química
En este curso nos concentraremos en la Cinética Electro química.
Pero antes, haremos un repaso de algunos conceptos de Termodinámica.

## Slide 19: Termodinámica electro química

## Slide 20: Ecuación de Nernst (sólo para sistemas en equilibrio)
Ee = potencial de equilibrio, V
E0 = potencial estándar de equilibrio,V
aox = actividad de la especie oxidada (A)
ared = actividad de la especie reducida (D)

## Slide 21: Diagramas de Pourbaix: una aplicación de la ecuación de Nernst
Son diagramas Eh – pH que permiten determinar zonas de estabilidad de metales, iones y compuestos sólidos en sistemas EN EQUILIBRIO

## Slide 22: Diagramas de Pourbaix
Tienen tres tipos de línea:
Horizontal: reacciones que involucran electrones (ej. Fe3+ + e  Fe2+ )
Vertical: reacciones que involucran H+ u OH-
(Ej. Fe2+ + 2 OH- → Fe(OH)2)
Oblicua: reacciones que involucran ambos
(Ej. 2 Fe0 + 3H2O → Fe2O3 + 6H+ + 6e)

## Slide 24: Diagramas de Pourbaix
Son útiles para establecer las condiciones de estabilidad de especies químicas en el equilibrio, pero:
No sirven fuera del equilibrio
No nos dicen nada respecto de la velocidad de las reacciones
Posición de líneas varía con concen-tración y temperatura (calculadas a 10-3 ó 10-6 M y a 25ºC)
pH relevante es el que existe en el sitio de reacción, no en el seno de la solución

## Slide 25: ESPECIACION
La especiación es la determinación de las especies químicas presentes en un sistema y su concentración en función de la temperatura, pH y abundancia de componentes esenciales.
Se calcula termo dinámicamente minimizando la energía libre de Gibbs (ΔG) del sistema y utilizando la ecuación extendida de Debye-Hückel para el cálculo de los coeficientes de actividad.

## Slide 26
Especiación del sistema CuSO4 - H2SO4 - H2O
TºC → 45 55 65
--------------------------------------------------------------
H+ 1.50 1.47 1.44
SO4-2 0.051 0.038 0.028
Cu2+ 0.330 0.333 0.336
HSO4- 2.06 2.09 2.12
CuSO4 0.108 0.096 0.090
Fuerza iónica 2.77 2.76 2.75
--------------------------------------------------------------
[H2SO4] = 1.95 m; [Cu (II)] = 0.472 m

## Slide 27: CINÉTICA ELECTRO QUÍMICA
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2006
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 28: REACCIÓN ELECTRO QUÍMICA TÍPICA
A + ze  D
OXIDACION : Reacción Anódica ()
REDUCCION : Reacción Catódica ()

## Slide 29
La cinética electro química se desarrolló durante el siglo XX. Hasta 1970 había tres obras mayores: las de Frumkin (en ruso), Koryta (en checo) y Vetter (en alemán).
El libro de Bockris y Reddy (1970) fue la primera obra de electro química moderna en inglés.

## Slide 30: ECUACIÓN DE FARADAY
m = Masa que reacciona electro químicamente (kg)
Pe = Peso Equivalente (kg/kmol de cargas)
I = Intensidad de corriente (A)
t = Tiempo (s)
F = Constante de Faraday (9.65 x 107 C/kmol)

## Slide 31: Peso equivalente
Es el peso atómico (para un elemento) o el peso molecular (para un compuesto) dividido por el número de electrones (z) en la reacción.
Así por ejemplo, el Fe tiene dos pesos equivalentes: uno para la reacción
FeFe 2+ + 2e (55.8 / 2)
y otro para la reacción
FeFe 3+ + 3e (55.8 / 3)
Luego, el peso equivalente es una propiedad de una reacción electro química y no de un elemento.

## Slide 32: Velocidad de una reacción electro química
De la ecuación de Faraday, multiplicando ambos miembros por Pe /At se obtiene

## Slide 33: Velocidad de una reacción electro química
La velocidad () es igual a una constante por la densidad de corriente (i) que se mide en A/m2 .
Pregunta: ¿Dónde está la variable tiempo en la unidad A/m2 ?

## Slide 35
La estructura de la interfase afecta la electro neutralidad y genera
cargas netas en ambas fases. Campo  108 V/m
Electro neutralidad
CAPA DOBLE

## Slide 36
Las fases se cargan con signo opuesto
Modelos
Helmholtz-Perrin Gouy-Chapman Stern
CAPA DOBLE

## Slide 37: Relación entre termodinámica y cinética
Graficando la energía libre de Gibbs versus el grado de avance de una reacción podemos ilustrar la relación entre termodinámica y cinética. La energía libre de Gibbs es:
que incluye dos tendencias naturales: a la máxima estabilidad (mínima energía [entalpía]) y al máximo desorden [entropía]

## Slide 38
RELACIÓN TERMODINÁMICA - CINÉTICA

## Slide 39
CONTROLES CINETICOS
Para que ocurra una reacción electro química:
1º Transferencia de Masa: el ion debe moverse hacia la superficie
2º Transferencia Carga entre ion y electrodo
+
+
tm
i

## Slide 40
¿ QUE CONTROLA LA VELOCIDAD DE REACCIÓN ?
CONTROLES CINÉTICOS

## Slide 41
RESPUESTA: El PASO MAS LENTO.
Hay 3 casos :
itm > > itc Control por ransferencia de carga
itm < < itc Control por transferencia de masa
itm  itc Control mixto

## Slide 42
CONTROL
POR
TRANSFERENCIA
DE
CARGA ( CTC )

## Slide 43: ECUACIÓN DE TAFEL
E = potencial de electrodo (V)
Ee = potencial de equilibrio (V)
 = sobre potencial (E-Ee) (V)
a, b = constantes de Tafel (V)
i = densidad de corriente (A/m2)
Tafel llamó sobre potencial a la diferencia

## Slide 44: Ecuación de Tafel
Esta ecuación también puede escribirse:
donde la densidad de corriente es la variable dependiente.

## Slide 45: BUTLER Y VOLMER
ia > |ic| i > 0 anódica
ia < |ic| i < 0 catódica
ia =| ic| i = 0 equilibrio
A
En el equilibrio ia =| ic| = i0

## Slide 46: ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
i = Densidad de corriente (A/m2)
i 0 = Densidad de corriente de intercambio (A/m2)
a, c = Coeficientes de transferencia de carga anódico y catódico
= Sobre potencial (V)
R = Constante de los gases (8.314 J/mol K)
T = Temperatura (K)

## Slide 47: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
La velocidad está dada por:
Para la velocidad de la reacción:
A = aceptor, D = donor
A + ze  D

## Slide 48
Recordando que:
y en el equilibrio  = 0, luego se obtiene
expresiones para reacciones anódicas y catódicas
DENSIDAD DE CORRIENTE DE
INTERCAMBIO

## Slide 49: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
A) En función de parámetros catódicos
kc = Constante de velocidad catódica (s-1)
cA = Concentración superficial de A (aceptor) (mol/m2)

## Slide 50: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
B) En función de parámetros anódicos
ka = Constante de velocidad anódica (s-1)
cD = Concentración superficial de D (donor) (mol/m2)

## Slide 51: DENSIDAD DE CORRIENTE DE INTERCAMBIO
C) En función de parámetros anódicos y catódicos
ka , kc = Constantes de velocidad anódica y catódica (s-1)
cA , cD = Concentraciones superficiales de A, D (mol/m2)

## Slide 52: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CARGA a y c
A  B
B + e  C
C  D
D + e  E rds (rate determining step)
E  F
F + e  G
A + 3e  G
a y c dan cuenta de la complejidad del mecanismo.
Ejemplo de reacción MULTIPASO:

## Slide 53
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA ANÓDICO
z = Nº de electrones en la reacción global
s = Nº de electrones transferidos antes del paso limitante de la velocidad de reacción (rds)
 = Nº de veces que debe ocurrir el paso limitante para que la
reacción global ocurra una vez
r = Factor de reacción; r = 1 (reacción electroquímica)
r = 0 (reacción química)  = Factor de simetría  0.5

## Slide 54
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA CATÓDICO

## Slide 55: COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA DE CARGA
Sumando ambas expresiones se obtiene:

## Slide 56
Para una reacción de un solo paso, en que
se transfiere un solo electrón:
a = 1 -   0.5
c =   0.5
a + c = 1
COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA
DE CARGA

## Slide 57: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
a) Aproximación de campo alto (high-field)
Anódica >0
Válido para   100 mV
Catódica <0

## Slide 58: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
b) Aproximación de campo bajo (low-field)
(ex  1 + x)
Válido para  < 20 mV

## Slide 59: APROXIMACIONES DE LA ECUACIÓN DE BUTLER - VOLMER
c) Aproximación hiperbólica
(ex – e-x)/2 = senh(x)
Válida cuando a = c

## Slide 60
CONTROL
POR
TRANSFERENCIA
DE
MASA (CTM)

## Slide 61: Ley de Fick
c = concentración, mol/m3
t = tiempo, s
D = difusividad, m2/s
x = distancia, m

## Slide 62: LEY DE FICK ELECTRO QUÍMICA
Cb = Concentración en el seno
Cs = Concentración en la superficie
Cb
Cs
  10-4 m
X
C

## Slide 63
i = Densidad de corriente, A/m2
z = Nº de carga
F = Constante de Faraday, 9.65 107 C/kmol
D = Coeficiente de difusión, m2/s
cb = Concentración del reactante en el seno de la solución, kmol/m3
cs = Concentración del reactante en el sitio de reacción, kmol/m3
 = Espesor de la capa de difusión (m)  0.1 mm (acuosa, 25ºC)
LEY DE FICK ELECTRO QUÍMICA

## Slide 64
DENSIDAD DE CORRIENTE LÍMITE
c0 = 0  Densidad de corriente alcanza un valor máximo
iL = Densidad de corriente límite (A/ m2)

## Slide 65: Efecto de la agitación
Al agitar una solución, disminuye el espesor de la capa de difusión (), de manera que la densidad de corriente límite aumenta de acuerdo a

## Slide 66
CUANTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA DE iL
EN FUNCIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL FLUIDO
(relación de Colburn-Chilton para reactor tubular)
a = 0.8 (régimen turbulento) y 0.5 (régimen laminar)
Sh = Nº de Sherwood
Re = Nº de Reynolds
Sc = Nº de Schmidt
En general:

## Slide 67
k = Coeficiente de transferencia de masa (m/s)
d = Longitud característica (4 * área / perímetro mojado) (m) u = Velocidad lineal del fluido (m/s)
 = Densidad (kg / m3)
 = Viscosidad (kg / m·s)
Sherwood
Reynolds
Schmidt

## Slide 68: Ejemplo de longitud característica (d)
En otros casos, la longitud característica es más compleja
r
LONGITUD CARACTERÍSTICA

## Slide 69
Substituyendo el valor de k en la ley de Fick
Obtenemos finalmente:

## Slide 70
Para evaluar el cambio en iL causado por una variación en las propiedades físicas o en la geometría del sistema se tiene la ecuación de diseño:

## Slide 71
El espesor de la capa de difusión () está dado por una expresión empírica

## Slide 72
CUANTIFICACIÓN
DE LA
CINÉTICA
POR
CONTROL MIXTO

## Slide 73
SOLUCIÓN EXACTA
Cuando la velocidad de la reacción A + ze = D está limitada por transferencia de carga (activación), la ley de velocidad es la ecuación de Butler-Volmer.
i0 s = Densidad de corriente de intercambio en función de las concentraciones superficiales de A y D
ct = Sobre potencial de transferencia de carga
CONTROL MIXTO

## Slide 74
Si la velocidad de transferencia de carga tiene un valor similar a la velocidad de transferencia de masa, se dice que la reacción está bajo control mixto. En este caso, la densidad de corriente de intercambio depende de las concentraciones en el seno de la solución de acuerdo a :
 = Coeficientes de transferencia de carga
Cb = Concentración en el seno de la solución
Cs = Concentración superficial
CONTROL MIXTO

## Slide 75
En función de las concentraciones, la ley de velocidad será ahora:
En esta expresión, el sobre potencial tiene un componente de transferencia de carga más uno de transferencia de masa
CONTROL MIXTO

## Slide 76
Dado que existe una correlación entre la densidad de corriente y la densidad de corriente límite (dada por la ecuación de Fick), la ley de velocidad en función de los valores límite será :
L : valores límites
a : reacción anódica
c : reacción catódica
CONTROL MIXTO

## Slide 77
Despejando el valor de la velocidad de reacción, obtenemos una solución exacta (sin aproximaciones).
El sobre potencial contiene contribuciones de transferencia de masa y carga.
CONTROL MIXTO

## Slide 78
La velocidad de reacción bajo control mixto (CMIX) está dada por:
Reemplazando la ley de Fick para CTM y una aproximación a la ec. de Butler-Volmer para CTC se deducen ecuaciones específicas para control mixto.
Cinética electroquímica bajo control mixto.

## Slide 79
Cinética catódica y anódica bajo control mixto
Para reacciones desplazadas anódica o catódicamente, es posible despreciar términos, obteniendo soluciones aproximadas:

## Slide 80
Para una reacción catódica (ej. deposición de cobre)
Para una reacción anódica (ej. oxidación de ferroso a férrico)
Cinética con concentraciones explícitas para acoplar especiación.

## Slide 81
Para electrólitos concentrados

## Slide 82
Cuando una o más reacciones anódicas se acoplan espontáneamente con una o más reacciones catódicas sobre un electrodo, el potencial de electrodo resultante es conocido como Potencial Mixto
¡NO ES un potencial de equilibrio!
POTENCIAL MIXTO

## Slide 83: CUANTIFICACIÓN DEL POTENCIAL MIXTO
En un proceso electro químico se igualan las intensidades de corriente:
Si, y sólo si Aa = Ac

## Slide 84: Si se acopla una reacción anódica con una catódica
Si ambas están bajo CTC y se puede utilizar la aproximación de campo alto
POTENCIAL MIXTO

## Slide 85: Luego,
Si hay control por transferencia de masa o mixto, las expresiones variarán en forma correspondiente
POTENCIAL MIXTO

## Slide 86
Ejemplos de potencial mixto son:
a) el potencial de corrosión
b) el potencial de cementación
c) el potencial rédox de un electrólito
d) el potencial de una pila o batería
POTENCIAL MIXTO

## Slide 87
REPRESENTACIONES
GRÁFICAS
DE LA CINÉTICA
ELECTRO QUÍMICA

## Slide 88: Curvas cinéticas
Son de varios tipos: barridos potencio dinámicos, voltametrías cíclicas, crono amperometrías, crono potenciometrías
En este curso nos concentraremos en los barridos potencio dinámicos

## Slide 89
Barridos potencio dinámicos
Se utiliza un potenciostato (nombre moderno: interfase electro química) que funciona con una celda de tres electrodos:
Electrodo de trabajo
Contra electrodo
Electrodo de referencia

## Slide 90: Potenciostato
El potenciostato es un sistema electrónico con feed back (usa amplificador operacional) que controla el potencial del electrodo de trabajo (que se mide con el electrodo de referencia) aplicando una corriente desde el contra electrodo en caso de cualquier variación indeseada de potencial

## Slide 92
E
( + )
( - )
i
CURVA DE POLARIZACIÓN
Se obtiene por barrido potencio dinámico
Se grafica la corriente ( i ) vs el potencial ( E)

## Slide 93
UTILIZANDO UN SOLO CUADRANTE
Se grafica el valor absoluto de la densidad de corriente contra E
E
‌‌ i ‌

## Slide 94
E
lni
LINEALIZANDO LA CINÉTICA
Se grafica el logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente contra E

## Slide 95
DIAGRAMA DE EVANS
Se grafica la extrapolación del logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente contra E
E
ln i
Ee
i0

## Slide 96: Controles Cinéticos
El control mixto representa una transición entre CTC y CTM

## Slide 97
EO de Cu. Diagrama de Evans simplificado

## Slide 98
ER de Cu. Diagrama de Evans simplificado

## Slide 99
Cementación de Cu. Diagrama de Evans simplificado (CTC y sin reacción H+/H2)
Cu+2/Cu0
Fe0/Fe+2
ln|i|
E
Ee,Fe
Ee,Cu
Emixto
(Ecem)
icem

## Slide 100
Es la protección de un metal causada por la formación de una capa superficial densa de sus productos de corrosión.
Fe
Cr
Ni
Ti
Pb
Al
Metales preciosos
Aceros inoxidables
304 18Cr 8Ni
316 20Cr 12Ni
Solo metales alcalinos y alcalino-térreos no presentan algún grado de pasividad
PASIVACIÓN
Acero Inoxidable
}

## Slide 101: Parámetros de la pasivación del Pb en ácido sulfúrico
Densidad de corriente crítica: 200 A/m2
Potencial de Flade: - 0.25 V
Composición inicial de capa pasiva: PbSO4
Transformación de PbSO4 en PbO2: 1.5 V
Rango pasivo: de -0.25 a 2.0 V
(Datos de J. L. Del Plancke et al., 1999)

## Slide 102
Aceleración de una reacción electro química debida a la
composición y condición del electrodo.
También es la disminución de energía necesaria para llevar a cabo una reacción electro química a velocidad constante.
ELECTROCATÁLISIS

## Slide 103: ELECTRO METALURGIA
© Dr. Luis Cifuentes Seves
2006
U N I V E R S I D A D D E C H I L E
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE MINAS

## Slide 104
Me + X MeX G < 0 corrosión (espontánea, gratis)
Me + X MeX G > 0 obtención (forzada, $)
Me = metal X = especie reaccionante
INTRODUCCIÓN

## Slide 105
Las principales operaciones electro metalúrgicas son:
  Electro refinación (forzada)
  Electro obtención (forzada)
  Cementación (espontánea)
OPERACIONES ELECTRO METALURGICAS

## Slide 106
Ejemplos de EO y ER
Se pueden electro obtener, a partir de soluciones acuosas:
Co, Cu, Mn, Ni, Zn
Se pueden electro refinar de soluciones acuosas:
Ag, Au, Cu, Ni, Pb, Sn, Zn
Se pueden electro obtener de sales fundidas:
Al, Ba, Cr, Li, Mg, Na

## Slide 107
En el presente curso veremos en detalle, a modo de ejemplo y debido a la importancia económica de este metal para Chile, la ER y la EO del cobre

## Slide 108
Cerro Colorado (1)
Quebrada Blanca (2)
Collahuasi (3)
El Abra (4)
Radomiro Tomic (5)
Chuquicamata (6)
Michilla-Lince (7)
Mantos Blancos (8)
Lomas Bayas (9)
Spence (10)
El Tesoro (11)
Escondida (12)
Zaldívar (13)
El Salvador (14)
Manto Verde (15)
La Candelaria (16)
El Indio (17)
Andacollo (18)
Los Pelambres (19)
El Soldado (20)
Andina (21)
Los Bronces (22)
El Teniente (23)
Mapa minero del Cu

## Slide 109: Principales productores de Cu en Chile
Escondida
Chuquicamata
Collahuasi
El Teniente
Andina
Candelaria
El Abra
Radomiro Tomic

## Slide 110
Principales productores de Cu fuera de Chile
Grasberg (Indonesia)
Morenci (EEUU)
Bingham Canyon (EEUU)
Alumbrera (Argentina)
Cuajone (Perú)
Mount ISA (Australia)
Highland Valley (Canadá)
La Caridad (México)

## Slide 112: Celdas electro metalúrgicas
Las celdas de ER y EO de cobre son paralelepípedos rectos que llevan en su interior, alternadamente, ánodos y cátodos. Hay n cátodos y n+1 ánodos en cada celda. ¿Por qué?
n típico = 60 (60 cátodos y 61 ánodos)
volumen típico = 8 m3
área de electrodo típica = 1 m x 1 m

## Slide 113: Celdas electro metalúrgicas
El material de que están hechas las celdas es concreto polimérico. Previamente se fabricaban de plomo.
El caudal de recirculación del electrólito es de aproximadamente 1 m3/h en ER de Cu y de 10-20 m3/h en EO de Cu.

## Slide 114: Celda electro metalúrgica

## Slide 115: Celdas electro metalúrgicas
La alimentación de corriente a los electrodos se efectúa por medio de dos busbars (una anódica y una catódica) colocadas sobre los bordes superiores longitudinales de la celda
La corriente que pasa por las celdas es de varias decenas de miles de Amperes (ej. 36 kA)

## Slide 116: Distribución de corriente y potencial en celdas electrolíticas
La distribución de corriente está dada por la ley de Ohm
i =  
y la de potencial, por la ecuación de Laplace
2 Φ = 0

## Slide 117: Distribución de corriente
La hay de tres tipos:
Primaria
Secundaria
Terciaria

## Slide 118: Distribución primaria (hipotética)
Se considera sólo el campo eléctrico
Para dos electrodos paralelos, la densidad de corriente es mínima en el centro e infinita en los extremos
Distribución simétrica
No hay reacción electro química, luego,
no hay sobre potenciales ni gradientes de concentración en la cercanía del electrodo

## Slide 119: Distribución secundaria
Se consideran tanto el campo eléctrico como efectos de transferencia de carga
Hay un sobre potencial de transferencia de carga (Butler-Volmer)
Se desprecian los efectos de transferencia de masa
La distribución es más homogénea y no hay corriente infinita en los bordes

## Slide 120: Distribución terciaria
Se consideran el campo eléctrico y efectos de transferencia de carga y masa
La reacción está bajo control mixto y se utiliza una ecuación mixta
Los efectos de transferencia de masa son importantes, luego la distribución depende de la hidrodinámica del electrólito
ESTA ES LA DISTRIBUCIÓN MÁS USUAL

## Slide 121: Distribuciones y controles cinéticos

## Slide 122: Calidad catódica
La calidad catódica se define:
Por la pureza química del depósito
(ej. 99.99% de Cu y cotas superiores para impurezas)
b) Por la calidad física: depósito continuo y liso
(ausencia de grietas, huecos, porosidad y protuberancias [dendritas, nódulos])
c) Por tests de resistencia mecánica (ej. test de resorte)

## Slide 123: Tiempo de residencia (τ)
Vol = volumen de la celda, m3
Q = caudal de recirculación del electrólito, m3/h

## Slide 124: Tiempo de residencia
Para ER de Cu, Vol = 8 m3 y Q = 1.0 m3/h
Para EO de Cu, Vol = 8 m3 y Q = 15 m3/h
Luego  (ER) = 8 h
 (E0)  0.5 h

## Slide 125: Energía (W)
La energía necesaria para la electro deposición es

## Slide 126: Consumo específico de energía
El consumo específico de energía es la cantidad de energía (en kWh) requerida para depositar un kg de metal

## Slide 127: CEE para EO de Cu
Para la EO convencional de Cu, el consumo específico de energía es de (aprox.)
2 kWh/kg

## Slide 128: Eficiencia de corriente
La eficiencia de corriente catódica se calcula como

## Slide 129: Eficiencia de tiempo
La eficiencia de tiempo se calcula como

## Slide 130: Cosecha de cátodos
Los cátodos en ER y EO se retiran de la celda (se cosechan) cuando alcanzan una masa predeterminada (ej. 60 kg). Para alcanzar esta masa debe pasar un período de tiempo que depende de la densidad de corriente de celda aplicada
Normalmente, son 8 días en ER de Cu y entre 4 y 7 días en EO de Cu

## Slide 131: Cosecha de ánodos
En ER, los ánodos se retiran (se cosechan) cuando se han reducido a una fracción predeterminada de su masa inicial (ej. a un 35%) y se reprocesan en la fundición
En EO no hay cosecha de ánodos
POR QUÉ? pero se reemplazan cada 5 años

## Slide 132: Circuitos de planta
En toda planta electro metalúrgica hay, al menos:
Un circuito eléctrico que provee de corriente a las celdas (rectificador, cableado)
Un circuito hidráulico, que provee de electrólito a las celdas (estanque de recirculación, bombas, tuberías)
Un circuito metalúrgico que provee ánodos y cátodos (permanentes o láminas iniciales) y cosecha los cátodos electro depositados

## Slide 133
ELECTRO REFINACIÓN DE COBRE

## Slide 134
La ER de cobre es la última etapa en la secuencia aplicada a minerales sulfurados:
Extracción - Conminución - Flotación –
Fundición – Electro refinación
ELECTRO REFINACIÓN (ER) DE COBRE
En ER, un ánodo de cobre “impuro” (99,5 %) se disuelve en
electrólito ácido y se deposita “puro” (99,99 %) sobre un cátodo.
Este proceso ocurre por aplicación de corriente.

## Slide 135
Reacción anódica (disolución)
Reacción catódica (deposición)
ELECTRO REFINACIÓN (ER) DE Cu
Cátodo: lámina inicial de Cu Ánodo: proviene de fundición
(starting sheet) (rueda de moldeo)

## Slide 136
Electrólito: CuSO4 - H2SO4
40 gpl Cu, 190 gpl ácido
Impurezas: As (10gpl), Sb, Bi, etc.
Aditivos: cola, tiourea
Barro anódico: Au, Ag, Pt, Se, Te,
Ni, etc.
ELECTRO REFINACIÓN (ER) DE COBRE
R

## Slide 137
ER de Cobre

## Slide 139
ER de Cu. Diagrama de Evans detallado

## Slide 140
Tensión de celda en ER de Cu
Vcell, ER = a + |c| + IR
R = (1/) (dac/A)
= sobre potencial, V
R = resistencia eléctrica, 
I = intensidad de corriente, A
= conductividad, -1 m-1
dac = distancia ánodo-cátodo, m
A = área superficial del cátodo, m2
(por un solo lado; I es icell  A)

## Slide 141
Conductividad de un electrólito
(para electrólitos diluidos)
= conductividad eléctrica, -1 m-1
c = concentración, kmol/m3
z = número de carga
D = difusividad, m2/s
 típica para EO de Cu = 75 -1 m-1

## Slide 142
COMPOSICIÓN DE ÁNODO ER

## Slide 143
ELECTRO REFINACIÓN DE CU

## Slide 144: Comportamiento de impurezas
- Elementos menos nobles que el Cu (Ni, Fe, Zn) se disuelven en el electrólito
- Elementos mas nobles (Au, Ag, Pt, Se, Te) se van al barro anódico
- La mayoría del As se disuelve como As (V); una fracción del Sb y Bi se disuelven y el resto va al barro
- Mayor [As] en el electrólito implica más Sb y Bi en el barro (menos barro en suspensión)

## Slide 145
PROCESAMIENTO DE BARROS ANÓDICOS

## Slide 146: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
-
Antimonio y láminas iniciales
Cortocircuitos
Posicionamiento de electrodos
Aditivos
Limpieza de contactos
Concentración de ácido y deposición indeseada
Arsénico y barros en suspensión

## Slide 147: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Antimonio y láminas iniciales
El Sb2O3 se deposita sobre la hoja madre de titanio e impide una buena deposición de la lámina inicial, lo que conduce a rechazo de láminas.
Solución:
Pulido periódico de las hojas madre de titanio (desgaste) o bien
limpieza de las hojas madre en NaOH a 60ºC (se disuelve el óxido)

## Slide 148: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Corto circuitos
Hay varios cientos de corto circuitos diarios en una refinería de cobre, lo que conduce a pérdidas de energía e interrupciones locales en la producción.
Causas: deposición dendrítica de Cu y pandeo de los ánodos.
La deposición dendrítica ocurre por deficiencia de aditivos (cola y tiourea).
El pandeo de los ánodos ocurre debido a esfuerzos internos en los ánodos producto de un enfriamiento heterogéneo en la rueda de moldeo. Estos se alivian por deformación del ánodo a medida que este se disuelve en el electrólito.

## Slide 149: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Cortocircuitos
Solución: detección temprana ("pistola" infrarroja).
Método manual está siendo reemplazado por método automático.
El detector se coloca en la grúa móvil que se mueve sobre la nave.

## Slide 150: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Posicionamiento de electrodos
La velocidad y calidad de la deposición dependen fuertemente de la distancia ánodo-cátodo. Si esta distancia varía de punto a punto del electrodo, debido a mal posicionamiento, la calidad del depósito será deficiente y conducirá a corto circuitos.
Solución: buenas prácticas de operación; posicionadores

## Slide 151: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Aditivos
Al alimentar el electrólito desde un extremo de la celda y extraerlo por el extremo opuesto, la concentración de aditivos (cola y tiourea) va decreciendo a lo largo de la celda, lo que causa una calidad heterogénea de los depósitos en distintos sectores de la celda.
Solución:
Monitorear cuidadosamente la concentración de aditivos y alimentar el electrólito de manera distribuida a lo largo de la celda.

## Slide 152
Concentración de aditivos vs. distancia
X
C
OUT
IN

## Slide 153: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Limpieza de contactos
Si los contactos barra (busbar) - ánodo y barra - cátodo se ensucian (ej. por sulfatación), se genera una resistencia eléctrica en los contactos que aumenta la tensión de celda y con ello, el costo energético de la operación.
Solución:
Limpieza periódica de los contactos.
Otra: tratar las busbars con compuestos desulfatantes. Problema: se ignora el efecto de estos compuestos sobre la calidad de la electro deposición en caso de contaminación del electrólito con el desulfatante.

## Slide 154: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Concentración de ácido y deposición indeseada
La deposición y oclusión en el cátodo de elementos presentes en el electrólito dependen de la concentración de ácido sulfúrico en el electrólito.
En casi todos los casos de interés, la concentración óptima para minimizar la deposición indeseada está alrededor de 150 gpl de ácido. Sin embargo, para obtener una buena conductividad eléctrica y minimizar la tensión de celda, se trabaja normalmente con 180-200 gpl.
La solución práctica es un compromiso entre calidad catódica y uso de energía

## Slide 156: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Arsénico y barros en suspensión
La mayor parte de los barros anódicos se va al fondo de la celda, sin embargo una fracción permanece en suspensión en todo el volumen del electrólito.
Estos barros en suspensión, erróneamente llamados "barros flotantes", son compuestos del tipo
AsxSbyOz
Estos compuestos son no-estequiométricos y de composición variable. Al depositarse sobre los cátodos, causan la aparición de nódulos ("poroteo") que conducen a rechazo de cátodos por su calidad física.
Habiendo Sb presente en el electrólito, conviene que haya una mayor proporción de As, ya que este elemento contribuye a la decantación de los barros en suspensión.

## Slide 157: PROBLEMAS TECNICOS EN ER DE COBRE
Arsénico y barros en suspensión
Empíricamente se sabe que debe cumplirse la relación:
para minimizar la cantidad de barros en suspensión.
Cuando existe Bi en el electrólito, la relación es:

## Slide 160: Relación entre rechazo catódico por calidad física, icell y [As]
Debido a los barros en suspensión y a su influencia sobre la nodulación, existe una relación entre rechazo catódico (en % del total de cátodos), la densidad de corriente de celda y la concentración de As en el electrólito.
Esta se puede entender por medio de un gráfico en que se representa ambas variables (normalizadas) versus tiempo

## Slide 161: Relación entre rechazo catódico, icell y [As]

## Slide 162
Esta es la relación matemática entre rechazo catódico por calidad física (% R), icell y [As] en el electrólito
t = tiempo de operación de la nave N = normalidad, es decir, operación con %R aceptable (ej. ≤ 1%)

## Slide 163
La expresión anterior indica que, al subir (o bajar) la concentración de As en el electrólito (debido a cambios en la composición de los ánodos), la densidad de corriente de celda debería también subir (o bajar). Dado que esto es impráctico en una refinería, lo que se hace es separar los ánodos de distinta procedencia (que son la fuente de As), en diferentes circuitos dentro de la nave

## Slide 164: ER DE COBRE: LIMITACIONES DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE DE CELDA
En ER de cobre la densidad de corriente de celda (icell)
está limitada por tres factores:
1) La densidad de corriente límite (iL) de la deposición del cobre. icell debe ser inferior a iL.
2) La densidad de corriente crítica (icrit) de la pasivación del ánodo de Cu. icell debe ser inferior a icrit.
3) La razón [As]/[Sb] en solución, puesto que esta influye sobre la cantidad de barros en suspensión. A mayor [As]/[Sb], menor es la cantidad de barros en suspensión.
icrit disminuye al aumentar la concentración de barros en suspensión (menor [As]/[Sb]), facilitando la pasivación.

## Slide 165
ELECTRO OBTENCIÓN DE COBRE

## Slide 166
La EO (EW = electrowinning) es la última etapa en la secuencia
que se aplica a minerales oxidados:
Extracción - Conminución - Aglomeración - Lixiviación - Extracción por solventes (SX) –
Electro obtención
La fuente de Cu es una solución proveniente de SX. El Cu se
deposita en forma de cátodo de 99,99 % de pureza
ELECTRO OBTENCIÓN (EO) DE COBRE

## Slide 167
Cátodo permanente = hoja de acero 316
Ánodo = Aleación Pb ( > 99%) - Ca - Sn (insoluble)
Reacción catódica (deposición)
principal
Reacción anódica (evolución de O2)
principal
ELECTRO OBTENCIÓN (EO) DE COBRE

## Slide 168
Electrólito: CuSO4 - H2SO4
40gpl Cu, 190 gpl ácido
Impurezas: Fe (1 gpl), Mn, Cl
Aditivos: CoSO4, guar
Neblina ácida (O2 + H2SO4)
ELECTRO OBTENCIÓN (EO) DE COBRE
R

## Slide 172
EO de Cu. Diagrama de Evans detallado

## Slide 173
Tensión de celda en EO de Cu
Vcell, EO = Ee + a + |c| + IR
R = (1/) (dac/A)
Ee = diferencia entre Ee rx anód. y rx. catód., V
= sobre potencial, V
I = intensidad de corriente, A
R = resistencia eléctrica, 
 = conductividad, -1 m-1
dac = distancia ánodo-cátodo, m
A = área superficial del cátodo, m2
(por un solo lado; I es icell  A)

## Slide 174
ELECTRO OBTENCIÓN DE Cu

## Slide 175: Cálculos de ER y EO
Potencial del cátodo en ER
icell =  ic
icell = iCu2+/Cu0
Potencial del cátodo en EO
icell =  ic
icell = iCu2+/Cu0+ iFe 3+/Fe 2+
Se utiliza ley de Fick, aproximación a B-V o
expresión de control mixto.

## Slide 176
Planta: circuito hidráulico, circuito eléctrico,
circuito metalúrgico.
Este cálculo concierne sólo al circuito metalúrgico.
Base de cálculo: 1 día (24 horas)
Caudal de electrólito a la nave de EO Q m3 / día
Concentraciones de Cu en electrólito
entrada Ci kg Cu / m3
salida Co kg Cu / m3
Masa de cobre depositada por día:
md = Q (Ci - Co) - mdesc kg Cu / día
Cálculo de planta de EO de Cu.

## Slide 177
Densidad de corriente de celda icell A / m2
Intensidad de corriente I A
tiempo t s
Eficiencia de corriente corr
No. de cátodos por celda Ncat
Area de cada cátodo Acat m2
Area de cátodos por celda = Ncat Acat Acell m2
Peso equivalente Pe kg / kmol
Constante de Faraday F C / kmol
Número de celdas en la planta Ncell
Masa de Cu en descartes (0.5 – 2% de md) mdesc kg
Cálculo de planta de EO de Cu.

## Slide 178
Cálculo de planta de EO de Cu.
Cálculo del número de celdas en planta:
Ley de Faraday
de aquí se despeja AT y se sustituye en AT/ Ncat Acat abajo.

## Slide 179
Cálculo de planta de EO de Cu.
Eficiencia de tiempo
dop = días de operación en el año
Producción anual Pa ton/año
Eficiencia de tiempo t
Producción anual

## Slide 180: Datos para cálculo de planta
Q = 152 000 m3/día Acat = 1,9 m2
Ccu = 2,7 kg/m3 Ncat = 60
icell = 300 A/m2 F = 96 500 000 C/kmol
PACu = 63,5 kg/kmol t = 24 horas/día
corr = 0,92 t = 0,985
mdesc =1% md
______________________________________
Respuestas: Ncell = 454
Pa = 146 074 ton/año

## Slide 181
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Presencia de Fe en electrólito
Presencia de Mn en electrólito
A Aditivos
Arrastre de orgánico
Neblina ácida
C Corrosión de cátodos permanentes
Corrosión de ánodos de Pb

## Slide 182
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Presencia de Fe en el electrólito
Reducción Fe+3 + e  Fe+2 reduce la eficiencia de corriente catódica al utilizar parte de la corriente destinada a depositar cobre.
La eficiencia de corriente es:
En Chile: 1 gpl de Fe en electrólito de EO (0.2 gpl de ferroso y 0.8 gpl de férrico), lo que produce una eficiencia de corriente catódica de 95% a icell > 300 A/m2.
Concentraciones mayores de Fe producen bajas dramáticas en la eficiencia.

## Slide 183
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
El Mn existe principalmente como Mn+2 en solución de EO de Cu.
Su oxidación en el ánodo puede ser a permanganato (MnO4-) o a bióxido de manganeso (MnO2).
El permanganato origina un aumento del poder oxidante del electrólito (alto Eh). La consecuencia es que el cloruro se oxida a cloro gaseoso en solución, generando corrosión en la planta.
El bióxido de Mn se deposita en el ánodo, generando "cascarilla" de plomo, es decir, contribuyendo a la corrosión de ánodos.
Solución: mantener bajo el Mn en solución (10 - 30 ppm).
Presencia de Mn en el electrólito

## Slide 184
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Aditivos
Los aditivos utilizados en EO de Cu son CoSO4 y goma guar (un polisacárido utilizado también en gastronomía; nombre comercial: guartec, guarfloc, etc.).
- El sulfato de cobalto disminuye la corrosión de los ánodos de plomo y también la tensión de celda en alrededor de 100 mV.
- La goma guar produce una deposición más homogénea sobre los cátodos (mayor calidad física).
Problema: interrupción o disminución de la provisión de aditivos durante la operación. Anodos quedan desprotegidos (mayor corrosión) y menor calidad de depósito (mayor rechazo de cátodos).
Solución: controlar cuidadosamente la provisión de aditivos.

## Slide 185
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Desde la operación de SX suele haber arrastre de orgánico al electrólito de EO. Este orgánico produce problemas de calidad catódica.
Solución: a) utilizar "celdas scavenger" (de sacrificio) que reciben el flujo de electrólito proveniente de SX y concentran el orgánico, limpiando el electrólito.
b) filtros para separar el arrastre.
Arrastre de orgánico

## Slide 186
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Neblina ácida
El burbujeo de oxígeno desde los ánodos de plomo arrastra gotitas de electrólito hacia la atmósfera. Estas gotitas contienen ácido sulfúrico concentrado y constituyen la "neblina ácida" (acid mist).
La neblina ácida produce problemas respiratorios en los operadores y corrosión de equipos.

## Slide 187
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Neblina ácida
SSoluciones:
R- recubrir las celdas con lona y usar bolitas poliméricas flotantes sobre el electrólito tienen limitada eficacia.
-- utilizar compuestos orgánicos que afectan las propiedades físicas de las burbujas (ej. FC-1100 de 3M o saponinas de quillay) han demostrado ser muy eficaces en reducir la neblina ácida.
PProblema: no se conoce bien el efecto de estos compuestos orgánicos sobre la electro cristalización del cobre.

## Slide 188: EXTRACCION DE NEBLINA ACIDA
La neblina ácida puede extraerse de la nave, lavando los gases en agua para recuperar el ácido. La extracción es más eficiente en una nave larga y angosta (ej. 20 m ancho, 160 m largo)

## Slide 189
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Corrosión de cátodos permanentes
Los cátodos permanentes son de acero inoxidable 316 y son atacados por el ión cloruro.
El efecto es picadura (pitting) de los cátodos que luego causa adherencia del cátodo de cobre al cátodo permanente (especialmente cerca de la línea de agua), haciendo difícil el despegue y, en ocasiones, produciendo la fractura de la hoja de acero.
Solución: mantener la concentración de cloruro bajo 20 ppm en el electrólito.

## Slide 190
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Cátodo Permanente Cátodo con Picadura Cobre Adherido
Cu

## Slide 191
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
El ánodo de Pb-Ca-Sn opera en el rango transpasivo (protegido anódicamente) durante la operación de EO. Esto significa que su velocidad de corrosión es muy pequeña.
Al producirse interrupciones de corriente en la planta se ha observado corrosión de ánodos mucho mayor a la normal, acompañada de contaminación de los cátodos con plomo.
NO TODAS LAS PLANTAS SUFREN ESTE PROBLEMA.
(Ej.: Nitrato en el electrólito protege los ánodos)
Corrosión de ánodos de Pb

## Slide 192
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Causa: al interrumpirse la corriente, el ánodo deja de estar protegido y sobre su superficie se acoplan espontáneamente (potencial mixto) las reacciones:
Pb (ánodo) + SO4=  PbSO4 + 2 e
PbO2 (capa protectora) + 4 H+ + SO4= + 2 e  PbSO4 + 2 H2O
ambas reacciones producen sulfato (sulfatación).
Corrosión de ánodos de Pb

## Slide 193
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Corrosión de ánodos de Pb
Al reanudar la provisión de corriente a las celdas, los ánodos están desprotegidos y se corroen a una velocidad icell (muy alta) hasta que se repasivan. En ese período se produce la contaminación de electrólito con plomo, que luego causa contaminación de cátodos.
Solución: utilizar rectificadores de respaldo (a petróleo) durante interrupciones de corriente, de manera que los ánodos estén siempre anódicamente protegidos.

## Slide 194
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Corrosión de ánodos de Pb
C¿Cuál es el valor de densidad de corriente de celda que hay que aplicar durante interrupciones de corriente para proteger los ánodos? Hay tres respuestas:
T - Teoría del "ampere huacho": una corriente de celda muy baja basta.
P- Productores de ánodos: recomiendan entre 3 y 12 A/m2.
- Pruebas de planta: sugieren un valor de 70 A/m2 (muy alto, rectificador de respaldo muy caro).

## Slide 195
PROBLEMAS TECNICOS EN EO DE Cu
Es decir, hay un umbral de aprox. 50 A/m2 para la protección del ánodo.
La decisión acerca de implementar un rectificador de respaldo de esta capacidad depende de un estudio técnico-económico (frecuencia de interrupciones de corriente, pérdida económica causada por ellas, costo de rectificador de respaldo, etc.).
Investigación realizada en Depto. Minas estableció que la pérdida de masa del ánodo varía con la densidad de corriente de respaldo de acuerdo a:
m
iresp
50 A/m2

## Slide 196: ER EO
Rx. Catódica princ. Cu 2+/Cu0 Cu 2+/Cu0
Rx. Catódica sec. Fe 3+ /Fe 2+
Rx. Anódica princ. Cu0 /Cu 2+ H2O/O2
Rx. Anódica sec. Fe 2+ / Fe 3+, Cl- / Cl2
Mn2+ / MnO4-, Mn2+ / MnO2
[Cu] 40-45 gpl 40-45 gpl
[H2SO4] 180-200 gpl 180-200 gpl
Impurezas As (10 gpl), Sb, Fe (1 gpl), Mn, Cl
Se, Te, Ni, Al, etc.
Aditivos cola, tiourea CoSO4, goma guar
TºC 60-65 42-50
icell , A/m2 250 – 290 250-360
Vcell, V 0.3 – 0.5 2
Eficiencia de corr. 97% 95%

## Slide 197: ER EO
Barro anódico sí no
Neblina ácida no sí
Arrastre de orgánico no sí
Distancia C-C*, mm 115 95-100
Energía total, kWh/ton 400-450 1800-2000
Peso cátodo, kg 60 70-90
Caudal electrólito, m3/h 1.0 10-20
Cosecha, días 8 4-7
Desborre, días - 45-120
*Centro de cátodo a centro de cátodo, que no varía durante op.

## Slide 198: Cementación
La cementación es un proceso espontáneo que ocurre por acoplamiento de una reacción anódica (generalmente la disolución de un metal no noble, por ej. Fe o Zn) con una o más catódicas (deposición de un metal noble – Cu, Au - y evolución indeseada de hidrógeno gaseoso).
No requiere de un rectificador, pero el electrólito puede ser recirculado, agitado y/o calentado. También se puede ajustar su pH y Eh.

## Slide 199: Condiciones de cementación
Debe cumplirse la condición:
Ee (metal a cementar) > Ee (metal que se disuelve)
Podría pensarse que esto es obvio para un metal noble cementando sobre uno que no lo es, pero la química de la solución (formación de complejos) puede desplazar el valor de Ee.

## Slide 200: Pares de cementación
Ejemplos de pares son:
Cu2+ + Fe0  Cu0 + Fe2+
2 Au3+ + 3 Zn0  2 Au0 + 3 Zn2+
Ni2+ + Fe0  Ni0 + Fe2+
Co2+ + Fe0  Co0 + Fe2+
Ni2+ + Zn0  Ni0 + Zn2+
Cd2+ + Zn0  Cd0 + Zn2+
Hay muchos otros posibles. En la mayoría de los casos ocurre la evolución indeseada de H2.

## Slide 201: Reactores de cementación
En la cementación de Cu sobre chatarra de Fe se utilizan varios tipos de reactor, entre los que destacan:
Bateas o canaletas gravitacionales (“Falltrommel” 2 x 2 x 150 m3) inclinadas con recirculación de la solución y agitación con aire comprimido; recuperación de 80-85%.

## Slide 202
Precipitadores continuos de cono invertido (estanque de 4 m diámetro, 7 m altura con cono interno de 3 m diámetro y 3 m altura); el cono invertido es de acero inoxidable; la solución circula de abajo hacia arriba; recuperación > 95%

## Slide 203: Cono invertido Kennecot

## Slide 204
Tendencias modernas
en Electro metalurgia

## Slide 205: Limitaciones de las celdas convencionales
- ER y EO: Baja velocidad de transferencia de masa
ER y EO: Baja superficie específica (m2/kg) de los cátodos
EO: altos requerimientos de energía
(2 kWh/kg) debido a reacción anódica
ER y EO: Problemas ambientales (contaminación
del aire con As y SOx ; neblina ácida y Cl2)

## Slide 206: Cómo superar las limitaciones
- Nuevos diseños de celda con agitación de electrólito
Cátodos particulados o de malla para aumentar superficie específica
Reacciones anódicas alternativas
Materiales anódicos alternativos
¿Reacción catódica alternativa?

## Slide 207: Diseños
Kammel (1982) estudió 12 diseños alternativos de celda de EO y ER de cobre y concluyó que los más promisorios son:
- Celda de lecho particulado (ej. Cheminor)
Celda de lecho fluidizado
Durante los últimos 15 años se ha estudiado una celda de lecho móvil (‘spouted bed’)

## Slide 208: Reacción anódica alternativa
La reacción 2H2O → O2 + 4H+ + 4e tiene un alto potencial de equilibrio (E0 = 1.23 V) y un alto sobre potencial anódico sobre plomo (>0.7 V)
Esto genera una alta tensión de celda ($$)
Reacciones alternativas incluyen las del Hg (tóxico), Co (caro) y halógenos (corrosivos) luego la más promisoria es
Fe2+ →Fe 3+ + e

## Slide 209: Material anódico alternativo
Se ha estudiado la sustitución de Pb por:
- Metales preciosos y sus óxidos (Pt, Ru, Ir) (caros)
Grafito
Coque (barato)
con similares resultados, luego el coque se perfila como material anódico de interés.

## Slide 210: Reacción catódica alternativa
La reacción convencional es
Cu 2+ + 2e → Cu0 (reactante: ión cúprico)
¿Existe una reacción catódica alternativa?

## Slide 211: Reacción catódica alternativa
¡Sí existe ! La reacción alternativa es
Cu + + e → Cu0 (reactante: ión cuproso)
que tiene la ventaja de depositar la misma
cantidad de Cu con la mitad de la corriente

## Slide 212: Reacción catódica alternativa
Problema: el ión cuproso no es estable en solución de ácido sulfúrico.
Entre las soluciones industriales, el ion Cu+ es estable en:
Cloruro (solución corrosiva)
Acetonitrilo (tóxica)
Amonio/amoníaco (tóxica y corrosiva)

## Slide 213: Reacción catódica alternativa
La tecnología de cloruro se utilizó a nivel industrial (Australia), pero la corrosión en la planta fue excesiva y la producción debió detenerse.
Las tecnologías basadas en amoníaco y aceto-nitrilo no han sido ensayadas industrialmente.
En consecuencia, no existe hoy una tecnología implementada para ión cuproso.

## Slide 214: Celda alternativa
Una manera de superar las limitaciones de las celdas convencionales consiste en utilizar una celda de Electro Diálisis Reactiva (EDR)
Examinemos los conceptos de:
a) diálisis
b) electro diálisis
c) electro diálisis reactiva

## Slide 215: Diálisis
¿Qué es la diálisis?
Es la separación y concentración de especies mediante el uso de membranas selectivas. La fuerza motriz del proceso es un gradiente de concentración. Ej.: hemodiálisis

## Slide 216: Electro diálisis
¿Qué es la electro diálisis?
Es similar a la diálisis, pero agrega un campo eléctrico como fuerza motriz adicional.
La separación y concentración se consigue entonces por gradientes de concentración y potencial eléctrico.
Se utilizan membranas electro dialíticas:
Catiónicas: dejan pasar sólo cationes
Aniónicas: dejan pasar sólo aniones

## Slide 217: Esquema de celda ED

## Slide 218: Electro diálisis reactiva
¿Qué es la electro diálisis reactiva?
A diferencia de la electro diálisis (ED), que busca separar y concentrar iones y donde las reacciones anódica y catódica (generalmente, descomposición de agua para dar O2 y H2) carecen de importancia, en la electro diálisis reactiva (EDR) lo que se busca es obtener compuestos químicos en el cátodo, ánodo o ambos, luego, las reacciones importan.
Como ejemplo, en el cátodo se puede electro obtener cobre u otro metal.

## Slide 219
En una celda EDR hay dos electrólitos:
Catolito (en contacto con el cátodo)
Anolito (en contacto con el ánodo)
Ambos electrólitos se encuentran separados por una membrana aniónica, que impide el paso de cationes entre ellos

## Slide 220
A objeto de superar las limitaciones de la EO de Cu convencional:
se utilizan electrodos particulados (granalla de Cu) o de malla
se agita la solución para mejorar la transferencia de masa
se utiliza una reacción anódica alternativa (ferroso/férrico)
se utilizan materiales anódicos alternativos para disminuir la tensión de celda (grafito, coque, etc.)

## Slide 221: Esquema de celda EDR

## Slide 222: Tensión de la celda EDR

## Slide 223: Celda squirrel-cage
La celda “squirrel-cage” (jaula de ardilla) es un ejemplo de diseño alternativo.
Tiene un cátodo particulado (granalla de cobre) al interior de una jaula rotatoria hecha de material polimérico (evita jaula de Faraday).
El cátodo móvil es energizado (catodizado) por alimentadores de corriente y recibe la deposición del cobre disuelto en la solución electrolítica

## Slide 224: Celda EMEW
Hay otros diseños alternativos, tales como la celda tubular vertical EMEW (Electro-metals Electrowinning) desarrollada en Australia y que se emplea en Chile (Molymet, ENAMI)
Es una celda con cátodo de acero inoxidable (cilindro exterior) y un ánodo (cilíndro interior) de titanio recubierto de IrO2
El caudal de recirculación de electrólito es alto

## Slide 225: Esquema de celda EMEW

## Slide 226
La celda EMEW se utiliza para recuperar Cu y otros metales de soluciones de baja concentración (> 3 g/L Cu)
También se utiliza para electro obtener Cu en forma de polvo. En este caso, el electrólito tiene una concentración < 3 g/L

## Slide 227
La celda EMEW NO RESUELVE el problema de la alta tensión de celda, ya que este toma valores entre 1,9 y 2,5 V.
Lo deseable es que sea << 2 V
Con otros diseños de celda, a escala laboratorio se ha obtenido tensiones de celda inferiores a 1 V

## Slide 228: Futuro de celdas alternativas
Las celdas alternativas sólo pueden introducirse masivamente en nuevas plantas (alta inversión) y estas sólo serán rentables cuando el:
Alto costo de la energía
Alto costo del agua
Alto costo de la contaminación
dejen obsoleta a la tecnología actual

## Slide 229: Presente de celdas alternativas
Algunos diseños de celda alternativa ya han comenzado a utilizarse en operaciones de EO/ER a pequeña escala o en operaciones secundarias a los procesos de EO/ER (ej. recuperación de Cu y H2SO4 a partir de descartes)

## Slide 230
Modelación de celdas alternativas

## Slide 231: Modelación de celdas alternativas
Existen modelos para diversas celdas alternativas.
Por ejemplo, para celdas EDR hay un modelo dependiente del tiempo a temperatura constante (50ºC) que incluye:
Cinética catódica y anódica
Especiación de catolito y anolito
Transporte iónico a través de la membrana
El modelo predice:
Cantidad de Cu depositado
Cantidad de Fe (III) producido
Tensión de celda
Consumo específico de energía

## Slide 232: Ecuaciones principales modelo EDR
Cinética catódica
Cinética anódica
Tensión de celda
Stokes-Einstein
Resistencia de la membrana
Además de expresiones para leyes
de Ohm, Faraday y electro neutralidad

## Slide 233: Modelo celda EDR con temperatura
Un segundo modelo es dependiente del tiempo y la temperatura; esta última influye sobre la especiación, la cinética y los fenómenos de transporte.
Este modelo permite predecir los mismos parámetros que el primero y además la densidad, viscosidad, conductividad eléctrica y constantes de equilibrio del sistema en un rango de temperaturas.

## Slide 234: Ecuaciones adicionales del segundo modelo EDR = f (t, T)
Densidad de electrólitos
Viscosidad
Conductividad
Constantes de equilibrio

## Slide 235: Modelación espacial
Para modelar la distribución espacial de variables
(ej., temperatura, potencial, corriente, velocidad del fluido) es necesario resolver sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, discretizando el dominio de solución por métodos tales como:
Diferencias finitas
Elementos finitos
Elementos de borde
En estos casos hay que establecer condiciones de borde

## Slide 236
La modelación espacial (2-D ó 3-D) permite predecir los efectos de cambios geométricos en la celda, además de cambios en las variables de operación
Es posible llevarla a cabo mediante programas tales como COMSOL (ex - FEMLAB) , FLUENT, PHOENICS, BEASY y otros, que realizan solución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales

## Slide 237: Condiciones de borde
Un tema importante en modelación matemática es la elección de las condiciones de borde. Estas son cifras o ecuaciones que permiten dar valores numéricos a las variables en los bodes del dominio de solución, determinando así los valores en cada nodo de la malla.
La elección de condiciones de borde es a menudo difícil debido al llamado ill posedness
(mal planteo).

## Slide 238
Efectos magnéticos sobre la electro deposición de cobre

## Slide 239: Efectos magnéticos sobre ER/EO
Un campo magnético de densidad de flujo B
ejerce una fuerza F sobre partículas cargadas
(F = fuerza; q = carga; E = campo eléctrico;
U = velocidad lineal del fluido)
El campo magnético afecta también la transferencia de masa en electro deposición
( = conductividad eléctrica)
De la ecuación de control mixto se obtiene que el sobre potencial catódico es
Finalmente, se obtiene una ecuación que
liga la cinética electro química con la magneto hidro dinámica (MHD)

## Slide 240: Campos magnéticos

## Slide 241
La densidad de corriente generada por el campo magnético (jM) aumenta la densidad de corriente límite y disminuye el sobre potencial catódico

## Slide 242: Publicaciones ISI Grupo de Electro Metalurgia Depto. Minas (desde 1998)
  L. Cifuentes, I. García, R. Ortiz, J. M. Casas, The use of electrohydrolysis for the recovery of sulphuric acid from copper-containing solutions, Separation and Purification Technol. 50, 167-174, 2006
J. M. Casas, G. Crisóstomo, L. Cifuentes, Dissolution of metallic copper in aqueous sulphuric acid - ferric sulphate solutions, Canadian Met. Quart. 45 (3), 243-248, 2006
L. Cifuentes, M. Mella, G. Crisóstomo, Predicting the coverage ratio of copper electrodeposits obtained on mesh cathodes, Minerals Engineering 19 (13), 1385-1387, 2006

## Slide 243
L. Cifuentes, J. M. Castro, J. M. Casas, J. Simpson, Modelling a copper electro-winning cell based on reactive electro-dialysis, Applied Mathematical Modelling (in print) 2006
L. Cifuentes, M. Grágeda, G. Crisóstomo, Electrowinning of copper in two- and three- compartment reactive electrodialysis cells, Chem. Eng. Sci.61 (11), 3623-3631, 2006
L. Cifuentes, M. Mella, On the physical quality of copper electrodeposits obtained on mesh cathodes, Canadian Met. Quart. 45(1), 9-16, 2006
L. Cifuentes, E. Astete, G. Crisóstomo, J. Simpson, G. Cifuentes, M. Pilleux, Corrosion and protection of lead in acidic cupric sulphate solutions, Corrosion Eng, Sci & Tech., 40 (4), 321 - 327, 2005

## Slide 244
J. M. Casas, G. Crisóstomo, L. Cifuentes, Aqueous speciation of the Fe(II)-Fe(III)-H2SO4 system at 25 and 50ºC, Hydrometallurgy, 80, 254-264, 2005
L. Cifuentes, M. Grágeda, C. Mondaca, Preparation and performance of coke anodes for ferrous to ferric ion oxidation in a reactive electrodialysis cell, Canadian Metallurgical Quarterly, 44 (4), 463-468, 2005.
L. Cifuentes, R. Ortiz, J. M. Casas, Electrowinning of copper in a lab-scale squirrel-cage cell with anion membrane, AIChE J. 51(8) 2273-2284, 2005
L. Cifuentes, J. Simpson, Temperature dependence of the cathodic and anodic kinetics in a copper EW cell based on reactive electrodialysis, Chem. Eng. Sci. 60 (17), 4915-4923, 2005

## Slide 245
J. P. Ibáñez, L. Cifuentes, On the kinetics of Cu, As and Sb transport through cation and anion exchange membranes in acidic electrolytes, Canadian Metallurgical Quarterly 43 (4), 439-448, 2004
J. P. Ibáñez, A. Aracena, J. Ipinza, L. Cifuentes, Modelling of copper transport at the boundary layer in an electrodialysis cell, Rev. Metalurgia, 40(2), 83-88, 2004
L. Cifuentes, J. M. Casas, Advances in the treatment of CuSO4-H2SO4-As-Sb-H2O solutions by electrodialysis, CIM Bulletin, Vol. 97, No. 1081, 72-75, 2004
J. M. Casas, G. Crisóstomo, L. Cifuentes, Antimony solubility and speciation in aqueous solutions at 298 K, Canadian Journal of Chemical Engineering, 82 (1), 175-183, 2004

## Slide 246
L. Cifuentes, C. Mondaca, J. M. Casas, The effectiveness of membrane systems for the separation of anolyte and catholyte in a lab-scale copper electrowinning cell based on reactive electrodialysis, Minerals Engineering , 17, 803-809, 2004
L. Cifuentes, R. Glasner, J. M. Casas, Aspects of the development of a copper electrowinning cell based on reactive electrodialysis, Chem. Eng. Sci., 59, 1087-1101, 2004
L. Cifuentes, R. Glasner, Kinetics of the electrolytic ferrous to ferric ion oxidation on various anode materials, Revista de Metalurgia, 39, 260-267, 2003
L. Cifuentes, M. Artigas, G. Riveros, A. Warczok, Effect of magnetic flux densities of up to 0.1 Tesla on copper electro-deposition, Revista de Metalurgia, 39, 304-313, 2003

## Slide 247
J. M. Casas, J. P. Etchart, L. Cifuentes, Aqueous speciation of As in H2SO4-CuSO4 electrolytes, AIChE J., 49, 2209-2220, 2003
L. Cifuentes, G. Crisóstomo, J. P. Ibáñez, J. M. Casas, F. Alvarez, G. Cifuentes, On the electrodialysis of aqueous H2SO4-CuSO4 solutions with metallic impurities, J. Memb. Sci., 207, 1-16, 2002
J. M. Casas, F. Alvarez, L. Cifuentes, Aqueous speciation of H2SO4-CuSO4 solutions, Chem. Eng. Sci., 55, 6223-6234, 2000
G. Cifuentes, J. Torrealba, L. Cifuentes, R. Kammel, Kinetics of the electrochemical oxidation of cyanide on PbO2-coated stainless steel, Z. Metallkunde, 91, 523-527, 2000

## Slide 248
G. Cifuentes, L. Cifuentes et al., A lead-acid battery analogue to in situ anode degradation in copper electrometallurgy, Corros. Sci., 40, 225-234, 1998
G. Cifuentes, L. Cifuentes, R. Kammel, J. Torrealba, A. Campi, New methods to produce electrocatalytic lead (IV) dioxide coatings on titanium and stainless steel, Z. Metallkunde, 89, 363-367, 1998