EJERCICIOS DE ELECTROMETALURGIA

- Demuestre que el potencial de equilibrio Ee puede aproximarse al potencial standard E0 en ER de cobre. Datos: T = 60 C; R = 8.134 J/mol/K;

F = 96500 C/eq; E0 (Cu/Cu+2) = 0.34 V; a (Cu+2) = 0.6

- Determine la diferencia entre los potenciales de equilibrio de la reacción cobre/cúprico sobre el ánodo y el cátodo en ER de cobre. ¿Qué conclusión es posible extraer?

Datos: Aparte de los señalados en el ejercicio previo, a (Cu, ánodo) = 0.95, a (Cu, cátodo) = 1.00.

- En una operación de cementación, una reacción anódica controlada por transferencia de carga (ej. Fe/Fe+2) se acopla con dos reacciones catódicas (ej. Cu+2/Cu y H+/H2).

- Dibuje el diagrama de Evans correspondiente, indicando el potencial y la velocidad de cementación.

- Deduzca una expresión para calcular el potencial de cementación a partir de una aproximación a la ecuación de Butler-Volmer y de la ley de Fick. Suponga que la primera reacción catódica está controlada por transferencia de carga y la segunda, por transferencia de masa.

Datos: potenciales standard:		0.34 V para cobre/cúprico

-0.44 V para hierro/ferroso

0.0 V para hidronio/hidrógeno

- Qué diferencia hay entre potencial mixto y control mixto? Defina ambos términos y explique la diferencia por medio de diagramas de Evans. ¿De qué parámetros cinéticos depende la velocidad de una reacción  electroquímica bajo control mixto? (no es necesario escribir la ecuación)

- En una operación de electrorrefinación de cobre, la densidad de corriente de intercambio de la deposición de cobre es 100 A/m2, la densidad de corriente límite de deposición (módulo) es 350 A/m2, la densidad de corriente crítica de pasivación es de 380 A/m2  y la densidad de corriente del ánodo en el rango pasivo es de 0.001 A/m2. Por otra parte, el límite superior de validez de la ecuación de Butler-Volmer para la deposición de cobre (módulo) es de 180 A/m2.

- Dibuje el diagrama de Evans que representa esta situación.

- Cuál es el rango de operación (valor mínimo y máximo) para la densidad de corriente de celda si se respeta la condición de que la deposición debe estar bajo control mixto? Fundamente su respuesta.

Datos: Aparte de los entregados en ejercicios previos, los potenciales  standard son:	agua/oxígeno	1.23 V

- En una operación de EO de cobre, sobre el cátodo ocurre la deposición de cobre (sobrepotencial = -30 mV) y la reducción de férrico a ferroso. Sobre el ánodo ocurre la oxidación del agua a oxígeno (sobrepotencial 700 mV), de cloruro a cloro, de ferroso a férrico y la de manganoso a permanganato. Las reacciones principales están controladas por transferencia de carga y el resto por transferencia de masa.

- Dibuje un diagrama de Evans de este proceso, indicando todas las curvas relevantes (ignore las del plomo) con sus parámetros cinéticos fundamentales, suponiendo que el área anódica es 10 veces mayor que el área catódica.

- Suponiendo que las áreas anódica y catódica son iguales, derive una expresión para calcular el potencial del cátodo conociendo SOLO los siguientes valores:

- densidad de corriente de celda y tensión de celda

- densidad de corriente de intercambio, coeficientes de transferencia de carga y potenciales de equilibrio para la oxidación de agua a oxígeno

- densidades de corriente límites para las reacciones anódicas controladas por TM.

Indique cualquier suposición o aproximación.

Datos: Aparte de los ya entregados, los potenciales standard son:

ferroso/férrico			0.77 V

cloruro/cloro			1.36

manganoso/permanganato	1.48

- Derive una expresión para calcular la separación ánodo-cátodo en EO de cobre conociendo: la tensión de celda, la diferencia entre los potenciales de equilibrio de las reacciones anódica y catódica principales, los sobrepotenciales anódico y catódico de las mismas reacciones, la intensidad de corriente de celda, la conductividad del electrólito y el área del cátodo.

- a) Calcule el número de celdas necesario para efectuar EO de Cu a partir de un electrólito proveniente de SX con los siguientes datos:

Q =  152 000 (m3/día); CCu = 2,7 (kg/m3); PCu = 63,5 (kg/kmol);

icell    = 300 (A/m2); t = 24 horas;  = 0,92 ; Acat = 1,9 m2;  Ncat = 60;

F = 96 500 C /eq-g

b) Calcule la producción anual de Cu en la misma planta, sabiendo que la eficiencia de tiempo es t  = 0.985.

- La masa de cobre depositada por día (md) en una planta de EO puede calcularse de acuerdo a: 				md = Q  CCu

## y también, de la ley de Faraday: 	md = (PCu  icell  AT  t  ) / (z F)

## donde Q = caudal de electrólito (m3/día); CCu = diferencia en la concentración de cobre que entra y sale de las celdas (kg/m3);

## PCu = peso atómico del Cu (kg/kmol); icell    = densidad de corriente de celda (A/m2); AT = área total de cátodos en la planta (m2); t = tiempo (s);

##  = eficiencia de corriente; z  = número de electrones en la reacción.

Derive una expresión para calcular el número de cátodos por celda (Ncat) en función del área de cada cátodo (Acat), el número de celdas en la planta (Ncell) y las variables de operación dadas más arriba. AT no es conocida.

- Construya una tabla comparativa de las operaciones de ER y EO de cobre con los siguientes datos:

- reacciones anódica y catódica principales

- reacciones anódicas y catódicas secundarias

- composición del ánodo y el cátodo

- componentes fundamentales del electrólito y sus concentraciones

- impurezas en el electrólito

- aditivos en el electrólito

- temperatura del electrólito

- barro anódico (sí o no)

- arrastre de orgánico (sí o no)

- niebla ácida (sí o no)

- densidad de corriente de celda

- tensión de celda

- En una operación electrometalúrgica no convencional, donde el área anódica es 100 veces menor que la catódica, sobre el cátodo ocurre la deposición del metal 1 (bajo control mixto) y sobre el ánodo ocurren las oxidaciones de las especies 2 y 3; la de 2 está controlada por transferencia de carga y la de 3, por transferencia de masa.

Los potenciales de equilibrio están relacionados por: Ee1 < Ee2 < Ee3. Las densidades de corriente de intercambio están relacionadas por: i01 = i02 > i03

- Dibuje un diagrama de Evans de este proceso, indicando todas las curvas relevantes con sus parámetros cinéticos y operativos fundamentales

- Derive una expresión para calcular el potencial del cátodo en función de los parámetros cinéticos de las reacciones anódicas y catódicas.

Indique todas sus suposiciones y aproximaciones, si las hay.

12)	a) Derive una expresión para calcular el área anódica (Aa) en una operación de EO no convencional conociendo SÓLO: las densidades de corriente de dos reacciones ccatódicas (1 y 2), de tres reacciones anódicas (3, 4 y 5) y el área catódica (Ac). Otros parámetros cinéticos NO son conocidos.

b) ¿Cómo variaría el valor del área anódica si todas las reacciones estuvieran bajo control mixto?

13) 	a) ¿Cuáles son las limitaciones fundamentales de las operaciones tradicionales de ER y EO de Cu?

b) Para superar estas limitaciones, ¿es posible cambiar:  i) el diseño de celda;

ii) la reacción catódica; iii) la reacción anódica; iv) el material anódico ? De ser posibles, explique cómo se harían esos cambios.

14) ¿Cómo varía la densidad de corriente límite de una electrodeposición con el número de Reynolds del electrólito?

a) Derive una expresión sabiendo que		iL = z F k cb

(k d) / D = Re a Sc 1/3

donde

k = coeficiente de transferencia de masa, m/s

d = longitud característica, m

D = difusividad, m2/s

Re, Sc = números de Reynolds y Schmidt

Explique toda suposición o aproximación.

b) Ilustre la variación de la densidad de corriente límite con un diagrama de Evans a tres valores distintos de Re, donde Re3 > Re2 > Re1

- a) ¿Cuáles son las diferencias entre la goma guar y la cola respecto de su origen y      de su uso en electro metalurgia del cobre? Explique brevemente.

b) El Mn en EO de cobre da origen a dos reacciones en el ánodo: una produce bióxido de Mn y la otra, permanganato. Escriba las ecuaciones electro químicas respectivas e indique cuál de los productos contribuye a la formación de la borra y cuál contribuye a la evolución de cloro gaseoso desde el electrólito.

Potenciales standard:

Cúprico/cobre			0.34 V

Férrico/ferroso			0.77

Agua/oxígeno			1.23

Cloruro/cloro			1.36

Manganoso/permanganato	1.48

- a) Explique por medio de una ecuación y de un diagrama de Evans cómo se determina el potencial del ánodo en EO de cobre.

b) El ánodo de plomo en EO de cobre se encuentra en estado transpasivo. Explique brevemente qué significa esto en palabras y también por medio de un diagrama de Evans.

c) Si se rompe la pasividad de los ánodos de plomo en una planta de EO ¿a qué velocidad se corroerían? Explique por medio de un diagrama de Evans. Suponga que la densidad de corriente crítica de pasivación del plomo es menor que la densidad de corriente de celda.

Potencial standard:

Plomo/plúmbico		-0.18 V

16) 	a) ¿Cómo se define la calidad catódica en electro metalurgia del Cu? Indique tres 	criterios; b) Defina tiempo de residencia e indique su valor típico en ER y EO de 	Cu; c) ¿Cómo se calcula la energía utilizada en EO de Cu?; d) ¿Cómo se calcula 	el consumo específico de energía y cuál es su valor típico para EO de Cu?;

e) ¿Cómo se calcula la eficiencia de corriente catódica en ER y EO de Cu? 	¿Cuáles son sus valores típicos?

17) 	a) ¿Cada cuántos días se cosechan los ánodos en ER y EO de Cu?; b) ¿Cuáles son 	los circuitos presentes en una planta de ER de Cu? ¿Cuántos hay de cada uno?;

c) Indique las diferencias entre el proceso Kidd y el proceso ISA en EO de Cu;

d) Defina eficiencia de corriente y eficiencia de tiempo; indique valores típicos en 	EO de Cu.

18) 	La masa de cobre depositada por día (md) en una planta de EO puede calcularse de 	acuerdo a: 					md = Q  CCu

## y también, de la ley de Faraday: 	md = (PCu  icell  AT  t  ) / (z F)

## donde Q = caudal de electrólito (m3/día); CCu = diferencia en la concentración de cobre que entra y sale de las celdas (kg/m3);

## PCu = peso atómico del Cu (kg/kmol); icell    = densidad de corriente de celda (A/m2); AT = área total de cátodos en la planta (m2); t = tiempo (s);

##  = eficiencia de corriente; z  = número de electrones en la reacción.

a) Derive una expresión para calcular el caudal de electrólito a la nave (Q) en función del número de cátodos por celda (Ncat), el área de cada cátodo (Acat), el número de celdas en la planta (Ncell) y las variables de operación dadas más arriba. AT no es conocida.

b) Calcule la producción anual de una planta cuyo caudal de electrólitio a la nave es de 200 000 m3/día, las concentraciones de Cu de entrada y salida de la nave son 40,0 y 37,2 kg Cu/m3 respectivamente y los días trabajados en el año son 361. Suponga que la masa de cobre que se pierde en descartes es del 1% de la masa depositada por día.

19) 	a) Escriba la ecuación de Faraday (definiendo sus términos) y úsela para definir la velocidad de una reacción electro química.

b) ¿De qué depende que una reacción esté bajo control por transferencia de carga, masa o  mixto?

c) A partir de las ecuaciones de Butler-Volmer y Tafel, deduzca la relación entre las constantes empíricas de Tafel y constantes electro químicas más fundamentales.

20) Si la velocidad de una reacción electro química bajo CTC está dada por la expresión empírica A y bajo CTM está dada por B, deduzca una expresión que permita predecir la velocidad de esa reacción bajo control mixto.

A:   ictc = a1 exp(a2 )				B:   ictm = zF Cb (b1 T - b2)

donde i = velocidad de reacción, A/m2;  = sobrepotencial, V; Cb = concentración en el seno de la solución, mol/L; T = temperatura; z y F tienen su significado habitual y a1, a2, b1 y b2 son constantes.

21) Explique los conceptos: a) celda EDR; b) celda EMEW; c) celda spouted bed.

¿Cuál de estas celdas es mejor en términos de ahorro de energía eléctrica? ¿Cuál es mejor en términos de contaminación ambiental?

____________________________________________

Butler-Volmer:   i=i0exp(αaFRTη)−exp(−αcFRTη)

Tafel:			η=a+blog(i)

Aproximaciones:

Campo alto: 	ia=i0expαaFRTη       ic=i0exp−αcFRTη

Campo bajo:	i=(αa+αc)i0FRTη

Control mixto (catódico):  ic=i0biLci0b+iLcexpαcFRTη