# Clase Auxiliar N°1

# Problema 1

En el siguiente esquema de una planta de concentración, donde:

A, C, R: flujos de sólidos, concentrado y relave (ton/día).

a, c, r : leyes del elemento de interés en alimentación, concentrado y relave (%).

A, a

R, r

C, c

Demuestre que la recuperación en peso y la recuperación metalúrgica se pueden expresar como:

RP=a−rc−r⋅100 RM=ca−rac−r

# Problema 2

Una planta de flotación primaria recibe 10.000 T/d de un mineral de cobre con ley 1,2% Cu. Del laboratorio de microscopía se conoce la proporción de los minerales presentes: calcopirita/bornita/covelina: 80/15/5. La recuperación metalúrgica para cada especie es 92% para la calcopirita, 86% para la bornita y 89% para la covelina, además se tiene una recuperación de ganga (indeseable) de 2%.

a)   Determinar:

-La ley de cobre en el concentrado.

-La ley de cobre en el relave.

-La recuperación metalúrgica conjunta.

-La razón de concentración

b)  Si las densidades de calcopirita, bornita, covelina y ganga son 4,2; 5,2; 4,6 y 2,7 respectivamente, calcular la densidad del sólido de alimentación.

c)   Calcular el flujo volumétrico de alimentación si el Cp promedio (alimentación) es igual a 32%. Expresarlo en m3/h.

Los pesos moleculares de cada elemento son:

Cu: 63,5 [g/mol]; Fe: 55,8 [g/mol]; S: 32 [g/mol]

# Problema 3

El flujo de alimentación a flotación es de 500 T/h de un mineral de densidad 2,8T/m3. El mineral está constituido por tres especies: calcopirita (34% Cu), calcosina (80% Cu) y ganga (cuarzo).

A continuación se muestra el flowsheet del proceso:

ROUGHER

CLEANER

1

2

3

4

5

6

Se conocen además los siguientes datos:

| Especie | Ley de Alimentación |
| --- | --- |
| Calcopirita | 2,4% |
| Calcosina | 0,6% |
| Ganga | 97% |

- Si se trabaja con una pulpa de 40% de sólidos, calcular el flujo volumétrico en 1.

- Determinar la densidad de la ganga en la alimentación si las densidades de la calcopirita y calcosina son 4,2 y 5,6 T/m3 respectivamente.

- Completar la siguiente tabla:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gs [T/h] | 500 |  |  |  | 15,85 | 13,04 |
| Ley Cu [%] |  |  |  | 0,22 |  | 41,6 |
| RM (Rougher) | 85,7% |  |  |  |  |  |
| RM (Cleaner) |  |  |  |  |  |  |
| RM (Global) |  |  |  |  |  |  |