# Clase Auxiliar N° 2

Problema 1: En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos a partir de una prueba batch de flotación:

| Tiempo [min] | Peso [g] | Ley Cu [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 82,0 | 14,60 |
| 2 | 39,2 | 11,30 |
| 4 | 46,0 | 8,51 |
| 8 | 54,2 | 3,31 |
| 16 | 65,3 | 1,22 |
| Relave | 1705,0 | 0,15 |

- A partir de la tabla presentada se pide:

- Construir las columnas: finos, recuperación y recuperación acumulada.

- Determinar la ley acumulada en el tiempo.

- Presentar en un mismo gráfico las curvas de recuperación acumulada y ley acumulada en el tiempo.

- Determinar los parámetros cinéticos K y R∞.

- A continuación suponga que dispone de una planta de flotación a la cual se alimentan 15.000 T/d del mineral de cobre estudiado en el problema anterior. La planta está constituida por 8 celdas de 1500 pie3 (42 m3) y opera a un Cp promedio de alimentación de 30%, con una densidad de pulpa igual a 1,25 T/m3.

- ¿Qué recuperación se espera obtener?

- ¿Bajo qué condiciones se pueden utilizar los parámetros cinéticos obtenidos en el problema anterior?

- Si se incluye una novena celda, ¿Cuál sería la nueva recuperación obtenida?

- ¿Qué pasaría si el Cp de alimentación variara, por ejemplo a 40%?

Problema 2: Usted está participando en el dimensionamiento de una etapa de flotación rougher para una planta de flotación de minerales sulfurados de cobre. Cuenta con los siguientes parámetros cinéticos, obtenidos a partir de pruebas batch:

- k = 0,9 [min-l]

- Rinfinito = 92,5 %.

Sabe además que las pruebas cinéticas se realizaron considerando un Cp de alimentación igual a 35% y que el holdup de gas (g) medido fue de un 15%.

Del mineral a tratar, tiene la siguiente información:

- Flujo de mineral: 15.000 T/d

- Densidad de sólido: 2,75 T/m3

- Ley de alimentación: 1,3 % Cu.

Se espera obtener una recuperación, en esta etapa, de al menos 90% de cobre.

Dentro de las celdas a elegir tiene los siguientes volúmenes (totales):

| Celda | Volumen [m3] |
| --- | --- |
| OK-38 | 76 |
| OK-16 | 32 |
| OK-8 | 16 |
| OK-3 | 6 |
| OK-1.5 | 3 |
| OK-0.5 | 1 |

Debe considerar que el mecanismo de agitación ocupa un 10% del volumen de cada celda.

¿Qué recuperación se obtiene?

Nota:

- Recordar que para evitar cortocircuito el número de celdas debe ser mayor o igual a cuatro.

- Considerar el criterio de escalamiento: kbatch = 1,1 kindustrial