# Clase Auxiliar N° 3

Problema 1

Considere el banco de flotación que muestra la figura:

Si sabe que se tratan 10.000 t/d de un mineral cuya densidad es igual a 2,8 t/m3, a un Cp promedio de alimentación de 35% y que cada celda del banco tiene un volumen efectivo igual a 24 m3, determine los flujos de sólido en cada corriente y la ley correspondiente al concentrado que proviene de las últimas 7 celdas.

Parámetros cinéticos:

- Kind = 0,7 [min-1]

- Rinfinito = 91 %.

Problema 2

En el banco de flotación primaria, que se ilustra en la figura, se trata 500 tph de un mineral sulfurado de cobre de densidad 2,7 t/m3, con una ley de alimentación promedio de 1,1%Cu. El banco es de 6 celdas de 38 m3 de volumen (efectivo, descontado el mecanismo), en un arreglo 2-2-2. La flotación se realiza a un 40% de sólidos y con un holdup de aire en las celdas de 20%.

Mediante muestreo y análisis se conoce las leyes de cobre y los flujos de los concentrados parciales de cada combinación de dos celdas del arreglo, que se muestran en la siguiente tabla.

| Arreglo | Gsc (tph) | Lc (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 – 2 | 12,8 | 28,1 |
| 3 – 4 | 10,5 | 9,9 |
| 5 – 6 | 18,4 | 2,0 |

De información histórica de la planta y de análisis microscópico se sabe que la máxima recuperación de Cu alcanzable es del 93,7%, determine la constante cinética del mineral tratado y calcule el flujo y la ley del relave.