GUIA DE LABORATORIO Nº 3

CURSO CI 44 A

SEMESTRE OTOÑO 2007

I. DENSIDAD RELATIVA

Generalidades

La densidad relativa es una propiedad índice de estado de los suelos que se emplea normalmente en gravas y arenas, es decir, en suelos que contienen reducida cantidad de partículas menores que 0.074 mm. (malla # 200). La densidad relativa indica el grado de compactación del material y se emplea tanto en suelos naturales como en rellenos compactados.

Según la norma chilena, el porcentaje de finos no debe sobrepasar un 12% para que la densidad relativa sea aplicable. Para mayores contenidos de finos se utiliza por tanto el ensayo de compactación. La razón de esta limitación reside en la ineficacia del procedimiento de vibrado utilizado en la determinación de la densidad máxima. En casos límites, se recomienda realizar, tanto el ensayo de densidad relativa como el de compactación, cuando el porcentaje de finos se encuentra entre 10 y 12%, conservando los resultados del mejor de ellos. Hay que hacer notar que el ensayo de densidad relativa puede ser válido en suelos que superan el contenido de finos indicado cuando éstos no poseen plasticidad alguna, como es el caso de algunos materiales de relaves (residuos de la lixiviación de minerales, por ejemplo, de cobre) y finos tales como el polvo de roca.

La densidad relativa tiene gran aplicación en geotecnia debido a las correlaciones que existen con otros parámetros de ingeniería tales como el ángulo de roce interno y la resistencia a la penetración de cuchara normal. Por otra parte, muchas fórmulas que permiten estimar los asentamientos posibles de estructuras fundadas sobre suelos granulares, están basadas en la densidad relativa. Existen sin embargo dificultades para determinar la densidad relativa en suelos granulares de grandes tamaños.

Ya que la obtención de muestras inalteradas en suelos granulares resulta impracticable, a menos que ellas sean obtenidas por procedimientos tan especiales y costosos como el congelamiento, la densidad relativa adquiere importancia porque permitiría reproducir esta condición de estado en el laboratorio.

Definición

La densidad relativa, expresada en porcentaje, es el grado de compacidad de un suelo referido a sus estados más suelto y más denso, los que se obtienen siguiendo los procedimientos de laboratorio que se indican más adelante. Se expresa a través de la siguiente fórmula:

Donde:		e: índice de huecos

VV: Volumen de vacíos

VS: Volumen de sólidos

Debido a que el parámetro de estado que se determina en terreno es la densidad húmeda, h, y a través de ella, la densidad seca, d, la misma fórmula conviene expresarla en función de las densidades secas de los distintos estados, como se presenta a continuación:

Debe observarse que a γd max corresponde emin y que a γd min corresponde emax.

De la definición se desprende que la densidad relativa varía entre 0% (cuando e=emax ó γd=γdmin) y 100% (cuando e=emin ó γd=γdmáx).

El cálculo de la densidad relativa de un suelo natural o relleno artificial requiere, de acuerdo a la fórmula, de las siguientes determinaciones:

a) densidad seca del suelo in situ que puede ser de un suelo natural o de un material de relleno que está siendo compactado; la dificultad en la determinación de la densidad seca reside en la determinación del volumen ocupado por el suelo in situ, para lo cual existen diversos métodos; entre ellos, el método del cono de arena que es el de uso más frecuente y que corresponde a una determinación de la densidad realizada en terreno (se detalla en un ítem aparte en esta guía).

b) densidad máxima seca; es una determinación que se realiza en laboratorio; el procedimiento más utilizado es el método de mesa vibradora que tiene dos variantes:

Método seco y húmedo; por razones de tiempo, usaremos un método seco basado en el método japonés.

c) densidad mínima seca; es una determinación que se realiza en laboratorio.

DETERMINACION DE LAS DENSIDADES MAXIMA Y MINIMA

Equipos

- Molde patrón de compactación o molde de volumen calibrado.

- Equipo de vibración manual o mecánica.

Procedimiento y Cálculo

A. Para la Densidad Máxima

1. Cada grupo debe tomar una muestra de suelo granular previamente secada al horno, asegurándose de deshacer los grumos que pudieran todavía existir antes de utilizar el material.

2. Utilizar el mismo molde para la determinación de la densidad máxima y mínima.

3. El procedimiento a seguir en el ensayo de densidad máxima a realizar en esta sesión es el método japonés: (a) se coloca el material en el molde patrón en 10 capas, aplicando con un martillo 100 golpes por capa a los lados del molde (de acuerdo con las indicaciones del instructor), (b)  después de cada ensayo, volver a mezclar cuidadosamente el suelo que haya quedado en el recipiente antes de realizar el siguiente ensayo, (c) realizar tres ensayos para cada determinación de densidad máxima.

4. Conocido el volumen y peso del recipiente, obtener el peso neto del suelo y determinar la densidad.

5. Utilizar la densidad máxima obtenida en estas tres determinaciones como la densidad máxima del suelo (no el promedio de las tres determinaciones).

B. Para la Densidad Mínima

1. El suelo secado al horno y sin grumos se coloca en el molde distribuyéndolo con un movimiento circular cuidadoso; se debe vaciar suficiente material de tal manera que sobresalga levemente del molde y luego, con una regla, se debe retirar el exceso de material con el máximo cuidado; se obtiene el peso neto del suelo.

2. Se repite dos veces el ensayo. Utilizar la menor densidad obtenida como valor de la densidad mínima del suelo.

II. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD IN SITU

Generalidades

Un suelo natural o compactado requiere la determinación de la densidad in situ. En la mayoría de los casos, esta determinación se realiza utilizando el método del cono de arena. Otros métodos son el del balón de goma y equipos nucleares.

Método del Cono de Arena

Figura 1: Equipo del cono de arena

El cono de arena consiste de un recipiente cilíndrico de metal que continúa hacia abajo con un doble cono, es decir, simétrico con respecto a la válvula, acompañado de una placa metálica con una abertura al centro circular de igual diámetro que la base invertida del cono.

En terreno, se excava un agujero de aproximadamente 12-14 cm. de profundidad y un  diámetro igual a la abertura circular de la placa, la que se coloca horizontalmente sobre la superficie. Esta placa, que tiene rebordes, permite asegurar que no se pierda material en el proceso de excavación, material que deberá ser pesado para obtener WT; su humedad, w, deberá ser determinada para obtener el peso total seco WS.

Habiendo determinado el peso del total de  la “arena normal” (W1), se coloca sobre el agujero abriéndose la válvula. Una vez que el agujero y el cono inferior se llenan de “arena normal”, se determina el peso de la arena no utilizada (W2), de modo que:

Donde 		W3 = peso de la arena para llenar el agujero y el cono inferior.

El volumen del hueco excavado se determina ahora como:

Donde 		Wc = peso de la arena para llenar únicamente el cono inferior.

γd (arena) = peso unitario seco de la arena normalizada.

Los valores de Wc y d(arena) son determinados a partir de la calibración hecha en laboratorio.

Finalmente, el peso unitario seco del suelo in situ se determina a través del peso unitario húmedo:

Con 		WT: Peso del suelo húmedo.

Vhueco: Volumen del hueco.

Con el contenido de humedad w del material excavado, el peso unitario seco del material es:

Equipo

- Cono de arena

- Herramientas para excavar

- Balanza

- Arena normalizada

- Bolsas plásticas

Procedimiento

1. Cada grupo debe hacer el ensayo de densidad por el cono de arena en el área designada por el instructor.

2. Antes de colocar la placa sobre el sitio a ensayar, es importante asegurar que la superficie de la zona de excavación se encuentre plana y lisa; excavar un agujero utilizando la placa de base y colocar cuidadosamente todo el suelo removido del agujero en una de las bolsas, asegurándose que no exista pérdida de material.

3. Colocar el cono lleno de arena - evitando derramarla - sobre el agujero de la placa, verificando que la válvula se encuentre cerrada; abrir la válvula permitiendo que la arena rellene el volumen hasta detenerse la caída de material; cerrar la válvula y guardar la arena retenida en el cono superior en la bolsa con la arena no utilizada; recuperar la arena del agujero guardándola en otra bolsa.

4. Restituir la zona donde se trabajó a sus condiciones iniciales.

5. Regresar al laboratorio verificando que todas las partes del equipo utilizado hayan sido recuperadas,

6. Pesar el suelo excavado y la arena retenida en el cono de arena; tomar una muestra de suelo para determinar la humedad, pesarla y llevarla al horno,

7. En U-Cursos se publicará el peso del suelo secado al horno.

III. PESO UNITARIO DE SUELOS COHESIVOS

Generalidades

El procedimiento para obtener el peso unitario de suelos cohesivos se basa en el principio de Arquímedes, a través del cual el volumen de una muestra se determina por el volumen de agua que desplaza. Para evitar la absorción de agua, la muestra es impermeabilizada con una delgada película de cera líquida.

Equipo

- Frasco de vidrio de volumen graduado

- Balanza con precisión de 0.1 g

- Cera

Procedimiento

1. Pesar la muestra de suelo.

2. Cubrir enteramente la muestra con cera líquida.

3. Una vez seca la cera, se vuelve a pesar (por diferencia de pesos se tiene el peso de la cera).

4. Colocar agua en el frasco graduado y registrar el volumen inicial.

5. Sumergir la muestra de suelo con cera en el agua y medir el volumen.

6. Conocida la densidad de la cera y su peso se calcula el volumen de la cera.

7. Descontar este volumen al volumen total para obtener el volumen del suelo.

8. Tomar una muestra de suelo, pesarla y llevarla al horno.

9. El peso seco del suelo será publicado en U-Cursos.

IV. PREGUNTAS

Estas preguntas no necesitan responderlas en el informe. Están aquí planteadas para que ustedes razonen al respecto, ya que pueden ser temas del control.

1. ¿Qué validez tendría el ensayo de DR en suelos finos si se siguen los procedimientos indicados en esta guía? Explicar

2. ¿Qué tipos de suelo no pueden ser determinados válidamente a través del método del cono de arena?

3. ¿Bajo qué condiciones es posible realizar el ensayo de determinación de peso unitario de suelos cohesivos sin necesidad de recubrimiento?

V. BIBLIOGRAFÍA

1. Earth Manual, Bureau of Reclamation, Denver Colorado, 1963

2. ASTM Standards, Bituminous Materials, Soils, Skid Resistence Part 11.

3. Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil, Bowles Joseph E. Biblioteca

IDIEM

- ENSAYO DE COMPACTACION

- Generalidades

El propósito de un ensayo de compactación en laboratorio es determinar la curva de compactación para una determinada energía de compactación y orientar con ello la compactación de este suelo en terreno. La curva de compactación lleva en abscisas el contenido de humedad y en ordenadas la densidad seca y revela la efectividad de una misma energía (por unidad de volumen de suelo) sobre un mismo suelo a diferentes contenidos de humedad. A partir de ella, se podrá obtener la humedad óptima que es la que produce la densidad máxima. Para cumplir con las condiciones de terreno, un ensaye de laboratorio debe considerar un tipo de compactación similar a la desarrollada en la obra con los equipos de compactación a especificar.

El agua juega un papel importante, especialmente en los suelos finos. Hay que hacer notar que cuando hablamos en este párrafo de suelos finos, no estamos refiriéndonos a suelos que contengan más de un 50% de finos, sino a suelos cuya fracción fina sea superior a 8% en el caso de gravas y 12% en arenas (Holtz 1973). Estos límites separan los suelo para los cuales se aplicarán especificaciones en términos de densidad relativa de aquéllos donde el ensayo de compactación será el que finalmente controlará la compactación.

El agua en poca cantidad, se encuentra en forma capilar produciendo tensiones de compresión entre las partículas constituyentes del suelo que llevan a la formación de grumos difíciles de desintegrar y que terminan por dificultar la compactación. Mirado desde un punto de vista físico-químico, se produce una tendencia a la floculación entre las partículas arcillosas, lo que produce uniones entre partículas difíciles de romper. El aumento del contenido de humedad hace disminuir la tensión capilar – y a nivel físico-químico facilita la separación de las partículas al desarrollar la repulsión a través de el aumento de las doble capas - haciendo que una misma energía de compactación produzca mejores resultados en el grado de consistencia del suelo, representado por un menor índice de vacíos y un mayor peso unitario seco. Sin embargo, si el agua pasa a existir en una cantidad excesiva, ella dificultará el desplazamiento de las partículas de suelo – debido a la baja permeabilidad del suelo y por ende a la dificultad de su eliminación - produciendo una disminución en la eficiencia de la compactación. En consecuencia, existirá para un determinado suelo fino y para una determinada energía de compactación, una  humedad óptima para la cual esta energía de compactación producirá un material con densidad seca máxima.

Al compactar un suelo se persigue lo siguiente:

(a) disminuir futuros asentamientos

(b) aumentar la resistencia al corte

(c) disminuir la permeabilidad

Para asegurar una buena compactación deberán realizarse canchas de prueba en terreno que permitan definir los equipos de compactación más adecuados, los espesores de capa y el número de pasadas para cumplir con la densidad seca especificada. El control de la obra final se realizará a través de determinaciones de los parámetros densidad húmeda y contenido de humedad de los rellenos colocados, los que permiten calcular la densidad seca. Las especificaciones para la compactación en terreno exigen satisfacer como mínimo un porcentaje de la densidad máxima obtenida en el ensayo de compactación. Una práctica común en numerosas obras es exigir el 95% del Proctor Modificado, que quiere decir que todas las densidades secas deberán estar por encima del 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo de laboratorio.

- Definiciones

En 1933, R.R. Proctor definió el ensayo conocido como Proctor Estándar, el cual consiste en tomar una muestra de 3 kg de suelo, pasarla por el tamiz # 4, agregarle agua (o en algunos casos dejarla secar al aire) y compactar este suelo bien mezclado en un molde de 944 cm3 en tres capas con 25 golpes por capa de un martillo de compactación  de 24.5 N con altura de caída de 0.305 m. Esto proporciona una energía nominal de compactación de 593.7 kJ/m3.

Cuando el ensayo incluye el reuso del material, el suelo es removido del molde y se toman muestras para determinar el contenido de humedad para luego desmenuzarla hasta obtener grumos de tamaño máximo aproximado al tamiz # 4. Se procede entonces a agregar más agua, se mezcla y se procede a compactar nuevamente el suelo en el molde. Esta secuencia se repite un número de veces suficiente para obtener los datos que permitan dibujar una curva de densidad seca versus contenido de humedad con un valor máximo en términos de densidad seca, y suficientes puntos a ambos lados de éste. La ordenada de este diagrama se conoce como la densidad máxima, y el contenido de humedad al cual se presenta esta densidad se denomina humedad óptima.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nuevos y pesados aviones pasaron a exigir densidades de subrasante en las aeropistas, mayores que el 100 % del Proctor Estándar. Se introdujo entonces el ensayo de compactación modificado (Proctor Modificado, ensayo modificado AASHTO, o ensayo de compactación modificado) en el que se utiliza una mayor energía de compactación.

Las características básicas del ensayo son las mismas del ensayo estándar de compactación. El ensayo de compactación modificado aplica una energía nominal de compactación al suelo de 2710 kJ/m3 lo que representa cerca de 5 veces la energía de compactación del ensayo estándar produciendo un incremento entre un 5 y un 10 % de la densidad y una disminución en la humedad óptima.

Toda curva de compactación estará siempre por debajo de la curva de saturación, S = 100% la que puede ser graficada en la curva de compactación una vez conocido el peso específico de los granos, Gs. En el mismo gráfico se pueden incluir las curvas para S = 90 y 80 %.

La curva S = 100% se obtiene calculando, para cualquier contenido de humedad w, su peso unitario seco:

γd=GS⋅γw1+ω⋅GS

donde:

- GS: 	densidad de los sólidos

γw: 	peso unitario del agua

w: 	contenido de humedad

La densidad seca la podemos expresar en función de la densidad húmeda y el contenido de humedad:

γd=γt1+ω

donde:

γt: 	densidad húmeda

w: 	contenido de humedad

- Las curvas para otros grados de saturación, pueden ser fácilmente calculadas.

- Equipo

- molde de compactación con base y collar

- martillo de compactación

- latas para contenido de humedad

- espátula metálica

- Procedimiento (Proctor Modificado)

- Cada grupo debe tomar 7 kg (peso nominal) de suelo secado al aire, desmenuzado para que pase a través del tamiz # 4; luego debe ser mezclado con la cantidad de agua necesaria para alcanzar el contenido de humedad basado en porcentaje de peso seco; la humedad deberá ser, para este primer ensayo, aproximadamente un 4 a 5 % menor que la humedad óptima estimada; debe quedar claro que el suelo y el agua en un ensayo deberían mezclarse con anterioridad y dejarse curar o macerar - para asegurar su distribución homogénea - durante 24 horas cuando se trabaja con suelos cuyos finos sean plásticos; sin embargo, en esta sesión de laboratorio para estudiantes, esta etapa  podrá omitirse.

- Pesar el molde de compactación, sin incluir la base ni el collar.

- Medir las dimensiones internas del molde de compactación para determinar su volumen.

- Compactar el suelo en 5 capas aplicando 56 golpes sobre cada una (para molde grande); se debe procurar que la última capa quede por sobre la altura del molde de compactación; en caso que la superficie de la última capa quedara bajo la altura del molde, se debe repetir el ensayo; se debe evitar además que esta última capa exceda en altura el nivel del molde en más de 6 mm ya que al enrasar se estaría eliminando una parte significativa del material compactado, disminuyendo la energía de compactación por unidad de volumen.

- Retirar cuidadosamente el collar de compactación, evitar girar el collar; en caso que se encuentre muy apretado, retirar con espátula el suelo que se encuentra adherido a los bordes por sobre el nivel del molde; finalmente enrasar perfectamente la superficie de suelo a nivel del plano superior del molde.

- Pesar el molde con el suelo compactado y enrasado.

- Extraer el suelo del molde y tomar una muestra representativa para determinar el contenido de humedad.

- Desmenuzar el suelo compactado y mezclarlo con suelo aún no utilizado; agregar un 2% de agua (en relación a los 7 kg) y repetir los pasos 4 a 8; realizar la cantidad de ensayos que el instructor indique, suficientes para obtener una cantidad de puntos que permita determinar la humedad óptima y la densidad máxima.

- Volver posteriormente al laboratorio para obtener los pesos secos de las muestras de humedad.

- Cálculos

Calcular el peso unitario seco y hacer un grafico de γd versus contenido de humedad. Dibujar en este gráfico la curva de saturación; si no se conoce GS, suponer que la densidad  saturada correspodiente a la humedad óptima es 5 % mayor que la densidad máxima seca; con este valor calcular el valor de GS; la curva de saturación en ningún caso debe interceptar la curva de compactación; en caso que esto suceda, incrementar en un 1 % adicional el valor de la densidad saturada hasta asegurar que la curva de saturación pase por sobre la de compactación.

Gráfico 1. Curva Proctor de densidad seca vs humedad.

- Bibliografía

- Lambe, T. W. Soil Testing for Engineers, 1951, capítulo V. Biblioteca IDIEM.

- Laboratory Soil Testing, Department of the Army, U.S.A., 1965, Apéndice VI. Biblioteca IDIEM.

- Earth Manual, Bureau of Reclamation, Denver, Colorado, 1963. Biblioteca Central Esc. Ingeniería, Biblioteca IDIEM.

- Soil Mechanics Laboratory, Harvard University, 1965. Biblioteca IDIEM.

- Bowles Joseph E. Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil. Biblioteca IDIEM.

- Kezdi; Arpad.  Soil Testing, 1980. Biblioteca IDIEM.